SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

LICITACIÓN	:	LO-009000999-N175-2013

O B R A	:	Construcción de dos entronques a desnivel; mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento; Entronque a la Madre (Km 31+500) y Entronque San Pedro (Km 32+645).

CARRETERA	:	Santa Rosa – La Barca

T R A M O	:	Santa Rosa – Poncitlán – Ocotlán

SUBTRAMO  	:	Entronque a la Madre (Km 31+500) y Entronque San Pedro (Km 32+645)

ESTADO	:	Jalisco

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ESPECIFICACION GENERAL

EP.a.-	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenara su reparación  inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello y durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación, llevando el control estadístico mediante formatos de gráficas y cédulas informativas necesarias. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma deberá realizar la evaluación de calificación a su laboratorio por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Jalisco, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representará apoyo para solicitar algún pago adicional.

ESPECIFICACION GENERAL

EP.b.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

La elaboración y colocación de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

Cada letrero se formará con las características y dimensiones indicadas en los siguientes esquemas:

ESPECIFICACION GENERAL

EP.c.-	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

## ESPECIFICACION GENERAL

EP.d.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los  requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo en cuenta que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente.   Por ejemplo en la clasificación de los estratos al realizar las perforaciones, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista, en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.e.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capitulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones tendrán instalación eléctrica para operarla en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas, pintas, etc.”.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y  dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de concurso.

El proponente habrá de tener presente que los trabajos se efectuarán en un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Optica, etc.), así como a la intensidad del tránsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de presentarse cualquier accidente, éste será de la exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.f.-	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio serán propuestos por el contratista, y correrán por su cuenta, por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION GENERAL

EP.g.-	CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE

De acuerdo con lo estipulado en el inciso 3.01.02.026-D.03 de las normas para construcción e instalaciones, el contratista estará obligado a usar cemento portland tipo I en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias específicas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-01.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s

Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-	Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción (sin el uso de explosivo), remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e) Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-	Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo y descarga al depósito del material en los sitios propuestos por el Licitante, en la forma que indique la Secretaría, así como su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo y descarga al depósito del material en los sitios propuestos por el Licitante, en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e)	Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-02.- EXCAVACION DE ESCALONES DE LIGA EN LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES, EXISTENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN: Los escalones de liga se excavaran, con el objeto de proporcionar un apoyo al material que se colocara para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes construidos. Se deberá ejecutar de acuerdo a la altura que marque el proyecto o lo indicado por la secretaria. Previo a estos trabajos se deberá desmontar y despalmar la zona donde se considera necesario la ejecución de estos trabajos.

El equipo a emplear será el necesario para este tipo de trabajo siendo responsabilidad del contratista la selección del equipo a utilizar.

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo determine la secretaria, el material producto de la excavación podrá ser o no aprovechado para la construcción o formación de terraplenes, siempre y cuando cumpla con las especificaciones para este fin.

La delimitación se realizara mediante estacas u otras referencias de acuerdo con lo indicado el proyecto o lo apruebe la secretaria.

MEDICIÓN:

Cuando la construcción de escalones de liga se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada. Y sea ejecutada conforme a proyecto o satisfacción de la secretaria, se medirá para determinar avance o cantidad de trabajo ejecutado para efecto de pago tomando como unidad el metro cúbico excavado y terminado, con aproximación a la unidad el cálculo de los volúmenes se obtendrá mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

BASE DE PAGO:

Cuando la construcción de escalones de liga se contrate a precio unitarios por unidad de obra terminada y se considere su medición de acuerdo a lo establecido, se pagara el precio fijado en el contrato para el metro cúbico de escalón de liga, excavado y terminado. Dentro de este pago se deberá incluir los siguientes conceptos.

- Ubicación y premarcado

- Desmonte, despalme

- Excavación en corte y acarreo libre hasta 20 mts, de los materiales producto de la excavación.

- En los materiales producto de la excavación que no se utilicen en la construcción de terraplenes se debe incluir: Carga, descarga y el acarreo al depósito del material en los sitios propuestos por el Licitante, en la forma que indique la Secretaría, así como su extendido y acomodo en la zona de desperdicio.

- La conservación de los escalones de liga hasta que se haya recibido la construcción del terraplén.

- Y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-03.-	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES Y SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- Los terraplenes  que se construyan utilizando material de los bancos que elija el contratista, deberán compactarse y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo y/o lo ordenado por la Secretaría. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas de sobreancho, con el grado de compactación señalado en el proyecto.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, tomando como base el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, permisos, desmonte, despalme, y extracción del material de los bancos que proponga el contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los terraplenes y cuñas de sobreancho; los acarreos que sean necesarios hasta el lugar de utilización; cargas y descargas; depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Secretaría; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; afinamiento; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-04.-	CAPA SUBRASANTE.

La formación y compactación al cien por ciento (100%) por unidad de obra terminada corresponde a la construcción de la capa subrasante de treinta (30) centímetros de espesor en cortes y terraplenes, por lo que el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo señalado en el inciso 3.01.01.005-H.11 de las Normas para Construcción e Instalaciones, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo que proponga el contratista cumplan los requisitos para capa subrasante estipulados en las Normas de Calidad de los Materiales, ya sea que deba efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables para capa subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3") que contengan, o bien deban disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76) milímetros (3").

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-05.-	FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE EMPLEANDO MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

MATERIALES. – Se consideran como materiales no compactables a los señalados en el inciso 3.01.01.005-D.04 de las Normas para la Construcción e Instalaciones.

EJECUCION. –Cuando de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría se requiera formar parte de los terraplenes con material no compactable, empleando material procedente de los bancos de préstamo que elija el contratista, se procederá en la siguiente forma:

- La construcción del terraplén se efectuará por capas sensiblemente horizontales que abarquen todo ancho de la sección; el espesor de cada capa será el mínimo que permita el tamaño mayor del material y la altura del terraplén. En cada capa se dará el acomodo del material mediante tres (3) pasadas por cada lugar “ronceando” con tractor D-8 ó similar en peso.

- En la ultima capa subyacente a la capa subrasante, además de las tres (3) pasadas por cada lugar con tractor D-8 señaladas en el párrafo anterior, deberá darse tres (3) pasadas para cada lugar con rodillo Hyster de rejillas, o equivalente, con peso no menos de seis (6) toneladas.

- Las secciones de terraplén con material no compactable, se verificarán de acuerdo con lo que corresponda de lo señalado en el inciso 3.01.01.005-F-21 de las Normas para la Construcción e Instalaciones.

MEDICION. –La medición de la parte de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará determinando el volumen del capital ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método de promedio de áreas extremas y tomando como base la sección del proyecto para el material no compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO. –El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, permisos, desmonte, despalme, y extracción del material de los bancos que proponga el contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los terraplenes y cuñas de sobreancho; los acarreos que sean necesarios hasta el lugar de utilización; cargas y descargas; depósito, formación del terraplén incluyendo el tendido del material en las capas; distribución  y acomodo del material fino para reducir vacíos; trabajo con el equipo con movimiento ronceando; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material al pie de los taludes y afinamiento de los taludes; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

Con el tratamiento señalado en los párrafos (a) y (b) anteriores se considera que se logrará el acomodo necesario del material en cada capa. Si en alguna capa se hiciere necesario dar con el equipo mencionado un número distinto de pasadas a las antes especificadas, éstas se pagarán adicionalmente o se deducirán, según se ordene aumentar o disminuir el numero de pasada, a los precios unitarios que la Secretaría obtenga por pasada de tractor D-8 ó similar en peso o rodillo Hyster de rejilla, basándose en los análisis detallados de precios unitarios que presentó el contratista formando parte de su proposición en la Licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-06.-	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES

EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de tres a uno (3:1).

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilómetro; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de tres a uno (3:1).y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-07.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO NORMAL.

EJECUCIÓN.- La tubería deberá ser de concreto reforzado, de macho y campana o de espiga, según lo que indique el proyecto y/o lo que ordene la S.C.T. La colocación se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de cinco (5) mm en la alineación o nivel de proyecto, cuando se trate de tubería hasta de 60 cm de diámetro, o de diez (10) mm cuando se trate de diámetros mayores. Cada pieza deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja. No se permitirá colocar tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra índole.

La tubería de concreto se colocará con la campana o la caja de la espiga hacia aguas arriba y se empezará su colocación de aguas abajo hacia aguas arriba. Los tubos deberán juntearse entre sí con mortero de cemento arena en proporción 1:3, asi como también deberán sellarse las perforaciones para el manejo de los tubos.

Para la colocación de tubería de concreto, se procederá a limpiar cuidadosamente su junta libre quitándole la tierra o materiales extraños con cepillo de alambre y en igual forma la junta de tubo por colocar. Una vez hecha esta limpieza se humedecerán los extremos de los tubos que formarán la junta y se llenarán las semicircunferencias inferiores de la campana o caja para espiga del tubo ya colocado, y la semicircunferencia superior exterior del macho o espiga del tubo forzándolos para que el mortero sobrante en la junta escurra fuera de ella. Se limpiará el mortero excedente y se llenarán los huecos que hubiere en las juntas, con mortero en cantidad suficiente para formar un bordo que la cubra exteriormente. Las superficies interiores de los tubos en contacto deberán quedar exactamente rasantes.

La tubería empleada en el alcantarillado, deberá cumplir invariablemente con la Norma Oficial de Calidad para tubos de concreto y para albañal.

MEDICIÓN.- La instalación de tuberías de concreto, se medirá tomando como unidad el metro lineal (m) de tubo ya colocado de conformidad con el proyecto, midiéndose directamente en la obra sin tomar en cuenta el traslape por el junteo. El resultado se redondeará a una decimal.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-08.-	GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLADAS EN EL LUGAR.

EJECUCIÓN.- Las guarniciones de concreto hidráulico, coladas en el lugar, se construirán de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN.- Las guarniciones de concreto hidráulico, de la sección y características fijadas en el proyecto, se medirán colocados, tomando como unidad el metro lineal (m), redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- Se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro lineal (m) de guarnición. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: excavación y rellenos necesarios; valor de adquisición de todos los materiales necesarios para la fabricación del concreto con la resistencia especificada, considerado bajo el criterio de pago por U.O.T., de acuerdo a lo indicado en el inciso 3.01.02.026-H.10 (incluyendo moldes o cimbra); la cantidad proporcional de cartón asfaltado para las juntas de dilatación; cargas, transportes y descargas; mermas y desperdicios; almacenamientos; cimbrado y descimbrado de los moldes; colado; curado; limpieza del lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-09.-	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

EJECUCION.- Las banquetas de concreto hidráulico se ejecutarán con concreto hidráulico simple, con el espesor que indique el proyecto. Antes de iniciar el colado del concreto, se deberá ejecutar una guarnición de banqueta, de acuerdo al proyecto que se proporciona. Sobre la base hidráulica terminada se colocará un relleno con características de subrasante compactado con el espesor requerido al 90% de su PVSM; sobre la cual se colocará el concreto escobillado en el espesor indicado.

MEDICION.- La medición del concreto se hará tomando como unidad el metro cúbico; como base se tomará el volumen que indique el proyecto. No se medirá el concreto que no cumpla con las especificaciones del proyecto.

BASE DE PAGO.- Las banquetas de concreto por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto, de acuerdo con el f’c de que se trate. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: Excavación y rellenos necesarios, Extracción o adquisición de los agregados fino y gruesos; agua; los acarreos que sean necesarios, adquisición y transporte del cemento y aditivos al lugar de la obra; carga, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra de todos los materiales; elaboración, transporte, acomodo y compactación del concreto hidráulico; mermas; desperdicio; escobillado; juntas; curado, incluyendo agua; limpieza de la obra; cimbra o molde; y en general, todo lo necesario para la ejecución y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-10.-	RECUBRIMIENTO DE CUNETAS.

EJECUCION.- Los trabajos de recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, se ejecutarán conforme a lo señalado en la cláusula 3.01.02.044F de las Normas para Construcción e Instalaciones edición 1984 y/o a lo dispuesto por la Secretaría, deberá tomarse en cuenta que en la superficie de la cuneta terminada deberá aplicarse en la superficie pegada al corte, pintura vinílica a razón de 1 litro por cada 10 metros cuadrados.

MEDICION.- El recubrimiento de cunetas, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico tomando como base la sección y el espesor que marque el proyecto y/o ordene la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye además de lo señalado en el inciso 3.01.02.044-H.04, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos; cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada; mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-11.-	SUMINISTRO Y ALMACENAJE DE BARRERA CENTRAL SEPARADORA TIPO NEW JERSEY O SIMILAR.

EJECUCIÓN.-  La barrera central separadora se construirá mediante elementos precolados de concreto hidráulico de f’c=200 Kg/Cm2, colocados de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, debiendo cumplir con todos los requisitos de diseño señalados en el proyecto tipo de barrera separadora anexo a estas Especificaciones Particulares.

MEDICIÓN.- La medición del suministro y almacenaje de la barrera central se hará tomando como unidad el metro (m) de barrera puesta en obra, con aproximación de una (1) decimal.

BASE DE PAGO.-  El pago del suministro y almacenaje se hará al precio fijado en el contrato para el metro de barrera puesta en obra; este precio unitario incluye lo que corresponda por: concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.01.02-026-H.10 de las Normas para Construcción e Instalaciones, acero de refuerzo, herraje, placas, pernos, tuercas y rondanas necesarias para su fabricación y su posterior colocación; cargas, transportes para su almacenaje y descargas; almacenamientos; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; y en general todos los materiales, mano de obra, equipo y operaciones que sean necesarios para la fabricación, transporte y almacenaje.

Previo al pago de la barrera en almacén, deberá verificarse que cumpla con las especificaciones indicadas en el proyecto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-11 Bis.-	COLOCACION DE BARRERA CENTRAL SEPARADORA TIPO NEW JERSEY O SIMILAR.

EJECUCIÓN.-  La barrera central separadora se colocará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, debiendo cumplir con todos los requisitos de diseño señalados en el proyecto tipo de barrera separadora anexo a estas Especificaciones Particulares.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el metro (m) de barrera colocada en la forma y lugar ordenados, con aproximación de una (1) decimal.

BASE DE PAGO.-  El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro de barrera colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: cargas, transportes al lugar de su colocación y descargas; colocación en la forma y lugar ordenados por la Secretaría; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; y en general toda la mano de obra, equipo y operaciones que sean necesarios para su transporte y correcta colocación de la barrera.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-12.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS.

EJECUCION.- La cerca de alambre de púas, estará formada con postes de concreto de f’c = 150 kg/cm2. de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 kg/cm2 en todo su perímetro en un espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de tres (3) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para evitar su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada del cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro de cerca colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición o fabricación de los postes de concreto; valor de adquisición de todos los materiales, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; adquisición y colocación del concreto para el empotramiento de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por cada 10 postes; los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-13.-	PLANTACION DE ARBOLES o ARBUSTOS

EJECUCION.- La plantación de árboles se hará en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría; se realizará conforme a lo señalado en el inciso 3.01.02.046-F.10 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT.; se tomará en cuenta que se deberá plantar especies de la región y con tamaños mínimos de 1.50 m de altura.

MEDICION.- Los árboles se medirán tomando como unidad la pieza, de cualquier altura.

BASE DE PAGO.- La plantación de árboles ó arbusto se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: Excavación de la cepa y la formación del cajete, valor de adquisición de la planta, cargas, transporte y descargas, almacenamiento, colocación de la planta en la cepa, riego, los tiempos de los vehículos empleados en los tiempos durante la carga y descarga, y la conservación hasta su establecimiento.

EP-14.-	MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO

a) Del valor relativo de soporte estándar, equivalente de arena e índice de durabilidad, como “tentativos” pasan a ser “obligatorios”, los fijados en el cuadro que aparece a continuación, determinados de acuerdo con los métodos de prueba citados en el Capítulo 01.03.009 del Libro 6.

1) En carreteras

| VALOR RELATIVO DE SOPORTE ESTANDAR | EQUIVALENTE DE ARENA | INDICE DE DURABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| 100 mín | * 50 mín. | * 40 mín. |

* Se eliminan los criterios de intensidad de tránsito del Capítulo 01.03.009-C.06C del Libro 4

b) Del grado de compactación en la carretera, el material deberá compactarse al cien por ciento mínimo, del peso volumétrico máximo determinado en la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el capítulo 6.01.03 de las NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS; Carreteras y Aeropistas; Pavimentos (1).

Este párrafo sustituye al párrafo 4.01.03.009-C.07 c), al párrafo 4.01.03.009-C.08 a) 3) y al párrafo 4.01.08.009-C.09 f), todos relativos al grado de compactación de las bases en pavimentos asfálticos y de las sub-bases en pavimentos de concreto hidráulico.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-15.-	BASE ASFALTICA COMPACTADA AL 95% CONSTRUIDAS CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la base asfáltica con cemento asfáltico compactada al 95%, utilizando material producto de trituración total de los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaría; la cual deberá ser elaborada en planta estacionaria en caliente.

MEDICION.- La medición de la base estabilizada con cemento asfáltico se efectuará considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por la Secretarìa, y tomando como unidad el metro cúbico del material compactado en la base, para cada banco en particular, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de base asfáltica compactada al 95%. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: permiso, adquisición, regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicios, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado, cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos de ellos, así como para la elaboración del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación, calentamiento, mezclado de los materiales pétreos con el cementos asfálticos; barrido de la base asfáltica; tendido, compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas y acabado con rodillo liso, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además lo que corresponda por el transporte de los materiales del banco que elija el contratista hasta la planta de elaboración de la mezcla asfáltica y de la planta al lugar del tendido de la mezcla asfáltica. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar. El cemento asfáltico se pagará por separado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-16.-	BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%), CONSTRUIDA CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la base hidráulica utilizando materiales de tamaño máximo producto de trituración total de 38 mm. (1½”) procedentes de los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.074-F de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- La medición de la base hidráulica se efectuará de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.01.03.074-G.04 de las Normas para Construcción e Instalaciones. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- Las bases hidráulicas por unidad de obra terminada se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, según el grado de compactación. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: adquisición, regalías, permisos, desmonte y despalme de bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos y desperdicios de los cribados, locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación; afinamiento para dar el acabado superficial; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además, lo que corresponda por el transporte de los materiales desde el banco que elija el contratista hasta el sitio donde se colocarán en la obra. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-17.-	RECUPERACION DE PAVIMENTO EXISTENTE ADICIONANDO MATERIAL NUEVO PARA MEJORAMIENTO DE BASE HIDRAULICA.

MATERIALES.- El producto de la recuperación de la carpeta asfáltica existente previamente  disgregada con el equipo y maquinaria que permita esta operación. Se adicionará el 30% de agregados pétreos nuevos al material recuperado en la construcción de la base hidráulica, y deberán cumplir con los requisitos contenidos en la Normativa para la Infraestructura del Transporte, para materiales de base hidráulica, con agregados de tamaño máximo de treinta y ocho (37.5) milímetros y mínimos de (9.5) milímetros con sus respectivos intermedios.

EJECUCION.- En los tramos que ordene la Dependencia se realizaran las operaciones que a continuación se indican : mediante el equipo adecuado se cortará en frío el material que constituye el pavimento existente hasta veinte (20) centímetros de profundidad; con el equipo del material recuperado se disgregará y mezclará con el material nuevo procedente del banco que elija el contratista para conformar el espesor de veinte (20) centímetros compactos; posteriormente se homogeneizará con motoconformadora o similar, agregándole agua en la proporción que determine el porcentaje de humedad óptima, se compactará la superficie descubierta al cien por ciento (100%) respecto al peso volumétrico seco máximo (PVSM) obtenido en la prueba AASTHO modificada. La mezcla así obtenida, será  tendida en el ancho de corona del cuerpo existente, procediendo a perfilar y compactar hasta alcanzar el grado que se ha señalado.

MEDICION.- La recuperación del pavimento agregando el 30% de material nuevo para formar una base hidráulica se medirá tomando como unidad el metro cúbico compacto redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de la base hidráulica con material recuperado y material nuevo, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico compacto y que constituirá la capa de la base hidráulica, este precio unitario incluye lo que corresponde por: Utilización del equipo de corte en frío; disgregado del material recuperado, valor de adquisición y/o tratamiento de los materiales pétreos procedentes del banco conforme a la Normativa para la Infraestructura del Transporte; ampliación de los hombros; compactación de la superficie descubierta; extracción, carga, acarreo de material recuperado; tendido en le espesor y ancho señalado; aplicación e incorporación de agua, permiso y regalías para la explotación de bancos de agua; compactación al grado fijado; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; todos los acarreos de los materiales pétreos del banco y/o plataformas al lugar de utilización; y todo lo necesario para la correcta ejecución  de esta actividad a satisfacción de la Dependencia.

## ESPECIFICACION PARTICULAR

#### EP-18.-	CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76 -22 MODIFICADO CON POLIMEROS PARA CARPETAS  ESTRUCTURALES Y CAPAS DE RODADURA

CONTENIDO

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que debe cumplir el Cemento Asfáltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polímero, para mezclas asfálticas producidas en caliente que sean parte constitutiva de un Pavimento.

definición

El Cemento Asfáltico Grado PG Modificado con Polímero es un producto asfáltico que cumple los requerimientos de clima y tránsito de un proyecto específico, solicitados a los asfaltos grado PG y que incorpora los beneficios del polímero para mejorar la respuesta a las solicitaciones esfuerzo-deformación, condiciones climáticas  y humedad.

El polímero es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas y reológicas; para incrementar la resistencia de las mezclas asfálticas a la deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos, reduciendo las deformaciones plásticas y la fatiga, así como la susceptibilidad a las variaciones de temperatura, humedad y oxidación y mejorando la adherencia con el material pétreo. Estos materiales se adicionan directamente al cemento asfáltico antes de mezclarlo con el material pétreo.

Se entenderá por Cemento Asfáltico Modificado con Polímero, el producto final de la disolución del polímero en el asfalto, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el asfalto, la cual deberá ser un sistema homogéneo, estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

Referencias

Esta especificación  se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Materiales pétreos para carpetas y mezclas asfálticas | N·CMT·4·04 |
| Calidad de materiales asfáltico | N·CMT·4·05·001 |
| Calidad de materiales asfálticos modificados | N·CMT·4·05·002 |
| Calidad de materiales asfálticos Grado PG | N·CMT·4·05·004 |

requisitos de calidad

El cemento asfáltico Grado PG 76 -22 modificado con polímero deberá satisfacer las características de afinidad con los materiales pétreos a que se refiere la Norma vigente SCT N·CMT·4·04 Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfálticas.

El polímero  a utilizar en la modificación del cemento asfáltico deberá ser del tipo I de acuerdo a la Norma vigente SCT N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados, que mejora las características del asfalto y de la mezcla asfáltica tanto a altas como a bajas temperaturas y se utiliza en proyectos con elevados índices de tránsito y de vehículos pesados, en climas fríos y cálidos. Este polímero es un elastómero termoplástico de estructura radial y/o lineal de copolimerización tipo estireno-butadieno (SB) o estireno-butadieno-estireno (SBS).

La concentración que se emplee de polímero y la tecnología usada para la modificación  será la necesaria para cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la TABLA 1.- Requisitos de calidad para cementos asfálticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I , de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados, así como con los requisitos de calidad que se indican en la TABLA2.- Requisitos de calidad para cementos asfálticos Grado PG de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·004 Calidad de Materiales Asfálticos Grado PG, en la columna correspondiente al cemento asfáltico Grado 76 -22.

Como referencia y únicamente para efectos de elaborar la propuesta económica, el Licitante deberá cotizar como mínimo el costo de modificar en una planta industrial establecida, el cemento asfáltico AC-20 con 3.0 (tres) % (o más de ser necesario) de polímero tipo elastómero, termoplástico de estructura radial y/o lineal de copolimerización tipo SB o SBS. Sin embargo, el Contratista podrá utilizar para la ejecución de la obra algún otro polímero o mezcla de polímeros, siempre y cuando compruebe con resultados reológicos y de ensayes físicos un comportamiento igual o mejor que lo especificado en las tablas 1 y 2 mencionadas en el párrafo anterior.

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la carpeta asfáltica y con objeto de que la Secretaría autorice  el tipo de polímero, las instalaciones de la planta industrial para incorporar el polímero y la  técnica de modificación; el Contratista deberá de presentar un estudio donde compruebe que cumplirá con todas y cada una de las características que se clasifican por su utilidad de ejecución para “ACEPTACION” como son: Resistencia a separación (anillo y bola), recuperación elástica torsional , recuperación elástica en ductilómetro, módulo reológico de corte dinámico y ángulo de fase, indicados en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asfálticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá comprobar y la Dependencia verificará que la calidad y características del cemento asfáltico propuesto, y autorizado por la Secretarìa, no ha tenido variaciones significativas que afecten negativamente su calidad. Para tal efecto se deberá tomar una muestra de asfalto modificado directamente en el tanque de almacenamiento de la planta de producción de la mezcla asfáltica, en cada 250 toneladas de mezcla elaborada; y se analizará en la Unidad de Laboratorios del Centro SCT o bien en uno externo acreditado por la Secretarìa, de tal manera de evaluar que el asfalto modificado mantiene su regularidad y que cumple con los valores establecidos en las características clasificadas por su utilidad de ejecución para “ACEPTACION” (Resistencia a la separación, Recuperación elástica torsional, Recuperación elástica en ductilómetro. Módulo reológico de corte dinámico y Angulo de fase,  estas tres últimas realizadas al asfalto envejecido). Además, estrictamente la planta modificadora emitirá, durante el suministro del ligante asfáltico, un certificado de control de calidad por lote que contemple pruebas físicas básicas como: punto de reblandecimiento, viscosidad rotacional brookfield, penetración y recuperación elástica por torsión. Todas las características anteriores cumpliendo lo establecido en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asfálticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados.

MEZCLADO del polimero CON EL CEMENTO ASFÁLTICO

El mezclado de los aditivos a que se refiere esta Especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización del polímero, así como con un laboratorio que como mínimo esté capacitado para realizar las pruebas de Resistencia a la separación, Recuperación elástica torsional, Recuperación elástica en ductilómetro. Módulo reológico de corte dinámico y Angulo de fase, Penetración, Viscosidad Rotacional y Punto de reblandecimiento, cumpliendo lo establecido en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asfálticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados.

Por lo anterior, es requisito indispensable que el Licitante presente en su propuesta técnica un documento en el que haga constar la existencia de la planta industrial y donde se comprometa a cumplir con las especificaciones indicadas; también, deberá de anexar croquis con la localización de la misma.

La omisión será motivo de descalificación.

criterios PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO

Para que el asfalto modificado sea aceptado por la Secretaría, antes de su utilización, el Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de obras por administración directa, debe entregar a la Secretaría un certificado de calidad por cada lote o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Norma, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente aprobado por la Secretaría.

En cualquier momento la Secretaría puede verificar la calidad del asfalto modificado con polímero, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M·MMP·4·05·001 Muestreo de Materiales Asfálticos y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Cláusula C.

Será motivo de rechazo por parte de la Secretaría, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Cláusula D de la presente Especificación, de manera muy especial, los valores cuyas pruebas han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para “ACEPTACION” (Resistencia a la separación, Recuperación elástica torsional, Recuperación elástica en ductilómetro. Módulo reológico de corte dinámico y Angulo de fase,  estas tres últimas realizadas al asfalto envejecido).

Así mismo, la Secretaría también tiene la facultad de verificar la cantidad y tipo de cemento asfáltico utilizado por el Contratista. Para tal efecto éste último deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica la siguiente aceptación: De que la Secretarìa en cualquier momento, conforme lo considere conveniente según su juicio, podrá solicitar directamente a la empresa que ha realizado la incorporación del polímero al asfalto y/o con la empresa productora del polímero, la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del Cemento Asfáltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polímero utilizado en la obra referente a la presente Licitación

(La omisión será motivo de descalificación).

G. medicioN, base de pago y SANCIONES

El Cemento Asfáltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polímero que se emplee en la elaboración de la mezcla asfáltica se medirá tomando como base el kilogramo.

El Cemento Asfáltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polímero por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato por kilogramo utilizado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los productos asfálticos, polímero, estabilizadores y/o reactantes y regalías (según la técnica de incorporación utilizada), incorporación y estabilización del polímero, el aseguramiento y control de calidad, carga y descargas de los distintos materiales, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas, mermas, los tiempos de los vehículos de transporte que se utilicen, el servicio por el concepto de flete de la refinería a la planta industrial donde se realice la modificación y a la planta de mezcla en caliente, así como derechos y obligaciones que apliquen conforme a la Normatividad vigente.

Para efectos del trámite de pago, el Contratista deberá de anexar a cada estimación de obra, copia del Certificado de Calidad de cada lote utilizado, donde indique el volumen que éste ampara, generada por la empresa que elabora el Cemento asfáltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polímero. El Certificado de Calidad deberá contener como mínimo el valor de las pruebas clasificadas por su utilidad para  “CONTROL DE OBRA” como son: Penetración, Viscosidad rotacional Brookfield, Punto de reblandecimiento y Recuperación elástica torsional, cumpliendo lo establecido en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asfálticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados.

En caso de que el Cemento Asfáltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polímero no cumpla con lo especificado para las características de “Aceptación”, se procederá a corroborar la deficiencia de calidad mediante la realización del ensaye reológico de Corte Dinámico, con el fin de obtener el Módulo y el Angulo Fase a la temperatura especificada en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asfálticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT  N·CMT·4·05·002 Calidad de Materiales Asfálticos Modificados.

De prevalecer con el incumplimiento de calidad al no cumplir con lo especificado para las características que han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para “Aceptación”, se aplicará una sanción económica cuyo importe sea igual al 35 (treinta y cinco) % del valor de la mezcla asfáltica colocada, incluyendo el impacto del asfalto modificado, que se hubiera fabricado con el producto que no cumpla con la presente Especificación Particular.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-19.- 	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), CONSTRUIDA CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%) utilizando material producto de trituración total de los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- La medición de la carpeta de concreto asfáltico se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en el inciso 3.01.03.081-G.02 de las Normas para Construcción e Instalaciones.  Se tomará como unidad el metro cúbico compactado en la carpeta, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada, para cada banco en particular. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: permiso, adquisición, regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicios, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado, cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos de ellos, así como para la elaboración del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos con el cementos asfálticos; dosificación de los aditivos que considere necesarios para mejorar la adherencia de los materiales pétreos con el cemento asfáltico; barrido de la base asfáltica; tendido, compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta teniendo como base inferior 1.5 veces el espesor de la carpeta; acabado con rodillo liso; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además lo que corresponda por el transporte de los materiales del banco que elija el contratista hasta la planta de elaboración de la mezcla asfáltica y de la planta al lugar del tendido de la mezcla asfáltica. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar. El cemento asfáltico se pagará por separado.

# ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-20a.-	DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DE GRANULOMETRÍA DENSA; PROTOCOLO AMAAC PA-MA-001/2008

- CONTENIDO

Este protocolo contiene la metodología necesaria para diseñar una mezcla asfáltica que se utilice en la construcción de pavimentos para carreteras en donde se desee obtener altos niveles de desempeño.

- DEFINICIONES

B.1 	Una mezcla asfáltica es una mezcla elaborada con agregados pétreos y un material asfáltico, eventualmente con aditivos, cuyas propiedades mecánicas dependen de las propiedades de cada uno de los componentes de su proporción relativa en mezcla. Puede elaborarse en frío o en caliente, en planta o en el lugar.

B.2 	Para fines de diseño, se considera a la mezcla asfáltica como un sistema trifásico compuesto por una fase sólida, constituida por el agregado pétreo, una fase líquida, dada por el cemento asfáltico y una fase gaseosa que constituye el aire. La Figura 1 muestra el diagrama de fases.

B.3	Mezcla asfáltica de alto desempeño. Se refiere a la mezcla asfáltica elaborada en caliente resistente a las deformaciones plásticas, al fenómeno de fatiga y al daño por humedad, cuyo comportamiento es superior al de las mezclas asfálticas convencionales.

B.4	Gravedad específica bruta (Gsb). Se determina midiendo la masa seca y el volumen bruto de una muestra de agregados (ASTM C-127 ó ASTM C-128). El volumen bruto incluye el volumen del sólido del agregado más el volumen de agua contenida en los poros superficiales (Figura 2). El volumen neto se mide para la condición del agregado saturado y superficialmente seco.

B.5	Gravedad específica aparente (Gsa). Se obtiene midiendo la masa seca y el volumen aparente de la muestra del agregado (ASTM C-127 ó ASTM C-128). El volumen aparente sólo incluye el volumen del sólido del agregado y no incluye el volumen de los poros de la superficie.

B.6	Gravedad específica efectiva (Gse). Se calcula usando la masa seca y volumen efectivo del agregado (Figura 2). El volumen efectivo incluye el volumen de los sólidos del agregado y el volumen de los poros de superficie llenos con agua pero no con asfalto. La gravedad específica del agregado no se mide  directamente, a diferencia de las gravedades específicas bruta y aparente. Ésta se calcula conociendo la gravedad específica teórica máxima de la mezcla (Gmm) y el contenido de asfalto (Pb). Solo las gravedades específicas neta y efectiva son utilizadas para el cálculo de los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica. Los volúmenes calculados para cada uno tendrán diferentes significados, y por ende, diferentes valores numéricos.

B.7 	Gravedad específica del cemento asfáltico (Gb). Es la relación entre la masa de un volumen dado de cemento asfáltico y el peso de igual volumen de agua (ASTM D-70). Generalmente los valores se especifican entre 1.015 y 1.050.

B.8	Gravedad específica bruta de la mezcla compacta (Gmb). Como el modelo está compuesto de distintos materiales, la gravedad específica de la muestra compactada se llama gravedad específica bruta y corresponde a la densidad de la mezcla asfáltica compactada (ASTM  D-1188 ó D-2726).

B.9 	Gravedad específica teórica máxima de la mezcla suelta (Gmm). Para un contenido de asfalto dado, la gravedad específica teórica máxima (Gmm) es la masa del agregado más asfalto, dividido por el volumen de ambos componentes, sin incluir el volumen de los vacíos de aire. La gravedad específica teórica máxima es una propiedad muy útil por que se emplea como referencia para calcular otras importantes propiedades como el contenido de vacíos de aire (Va). El ensaye para determinar la Gmm se realiza a la mezcla asfáltica en su estado más suelto (ASTM D- 2041).

B.10	Contenido de asfalto (Pb). El contenido de asfalto es la concentración de masa de cemento asfáltico. Se expresa como porcentaje de la masa total de la mezcla o como porcentaje de la masa total de agregado. El contenido óptimo de asfalto en una mezcla depende en gran medida de las características del agregado, como la graduación y la absorción.

B.11 	Contenido de asfalto efectivo (Pbe). Es la cantidad de masa de cemento asfáltico no absorbido.

B.12	Contenido de asfalto absorbido (Pba). Es la concentración de masa del cemento asfáltico absorbido por el agregado. Normalmente se expresa como porcentaje de la masa del agregado.

B.13	Contenido de vacíos de aire (Va). Es la concentración, en volumen, del aire en la muestra de mezcla asfáltica compactada. Los vacíos de aire se expresan siempre como un porcentaje del volumen total de la mezcla.

B.14	Vacíos en el agregado mineral (VAM). Es el espacio intergranular ocupado por el asfalto y el aire en una mezcla  asfáltica compactada y se expresa como porcentaje del volumen total. Usualmente, no se considera como parte del VAM, el volumen de asfalto absorbido. El VAM representa el espacio disponible para acomodar el volumen de asfalto efectivo y el volumen de aire necesarios en la mezcla. Valores mínimos de VAM son necesarios para asegurar un adecuado espesor de película de asfalto que contribuya a la durabilidad de la mezcla.

B.15 	Vacíos  llenos con asfalto (VFA). Es el porcentaje de  VAM que contienen asfalto. El concepto de VFA es utilizado para asegurar que el porcentaje de asfalto efectivo (Pbe) no sea demasiado pequeño como para producir una mezcla poco durable, o demasiado alto como obtener una mezcla demasiado inestable. El rango aceptable de VFA depende del nivel del tránsito. Altos niveles de tránsito requieren menores porcentajes de VFA, debido a que en estas condiciones la resistencia y estabilidad de las mezclas son la mayor preocupación.

Bajos niveles de tránsito requieren porcentajes de VFA mayores para garantizar la durabilidad de la mezcla asfáltica. Si los porcentajes de VFA son demasiados altos, la mezcla asfáltica se vuelve susceptible a presentar deformaciones plásticas.

B.16	Relación filler-asfalto. Se calcula como la relación entre el porcentaje en peso del agregado más fino que el tamiz 0,075 (malla 200) y el contenido de asfalto efectivo en porcentaje de peso del total de la mezcla.

B.17	Tamaño Nominal (TN). Es la malla inmediata superior a la primera malla que retiene más del 10% de las partículas del agregado, en una serie estándar de tamices.

B.18	Tamaño Máximo (TM). Es la malla inmediata superior a la que define el tamaño Nominal (TN).

B.19	Número de giros iniciales (Nini). Es el número de giros necesarios para compactar una mezcla asfáltica hasta alcanzar un porcentaje de la gravedad específica teórica máxima (Gmm) entre el 89 al 91,5%. El Nini oscila entre 6 y 9 giros.

B.20	Número de giros de diseño (Ndis). Es el número de giros necesarios en el Compactador Giratorio para compactar una mezcla asfáltica a la densidad de diseño determinada por el número de ejes equivalentes, donde la mezcla asfáltica alcanza el 96% de la gravedad específica teórica máxima de la mezcla al contenido óptimo de asfalto. El Ndis oscila entre 50 y 125 giros. En términos prácticos significa la compactación que proporcionan los rodillos más el tránsito futuro.

B.21	Número de giros al final de la vida útil (Nmax). Es el número de giros necesarios en el Compactador Giratorio  para compactar una mezcla asfáltica al porcentaje de la gravedad específica teórica máxima (Gmm) que corresponde al 98% como mínimo. El Nmax oscila entre 75 y 205 giros. En términos prácticos es el número de giros que produce la máxima compactación que se debe presentar en campo.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE DISEÑO REQUERIDO

El método de diseño propuesto por AMAAC, establece diferentes niveles de diseño para una mezcla asfáltica densa en función de la importancia de la carretera determinada por el nivel de tránsito esperado en el carril de diseño. La figura siguiente ilustra los diferentes niveles de diseño:

En la Tabla 1 se presenta la recomendación para la selección del nivel de diseño de las mezclas asfálticas de granulometría densa en función del tránsito vehicular.

| Designación del nivel de tránsito | Número de ejes equivalentes | Tipo de carreteras usuales | Ensayes recomendados |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel I Tránsito bajo | menor a 1,000,000 | Carreteras federales tipo D Carreteras alimentadoras Carreteras estatales y municipales Calles urbanas | Diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad |
| Nivel II Tránsito medio | de 1,000,000 a 10,000,000 | Carreteras estatales Carreteras federales tipo B y C Vialidades urbanas | Diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad Susceptibilidad a la deformación permanente |
| Nivel III Tránsito alto | de 10,000,000 a 30,000,000 | Carreteras federales tipo A Autopistas de cuota | Diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad Susceptibilidad a la deformación permanente Módulo dinámico |
| Nivel IV Tránsito muy alto | más de 30,000,000 | Carreteras federales troncales Autopistas de cuota importantes Vialidades suburbanas en ciudades muy grandes | Diseño volumétrico y susceptibilidad a la humedad Susceptibilidad a la deformación permanente Módulo dinámico Fatiga |

Tabla 1. Niveles de diseño en función del número de ejes equivalentes de 8.2 y/o el tipo de proyecto

En el anexo 1 de este documento se muestra un esquema del proceso de diseño de mezcla densa.

- SELECCIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

D.1 Granulometría de la mezcla.

La granulometría a utilizar en una mezcla asfáltica se debe seleccionar de acuerdo a la función requerida para la capa asfáltica en la estructura de un pavimento. Con base en las necesidades del proyecto se podrán fabricar cinco tipos de mezcla asfáltica cuya designación es la que muestra la Tabla 2.

| Granulometría por tipo de Mezcla |
| --- |
| Designación de la mezcla mm | Tamaño Nominal mm | Tamaño Máximo mm |
| 37,5 | 37,5 | 50,0 |
| 25,0 | 25,0 | 37,5 |
| 19,0 | 19,0 | 25,0 |
| 12,5 | 12,5 | 19,0 |
| 9,5 | 9,5 | 12,5 |

Tabla 2. Designación del tipo de mezcla en función del Tamaño Nominal

Los requisitos recomendados de granulometría para el caso de una carpeta asfáltica de granulometría densa son los que muestra la Tabla 3.

| Tamaño nominal del material pétreo mm (pulg) |
| --- |
| Designación | Abertura mm | 37,5 (1-1/2’’) | 25 (1’’) | 19 (3/4’’) | 12,5 (1/2’’) | 9,5 (3/8’’) |
|  |  | Porcentaje que pasa |
| 2” | 50 | 100 - 100 | - | - | - | - |
| 1 ½” | 37,5 | 90 – 100 | 100 – 100 | - | - | - |
| 1” | 25 | - 90 | 90 – 100 | 100 – 100 | - | - |
| ¾” | 19 | - | – 90 | 90 – 100 | 100 – 100 | - |
| 1/2” | 12,5 | - | - | – 90 | 90 – 100 | 100 – 100 |
| 3/8” | 9,5 | - | - | - | – 90 | 90 – 100 |
| 4 | 4,75 | - | - | - | - | – 90 |
| 8 | 2,36 | 15 – 41 | 19 – 45 | 23 – 49 | 28 – 58 | 32 – 67 |
| 16 | 1,18 | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| 50 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| 100 | 0,15 | - | - | - | - | - |
| 200 | 0,075 | 0 - 6 | 1 - 7 | 2 - 8 | 2 - 10 | 2 - 10 |

Tabla 3. Requisitos de granulometría del material pétreo para carpetas

asfálticas de granulometría densa (puntos de control)

A manera de ejemplo, la siguiente gráfica ilustra los límites establecidos para una mezcla con tamaño nominal de 19mm. La escala de la abertura de la malla esta elevada a la potencia 0,45. En todos los demás casos se debe construir la gráfica correspondiente.

D.1.1 Recomendaciones generales para la selección del tipo de granulometría requerida

por el  proyecto.

| Tipo de Mezcla | Graduación Gruesa | Graduación Fina |
| --- | --- | --- |
| 37,5 mm (1 ½”) | < 47% Pasando malla de 9,5 | >47% Pasando malla de 9,5 |
| 25,0 mm (1”) | <40% Pasando malla de 4,75 | >40% Pasando malla de 4,75 |
| 19,0 mm (3/4”) | <47% Pasando malla de 4,75 | >47% Pasando malla de 4,75 |
| 12,5 mm (1/2”) | 39% Pasando malla de 2,36 | >39% Pasando malla de 2,36 |
| 9,5 mm (3/8”) | <47% Pasando malla de 2,36 | >47% Pasando malla de 2,36 |
| 4,75 mm (Malla número 4) | N/A (Granulometría no estándar) |

Tabla 4. Definición de Mezclas de Granulometría Densa, Gruesa y Fina

| Granulometría Fina | Granulometría Gruesa |
| --- | --- |
| Menor permeabilidad | Permite elevaciones de espesor (<25 mm TN) |
| Trabajabilidad 8<25 mm TN) | Incrementa la macrotextura (<25 mm TN ) |
| Espesores delgados (<25mm TN) | Mejor estructura interna (friccionante) |
| Mayor durabilidad en carreteras de tránsito bajo a medio. | Elevada durabilidad en todos los tipos de proyecto |
| Textura lisa (<25 mm TN) |  |

Tabla 5. Ventajas de las Mezclas de Granulometría Densa, Gruesa y Fina

D.1.2 Durante el proceso de diseño se debe verificar que el espesor de la capa asfáltica donde se va a colocar la mezcla se encuentre dentro del rango establecido en la Figura 4. En caso de no cumplir con lo estipulado en dicha tabla, se debe cambiar el tamaño máximo de la mezcla.

Una mezcla de granulometría densa se puede utilizar para cumplir cualquiera o todas las necesidades de los diseñadores de pavimento siguientes:

- Estructural (Mezclas finas y gruesas de 37,5, 25 y 19 mm). - Este es el propósito principal de las mezclas de granulometría densa y es ante todo una función del espesor de la capa. Sin embargo, los materiales seleccionados pueden mejorar el valor estructural de las mezclas.

- Fricción (Mezclas gruesas de 19, 12,5 y 9,5 mm).- Esto es una consideración importante para las carpetas de superficie. La fricción es una función de las propiedades del agregado y mezcla.

- Nivelación (Mezclas finas de 12,5 y 9,5 mm).-- Esta mezcla puede utilizarse en capas delgadas o gruesas para rellenar depresiones de las carreteras.

- Bacheo (Mezclas finas y gruesas de 12,5 y 9,5 mm).- La mezcla debe reunir los mismos requerimientos que la utilizada para una nueva.

Las mezclas con función estructural de graduación fina se recomiendan para caminos de tránsito bajo y/o moderado donde no se colocará ningún tipo de tratamiento superficial o capa de desgaste. Para caminos de tránsito de moderado a alto, donde será colocado algún tipo de tratamiento superficial, se recomienda el uso de mezclas con función estructural usando granulometrías gruesas. Sin embargo, se debe evaluar ambos tipos de mezclas densas para colocar la que tenga mejores propiedades volumétricas y un desempeño óptimo en las pruebas de simulación que se describen en la sección F y G de este documento.

Para la selección adecuada del tipo de mezcla y los espesores mínimos y máximos, se recomienda emplear la serie informativa 128S titulada “Guía para seleccionar el tipo de Mezcla Asfáltica en Caliente HMA para pavimentos” disponible en las publicaciones de la NAPA (National Asphalt Pavement Association) y traducida por AMAAC.

D.2 Calidad de los agregados pétreos.

Las características físicas básicas que deben cumplir las fracciones gruesa y fina del agregado pétreo seleccionado son las que se indican en las Tablas 7 y 8, respectivamente.

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Desgaste Los Ángeles, % | ASTM C131 | 30 máx. (capas estructurales) 25 máx. (capas de rodadura) |
| Desgaste Microdeval, % | AASHTO TP 58-99 | 18 máx. (capas estructurales) 15 máx. (capas de rodadura) |
| Intemperismo acelerado, % | AASHTO T 104 | 15 máx. para sulfato de sodio 20 máx. para sulfato de magnesio |
| Caras fracturadas, % (2 caras o más) | ASTM D 5821 | 90 mín. |
| Partículas alargadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Partículas lajeadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Adherencia con el asfalto, % de cubrimiento | Recomendación AMAAC RA-08/2008 | 90 mín. |

Tabla 7. Requisitos de calidad de la fracción gruesa del material pétreo

para mezclas asfálticas de granulometría densa

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Equivalente de arena,% | ASTM D 2419 | 50 min. (capas estructurales) 55 min. (capas de rodadura) |
| Angularidad, % | AASHTO T 304 | 40 mín. |
| Azul de metileno, mg/g | Recomendación AMAAC RA-05/2008 | 15 máx. (capas estructurales) 12 máx. (capas de rodadura) |

Tabla 8. Requisitos de calidad de la fracción fina del material pétreo

para mezclas asfálticas de granulometría densa

Se recomienda considerar al menos tres granulometrías diferentes para dosificación y diseño de la mezcla. Las tres granulometrías pueden corresponder a las variaciones esperadas durante la producción en un cierto banco de materiales.

- SELECCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO

El cemento asfáltico se debe seleccionar en función de la temperatura máxima y mínima que se esperan en el lugar de aplicación, de acuerdo a la Norma de la SCT N-CMT-4-05-004/05 Calidad de materiales Asfálticos Grado PG.

Si el cemento asfáltico seleccionado es convencional, se le determinará su carta de viscosidad usando un Viscosímetro Rotacional de acuerdo a la norma ASTM D-4402. De esta carta se obtendrán las temperaturas de mezclado y compactación adecuadas que corresponderán a los valores de viscosidad que se presentan en la Tabla 8. Para cementos asfálticos modificados las temperaturas mencionadas deben ser proporcionadas por el proveedor.

| Característica | Rango de Viscosidad, Pa.s |
| --- | --- |
| Temperatura de mezclado | 0,15 a 0,19 |
| Temperatura de compactación | 0,25 a 0,31 |

Tabla 9. Rangos de viscosidades para seleccionar las temperaturas de mezclado y

compactación entre el agregado pétreo y cemento asfáltico convencional

- DISEÑO VOLUMÉTRICO Y SUSCEPTIBILIDAD A LA HUMEDAD

En esta sección se establecen los parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica que se indican en la Tabla 9. El contenido de asfalto óptimo será el necesario para obtener un porcentaje de vacíos de aire (Va) en la mezcla del 4 %. Cumpliéndose además los requerimientos indicados en la misma Tabla 9.

La fabricación de los especímenes debe realizarse en el Compactador Giratorio Superpave de acuerdo con la Recomendación AMAAC RA-06/2008.

| Requerimientos para el Diseño Volumétrico de la Mezcla |
| --- |
| Nivel de tránsito | Densidad requerida (% de la Gravedad específica teórica máxima – Gmm) | Vacíos de agregado mineral mínimo en % - VMA | Vacíos llenos de asfalto en % | Relación filler asfalto |
|  | Nivel de compactación Giratoria | Tamaño nominal (mm) |  |  |
|  | Nini | Ndis | Nmax | 37,5 | 25 | 19 | 12,5 | 9,5 |  |  |
| I Bajo | ≤ 91,5 | 96 | ≤ 98 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 70 - 80 | 0,6 – 1,2 |
| II Medio | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| III Alto | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| IV Muy alto | ≤ 89 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 75 |  |

Tabla 9. Valores de los parámetros volumétricos necesarios para el diseño

óptimo de una mezcla asfáltica de granulometría densa

Para la determinación de los parámetros volumétricos de la mezcla se deben emplear las fórmulas de la Tabla 10.

| Formula de la propiedad volumétrica | Significado de las variables |
| --- | --- |
| Gravedad específica neta, Gsb | Gsb = gravedad específica neta para el agregado total P1, P2, Pn = porcentajes individuales por masa de agregado G1, G2, Gn= gravedad específica neta individual del agregado |
| Gravedad específica efectiva, Gse | Gse = gravedad específica efectiva del agregado Gmm = gravedad específica teórica máxima, obtenida en laboratorio (ASTM D 2041, AASHTO T209) de mezcla de pavimento (sin vacíos de aire) Pmm = porcentaje de masa del total de la mezcla suelta = 100 P b = contenido de asfalto con el cual ASTM D 2041 / AASHTO T209 desarrolló el ensayo; el porcentaje por el total de la masa de la mezcla Gb = gravedad específica del asfalto |
| Gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica. Gmm. | Gmm = gravedad específica teórica máxima de la mezcla del pavimento (sin vacíos de aire) Pmm = porcentaje de la masa del total de la mezcla suelta = 100 Ps = contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la mezcla Pb = contenido de asfalto, porcentaje del total de la masa de la mezcla Gse = gravedad específica efectiva del agregado Gb = gravedad específica del asfalto |
|  | Gmb = gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada (ASTM D 1188 ó D 2726). Wa = masa de la probeta en el aire Ww = masa de la probeta en el agua (sin parafina) Wss = masa de la probeta saturada y superficialmente seca |
| Vacíos en el agregado mineral, VAM | VAM = vacíos en el agregado mineral (porcentaje del volumen neto) Gsb = gravedad específica neta del total de agregado Gmb = gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada (ASTM D 1188 O D 2726/AASHTO T 166) Ps = contenido de agregado, porcentaje del total de la masa de la mezcla asfáltica |
| Vacíos en el agregado mineral, VAM. Si la composición de la mezcla es determinada como el porcentaje de la masa del agregado. | Pb = contenido de asfalto, porcentaje de la masa del agregado |
| Vacíos de aire, Va | Va = vacíos de aire en la mezcla compactada, porcentaje del volumen total Gmm = gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica Gmb =gravedad específica neta de la mezcla asfáltica compactada |
| Vacíos llenados con asfalto, VFA | VFA = vacíos llenados con asfalto, porcentaje de VAM VAM = vacíos en el agregado mineral, porcentaje del volumen total Va = vacíos de aire en mezclas compactadas, porcentaje del volumen total |
| Asfalto absorbido, Pba | Pba = asfalto absorbido, porcentaje de la masa del agregado Gse = gravedad específica efectiva del agregado Gsb = gravedad específica neta del agregado Gb = gravedad específica del asfalto |
| Contenido de asfalto efectivo, Pbe | Pbe = contenido de asfalto efectivo, porcentaje del total de la mezcla. Pb = contenido de asfalto, porcentaje de la masa de la mezcla. Pba = asfalto absorbido, porcentaje de la masa de la mezcla. |

TABLA 11. Secuencia de cálculo de propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica.

- SUSCEPTIBILIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AL DAÑO INDUCIDO POR HUMEDAD

El ensaye se debe realizar aplicando la Recomendación AMAAC RA-04/2008 “Resistencia de las Mezclas Asfálticas al Daño Inducido por humedad” y para todos los niveles de diseño el valor mínimo aceptable es de TSR = 80%.

- SUSCEPTIBILIDAD A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE

Para revisar la susceptibilidad de la mezcla a la deformación permanente se podrán emplear los ensayes siguientes:

H.1 Especificaciones con Rueda Cargada de Hamburgo.

El ensaye se debe realizar de acuerdo a la Recomendación AMAAC RA-01/2008, Susceptibilidad a la Humedad y a la Deformación Permanente por Rodera de una Mezcla Asfáltica Tendida y Compactada, por medio del Analizador de la Rueda Cargada de Hamburgo (HWT).

Las especificaciones se indican en la Tabla 11.

| Grado PG superior del asfalto | Ciclos mínimos para la deformación máxima de 10 mm |
| --- | --- |
| PG 64 o inferior PG 70 PG 76 o superior | 10.000 15.000 20.000 |

Tabla11. Número de Ciclos mínimos para la deformación máxima en la

Prueba de Hamburgo

H.2 Especificaciones con el APA.

El ensaye se debe realizar de acuerdo a la Recomendación AMAAC RA-02/2008, Susceptibilidad a la Deformación por Rodera de una Mezcla Asfáltica, por medio del Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA).

En la Tabla 12 se indican las especificaciones correspondientes en relación con el nivel de tránsito vehicular.

| Nivel de tránsito | Rodera máxima, |
| --- | --- |
| Bajo | 7,0 mm |
| Medio | 5,5 mm |
| Alto | 4,0 mm |
| Muy alto | 3,0 mm |

Tabla 12. Especificaciones de rodera máxima con el Analizador de Pavimentos Asfálticos, APA

H.3 	Especificaciones con el ensaye de Pista Español.

El ensaye se debe realizar de acuerdo a la Recomendación AMAAC  RA-03/2008, Resistencia a la Deformación Plástica de las Mezclas Asfálticas mediante la Pista de Ensayo de Laboratorio. En la Tabla 13 se indican las especificaciones correspondientes.

| Grado PG superior del asfalto | Categoría de tránsito |
| --- | --- |
|  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto |
| PG 64 o inferior | 20 | 20 | 20 | 15 |
| PG 70 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| PG 76 o superior | 20 | 20 | 15 | 12 |

Tabla 13. Velocidad máxima de deformación para el diseño de mezclas asfálticas mediante

la máquina de pista en mm/min para el intervalo de 105 a 120 minutos

- MÓDULO DINÁMICO

El módulo dinámico de una mezcla asfáltica es un parámetro esencial para poder calcular los espesores de carpeta asfáltica en los nuevos métodos de diseño de pavimentos asfálticos. Se recomienda determinarlo con el procedimiento ASTM D 3497 ó UNE – EN 12697 - 25, debiendo reportarlo sistemáticamente. No hay especificaciones en este parámetro.

- FATIGA

En el nivel 4 de diseño se recomienda que una vez determinada la fórmula de trabajo, se debe determinar la resistencia a la fatiga de la mezcla asfáltica, empleando la viga de flexión de 4 puntos,  conforme al procedimiento especificado en el método AASHTO T-321 bajo las siguientes condiciones:

Ciclos a la falla =  2000 microstrain (((),

Frecuencia = 10 Hz,

Volumen de vacíos de las probetas =  4±1,0%

Temperatura de prueba = 20°C

Método de prueba = AASHTO T-321

Dependiendo del tipo de asfalto usado, las especificaciones correspondientes se muestran en la Tabla 15.

| Tipo de asfalto | Ciclos mínimos a la falla del promedio de tres muestras |
| --- | --- |
| Asfalto Convencional AC-20 | 2.000 |
| Asfaltos Modificados o Asfaltos Grado PG PG 70 – 22 PG 70 – 28 PG 76 – 22 PG 82 – 22 | 5.000 |

Tabla 15. Ciclos mínimos a la falla del promedio de tres muestras para la prueba

de fatiga a flexión de 4 puntos para la mezcla asfáltica densa

K.	CONDICIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

K.1    Clima

No se permitirá la aplicación sobre el pavimento cuya superficie se encuentre mojada. La temperatura de la superficie del pavimento, así como la temperatura ambiental no deben ser menores a  10°C en el momento de la aplicación.  Una superficie humedecida en el pavimento es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables.

K.2   Planta productora de mezcla asfáltica.

La planta de mezcla en caliente debe contar con sistema de recuperación de finos al proceso de mezclado. Además debe tener como mínimo 3 tolvas de alimentación en frío y una para filler. También debe contar con todos los sistemas de almacenamiento y dosificación de asfalto y demás materiales que requiera la mezcla, como pueden ser los aditivos o material reciclado.

K.3  Transporte y almacenamiento.

Con el propósito de evitar la alteración de las características de las mezclas asfálticas en caliente antes de su utilización en la obra, se tendrá cuidado en su transporte y almacenamiento, atendiendo los siguientes aspectos:

K.3.1	La mezcla asfáltica en caliente puede ser almacenada por corto tiempo en tolvas metálicas sin orificios, superficie interior lisa y limpia. No se permitirá el almacenamiento en pilas o montones, aún cuando estos se cubran con lonas.

K.3.1.1 Si se utilizan silos térmicamente aislados, la mezcla puede ser almacenada hasta  por 24 horas sin pérdidas considerables de temperatura y calidad.

K.3.1.2 De requerirse largos periodos de almacenamiento, se utilizarán silos que incluyan sistemas de calentamiento que permitan mantener la temperatura de la mezcla, pero cuidando que no se presente sangrado u oxidación de la mezcla.

K.3.2	La mezcla asfáltica en caliente se transportará en vehículos con caja metálica con superficie interior lisa, sin orificios y que esté siempre limpia y libre de residuos de mezcla asfáltica, para evitar que ésta se adhiera a la caja.

K.3.3	Antes de cargar el vehículo de transporte, se limpiará su caja y se cubrirá la superficie interior  con un lubricante para evitar la adherencia de la mezcla, utilizando para ello una solución de agua y cal, agua jabonosa o algún producto comercial apropiado. En ningún caso se deben usar productos derivados del petróleo como el diesel, debido a problemas ambientales y posibles daños a la mezcla. Una vez hecho lo anterior, se levantará la caja para drenar el exceso de lubricante.

K.3.4	El vehículo de transporte se llenará con varias descargas sucesivas de la mezcla para minimizar la segregación de los materiales pétreos, acomodándolas desde los extremos de la caja hacia su centro.

K.3.5 Una vez cargado el vehículo de transporte, se cubrirá la mezcla asfáltica con una lona que la preserve del polvo, materias extrañas y de la pérdida de calor durante el trayecto.

K.3.6 El tiempo de transporte está en función de la pérdida de temperatura de la mezcla, la que será tendida y compactada a las temperaturas mínimas determinadas como se indica en el inciso E de este documento.

K.3.7	La temperatura de fabricación de la mezcla no debe incrementarse para que al final de su transporte tenga la temperatura adecuada para el tendido y compactación.

K.3.8 Un  lote  estará conformado por 1,300 Ton. Estos lotes podrán ser divididos a su vez en sublotes siempre y cuando no excedan las 350 Ton. Este dato es importante para el control de calidad de la mezcla.

K.4 Equipo

La máquina pavimentadora, debe tener la capacidad de ser autopropulsada; debe estar especialmente diseñada y construida para aplicar mezcla en caliente.

La pavimentadora debe tener depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación, sistema de calentamiento (de longitud variable), y  placa vibrocompactadora.

Asimismo, este equipo debe aplicar la capa de mezcla en caliente y nivelar la superficie en una misma acción. Este equipo debe tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente, a una velocidad controlada de 9 a 28 metros/ minuto.

La aplicación se realizará desde el centro de la corona, realizando un ajuste vertical por medio de sus extensiones para alcanzar el perfil deseado en el pavimento y siguiendo las recomendaciones de las Normas SCT N-CTR-CAR-1-04-006 y N-CSV-CAR-3-02-005.

K.5 Preparación de la superficie

La preparación óptima de la superficie será determinada por el Contratante y se debe realizar previamente a la aplicación de la mezcla. Si se trata de una superficie que fue previamente fresada, debe estar libre de polvo y se debe realizar un relleno y sellado de grietas mayores a 5 mm, además de cumplir con lo establecido en la Norma SCT N-CSV-CAR-3-02-005.

K.6 Aplicación

La mezcla asfáltica en caliente debe ser aplicada a una temperatura adecuada para lograr al menos el 97% de la densidad de diseño, que corresponde al Gmb, al número de giros Ndes. y debe ser colocada inmediatamente después de haberse aplicado el riego de liga sobre toda la superficie de la obra.

K.7 Compactación

La compactación debe desarrollarse inmediatamente después de la aplicación de la capa asfáltica, mediante la utilización de un compactador que se encuentre en buen estado y en buenas condiciones de operación, el cual debe estar equipado con un sistema de rocío por agua para prevenir la adherencia entre la mezcla recién extendida y el tambor metálico del equipo. El equipo de compactación debe operarse en el modo estático o vibratorio, según se requiera, ya que una excesiva compactación podría causar la disgregación del material o un inadecuado perfil.

Se recomienda la combinación de los equipos de compactación, tanto rodillos neumáticos como metálicos, según se requiera.

La capa asfáltica de rodamiento no debe ser abierta al tránsito si no se ha completado el proceso de compactación y si el material no se encuentra por debajo de los 85°C.

La densidad de la mezcla compactada se debe ser de al menos el 97% del peso volumétrico de la mezcla compactada en laboratorio y debe ser medida con densímetro nuclear o electromagnético previamente calibrado en la franja de prueba.

L.	CONTROL DE CALIDAD

Para el control de calidad se debe emplear el procedimiento descrito en el Protocolo AMAAC PA-MA-002/2008 “Control de Calidad para Mezclas Asfálticas de Granulometría densa de alto desempeño”.

O.	REFERENCIAS

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN SCT |
| --- | --- |
| Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente | N-CTR-CAR-1-04-006 |
| Carpetas Asfálticas con Mezcla en frío | N-CTR-CAR-1-04-007 |
| Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas | N-CMT-4-04 |
| Calidad de Materiales Asfalticos | N-CMT-4-05-001 |
| Calidad de Materiales Asfalticos Modificados | N-CMT-4-05-002 |
| Muestreo de Mezclas Asfálticas | M-MMP-4-05-029 |
| Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa | M-MMP-4-05-031 |
| Método Cántabro para Mezclas Asfálticas de Granulometría Abierta | M-MMP-4-05-033 |
| Método Hubbard Field para Morteros Asfalticos | M-MMP-4-05-034 |
| Contenido de Cemento Asfáltico en Mezclas | M-MMP-4-05-035 |
| Contenido de Agua en Mezclas Asfálticas | M-MMP-4-05-036 |
| Contenido de Disolventes en Mezclas Asfálticas | M-MMP-4-05-37 |
| Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras | N-CMT-4-05-003/02 |

| RECOMENDACIONES | DESIGNACIÓN AMAAC |
| --- | --- |
| Susceptibilidad a la humedad y a la deformación permanente por rodera de una mezcla asfáltica tendida y compactada, por medio del analizador de la rueda cargada de Hamburgo | RA – 01/2008 |
| Susceptibilidad a la deformación por rodera de una mezcla asfáltica por medio del analizador de pavimentos asfálticos (APA) | RA – 02/2008 |
| Resistencia a la deformación plástica de las mezclas asfálticas mediante la pista de ensaye de laboratorio | RA – 03/2008 |
| Resistencia de las mezclas asfálticas compactadas al daño inducido por humedad | RA – 04/2008 |
| Determinación del valor de azul de Metileno para filler y finos | RA – 05/2008 |
| Compactación de mezclas asfálticas con el equipo giratorio Superpave | RA – 06/2008 |
| Resistencia al desprendimiento del asfalto de los materiales pétreos en las mezclas asfálticas por acción del agua | RA – 07/2008 |
| Desprendimiento por fricción en la fracción gruesa de materiales pétreos para mezclas asfálticas | RA – 08/2008 |

# Base de pago

La carpeta con PROTOCOLO AMAAC por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada. El precio unitario incluye lo que corresponde por: Adquisición y suministro de materiales pétreos, y en caso necesario fibras de celulosa asfaltadas; cargo por calentamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora e incorporación en ésta a los materiales pétreos, todas las operaciones en el calentamiento y bombeo requeridas además de los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, pagos por derechos y regalías de bancos; desmonte y despalme del banco; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; proceso de explotación del banco; carga, acarreo y alimentación a la planta de trituración; proceso de trituración y clasificación; manejo de los desperdicios del proceso; separación en tamaños de los materiales según el estudio volumétrico; carga y acarreos para la formación de almacenes; carga, acarreo y alimentación de los materiales pétreos de la planta de trituración a la planta de asfalto; secado del material pétreo; mezclado de los materiales pétreos con cemento asfáltico aditivado, y del cemento asfáltico con el aditivo; carga y acarreo de mezcla asfáltica de la planta de asfaltos al sitio de colocación, tendido y compactación al grado fijado en estas especificaciones; todos y cada uno de los movimientos de los vehículos utilizados para esta actividad; y en general toda la mano de obra y herramientas, así como todo el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. El cemento asfáltico y aditivo se pagará por separado.

# ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-20b.-	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRIA DISCONTINUA, TIPO SMA, DE 12.5 MM (1/2”) DE TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL.

# Contenido

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que deberán considerarse para el diseño y construcción de Mezcla Asfáltica de Granulometría Discontinua, tipo SMA (Stone Mastic Asphalt) de acuerdo a la norma N.CMT.4.05.003/08  que puede ser parte constitutiva del espesor del pavimento o como capa de rodadura.

# Definición

Son mezclas asfálticas impermeables, durables, estables y resistentes a la formación de roderas, elaboradas en caliente con cemento asfáltico y materiales pétreos de granulometría discontinua con tamaño nominal entre 19.0 mm milímetros (3/4”) y 9.5 mm (3/8”) y normalmente se utilizan en capa de rodadura y en capas inferiores de carreteras con alto tránsito. Cuando se emplean en capa de rodadura su finalidad principal es brindar características superiores de seguridad y confort proporcionando una elevada macrotextura con mayor fricción entre los neumáticos y el pavimento, reduciendo el acuaplaneo y pulverización del agua mejorando con ello la visibilidad e incrementando significativamente las condiciones de circulación, reduciendo al mismo tiempo el ruido de rodadura y mejorando el confort. Tales propiedades de la mezcla se deben principalmente a la granulometría discontinua con la que se forma el esqueleto mineral entre las partículas gruesas y a la presencia de un mástico rico en asfalto y, de requerirse, a la adición de un agente estabilizador.

Las mezclas asfálticas de granulometría discontinua, tipo SMA, tienen dos objetivos principales:

- Proporcionar una superficie de rodamiento de la más alta calidad en términos de confort, seguridad y economía para el usuario.

- Garantizar una impermeabilización (sellado) total de la carpeta asfáltica de proyecto, la cual protege la totalidad de estructura de pavimento de una degradación acelerada.

# Requisitos de calidad de los materiales empleados

## Características generales:

El material pétreo utilizado deberá provenir de un banco aprobado por la Dependencia y que típicamente sea utilizado para superficies de alto desempeño.

Cuando el material pétreo para estas mezclas pertenezca a más de un solo banco, se deberá asegurar que el mezclado del material de las diversas fuentes sea homogéneo y su utilización deberá ser aprobada por la Dependencia.

Los materiales pétreos tales como grava triturada de piedra de basalto, dolomita, andesita, granito, escoria o la mezcla de dos o más de estos materiales, se considerarán potencialmente adecuados para ser empleados en mezclas de granulometría discontinua, tipo SMA. No se permitirá el empleo de materiales pulimentables en capas de rodadura.

## Agregado grueso

La fracción gruesa de agregado para las mezclas de granulometría discontinua se define en función del tamaño máximo nominal (TMN) de la mezcla. De tal manera que para las mezclas discontinuas con TMN de 12.5 y 19 mm. (1/2 y ¾ in.), el agregado grueso se define como la fracción retenida en el tamiz No. 4 (4.75 mm.), y para las mezclas con TMN de 9.5 mm. (3/8 in.), el agregado grueso se define como la fracción retenida en el tamiz No. 8 (2.36 mm.).

En la tabla 1 se encuentran los requisitos de calidad que deben cumplir los agregados gruesos que se utilizan en la fabricación de mezclas discontinuas tipo SMA.

Tabla 1. Requisitos de calidad para el agregado grueso para mezclas discontinuas tipos SMA

| Ensayo | Norma aplicable | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Desgaste de Los Ángeles, % | M∙MMP∙4∙04∙006/02 | 25 máx. |
| Partículas alargadas, % (3:1) | ASTM D 4791 | 20 máx. |
| Partículas lajeadas, % (3:1) | ASTM D 4791 | 20 máx. |
| Absorción, % | AASHTO T 85 | 2 máx. |
| Intemperismo (5 ciclos), % | AASHTO T 104 |  |
|  | Sulfato de sodio | 15 máx. |
|  | Sulfato de magnesio | 20 máx. |
| Partículas trituradas, % | ASTM D 5821 |  |
|  | Una cara | 100 mín. |
|  | Dos caras | 90 mín. |
| Desprendimiento por fricción, % | M∙MMP∙4∙04∙009/03 | 10% máx. |

## Agregado fino

Para las mezclas discontinuas, el agregado fino se define como el material que pasa por el tamiz No. 8 (2.36 mm.) para un TMN de la mezcla de 9.5 mm. (3/8 in.) o No. 4 (4.75 mm.) para las mezclas con TMN de 12.5 y 19 mm. (1/2 y ¾ in.).

El agregado fino deberá provenir de un banco de material 100% triturado, propuesto por el contratista y aprobado por la Dependencia. Las arenas utilizadas deben proceder en su totalidad de la trituración de roca de cantera o grava de río y deben estar exentas de grumos de arcilla, material vegetal, u otras materias potencialmente dañinas para el comportamiento de la mezcla.

Los requisitos de calidad que deberá cumplir el agregado fino utilizado en las mezclas discontinuas tipo SMA se encuentran enunciados en la tabla 2.

Tabla 2. Requisitos de calidad para el agregado fino para mezclas discontinuas tipo SMA

| Ensayo | Norma aplicable | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Límite líquido, % | M∙MMP∙1∙07/03 | 25 máx. |
| Índice plástico | M∙MMP∙1∙07/03 | No plástico |
| Equivalente de arena | M∙MMP∙4∙04∙004/02 | 55 min. |

## Relleno mineral de aporte (filler de aporte)

Se define como filler de aporte a la fracción de material que pasa el tamiz No. 200 (0.075 mm.) y que se incorpora a la mezcla de manera complementaria, normalmente con el fin de cumplir con los requisitos granulométricos establecidos.

El filler de aporte puede ser ceniza volante o material proveniente de la trituración de agregado fino. Este material se caracteriza por estar libre de aglomeraciones cuando se encuentra seco, además de estar libre de impurezas orgánicas y tener un índice de plasticidad no mayor de 4, así como un valor de azul de metileno no mayor de 12, acorde a la norma AASHTO TP - 57.

## Cemento asfáltico

Para la fabricación de la mezcla se empleará cemento asfáltico grado viscosidad (AC) de acuerdo con la norma N∙CMT∙4∙05∙001/05 o si se utiliza el sistema de clasificación de asfaltos PG, se deberá seguir lo indicado en la norma N∙CMT∙4∙05∙004/05.

## Agente estabilizador

Los agentes estabilizadores usualmente empleados en la fabricación de las mezclas discontinuas tipo SMA son las fibras de celulosa y las fibras minerales y  tienen la función de inhibir el escurrimiento de asfalto. SOLO DEBEN EMPLEARSE EN CASO DE REQUERIRSE. La dosificación típica de las mismas es del 0.3% sobre la masa total de la mezcla. El escurrimiento del asfalto generalmente puede reducirse exitosamente con el uso de asfaltos modificados con polímero o grado PG.

## Emulsión asfáltica para riego de liga

El material a usar como riego de liga debe ser una emulsión catiónica de rompimiento rápido modificada con polímeros, cuyas características deberán ser las  que se indican a continuación en la tabla 3

Tabla 3. Requisitos para la emulsión asfáltica modificada utilizada para el riego de liga

| Ensayo | Norma aplicable | Requisito |
| --- | --- | --- |
| EMULSIÓN ORIGINAL |
| Viscosidad Saybolt Furol a 50º C, seg. | M∙MMP∙4∙05∙004/00 | > 20 |
| Carga de partículas | M∙MMP∙4.05∙017/00 | Positiva |
| Residuo asfáltico, % | M∙MMP∙4∙05∙012/00 | > 63 |
| Fluidificante por destilación, % | M∙MMP∙4∙05∙012/00 | < 5 |
| Sedimentación (a los 5 días), % | M∙MMP∙4∙05∙013/02 | 5 máx. |
| Tamizado (retenido en el tamiz No. 20), % | M∙MMP∙4∙05∙014/02 | < 0.10 |
| RESIDUO POR EVAPORACIÓN |
| Penetración (25º C), 0.1 mm. | M∙MMP∙4∙05∙006/00 | 50 – 90 |
| Punto de ablandamiento (A y E), º C | M∙MMP∙4∙05∙009/00 | > 55 |
| Recuperación elástica a torsión a 25º C, % | M∙MMP∙4∙05∙024/02 | > 12 |

El riego de liga se aplicará en la dosificación necesaria, tal que la cantidad de asfalto residual este entre 0.20 y 0.40 l/m2. Este valor es solo referencial, ya que, la dosificación de emulsión puede variar en función de las características de la superficie donde se vaya a colocar el SMA.

# Diseño de la mezcla

El método de diseño de las mezclas SMA se basa en el método propuesto en siguientes normas:

- AASHTO MP 8-05. Especificación estándar para el diseño de SMA. (Standard Specification for Designing Stone Matrix Asphalt -SMA-)

- AASTHO PP 41-02 (2004). Prácticas estándar para el diseño de SMA. (Standard Practice for Designing Stone Matrix Asphalt -SMA-)

El diseño de la mezcla asfáltica SMA lo deberá realizar un laboratorio aprobado por la Dependencia, y tendrá que satisfacer lo que en el presente apartado se especifica.

## Granulometría de mezclas SMA

Para las mezclas SMA es importante cumplir con los límites granulométricos establecidos y sobretodo con las propiedades volumétricas indicadas ya que de ello depende el funcionamiento adecuado de la mezcla. Por tal motivo, se han definido los límites granulométricos para este tipo de mezclas de manera volumétrica (no por peso, como regularmente se hace y conforme se indica en las normas de referencia), de este modo se asegura que las propiedades volumétricas de la mezcla compactada serán las esperadas. Con esta manera de definir los límites granulométricos de la mezcla, también se abre la posibilidad de un uso adecuado de agregados provenientes de diversas fuentes, los cuales normalmente tienen diferentes densidades.

Los límites granulométricos definidos para las mezclas SMA se encuentran en la tabla 4, la cual se muestra a continuación.

Tabla 4. Requisitos granulométricos para el diseño de mezclas discontinuas, tipo SMA.

| Tamiz | TMN 19 mm. | TMN 12.5 mm. | TMN 9.5 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| in. | mm. | Inferior | Superior | Inferior | Superior | Inferior | Superior |
| 1 | 25.0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3/4 | 19.0 | 90 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1/2 | 12.5 | 50 | 74 | 90 | 100 | 100 |  |
| 3/8 | 9.5 | 25 | 60 | 50 | 80 | 70 | 95 |
| No. 4 | 4.75 | 20 | 28 | 20 | 35 | 30 | 50 |
| No. 8 | 2.36 | 16 | 24 | 16 | 24 | 20 | 30 |
| No. 16 | 1.18 | - | - | - | - | - | 21 |
| No. 30 | 0.6 | - | - | - | - | - | 18 |
| No. 50 | 0.3 | - | - | - | - | - | 15 |
| No. 200 | 0.075 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 |

Se recomienda revisar la norma AASHTO PP 41-02, donde se muestra un ejemplo de cómo se debe realizar la transformación de una granulometría definida por peso a una definida por volumen.

## Criterios de dosificación

Tanto la granulometría como el contenido de asfalto seleccionados deberán ser aquellos con los que se cumplan los requisitos de dosificación establecidos en la tabla 5.

Tabla 5. Requisitos de dosificación para las mezclas SMA1

| Parámetro | Valor exigido |
| --- | --- |
| Vacíos en el agregado grueso de la mezcla (VCAMIX), % | menor a VCADRC |
| Vacíos en mezcla, % | 4.02 |
| Vacíos en el agregado mineral, % | 17 mín. |
| Vacíos ocupados por el asfalto, % | 75 a 82 |
| Resistencia Conservada mediante el ensayo de Tracción Indirecta, % | 80 mín. |
| Contenido asfáltico, % | 6.0 mín. |
| Escurrimiento de Asfalto a la temperatura de producción3, %. | 0.3 máx. |
| 1 Todos los porcentajes están definidos en base la masa total de la mezcla. 2 El cumplimiento de este requisito se puede supeditar al cumplimiento de los demás parámetros sin alejarse demasiado del valor propuesto. 3 Para el cálculo del escurrimiento se suele utilizar el método descrito en la norma AASHTO T 305. Sin embargo, optativamente se puede utilizar el método Schellenberg descrito en el anexo I. Las fibras minerales o de celulosa serán una última opción en caso de que n ose logra cumplir con el tipo de asfalto modificado o PG seleccionado. |

La compactación de especimenes preparados en laboratorio se puede hacer con la máquina de compactación giratoria (con una presión de 0.6 MPa y un ángulo de 1.25º hasta los 100 giros) o con el martillo Marshall (50 golpes por cara).

## Fórmula de trabajo

La fórmula de trabajo será definida por el Contratista en laboratorio, aprobada por la Dependencia y deberá incluir al menos la siguiente información:

- Identificación, características y proporción de cada fracción del agregado, incluido el filler de aporte.

- Granulometría de los agregados combinados (incluido el filler).

- Identificación y dosificación del asfalto, y en su caso del aditivo promotor de adherencia (referida al peso del asfalto).

- Temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de los agregados y del asfalto. En ningún caso se introducirá en el mezclador agregado a una temperatura superior a la del asfalto en más de 15º C.

- Temperatura máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador, esta temperatura no deberá exceder los 180º C.

- Identificación y dosificación de las fibras de celulosa

- La temperatura de compactación de laboratorio, la cual servirá como referencia para la compactación en campo.

- La densidad teórica máxima que se puede alcanzar para la mezcla definida.

- Las propiedades volumétricas obtenidas en laboratorio (vacíos en la mezcla, vacíos en el agregado grueso, vacíos en el agregado mineral y los vacíos ocupados por asfalto), las cuales servirán como referencia para el control de calidad de la mezcla producida en planta.

La fórmula de trabajo obtenida en laboratorio podrá ser modificada ligeramente en planta con el propósito de adecuarla al proceso de producción de la mezcla; sin embargo, para cualquier cambio realizado en la fórmula de trabajo determinada en laboratorio se debe de verificar que la mezcla obtenida cumple con los requisitos especificados en la tabla 5.

# Fabricación y Puesta en obra de la mezcla

## Planta de mezcla en caliente

La mezcla asfáltica en caliente de granulometría discontinua tipo SMA debe fabricarse en plantas de producción continua o discontinua, capaces de manejar en frío, el número de fracciones de agregado que exija la fórmula de trabajo adoptada. La planta donde se produzca la mezcla tipo SMA debe contar con un mínimo tres tolvas para el material pétreo.

La planta debe contar con un silo para el almacenamiento del filler de aporte, así como un sistema de dosificación del mismo, cuya operación debe ser independiente del sistema utilizado para el resto de los agregados y debe proteger el material de la humedad.

La planta debe disponer de un sistema de recuperación de finos (baghouse) para evitar la contaminación y la pérdida del filler por la chimenea de la planta. El filler recuperado en el sistema anticontaminante debe ser reingresado a la planta mediante un sistema de retorno que evite al máximo las pérdidas debidas al tiro del secador.

El equipo para la elaboración de las mezclas debe reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir con el plan de trabajo establecido.

Antes de iniciar la producción de la mezcla asfáltica, la planta de asfalto deberá calibrarse “en seco”, para que cumpla con la curva granulométrica especificada en la fórmula de trabajo, sin adicionar el cemento asfáltico y verificándose ésta a la salida de la planta.

Se recomienda que el Contratista cuente con el soporte del proveedor de fibra de celulosa durante la producción en planta, para lograr el mejor aprovechamiento de la fibra y su correcta aplicación.

## Elementos de transporte

El transporte de la mezclas desde la planta hasta el sitio donde se ejecuta a obra, se realizará con camiones de carga de caja lisa y estanca, perfectamente limpia. La caja del camión deberá ser tratada con algún tipo de producto para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a ella; sin embargo el uso de los agentes anti-adherentes se debe hacer con mucho cuidado para evitar colocarlos en exceso, dada la posibilidad existente de dañar la mezcla. No se permitirá el rociado de la caja con solventes derivados del petróleo, como por ejemplo diesel o aceites.

Los camiones deben estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado debidamente ajustado a la caja, que cubra lateral y frontalmente la mezcla y con un solape mínimo de 0.30 m., para proteger la mezcla asfáltica durante su transporte. Esta condición debe observarse independientemente de la temperatura ambiente; no se permite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

La forma y altura de la caja debe ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión solo toque a ésta a través de los rodillos provistos para este efecto.

La cantidad de camiones disponibles deben ser suficientes para garantizar el transporte de la producción acordada.

## Condiciones climáticas

La aplicación de la mezcla será suspendida en el momento en el que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean adecuadas, considerando que no se construirán mezclas asfálticas en caliente cuando: a) exista agua libre o encharcada sobre la superficie, b) exista amenaza de lluvia, c) la temperatura de la superficie sobre la cual será construida la capa de rodadura esté por debajo de los quince grados Celsius y d) cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince grados Celsius y su tendencia sea a la baja (la temperatura ambiente será tomada a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor artificial).

## Preparación de la superficie

Deberá atenderse lo considerado en la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙006/04 inciso G.4. Trabajos previos, y además, en lo relativo a riego de liga, lo indicado en el inciso C.7. de esta especificación.

## Extendedora

La máquina pavimentadora - terminadora será aprobada por la Dependencia considerando que deberá tener la capacidad de ser autopropulsada y deberá estar especialmente diseñada y construida para tender una carpeta delgada aplicando un mínimo de precompactación.

La pavimentadora deberá contar con un depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación y una regla vibrocompactadora. Cuando se requiera, deberá disponer de  tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica catiónica, sistema medidor por volumen de la emulsión asfáltica, y barra de espreas con sistema de calentamiento (de longitud variable).

Asimismo, este equipo deberá ser capaz, cuando así se requiera, de rociar la emulsión asfáltica aplicando la capa de mezcla en caliente y nivelando la superficie en una misma acción y en forma sincronizada.

Este equipo deberá tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente a una velocidad controlada de 9 a 28 metros lineales / minuto en 3.5 m de ancho.

Estos trabajos se realizarán desde el centro de la corona, realizando un ajuste vertical por medio de sus extensiones hasta alcanzar el perfil y espesor especificado en el proyecto.

El SMA deberá ser aplicado a una temperatura entre 130 y 165° C, en función del tipo de asfalto utilizado y colocado inmediatamente después de haberse aplicado el riego de liga.

Para espesores de capa de 3 cm. o menores, es recomendable el empleo de equipo de tendido con riego de liga sincronizado.

La capacidad y potencia de los elementos utilizados debe ser adecuada al trabajo por realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la producción, el transporte y la distribución de la mezcla.

Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproximadamente a 0.20 m de los extremos de la caja de distribución. Se debe verificar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.

Se debe asegurar que el giro del tornillo sinfín se realice en forma lenta y con el mínimo de detenciones manteniendo a lo largo de toda la caja de distribución mezcla asfáltica con una altura constante situada aproximadamente hasta el eje del mismo.

Se deben de mantener continuas las operaciones de pavimentación, para evitar la irregularidad en la capa colocada.

## Compactación

Se deben utilizar compactadores de rodillos metálicos autopropulsados de 8 a 12 toneladas de peso, los cuales deben tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectación de los rodillos durante la compactación. Los rodillos metálicos de los compactadores no deben dejar surcos ni irregularidades, tampoco se deben utilizar en modo vibratorio. No se permitirá el empleo de compactadores neumáticos.

La cantidad de rodillos debe estar acorde con el ritmo de la obra (al menos dos rodillos por carril) que trabajen en tándem, para que no se produzcan demoras ni enfriamiento de la mezcla antes de su compactación. La compactación se debe completar por lo menos con dos pasadas de los compactadores operando en modo estático, y antes de que la temperatura de la mezcla baje de los 130º C, siendo recomendable la compactación a 140º C., y verificando que no haya indicios de trituración del material pétreo. La energía de compactación (pasadas con el compactador) que se debe dar a la mezcla debe ser tal que se alcance la densidad en campo similar a la especificada en la fórmula de trabajo. Para verificar este parámetro, compactación de la mezcla, se sugiere el uso de densímetros (equipos no destructivos).

La capa de rodadura no deberá ser abierta al tráfico si el material no se encuentra por debajo de los 60° C.

## Tramo de prueba

Antes de la ejecución del proyecto es requisito indispensable ejecutar un tramo de prueba con una longitud mínima de 400 m. La construcción del tramo de prueba tiene como objetivos la calibración de la planta, la verificación de que la mezcla definida en la fórmula de trabajo puede ejecutarse, la evaluación de los equipos y procedimientos de puesta en obra.

# Control de Calidad

El Contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad, y la Dependencia en forma directa o a través de una empresa Supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales. Los objetivos del control de calidad son: 1) que los materiales utilizados en la mezcla asfáltica cumplan con los requisitos establecidos en el diseño de la mezcla, 2) que la propia mezcla cumpla con los requisitos establecidos para la mezcla compactada y 3) que se cumplan las características geométricas y de acabado de la superficie establecidas en el proyecto.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un Laboratorio de Campo, debiendo completarse en un tiempo razonable y que de lugar a las correcciones necesarias antes de la colocación de la mezcla asfáltica tipo SMA..

## Muestreo

El Contratista será el responsable de obtener las muestras necesarias para el aseguramiento y control de calidad. Previamente a la producción, la Dependencia determinará el método que utilizará el Contratista para la obtención de las muestras representativas; asimismo, el Contratista será el responsable de la operación del equipo y de su correspondiente calibración.

Las muestras deberán ser analizadas para verificar el contenido asfáltico y la granulometría del material pétreo antes de continuar con la producción. Si el promedio de los resultados obtenidos en estas tres muestras sufren una variación importante contra lo propuesto en el diseño, excediendo las tolerancias establecidas en los Criterios de aceptación o rechazo para control de calidad, la producción deberá ser detenida y el producto que presente deficiencias será desechado. El contratista deberá identificar la causa y documentar a detalle la acción correctiva que se tomará.

La primera muestra tomada después de que la planta de mezcla en caliente inicie sus actividades, deberá ser tomada entre la tercera y quinta carga de la producción. Esta primera muestra de la mezcla asfáltica deberá tomarse directamente de la planta de mezcla en caliente; ya sea, de la banda transportadora o del camión de transporte antes de salir de la planta.

El muestreo también debe incluir la extracción de corazones para verificar el espesor y la densidad obtenida en campo. Un mínimo de tres corazones por cada 500 m lineales tendidos deberán ser analizados para determinar contenido de asfalto y la granulometría de dicha producción.

## Criterios de aceptación o rechazo

Todas las pruebas de calidad de los materiales pétreos y asfálticos, deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la Dependencia.

La aceptación de la mezcla para la carpeta SMA, de acuerdo a su contenido asfáltico y a su granulometría, podrá ser determinada por la Dependencia de acuerdo al método de muestreo indicado por la misma.

Si a juicio de la Dependencia es necesario remover las partes defectuosas de mezcla SMA, el Contratista deberá removerlas y  reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los costos involucrados, hasta cumplir con los requerimientos marcados en esta especificación particular.

### Granulometría y características de los agregados

La granulometría de la mezcla producida en planta es aceptable si se encuentra dentro de las tolerancias establecidas en la tabla 6, con respecto a la granulometría reportada en el diseño.

Tabla 6. Tolerancias granulométricas para el control de calidad de las mezclas SMA

| Malla | 12.5 mm. (½") | 9.5 mm. (3/8") | 4.75 mm. (Nº 4) | 2.36 mm. (Nº 8) | 0.075 mm. (Nº 200) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolerancia | ± 4.0 % | ± 3.0 % | ± 1.0 % |

Adicionalmente se debe verificar que las características de los agregados de la mezcla cumplan con los requisitos establecidos en el diseño. Los ensayos sobre los agregados para determinar sus características, se deben realizar sobre el material que se utilizará en planta para la fabricación de la mezcla en un laboratorio autorizado por la Dependencia.

### Contenido de asfalto

El contenido de asfalto de la mezcla se obtiene de las muestras elaboradas en planta, según el programa de muestreo determinado por el Contratista. El contenido mínimo de asfalto de la mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo. El límite superior será aquel para el cual el escurrimiento de asfalto, a la temperatura de producción, sea igual al valor máximo de escurrimiento especificado en la tabla 5 de este documento.

### Índice de Perfil

Deberá atenderse lo considerado en la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙006/04 inciso H.2. Índice de perfil.

El contratista hará esta verificación conforme a la Norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙006/04 , dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la terminación de la compactación.

### Líneas, pendientes y espesores

Deberá atenderse lo considerado en la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙006/04 inciso H.3.

### Resistencia al deslizamiento

La superficie de rodadura deberá presentar un coeficiente de fricción en condiciones de pavimento mojado igual a 0.6 décimas o mayor, medida con el equipo Mu-meter a una velocidad de 75 kilómetros por hora, medida sobre la huella de la rodada externa de cada línea de tendido. Esta verificación correrá por cuenta del Contratista conforme a lo especificado en la norma ASTM E 670.

ENSAYO DE ESCURRIMIENTO DE LIGANTE, MÉTODO SCHELLENBERG

Para este ensayo se requiere la preparación de aproximadamente 1000 grs. de mezcla. La preparación de la mezcla SMA para este ensayo de laboratorio se realiza de la siguiente manera:

- Secar los materiales pétreos en estufa a 110º C hasta peso constante.

- Pesar todos los materiales según la cantidad en que intervienen en la mezcla, incluida la fibra de celulosa asfaltada.

- Colocar los agregados pétreos (incluida la fibra) y el asfalto en un horno a la temperatura de mezclado establecida (en general a 150º C cuando se usan ligantes convencionales y 165º C cuando se emplean ligantes modificados, pero ambas temperaturas pueden variar en función de las recomendaciones dadas por el proveedor de asfalto).

- Una vez que todos los materiales han alcanzado de manera uniforme la temperatura establecida, aproximadamente de  2 hrs. después de haber sido colocados en el horno, elaborar la mezcla de los agregados con el asfalto en la dosificación establecida. Para realizar este mezclado es indispensable la utilización de un equipo mecánico de mezclado.

- Durante y después del mezclado, verificar que los pellets de fibra de celulosa se han disgregado y la fibra se ha mezclado en forma homogénea dentro de la mezcla.

Una vez elaborada la mezcla se pesa a la décima de gramo y se coloca en un horno a la temperatura de mezclado establecida más 10º C, dentro de un vaso de precipitado de 850 ml. (98 mm. de diámetro x 136 mm. de alto) durante 1 hora ( 1 minuto. El vaso debe haber sido precalentado a la temperatura de ensayo al menos durante 20 minutos.

Se debe tapar el vaso que contiene la mezcla durante el ensayo. Una vez transcurrido este periodo, se retira el vaso y se vuelca manualmente y con un solo movimiento sobre una charola. No se debe remover la mezcla del vaso con la ayuda de ningún dispositivo mecánico, ni realizar agitación alguna durante el volcado. Al mismo tiempo se debe descartar todo aquel material que pese más del 0,2% del peso total de la mezcla y haya quedado pegado en las paredes del vaso. Eso no se considera escurrimiento.

Finalmente se determina el escurrimiento como el material asfáltico que ha quedado adherido al vaso de precipitado después de volcar la mezcla (peso del vaso con el material adherido menos el peso del vaso vacío), para finalmente expresar ese peso como un porcentaje respecto al peso inicial de la mezcla (1000 grs. aproximadamente).

# Medición

Cuando la construcción de carpeta asfálticas delgada con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en ésta especificación particular, deberá ser medida tomando como unidad el metro cúbico de carpeta terminada, con aproximación a la unidad. El volumen de cada tramo se determinará mediante la fórmula que se indica en la Norma N·CTR·CAR·1·04·006/04 inciso I.

# Base de pago

La carpeta SMA por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta SMA compactada. El precio unitario incluye lo que corresponde por: Adquisición y suministro de materiales pétreos, y en caso necesario fibras de celulosa asfaltadas; cargo por calentamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora e incorporación en ésta a los materiales pétreos, todas las operaciones en el calentamiento y bombeo requeridas además de los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, pagos por derechos y regalías de bancos; desmonte y despalme del banco; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; proceso de explotación del banco; carga, acarreo y alimentación a la planta de trituración; proceso de trituración y clasificación; manejo de los desperdicios del proceso; separación en tamaños de los materiales según el estudio volumétrico; carga y acarreos para la formación de almacenes; carga, acarreo y alimentación de los materiales pétreos de la planta de trituración a la planta de asfalto; secado del material pétreo; mezclado de los materiales pétreos con cemento asfáltico aditivado, y del cemento asfáltico con el aditivo; carga y acarreo de mezcla asfáltica de la planta de asfaltos al sitio de colocación, tendido y compactación al grado fijado en estas especificaciones; todos y cada uno de los movimientos de los vehículos utilizados para esta actividad; y en general toda la mano de obra y herramientas, así como todo el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. El cemento asfáltico y aditivo se pagará por separado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-21.-	SUMINISTRO Y ALMACENAJE DE ACERO DE REFUERZO DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2.

EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en la cláusula 3.01.02.027-F de las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición del acero para concreto hidráulico almacenado, se hará tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, transporte hasta el almacén, carga y descarga, para colocarlo en almacén, protección, y almacenaje.

Previo al pago del acero en almacén, deberá verificarse que este cumpla con las especificaciones indicadas en las Normas para Construcción de esta Secretaría, así como verificarlo antes de utilizarlo.

Adicionalmente, la empresa será responsable de:

a).- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento del acero, hasta su utilización.

b).- La protección del almacenamiento para que el acero no se oxide, deforme o cambie sus características, etc., a satisfacción de la Dependencia.

c).- La vigilancia necesaria del acero en almacén, para asegurar a la Secretaría que la cantidad pagada no sufra variaciones por ningún concepto.

d).- La programación de la adquisición de acero, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el contratista.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-22.-	HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLAS DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2

EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico almacenado en obra, deberá llegar al lugar de habilitado y colocación sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en la cláusula 3.01.02.027-F de las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición para el habilitado y colocación del acero para concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.01.02.27-G.01 de las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación; cortado; desperdicios; doblado; empalmes traslapados o soldados; limpieza; armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-23.-	VARILLAS DE LIMITE ELASTICO DE 4,000 KG/CM2 PARA TENSORES, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS.

EJECUCION.- Las varillas de límite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 que se utilizarán como tensores para unir transversalmente las trabes, deberán ser de las dimensiones y características señaladas en el proyecto, debiendo habilitarse y colocarse conforme a lo especificado en los planos correspondientes. Las características del acero estructural que se utilice en las placas para anclaje de tensores, así como la habilitación y colocación deberá cumplir con lo especificado en los planos correspondientes.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el kilogramo, basándose en el peso indicado en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato por el kilogramo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del acero de refuerzo, acero estructural para placa, pernos de acero galvanizado, ductos, tuercas, rondana, etc.; cortes y taladro; transportes; cargas y descargas; almacenamientos; cortes, desperdicios; soldaduras; roscados de los extremos; colocación conforme al proyecto; aplicación de la tensión requerida; materiales, equipo, herramientas y mano de obra para su habilitación y colocación en su lugar definitivo; limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-24.-	FABRICACION DE TRABES PRESFORZADAS.

EJECUCION.- Las trabes presforzadas y pretensadas se construirán con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y almacenamiento de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales, y en el cual deberá considerar que la fabricación de las trabes será dentro de la obra. En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione.

Si los procedimientos de construcción que adopte el contratista implican transportar las trabes para su almacenamiento, deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no dañar las trabes en su transporte, ni a las ya almacenadas, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de la piezas que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabados se sujetarán a lo estipulado en el inciso 3.01.02.021-F.05 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- La medición se hará basándose en los volúmenes fijados en el proyecto. Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos, por cambios de proyecto autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico de concreto de trabe fabricada, con aproximación de una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto de trabe fabricada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.01.02.026-H.10 de las Normas para Construcción e Instalaciones; cargas, transportes, descargas y almacenamientos de las trabes; cables y ganchos de izado; maniobras; mano de obra; los tiempos de los vehículos empleados de los transportes durante las cargas y las descargas; y en general todos los materiales (excepto el acero de refuerzo y de presfuerzo) y operaciones que sea necesarios para la fabricación y su correcto almacenamiento; así como la vigilancia y pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento de las trabes fabricadas, hasta su utilización.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-25.-	MONTAJE DE TRABES PRESFORZADAS.

EJECUCION.- Las trabes presforzadas y pretensadas que se utilizarán serán las existentes el los patios que la contratista haya destinado para su almacenamiento. El contratista deberá transportar las trabes a su lugar definitivo, y tomará todas las precauciones necesarias para no dañar las trabes en el transporte, las trabes ya colocadas y en general cualquier elemento de la estructura del puente en construcción, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabados se sujetarán a lo estipulado en el inciso 3.01.02.021-F.05 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- La medición se hará basándose en los volúmenes fijados en el proyecto. Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos, por cambios de proyecto autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico de trabe ya colocada, con aproximación de una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de trabe ya colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: cargas, transportes del almacén al lugar de su colocación definitivas y descargas; maniobras, mano de obra, equipo de montaje y equipo auxiliar; montaje; y en general todos los materiales, mano de obra y operaciones que sea necesarios para el transporte, montaje y correcta colocación de las trabes, y los tiempos de los vehículos empleados de los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-26.-	APOYOS DE NEOPRENO.

EJECUCION.- Los apoyos de neopreno deberán ser las características señaladas en el proyecto, habilitándose y colocándose según lo indicado en los planos correspondientes. Previamente a la colocación, todos los neoprenos deben ser enviados a la Dirección General de Servicios Técnicos para la verificación de calidad.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el decímetro cúbico de neopreno, basándose en los volúmenes anotados en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno, incluyendo sus placas de acero, de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo; transportes; cargas y descargas; y en general el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta colocación. Así también, el costo por la verificación de calidad que obligatoriamente debe realizar la Dirección General de Servicios Técnicos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-27.-	PARAPETOS DE ACERO

EJECUCION.- La construcción de los parapetos se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto tipo.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro lineal de parapeto. La longitud que se considere será la suma de las longitudes de los parapetos (uno a cada lado del puente), midiéndose el desarrollo de cada uno de ellos entre los bordes de los remates extremos. En este concepto no queda incluida la medición de la guarnición construida bajo el parapeto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal del parapeto, medido como se indicó en el párrafo anterior; este precio unitario incluye lo que corresponda por: fabricación ó adquisición de todos los materiales necesarios; tubos de acero galvanizado, placas, pernos, tuercas, rondanas, cemento, agregados, acero de refuerzo, pintura, etc.; elaboración del concreto con la resistencia indicada en el proyecto; acarreos, almacenamientos, transportes, cargas y descargas; la parte proporcional de cimbras y todas las operaciones necesarias para que el parapeto quede colocado según lo indicado en el proyecto; una mano de pintura de Litoplastic marino y dos manos de Glasyl del color que señale la Secretaría; resanes de las guarniciones donde se anclen, incluyendo materiales, equipo y mano de obra; limpieza de la obra; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-28.-	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) EN ESTRUCTURAS.

EJECUCION.- Tanto en la superficie de rodamiento de la superestructura como en los accesos, deberá construirse una carpeta de concreto asfáltico compacto al noventa y cinco por ciento (95 %) de los espesores fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría el cual deberá ser elaborada en planta estacionaria en caliente, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm (3/4") y cemento asfáltico Núm. 20 con una dosificación aproximada de 130 kg por metro cúbico de material pétreo seco y suelto. El agregado pétreo y el cemento asfáltico deberán cumplir con las normas de calidad indicadas en los incisos 4.01.03.010-C.01 y 4.01.03.011-B.04 respectivamente de las Normas de Calidad de los Materiales. Así mismo, el concreto asfáltico deberá estar diseñado por el procedimiento MARSHALL y cumplir con lo señalado en la columna para tránsito diario de más de 2,000 vehículos pesados, incluida en la tabla LXXXIX del inciso 4.01.03.011-D.03 de dichas Normas de Calidad. El concursante podrá proponer en su cotización, producir con sus propios medios la mezcla asfáltica con material pétreo de los bancos que elijan el contratista, ó adquirirla ya preparada de alguna planta elaborada de la misma y transportarla en los lugares de utilización. La construcción de la carpeta de concreto asfáltico deberá apegarse a lo ordenado por la Secretaría y a lo señalado en la cláusula 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones. Previamente al tendido de la carpeta deberá aplicarse a la superficie que la reciba un riego de liga con emulsión asfáltica en proporción de 0.5 de litro por m2.

MEDICION.- La medición de la carpeta de concreto asfáltico se efectuará considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en mas ó en menos ordenadas por la Secretaría, se tomará como unidad el metro cúbico compacto en la capa construida redondeando el resultado de la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro público de carpeta compactada. Este precio unitario incluye lo que corresponda por valor de elaboración ó adquisición de la mezcla asfáltica, incluyendo el material pétreo, cemento asfáltico, aditivos en su caso y operaciones requeridas para la preparación de la mezcla; cargas y descargas; todos los acarreos necesarios, incluyendo el de la mezcla asfáltica de la planta al lugar de utilización y los tiempo de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; barrido de la base impregnada; riego de liga; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabados con rodillo liso; cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta construcción de la carpeta de concreto asfáltico.

EP-29.-	DALAS DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE f’c=200 Kg/cm² PARA DESPLANTE DE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS

EJECUCIÓN.- El sistema de cimentación para los muros mecánicamente estabilizados, garantizará el adecuado empotramiento de la estructura, para evitar deslizamientos. Deberá construirse la dala de cimentación con concreto hidráulico de f’c=200 Kg/cm², en todo el perímetro de los muros, con la longitud, ancho y espesor que indique el proyecto del método seleccionado.

MEDICIÓN.- La medición de la dala de cimentación para los muros mecánicamente estabilizados, se hará tomando como unidad el metro cúbico (M3) de concreto hidráulico de las características fijadas en el proyecto respectivo.

BASE DE PAGO.- El pago por U.O.T. para la dala de cimentación con concreto hidráulico de f’c=200 Kg/cm², se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (M3), de conformidad con el proyecto del sistema seleccionado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: excavaciones y rellenos necesarios para el desplante de la cimentación; parte proporcional del costo por el sistema de anclaje; concreto hidráulico de la resistencia especificada y en su caso acero de refuerzo, considerados bajo el criterio de pago por U.O.T.; adquisición de todos los materiales y accesorios auxiliares; cargas, transportes, almacenamientos y descargas; mermas y desperdicios; maquinaria, equipo y mano de obra para su construcción; pago de patentes y regalías y en general todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta construcción de la cimentación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-30.-	ESCAMAS DE CONCRETO EN MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS.

EJECUCIÓN.- El sistema para la construcción de los muros mecánicamente estabilizados, deberá ser seleccionado por el Licitante, anexando el proyecto respectivo, que garantice los requerimientos de seguridad, resistencia, funcionalidad, y economía.

Los elementos de concreto podrán ser de cualquier tamaño o forma, siempre y cuando satisfagan las condiciones de servicio y seguridad indicadas por la SCT para rampas de ingreso a puentes y muros de contención.

El sistema utilizado deberá además, garantizar la adecuada evacuación del agua pluvial filtrada, sin que existan arrastres de los materiales de relleno, a través de un sistema de subdrenes, cuyas características deberán ser anexadas al proyecto.

Las juntas constructivas asegurarán la adecuada unión de los elementos, así mismo garantizarán que no exista ningún tipo de arrastre del material de relleno.

Si el proyecto del sistema seleccionado indica la colocación posterior de una cadena de coronamiento, ésta deberá construirse en todo el perímetro de los muros, con la longitud, ancho y espesor que indique el proyecto respectivo. El proponente deberá describir las características y procedimiento de ejecución, por el método que seleccione.

MEDICIÓN.- La medición de los elementos de concreto (escamas) para los muros mecánicamente estabilizados, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (M2), de muro construido conforme al proyecto del sistema seleccionado, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por U.O.T. para los elementos de concreto en los muros mecánicamente estabilizados, de conformidad con el proyecto del sistema seleccionado, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (M2), de conformidad con el proyecto del método seleccionado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: costo de adquisición y/o fabricación de todos los elementos y accesorios auxiliares, incluyendo la dala de coronamiento si se requiere; cargas, transportes, almacenamientos y descargas; mermas y desperdicios; maquinaria, equipo y mano de obra para su construcción, colocación y montaje; pago de patentes y regalías; costo del proyecto; y en general, todos los materiales y operaciones necesarias para dejar totalmente en operación los muros mecánicamente estabilizados.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-31.-	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA DE TRAFICO.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-C del libro 4, parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este momento cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- L a medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenando, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-29.-	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA DE TRAFICO.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-C del libro 4, parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este momento cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- L a medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenando, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-31.-	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCION.- Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lámina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra ésta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas  planas y de presión, etc., deberá ser galvanizado.

Los pigmentos y tintas para la impresión deberán estar garantizadas por un mínimo de 7 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Colores a emplear, de acuerdo con los patrones de color estipulados en el Apéndice 4 de “El Manual”, para la terminación de las señales:

1.- Preventivas:

Fondo en amarillo tránsito reflejante con reflejante de alta intensidad, símbolos, caracteres y filete impresos con tinta serigráfica color negro.

2.- Restrictivas:

Fondo en blanco reflejante con reflejante de alta intensidad, símbolos, letras y filete impresos con tinta serigráfica en color negro y rojo.

3.- Informativas:

a) De identificación.- Se harán en placa plana (Lámina lisa), con fondo en blanco reflejante con reflejante de alta intensidad; letras números, flechas, escudos y filete impresos con tinta serigráfica en color negro.

b) De destino.- Fondo en verde; reflejante con reflejante de alta intensidad filete, caracteres, letras y números  con reflejante de alta intensidad color blanco.

c) De recomendación.- Fondo en blanco, reflejante con reflejante de alta intensidad letras y filete en negro.

d) Generales.- Fondo en blanco, reflejante de alta intensidad; impresos con tinta serigráfica en color negro.

e) De servicios y turísticas.- Fondo de placa y tablero adicional con pintura azul mate y símbolos, letras, fechas y filete en blanco reflejante.

f) Indicadores de obstáculos.- Fondo con esmalte color negro; franjas alternadas con reflejante de alta intensidad en color blanco.

g) Indicadores de curva peligrosa.- Fondo en amarillo reflejante con reflejante de alta intensidad y símbolo impreso con tinta serigráfica en color negro.

Las señales de bandera tendrán fondo con reflejante de muy alta intensidad y letras con película acrílica translucida con adhesivo transparente sensitivo a la presión con garantía de estabilidad o durabilidad de 10 años, compatible con la película retrorreflejante y que cumpla con un ángulo de entrada de 0.2º y -4º de ángulo de observación y un coeficiente de retrorrefleccion para de películas transparentes de acrílico de 13% mínimo y 20 % máximo de reflectibilidad de película retrorreflejante tipo muy alta intensidad aplicada como fondo) se hará de acuerdo con lo indicado en el manual de Señalamiento y Dispositivos para el Control del Tránsito en calles y Carreteras.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagramáticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” o perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 o similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera, los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 o cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural; para la señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; materiales y elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia específica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-21.-	VIALETAS

Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm, con reflejante en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto y mediante acrílico transparente protector de microprismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29° en ambas caras.

En la parte inferior de la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto hidráulico o asfáltico con adhesivo o resina epóxica (dos componentes), esto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar para la selección de cualquiera de estos pegamentos, al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpia para una mejor adherencia de la misma.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las vialetas ya colocadas tengan una duración mínima de tres años con sus características y a reponer sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se extravíen o no conserven su calidad y características iniciales en el lapso de los tres años antes indicado.