### ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 074-E.015	PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACION

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones respectivas y Normas de la SCT. La Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación.

La Secretaría podrá verificar en cualquier momento la capacidad técnica del personal profesional y de apoyo, encargado del control de calidad de la obra así como, de los equipos de laboratorio y de las brigadas de campo, y podrá solicitar por causas justificadas en cualquier momento, la sustitución del personal y equipo, que no cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.

ESPECIFICACION GENERAL

EG 002-B.19-d.10.-	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 002-B.19.d.11.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.  Cabe hacer  mención además, las condiciones climáticas que prevalecen en la zona donde se ejecutaran los trabajos, para lo cual la contratista deberá considerar dichas condiciones.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 005-G.05.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido de acuerdo a los conceptos considerados en el catalogo de la presente licitación, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capitulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaria, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capitulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrán instalaciones eléctrica, para operar en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas, pintas, etc”.

La construcción y la conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección se realizaran hasta que los trabajos le sean recibidos al contratista.

El proponente habrá de tener presente, que los trabajos se efectuarán en un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades  y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, etc.) así como a la intensidad del tránsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en las que se realizarán los trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de los materiales; ya que en caso de presentarse cualquier accidente, este será de la exclusiva responsabilidad de la empresa contratista; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

SE LE SOLICITA PRESENTE SU PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSIDERANDO LAS CONDICIONES QUE PREVALECEN EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y DERIVADO DE ESTA PLANEACION CONSIDERAR LOS VOLUMENES EXCEDENTES Y SEÑALAMIENTO DE PROTECCION NECESARIO AUN PARA LAS OBRAS DE DESVIO.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.005.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El contratista queda obligado a colocar en cada uno de los lugares que se le indiquen, una señal diagramático de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros de leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16 , soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizada de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 Kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas señales será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 005-G.07.-	VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

El contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un video en formato BLUE REY, con tomas del desarrollo de construcción de la obra en sus diferentes etapas:

Terracerías, drenaje, pavimento ya sea flexible o rígido, estructuras y señalamiento, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes  como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaria de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizaran tomas terrestres y aéreas, enfatizando, en su curso las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico o hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregara una copia de dicho video a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el centro  SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales, de igual forma un segundo video de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un video completo, una vez concluido el video, éste se entregara en 5 ( cinco ) juegos en la Residencia de Obra de Carreteras Federales, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR II

EP 005-G.08.-	FRENTES DE ATAQUE.

El licitante, al elaborar su proposición deberá considerar que los trabajos de CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE SANTA CORRESPONDIENTE AL  LIBRAMIENTO TLAXCALA, CON LA CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA CHIAUTEMPAN-PUEBLA, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, considere los frentes que sean necesarios tomando en cuenta todas y cada una de las partidas antes descritas, previendo trabajar diariamente dos turnos; con el objeto de cumplir con la terminación total de la obra en el tiempo indicado en el apartado respectivo de las presentes Bases de Licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 003-E.01.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s:

Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-	Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes (TERRAPLENES).

e)	Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-	Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e)	Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 005-E.03.-	FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDAS CON MATERIAL COMPACTABLE AL (90%, 95% Y 100%), DE LOS BANCOS QUE ELIJA LA CONTRATISTA.

MATERIALES.- Las formaciones de los terraplenes serán con materiales de los bancos que elija la contratista; se considerarán como materiales compactables a lo señalado en  las Normas  SCT N CTR CAR 1 01 009/00. Para la infraestructura del transporte.

EJECUCIÓN.- Cuando de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría se requiera formar parte de los terraplenes con material compactable, se procederá en la siguiente forma:

Se ejecutará uniformemente en todo el ancho de la sección, según los grados de compactación que fije el proyecto.

Se dará al material uniformemente la humedad conveniente. Se aplicará el agua en el lugar de la excavación o en el terraplén mismo, según lo ordene la Secretaría. El Contratista determinará el sitio de aplicación del agua cuando el pago se haga por unidad de obra terminada.

Cuando el material de los terraplenes contenga mayor grado de humedad que el optimo, antes de iniciar la compactación, se eliminará el agua excedente. La Secretaría aprobará previamente el procedimiento para eliminar el agua excedente. No. se requiere la aprobación a anterior cuando el pago se haga por unidad de obra terminada.

Si lo ordena la Secretaría, efectuada la compactación de una capa de material, su superficie se escarificará y se agregará agua, si es necesario antes de tener la siguiente capa, a fin de ligarlas debidamente.

MEDICIÓN.- La medición de la parte de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho construidas con material compactable se hará determinado el volumen del material ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método del promedio de áreas extremas y tomando como base la sección del proyecto para el material compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobre-ancho construidas con material compactable, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico. Se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, extracción, todos los acarreos locales y hasta el lugar de su utilización, equipos y mano de obra para su extracción, formación y compactación, formación de terraplenes extendiendo el material en capas, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación, en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la optima para compactación, compactación de las capas al grado fijado y ordenado, recorte de las cuñas de sobre-ancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección, y de los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua durante las cargas y descargas, además el proponente al presentar en su proposición los precios unitarios de acarreos de los materiales necesarios para la construcción de las Terracerías y pavimentos, expresamente acepta lo siguiente:

Que los análisis detallados correspondientes que deberá acompañar, estarán integrados Considerando las condiciones reales en que se llevarán a cabo los acarreos respectivos. Incluyendo en su caso las demandas y requerimientos que le fueran planteados en su Momento por las uniones o sindicatos de transportistas de materiales, así como las condiciones climáticas extraordinarias que se presenten.

Que los costos originales de acarreos en su proposición, permanecerán fijos e inalterables durante todo el tiempo que dure la construcción de la obra hasta su total Terminación; por lo tanto, no estarán sujetos a modificación alguna, ni por dificultades climáticas, actualizaciones de costos o cambios en las tarifas que en su caso hubieren sido convenidas con los transportistas, estando obligado a absorber por su cuenta: los incrementos que por cualquier causa máxima extraordinaria resulten. Sin que ello se refleje en los precios unitarios originales consignados en su proposición: considerándose únicamente los factores de incremento que autorice la Secretaria en el periodo: de construcción total de la obra.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 008-E.02.-	SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DESPALMES, DESPERDICIO DE CORTES Y  COMPENSADOS CONFORME A PROYECTO.

Los acarreos por unidad de obra terminada de los materiales producto de las excavaciones de cortes, se pagarán para el primer kilómetro al precio fijado en el contrato para el metro cúbico primer kilómetro, y para los kilómetros subsecuentes al precio fijado en el contrato para el metro cúbico-kilómetro, considerando las fracciones como kilómetros completos, Hm y Hm-subsecuentes, o bien m3-estación y en acarreos a desperdicio, estos precios incluyen exclusivamente carga, descarga, transporte, bandeado y extendido. Los volúmenes acarreados se medirán por seccionamiento y de acuerdo con lo establecido en las Normas SCT N CTR CAR 1. 01.013/00 Para la infraestructura del transporte.

.

La distancia de acarreo se medirá según la ruta accesible más corta y conveniente, a juicio de la Secretaría, entre los centros de gravedad de la excavación y del terraplén o depósito.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 005-E.10.-	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES.

EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle el talud final que indica el proyecto.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilómetro; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final como lo indica el proyecto y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 021-E.01.-	BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

El proponente deberá tener en cuenta en su Proposición que los bancos para obtener el material para los terraplenes de acceso, así como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos distintos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la Relación (Forma E-7).

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 021-E.02.-	CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE.

En la elaboración de el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, el proponente deberá realizar previamente en forma exhaustiva las pruebas de laboratorio que determinen que tipo y cantidad de cemento deberá utilizar, entre otras causas, la reactivación de este con las “Alcalis” de los materiales de bancos de concurso y así considerarlo en su proposición; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al propuesto, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.12.-	SUB-BASE Y BASE HIDRAULICA CONSTRUIDAS CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL CIEN (100) POR CIENTO.

EJECUCION.- La sub-bases y bases hidráulicas que se construyan en camino abierto, sobre los terraplenes de acceso a las Estructuras y/o para las gasas y ampliaciones, utilizando materiales de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2) procedente de los bancos que elija el contratista; deberán compactarse al cien por ciento (100 %), construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, realizarse conforme a los lineamientos señalados en las Normas SCT N CTR CAR 1.04 .002/03 Para la infraestructura del transporte. Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas de calidad especificadas respectivamente de las Normas de Calidad de los Materiales.

MEDICION.- La medición se hará en el acceso, tomando como base los volúmenes indicados en el proyecto para los materiales ya compactados en las capas construidas, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico compactado, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico compactado en la sub-base y base; este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, desmonte; despalme y extracción del material aprovechable y del desperdicio de los bancos que proponga el Contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de la sub-base y base, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total ó parcial; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables a los lugares de utilización; formación de almacenamientos; extracción, carga, aplicación e incorporación del agua para compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación y en su caso por mezcla de (2) ó mas materiales; afinamiento para dar el acabado superficial.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 074-E.09.-	BASE DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA

EJECUCION.- La construcción de la base de concreto asfáltico elaborado en planta estacionaria en caliente y compactado al noventa y cinco por ciento (95%), se realizará conforme a lo que corresponda de lo señalado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.04 .002/03  Para la infraestructura del transporte.

MEDICION.- La medición de la base de concreto asfáltico se efectuará considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por la Secretaría y tomando como unidad el metro cúbico del material compactado en la base, para cada banco en particular, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico de base compactada, aplicando el que corresponda para cada banco en particular. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y de desperdicio, cualquiera que sea la clasificación, instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamientos de las mismas, alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación, calentamientos; mezclado de los materiales y de la mezcla asfáltica; barrido, acarreo del concreto asfáltico del banco que elija el licitante a la planta y de la planta al lugar de utilización; el tendido se realizará con máquina extendedora tipo finisher equipada con sensores, compactación al grado fijado y acabado con rodillo liso, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-11.01.E.69.-	CEMENTO ASFALTICO AC-20 MODIFICADO con polimero PARA CARPETAS ESTRUCTURALES de pavimentos.

CONTENIDO

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que debe cumplir el cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero que se utilice en mezclas asfálticas producidas en caliente que sean parte constitutiva de una estructura de pavimento.

definición

El polímero es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas, geológicas, disminuir su susceptibilidad a la humedad, así como a la oxidación y mejorar su adherencia con el material pétreo. Estos aditivos se adicionan directamente al cemento asfáltico antes de mezclarlo con el material pétreo.

Se entenderá por cemento asfáltico AC-20 Modificado, al producto final de la disolución del polímero en el cemento asfáltico AC-20, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el cemento asfáltico, la cual deberá ser estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

requisitos de calidad

La concentración en que se emplee el polímero, dependiendo del tipo de este último y la tecnología utilizada para la modificación del cemento asfáltico, será la necesaria para cumplir con los requisitos de calidad que a continuación se indican:

Para efectos de elaborar la propuesta económica, el Licitante deberá cotizar como referencia el costo de modificar en una planta industrial el cemento asfáltico tipo AC-20 con el porcentaje de polímero requerido tipo elastómero, termoplástico de estructura radial (SBS). Sin embargo, el Contratista podrá utilizar para la ejecución de la obra algún otro polímero o mezcla de polímeros, siempre y cuando compruebe con resultados geológicos y de ensayes físicos los requisitos indicados en la tabla anterior.

La omisión será motivo de descalificación.

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la carpeta asfáltica y con objeto de que la Secretaria autorice el tipo de polímero, planta industrial para incorporar el polímero y técnica de modificación, el Contratista deberá de presentar un estudio donde compruebe que cumpliría con todas y cada una de las características que han sido clasificadas por su utilidad de ejecución para “ACEPTACION” y “ACEPTACION BASICA”, en la Tabla No. 1 de la presente especificación particular.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá comprobar y la Dependencia verificará que la calidad y características del cemento asfáltico AC-20 propuesto, y autorizado por la Secretaria, no ha tenido variaciones significativas que afectan negativamente su calidad. Para tal efecto se deberá tomar una muestra de cemento asfáltico AC-20 modificado directamente en el tanque de almacenamiento de la planta de producción de la mezcla asfáltica, cuya representatividad no sea mayor de 250 toneladas, y se analizará en la Unidad de Laboratorios del Centro SCT o bien en uno externo acreditado por la Secretaría, de tal manera de evaluar que el cemento asfáltico AC-20 modificado mantiene su regularidad y que cumple con los tres valores establecidos en las características clasificadas por su utilidad de ejecución para “ACEPTACION” (Resistencia a la Separación, Recuperación Elástica a 25 °C. y Ductilidad a 4°C., estas dos últimas realizadas al cemento asfáltico AC-20 envejecido).

D.	MEZCLADO del polimero CON EL CEMENTO ASFÁLTICO

El mezclado de los aditivos a que se refiere esta Especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización del polímero, así como con un laboratorio que como mínimo esté capacitado para realizar las pruebas cuya utilización ha sido definida para “Control de Calidad” en la Tabla No.1.

Por lo anterior, es requisito indispensable que el Licitante presente en su propuesta técnica un documento en el que se haga constar la existencia de la planta industrial, y en donde se comprometa a cumplir con las especificaciones indicadas; también, deberá de anexar croquis con la localización de la misma.

La omisión será motivo de descalificación.

E.	CRITERIOS PARA ACEPTACION O RECHAZO

Para que el cemento asfáltico AC-20 modificado sea aceptado por la Secretaría, antes de su utilización, el Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de obras por administración directa, debe entregar a la Secretaría un certificado de calidad por cada auto-tanque o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Norma, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente certificado por la Secretaría.

En cualquier momento la Secretaría puede verificar la calidad del cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero, en muestras obtenidas como se establece en la  Normatividad vigente

Será motivo de rechazo por parte de la Secretaría, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Cláusula D de la presente Especificación, de manera muy especial, los valores cuyas pruebas han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para “ACEPTACION” y “ACEPTACION BASICA”, en la Tabla No. 1.

Así mismo, la Secretaría también tiene la facultad de verificar la cantidad y tipo de cemento asfáltico utilizado por el Contratista. Para tal efecto éste último deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica que la Secretaría en cualquier momento, si así lo considera conveniente, podrá solicitar directamente a la empresa que ha realizado la incorporación del polímero al cemento asfáltico AC-20 y/o a la empresa productora del polímero, la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero utilizado en la obra referente a la presente Licitación

La omisión será motivo de descalificación.

F.	MEDICION, BASE DE PAGO Y SANCIONES

El cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero que se emplee en la elaboración de la mezcla asfáltica se medirá tomando como base el kilogramo.

El precio del cemento asfáltico AC-20 modificado por unidad de obra terminada se incluye en el costo. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los productos asfálticos, polímero, estabilizadores y/o reactantes y regalías (según la técnica de incorporación utilizada), incorporación y estabilización del polímero, el aseguramiento y control de calidad, carga y descargas de los distintos materiales, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas, mermas, los tiempos de los vehículos de transporte que se utilicen, el servicio por el concepto de flete de la refinería a la planta industrial donde se realice la modificación y a la planta de mezcla en caliente, así como derechos y obligaciones que apliquen conforme a la Normatividad vigente.

Para efectos del trámite de pago, el Contratista deberá de anexar a cada estimación de obra, copia del Certificado de Calidad de cada autotanque utilizado, donde indique el volumen que éste ampara, y la factura del mismo generada por la empresa que procesó el cemento asfáltico AC-20 modificado. El Certificado de Calidad deberá contener como mínimo el valor de las pruebas clasificadas por su utilidad como: “CONTROL DE OBRA”.

De prevalecer con el incumplimiento de calidad al no cumplir con lo especificado para las características que han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para “Aceptación Básica”, se aplicará una sanción económica cuyo importe sea igual al 30 (treinta) % del valor de la mezcla asfáltica colocada, incluyendo el impacto del costo del cemento asfáltico AC-20 modificado, que se hubiera utilizado con el producto que no cumpla con la presente Especificación Particular.

TABLA 1.-  Requisitos de calidad para cementos asfalticos modificados con polImero

| Característica | Temp. De | Condicionante | Unidad | Valor | Significado de | Utilidad de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prueba ( oC) |  |  |  | la Prueba | la Ejecución |
| PRUEBAS AL ASFALTO ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |
| Penetración, 100 gr., 5 seg. | 25.0 | Mínimo | 1/10 mm | 40-100 | Clasificación | Control de Obra |
| Penetración, 200 gr., 60 seg. | 4.0 | Mínimo | 1/10 mm | 25-60 | Clasificación |  |
| Viscosidad Saybolt-Furol | 135.0 | Máximo | segundos | 100.0 | Manejabilidad |  |
| Viscosidad Rotacional (Brookfield) | 135.0 | Máximo | Pa .Seg | 3.0 | Manejabilidad | Control de Obra |
| Punto de Reblandecimiento |  | Mínimo | oC | 55 | Comportamiento | Control de Obra |
| Punto de Inflamación (Cleveland) |  | Mínimo | oC | 230 | Seguridad |  |
| Solubilidad en Tricloroetileno |  | Mínimo | % | 99.0 | Calidad |  |
| Resistencia a Separación (Anillo / Bola) |  | Máximo | oC | 2.0 | Calidad / Comportamiento | Aceptación |
| Recuperación Elástica por Torsión | 25.0 | Mínimo | % | 30.0 | Calidad | Control de Obra |

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 081-E.01.-	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO  (95 %) , DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE LOS ACARREOS POR ELABORACIÓN Y TENDIDO.

EJECUCION

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se considerará lo señalado en la Norma para la Infraestructura del Transporte N.CTR.CAR.1.04.006.

PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales pétreos, asfálticos  y en su caso, aditivos que se empleen en la elaboración de las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, se mezclaran con el proporcionamiento necesario para producir una mezcla homogénea, con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria.

El proporcionamiento se determinara mediante un diseño de mezclas asfálticas en caliente, para obtener las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria. Este diseño será responsabilidad del Contratista.

Si en ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos utilizados en la elaboración de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, no se obtiene una mezcla con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se construirán carpetas asfálticas con mezcla en caliente:

Sobre superficies con agua libre o encharcada.

Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo.

Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán construidas esté por debajo de los quince (15) grados Celsius (centígrados).

Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo las carpetas de granulometría densa pueden ser construidas cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea a la alza. La temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

TRABAJOS PREVIOS

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exente de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaria.

Si  así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaria, cuando la carpeta se construya sobre una base, esta deberá estar impregnada de acuerdo con lo indicado de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004, Riegos de Impregnación. Es responsabilidad del Contratista de Obra establecer el lapso entre la impregnación y el inicio de la construcción de la carpeta.

Si  así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaria, inmediatamente antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicará un riego de liga en  toda la superficie, de acuerdo con lo indicado en la Norma  N.CTR.CAR.1.04.005, Riegos de Liga.

Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el transito sobre la superficie donde se construirá la carpeta, se distribuye sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro. No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso que por algún motivo está situación llegue a suceder, el contratista de Obra reparará inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo.

ELABORACION DE LA MEZCLA.

El procedimiento que se utilice para la elaboración de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los requerimientos establecidos en el proyecto o aprobados por esta Secretaria y atenderá lo indicado en la Norma  N.CMT.4.05-003, Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, la calidad de la mezcla asfáltica, difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de mezcla a otro, hasta que la planta haya vaciado completamente y los depósitos de alimentación del material pétreo sean cargados con el nuevo material.

TRAMO DE PRUEBA

Sobre la superficie donde se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, el Contratista de Obra ejecutará previamente un tramo de prueba con una longitud de cuatrocientos (400) metros, con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizarán, considerando que:

La construcción del tramo de pruebas se hará cumpliendo con todo lo establecido en la Norma anteriormente citada.

Una vez compactada la carpeta del tramo de prueba, se verificará que cumpla con lo establecido en la Cláusula H de esta Norma. En caso negativo, el Contratista de Obra construirá el número de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha Cláusula.

Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el inciso anterior, podrá considerarse como parte de la obra y será objeto de medición y pago, de lo contrario no se medirá ni pagará y la Secretaría a su juicio, determinará si es necesario o no que el Contratista de Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

TENDIDO  DE  LA  MEZCLA

Después de elaborada la mezcla asfáltica, es extenderá y se conformara con una pavimentadora autopropulsada tipo finisher equipada con sensores, de tal manera que se obtenga una capa de material de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares o acuchilladas, la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano.

Si la mezcla está quemada, no se permitirá su tendido.

El Contratista de Obra determinará, mediante la Curva de Viscosidad - Temperatura del material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla y estará obligado a presentar al Residente de Obra de la Dependencia para su autorización la Curva de Viscosidad – Temperatura del material asfáltico que pretende emplear antes del tendido del mismo y así determinar dicha temperatura..

El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora.

En el caso de carpetas de granulometria densa, cuando el tendido se haga en dos (2) o más franjas, con un intervalo de más de un día entre franjas, estás se ligarán con cemento asfáltico o con emulsión de fraguado rápido. Esto se puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en batería.

En el caso de carpetas de granulometría densa, la cara expuesta de las juntas transversales se recortará aproximadamente a cuarenta y cinco (45) grados antes de iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión de fraguado rápido. Si se trata de carpetas de granulometría semiabierta o abierta, se considerará lo indicado en el inciso anterior.

En cualquier caso, se tendrá especial cuidado para que el enrazador traslape las juntas de tres (3) a cinco (5) centímetros y que el control del espesor sea ajustado de tal manera que el material quede ligeramente por arriba de la capa previamente tendida, para que al ser compactado, el pavimento quede con los niveles y dentro de las tolerancias establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

En el caso de carpetas de granulometría densa, de ser necesario, la mezcla se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar como se indica en la fracción G.8 de esta Norma, hasta que se obtengan la sección y el espesor establecidos en el proyecto. Cuando el tendido se haga por capas , la capa sucesiva no se tenderá hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor de setenta (70) grados Celsius en su punto medio. El tendido de las carpetas de granulometría semiabierta o abierta se hará en una sola capa.

Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho total del carril.

Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá el tendido de la mezcla si existe segregación.

Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora que presenten residuos de mezcla.

La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando en cuenta que no se tendrán tramos mayores de los que puedan ser compactados de inmediato.

COMPACTACION

Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada con compactador de rodillo liso tipo tandem y posteriormente con compactador neumático.

En el caso de carpetas de granulometría  densa, la capa extendida se compactará lo necesario para lograr que cumpla con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y de interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad de ancho del compactador en cada

Pasada.

El uso de compactadores vibratorios solo se permitirá para la compactación de capas mayores de cuatro (4) centímetros de espesor, en carpetas de granulometría densa.

La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura igual o mayor que la mínima conveniente para la compactación, que haya determinado el Contratista de Obra conforme a lo indicado en el inciso G.7.3 DE LA Norma.

Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos prolongados, sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan deformaciones permanentes en la superficie terminada.

ACABADO

Una vez concluida la compactación en todo el ancho de la corona de la última capa de la carpeta de granulometría densa, se formará un chaflán en las orillas, cuya base será igual que uno coma cinco (1,5) veces el espesor de la carpeta asfáltica, compactándolo con el equipo adecuado. Para ello se utilizará mezcla asfáltica adicional, colocándola inmediatamente después del tendido, o bien directamente con las pavimentadoras si están equipadas para hacerlo.

En el caso de carpetas de granulometría semiabierta o abierta, una vez concluida la compactación en todo el ancho de corona, se verificará que no se haya obstruido el drenaje lateral en ningún tramo. En el caso de que existan obstrucciones, el Contratista de Obra las eliminará por su cuenta y costo.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la carpeta asfáltica hasta que haya sido recibida por la Secretaría, cuando la carretera sea operable.

CRITERIOS DE ACEPTACION  O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se considere terminada y sea aceptada    por la Secretaria, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

Que los materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos utilizados en la mezcla asfáltica, cumpla con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1 de esta Norma.

Que las características de la mezcla asfáltica cumplan con las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

Que la estabilidad de la carpeta de granulometría densa, determinada en corazones extraídos al azar mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M.CAL.1.02, Criterios Estadísticos de Muestreo, cumpla con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría, considerando que:

El número de corazones por extraer se determinará aplicando la siguiente formula:

c = L/50

Donde:

c= Número de corazones por extraer, aproximado a la unidad superior.

L= Longitud del tramo construido en un día de trabajo, (m).

Los corazones se extraerán sin dañar la parte contigua de los mismos.

Tan pronto se concluya la extracción  de los corazones, se rellenarán los huecos con el mismo tipo de mezcla asfáltica utilizada en la carpeta, compactándola y enrasando su superficie con la original de carpeta.

Todas las estabilidades que se determinen en los corazones, deberán ser iguales o mayores que la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaría.

MEDICION

Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en las Normas, a satisfacción de la Secretaria, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como  unidad el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo y para cada banco en particular, con aproximación a la unidad. El volumen de cada tramo, se determinará mediante la siguiente formula:

V= L*e*a/100

Donde:

V= Volumen de la carpeta asfáltica del tramo, (m3)

L= Longitud del tramo, (m).

e= Espesor promedio correspondiente a todas las determinaciones hechas en el tramo, (cm), obtenido como se indica en el inciso H.3.6 de la respectiva Norma. La Secretaría medirá y pagará hasta el volumen máximo de la carpeta asfáltica que resulte cuando el espesor promedio sea igual que el de proyecto más un (1) centímetro.

a= Promedio aritmético de los anchos de la carpeta asfáltica, obtenidos con base en las distancias entre el eje y las orillas de la corona, determinadas en todas las secciones del tramo como se indica en el Inciso H.3.2 de la Norma que aplica, (m).

BASE DE PAGO

Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Norma antes mencionada para este punto, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo y al  banco elegido por el contratista. Estos precios unitarios,  incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos (cemento asfáltico) para la carpeta, así como los aditivos que en su caso se requieran. Limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de  producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas.

Desmonte y despalme de los bancos, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sea su clasificación; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total o parcial; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales pétreos separándolos por tamaños.

Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas.

Secado del material pétreo, dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos.

Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta.

Aplicación del riego de liga según lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-05, Riegos de Liga.

Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transportes y transporte al lugar de tendido.

Tendido y compactación de la mezcla asfáltica.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la Secretaria.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

El concursante deberá de proponer en su cotización, producir con sus propios medios la mezcla asfáltica que se utilizará en la construcción de la carpeta de concreto asfáltico conforme a lo señalado en el proyecto, la cual debe ser elaborada en planta estacionaria en caliente, con material pétreo de tamaño máximo de diecinueve punto uno (19.1) milímetros (3/4“) y cemento asfáltico AC-20 modificado con polímeros con una dosificación  aproximada de 135 a 150kg/m3 de material pétreo seco y suelto.

El agregado pétreo y el cemento asfáltico que se empleen en la elaboración de la mezcla asfáltica, deberán de cumplir con las normas de calidad indicadas en la Norma N.CMT.4.04  y N.CMT.4.05.003, respectivamente, de las Normas de Calidad de lo  Materiales. Así  mismo el concreto asfáltico deberá de estar diseñado por el procedimiento Marshall, el diseño deberá ser presentado a la Residencia de Obra de la Secretaría antes del inicio de los trabajos de tendido y compactado de carpeta para su análisis detallado por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos.

Por lo que respecta a la verificación de la carpeta de concreto asfáltico, se tendrá que llevar a cabo la prueba del Índice de Perfil especificada en la Norma General de Construcción de la S.C.T., N.CTR.CAR.1.04.006/08, inciso H.2, teniendo el Contratista que disponer y mantener durante el tiempo que duren los trabajos de tendido de carpeta de concreto asfáltico, un perfilógrafo tipo California que cumpla con lo indicado en el Manual M.MMP.4.07.002, Índice de Perfil de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la S.C.T., la cual indica que el contratista hará esta verificación conforme a la Norma ASTM E 1274, dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación, teniendo la Secretaria que evaluar los resultados obtenidos diariamente.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 035-E.01.-     PILAS DE CONCRETO HIDRAULICO COLADOS EN EL

LUGAR.

EJECUCIÓN.-  Las pilas de concreto hidráulico f´c=250 kg/cm2, colados en el lugar, serán de la resistencia, sección y características señaladas en los planos respectivos y se colarán dentro de una perforación previa en la forma y lugares indicados en el proyecto y/u ordenados por la Secretaría.

MEDICION.-  la medición se hará tomando como unidad el metro lineal con aproximación de un (1) decimal, considerando las longitudes fijadas en el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de pilotes de concreto hidráulico colados en el lugar dentro de una perforación previa, se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de pilote. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: perforación previa; perforación en suelos arenosos y con boleos, achiques o abatimientos de niveles freáticos durante la perforación o en el colado de la pieza, ademe con lodo bentonitico para la estabilización de las paredes de la excavación, y otros ademes necesarios; maniobras y obra auxiliares necesarias; el acero de refuerzo señalado en el proyecto correspondiente; el concreto hidráulico de la resistencia especificada  considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, de acuerdo con lo indicado en la Norma NCTR CAR 1.02.003/04, parte proporcional por ampliación de base y transición indicadas en el proyecto, descabece de las pilas, suministro de materiales, acarreos, desperdicios traslapes así como incrementos en los volúmenes de perforación y de concreto por variaciones de sección en el proceso del trabajo y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se hace hincapié que deberán tomarse en cuenta las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la ejecución de estos trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 026-E.04.-	APOYOS DE NEOPRENO.

EJECUCION.- Los apoyos de neopreno deberán ser con las características señaladas en el proyecto, habilitándose y colocándose según lo indicado en los planos correspondientes.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el decímetro cúbico de neopreno, basándose en los volúmenes anotados en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno, incluyendo sus placas de acero, de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo; transportes; cargas y descargas; y en general el equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta colocación, así como los pagos para la verificación de la calidad por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 026-E.01a.-	FABRICACION Y ALMACENAJE DE TRABES PRESFORZADAS Y REFORZADAS.

EJECUCION.- Las trabes presforzadas, ya sea pretensadas o postensadas y/o reforzadas se construirán con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y colocación de las trabes conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione. La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.02 .007/01, Para la infraestructura del transporte, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición se hará basándose de la pieza fabricada y almacenada de acuerdo a los planos  y proyectos autorizados por la Secretaría. Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos. Por cambios de proyecto autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad la pieza de trabe fabricada y almacenada. Previo al pago de las trabes en almacén, deberá verificarse que cumplan con las Especificaciones indicadas en las Normas para Construcción de esta Secretaría, así como verificarse antes de ser colocadas.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la pieza fabricada y almacenada; éste precio unitario incluye lo que corresponda por: concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en el inciso j de las Normas SCT para Construcción e Instalaciones; cargas, transportes, descargas y almacenamientos de las trabes; cables y ganchos de izado, todos los materiales necesarios (incluye el acero de refuerzo y de presfuerzo), mano de obra y operaciones que sean necesarias para la fabricación y almacenaje; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

Adicionalmente el contratista será responsable de:

| a).- | El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento de las trabes. |
| --- | --- |
| b).- | La vigilancia necesaria de las trabes en almacén, para asegurar a la Secretaría que el volumen pagado no sufra variaciones en ningún aspecto. |
| c).- | La programación de la fabricación de trabes, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el Contratista. |

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 026-E.01b	MONTAJE DE TRABES PRESFORZADAS Y REFORZADAS.

EJECUCION.- Las trabes presforzadas, ya sea pretensadas o postensadas y/o reforzadas se construirán con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y colocación de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases.  Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales.  En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione.

Si los procedimientos de construcción que adopte el contratista implican transportar las trabes a su lugar definitivo, deberá tomarse las precauciones necesarias para no dañar las trabes durante el transporte así como en el momento de hacer el montaje, y en general cualquier elemento de la estructura del puente en construcción, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.02 .004/02, Para la infraestructura del transporte, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición se hará basándose en la pieza montada de acuerdo al proyecto.  Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos, por cambios de proyecto autorizados por la Secretaría.  Se tomará como unidad la pieza colocada en su lugar definitivo.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la trabe colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: cargas, transportes, descargas de las trabes; mano de obra y operaciones que sean necesarias para el transporte,  montaje y correcta colocación  de las trabes; equipos de montaje y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, así como la construcción de las obras y caminos necesarios para el acceso de las trabes hasta el punto o zona de montaje y de las maniobras de izaje.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.10A	FABRICACION, ALMACENAJE Y MONTAJE DE ESCAMAS DE CONCRETO PARA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, INCLUYENDO ARMADURAS (TENSORES), JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN.

EJECUCIÓN.- Los muros correspondientes a las estructuras de tierra mecánicamente estabilizada, deberán ser de las dimensiones indicadas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría. Las escamas de concreto  que los formen serán de concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2., así como las armaduras (tensores) que  habrán de instalarse en el relleno, clavijas,  juntas y  todos los accesorios para su  montaje y colocación deberán de ser de las características fijadas en el proyecto y/o señaladas por la propia Secretaría y cumplir con todos los requisitos de diseño para esta clase de estructuras. El coronamiento de los muros deberá cubrirse con un chapeo de mortero cemento en proporción uno a cuatro (1:4) con un espesor mínimo de tres (3) centímetros. El proyecto de Los muros mecánicamente estabilizados deberá considerar, el apoyo de las trabes con muros cargaderos, lo anterior para su consideración y aplicación.

MEDICION.- La medición se hará basándose en las áreas del muro anotadas en los planos correspondientes, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por la Secretaria. Se tomara como unidad el metro cuadrado de  escamas fabricadas y/o suministradas y colocadas conforme lo señale el proyecto correspondiente, considerando el resultado con una  (1) decimal.

BASE DE PAGO.-El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de escamas de concreto fabricadas y/o suministradas y colocadas conjuntamente con las armaduras, clavijas, juntas, accesorios y demás materiales requeridos.; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de las escamas de concreto, o en su caso todo lo correspondiente a su fabricación (el cemento, arena, grava, agua, acero de refuerzo, la mano de obra calificada y no calificada, moldes, cimbrados y descimbrados, etc.); las armaduras, clavijas, juntas, accesorios y materiales requeridos; cargas, acarreos y descargas; almacenamientos, desperdicios y mermas; acomodo o estibas de las escamas de concreto, maniobras, colocación de las escamas de concreto con sus accesorios, formación y alineamiento del muro y colocación de las armaduras (tensores) conmforme a lo señalado en el proyecto; cahpeo; maniobras; derechos de patente y asesoramiento; y en general todos los materiales, equipo, de mano de obra y operaciones requeridas para la correcta ejecución de la obra; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.11	RELLENOS COMPACTADOS POR CAPAS AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%)  PARA FORMAR LA ESCTRUCURA DE TIERRA MECANICAMENTE.

EJECUCION.- Los rellenos compactados por capas al noventa y cinco por ciento (95  %) para formar las estructuras de tierra armada, deberán ajustarse a los procedimientos de ejecución fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaria. Los materiales que se utilicen deberán estar libres de material orgánico con un porcentaje de finos (material que pasa la malla 200) menor al 20 % con un peso volumétrico mayor o igual a 1800 kg/m3, ángulo de fricción interna fi mayor a 34° compactado al porcentaje que indica la patente a cotizar, el material podrá ser de origen volcánico, (tezontle) y/o residual que cumpla con las anteriores características o las que indique la patente a contratar. Derivado de que el muro mecánicamente estabilizado se encuentra parcialmente en zona de corte, deberá considerar dentro de su análisis el corte a desperdicio ó lo correspondiente al corte, almacenamiento, acarreos necesarios y terraplén del mismo, las características del material señaladas serán como mínimo, en todo caso regirán o serán las definitivas las señaladas en el proyecto correspondiente de la tierra mecánicamente estabilizada.

MEDICION.- La medición se hará considerando los volúmenes fijados en el proyecto, con las modificaciones en más o menos ordenadas por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.-  El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme del banco de  préstamo; extracción del material aprovechable, su acarreo al sitio de su colocación en obra y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga, acarreo y descarga del desperdicio en el sitio señalado; carga, acarreos y descarga del material aprovechable; almacenamiento; extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación por capas al grado fijado; afinamiento para dar el acabado superficial; derechos de patente y asesoramiento; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. Asimismo lo indicado para la zona de corte según proyecto, que deberá considerar dentro de su análisis el corte, acarreos a bancos de desperdicio ó lo correspondiente al corte, almacenamiento, acarreos necesarios y todo lo necesario para la formación terraplén del mismo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 039-E.02.-	PARAPETOS DE ACERO SEGUN PROYECTO.

EJECUCION.- La construcción de los parapetos se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro lineal de parapeto. La longitud que se considere será la suma de las longitudes de los parapetos (uno a cada lado del puente), midiéndose el desarrollo de cada uno de ellos entre los bordes de los remates extremos. En este concepto no queda incluida la medición de la guarnición construida bajo el parapeto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro lineal del parapeto, medido como se indicó en el párrafo anterior; este precio unitario incluye lo que corresponda por: fabricación o adquisición de todos los materiales necesarios; tubos de acero galvanizado, placas, pernos, tuercas, rondanas, cementos, agregados, acero de refuerzo, pintura, etc.; elaboración del concreto con la resistencia indicada en el proyecto; acarreos, almacenamientos, transportes, cargas y descargas; la parte proporcional de cimbras y todas las operaciones necesarias para que el parapeto quede colocado según lo indicado en el proyecto; una mano de pintura de Litoplastic marino y dos manos de Glasyl del color que señale la Secretaría; resanes de las guarniciones donde se anclen, incluyendo materiales, equipo y mano de obra; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 045-E.01.-	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO CON

MATERIAL 3-E.

EJECUCION: La aplicación de riego de sello se realizará de acuerdo con lo señalado en la Norma N.CSV-CAR-3-02-002/00 Libro de Conservación, Carpetas de un Riego Para la infraestructura del transporte de esta Secretaría, con la modificación de que el material pétreo se le dará un tratamiento previo de mezclado con emulsión catiónica de rompimiento medio (ECM-65), diluida como se indica a continuación:

a).-EI material pétreo será colocado en una plataforma de trabajo, fuera de las superficie de rodamiento de la carretera, y deberá estar en condiciones tales que el material pétreo no se contamine con las maniobras de mezclado.

b).-EI material pétreo será acamellonado de manera similar a como se labora una mezcla asfáltica por el sistema de mezcla en el lugar.

c).-La emulsión catiónica de rompimiento medio (ECM-65) se diluirá con agua en proporción de 40% de emulsión y 60% de agua, en volumen cuidando que sea a la emulsión a quien se le incorpore el agua y no la inversa; el agua a utilizar deberá estar exenta de contaminantes. Antes de aplicar el material pétreo la disolución obtenida, deberá tener una consistencia homogénea

d).-Sobre el material pétreo se aplicará la disolución de emulsión agua previamente calentada a una temperatura entre 30 y 40°c, en una proporción adecuada para que el residuo asfáltico de la mezcla sea de 1.5% en peso o el que en su momento sea determinado por el Laboratorio; se deberá observar que el mezclado se haga de manera y se obtenga un producto homogéneo, evitando la formación de grumos.

e).-EI mezclado deberá realizarse en forma rápida antes de que ocurra el rompimiento de la emulsión.

f).-La aplicación de riego de sello se realizará de acuerdo a lo que se menciona en la Norma N.CSV.CAR.3-02-002100 Libro CSV. de Conservación, CAR. Carreteras parte 3 Trabajos de Conservación Periódica 0.2 Pavimentos de esta Secretaría.

G).-EI residuo de la emulsión debe cumplir con la dureza especificada, por lo que los fabricantes deben usar cemento asfáltico del tipo AC-5 o en su defecto adecuar la dureza del cemento asfáltico AC-20, antes de fabricar la emulsión.

I. ESPECIFICACION PARTICULAR REFERENTE AL EQUIPO DE APLICACION.

El equipo de aplicación deberá presentar las siguientes características:

1. Sistema para dosificación controlada de materiales. La dosificación de la emulsión se hará por unidades de peso, para evitar variaciones en la dosificación por volumen al cambiar la temperatura, y se controlará por un sistema computarizado con tolerancia de 0.1 kglm2 y con capacidad de ajuste automático por medio de un dispositivo electrónico (sensor 1 radar) conforme se detecten variaciones en la velocidad del equipo de aplicación.

La dosificación del material pétreo se hará en unidades de volumen y se controlará por medio de un dispositivo dosificador con aproximación de 0.13 Its/m2, que se pueda ajustar de manera inmediata durante la aplicación, al variar la velocidad de avance. Ambos equipos no deberán tener una antigüedad mayor a 10 años.

2. Equipo para el riego de emulsión.- El sistema de riego deberá garantizar la aplicación  uniforme de la emulsión en la proporción indicada por la computadora; con dispositivos de limpieza por inyección de aire (sistema neumático), recirculación y calentamiento de barra integrado, para eliminar procesos de calentamiento que Agreda al medio ambiente o integridad de los trabajadores y usuarios de la vía de comunicación, así como, una aplicación homogénea; cierre/apertura electrónico de espreas para lograr aplicaciones en anchos variables, disminuyendo la posibilidad de derrames durante los trabajos; sistema de desplazamiento (horizontales y verticales) de barra, controlados hidráulicamente para alinear con precisión el riego; compensación hidráulica, para el caso de curvas con sobre-elevación o diferencia de niveles en el perfil transversal, que permita mantener en todo momento paralela la barra de riego a la superficie de aplicación.

3. Equipo para aplicación del material pétreo.- El equipo de aplicación del material pétreo, deberá garantizar la aplicación uniforme del agregado en la proporción determinada por la calibración, utilizando dispositivos de distribución horizontal del agregado; diseño de altura y ángulo de caída del agregado para que el pétreo no "rebote" al caer sobre la superficie y presente el mejor acomodo posible; cierre/apertura electrónico de compuertas, logrando esparcidos en anchos variables. Este equipo deberá ser autopropulsado y no se permitirá el uso de camiones de volteo con el sistema de tapas para la aplicación de gravilla. Así mismo deberá ser autopropulsado independiente o del tipo sincronizado.

II.- ESPECIFICACION PARTICULAR REFERENTE A LA EMULSION DE ASFALTO MODIFICADOCON POLIMERO TIPO I.

A. CONTENIDO.

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que debe cumplir la emulsión de alta viscosidad de asfalto modificado con polímero que se utilice en los tratamientos superficiales de carpeta de riego de sello de alto rendimiento.

B. DEFINICIÓN.

Se entenderá por emulsión modificada al producto que se genera al emulsificar un asfalto que  previamente ha sido modificado con polímero. El polímero es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas, reológicas, disminuir su susceptibilidad a la humedad, así como a la oxidación y mejorar su adherencia con el material pétreo. Se entenderá por Asfalto Modificado, el producto final de la disolución del polímero en el asfalto, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el asfalto, la cual deberá ser estable en el tiempo ya cambios de temperatura-

C. REFERENCIAS.

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

NORMAS y MANUALES                                             	DESIGNACIÓN

Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas

Asfálticas 						N-CMT-4.04

Calidad de Materiales             				N-CMT-4-05.0

Asfálticos 						01

Calidad de Materiales Asfálticos modificados		N-CMT-4-05-0

02

Pruebas de Afinidad de Materiales Pétreos con el 	M-MMP-4-04-

Asfalto. 						007

Muestreo de Materiales Asfálticos 			M-MMP-4-05-

001

Viscosidad Dinámica de Cementos Asfálticos 		M-MMP-4-05-

002

NORMAS y MANUALES                                             	DESIGNACIÓN

Viscosidad Cinemática de Cementos Asfálticos 		M-MMP-4-05-

003

Viscosidad Saybolt-Furol en Materiales 			M-MMP-4-05.

Asfálticos. 						004

Viscosidad Rotacional Brookfield de Cementos 		M-MMP-4-05-

Asfálticos.						005

Penetración en Cementos y Residuos Asfálticos 	M.MMP.4.05.

006

Punto de Inflamación Cleveland en Cementos 		M.MMp.4.05.

Asfálticos 						007

Punto de Reblandecimiento en Cementos 		M.MMP.4.05.

Asfálticos 						009

Prueba de la Película Delgada y Determinación de la	M.MMP.4.05.

Pérdida por Calentamiento en Cementos Asfálticos 	010

Ductilidad de Cementos y Residuos Asfálticos 		M.MMP.4.05.

011

Destilación de Emulsiones 				M.MMP.4.05.

Asfálticas 						012

Asentamiento de Emulsiones 				M.MMP.4.05.

Asfálticas 						013

Retenido de Emulsiones Asfálticas en las Mallas No.

20 y No.60. 						M.MMP.4.05.

014

Cubrimiento del Agregado en Emulsiones 		M.MMP.4.05.

Asfálticas. 						015

Miscibilidad con cemento portland de Emulsiones

Asfálticas 						M.MMP.4.05.

016

Carga Eléctrica de la Partícula de Emulsiones 		M.MMP.4.05.

Asfálticas						017

Demulsibilidad de Emulsiones 				M.MMP.4.05.

Asfálticas 						018

Índice de Ruptura de Emulsiones 			M.MMP.4.05.

Asfálticas 						019

Separación, Diferencia Anillo y Esfera en Cemento

Asfáltico 						M.MMP.4.05.

Modificado 						021

Resilencia en Cemento Asfáltico 			M.MMP.4.05.

Modificado 						022

Recuperación Elástica por Torsión en Cemento

Asfáltico Modificado 					M.MMP.4.05.

023

Tenacidad en el Residuo del Cemento Asfáltico 	M.MMP.4.05.

Modificado 						025

Incremento en Temperatura Anillo y Esfera en el 	M.MMP.4.05.

Residuo del Cemento Asfáltico 	Modificado		026

D. REQUISITOS DE CALIDAD.

Para modificar el asfalto la concentración en que se emplee el polímero, dependiendo del tipo de este último y la tecnología utilizada para la modificación, será la necesaria para cumplir con los requisitos de calidad especificados como de "aceptación".

La emulsión de asfalto modificado con polímero y el residuo asfáltico de la destilación, deberán satisfacer las características señaladas a continuación en la Tabla No.1.

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la carpeta de un riego y con objeto de que la Dependencia autorice la emulsión modificada, el Contratista deberá presentar un estudio donde compruebe que cumplirá con todas y cada una de las características que han sido clasificadas por su utilidad de ejecución para "Control de Calidad" y "Aceptación" en la Tabla No.1 de la presente especificación particular.

Tabla 1.- Requisitos de calidad para emulsión de asfalto modificado con polímetro tipo I.

| Característica | Temp. De Prueba (°C) | Unidad | Valor | Significado de la Prueba | Utilidad de la ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas a la emulsión |  |  |  |  |  |
| Residuo Asfáltico por destilación | 204 | % | 65.0 mínimo | Calidad | Control O. |
| Viscosidad Saybolt- Furol | 50.0 | Segundo | 100 – 400 | Comportamiento | Aceptación |
| Retenido de peso en Malla No. 20 |  | Seg | 0.10 Máximo | Calidad | Control O. |
| Asentamiento a 5 días |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Control O. |
| Asentamiento a 24 hrs. |  | % | 1.0 Máximo | Calidad | Control O. |
| Disolvente en volumen |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Informativa |
| Demulsibilidad |  | % | 60 Mínimo | Calidad | Informativa |
| Carga de la partícula |  | % | Positiva | Clasificación | Informativa |
| PRUEBAS AL RESIDUO DE LA DESTILACION |  |  |  |  |  |
| Solubilidad en Tricloroetileno |  | % | 97.5 Mínimo | Calidad |  |
| Penetración 100 gr., 5 seg | 25 | 1/10 mm | 100 – 200 | Comportamiento | Control O. |
| Recuperación elástica 20cm, 5 min | 10 | % | 40.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Ductibilidad, 5cm/min | 4 | cm. | 30.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Recuperación elástica por torsión | 25 | % | 40.0 Mínimo | Calidad | Control O. |

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá comprobar y la Dependencia verificará que la calidad y características de la emulsión modificada propuesta, y autorizada por la Dependencia, no ha tenido variaciones significativas que afectan negativamente su calidad. Para tal efecto se deberá tomar una muestra de la emulsión directamente del equipo de distribución (petrolizadora), cuya representatividad no sea mayor de 100 metros cúbicos, y se analizará en un Laboratorio de la Dependencia o bien en uno externo acreditado y seleccionado por la misma, de tal manera de evaluar que la emulsión y el asfalto modificado resultante de la destilación, mantienen su regularidad y que cumplen con los tres valores establecidos en las características clasificadas  por su utilidad de ejecución para "Aceptación" (Viscosidad, Recuperación Elástica a 10 °C. y Ductilidad a 10°C.).

E. PRODUCCIÓN DE LA EMULSION MODIFICADA.

La elaboración del producto a que se refiere esta Especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización del polímero, mejoramiento y emulsificación del asfalto, así como con un laboratorio que como mínimo esté capacitado para realizar las pruebas cuya utilización ha sido definida para "Control de Calidad" en la Tabla No.1.

Por lo anterior, es requisito indispensable que el Licitante presente en su propuesta técnica un documento en el que haga constar la existencia de la planta industrial y donde se comprometa a cumplir con las especificaciones indicadas; también, deberá de anexar croquis con la localización de la misma.

La omisión será motivo de descalificación.

F. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Para que la emulsión de asfalto modificado sea aceptada por la Dependencia, antes de su utilización, el Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de obras por administración directa, debe entregar a la Dependencia un certificado de calidad por cada lote, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Norma, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente aprobado por la Dependencia.

En cualquier momento la Dependencia puede verificar la emulsión y del residuo de la destilación, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M.MMp.4.05.001 Muestreo de Materiales Asfálticos y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en la Cláusula C.

Será motivo de rechazo por parte de la Dependencia, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Cláusula D de la presente Especificación, de manera muy especial, los valores cuyas pruebas han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para "ACEPTACION", en la Tabla No.1.

Así mismo, la Dependencia también tiene la facultad de verificar la cantidad y tipo de emulsión utilizada por el Contratista. Para tal efecto éste último deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica que la Dependencia en cualquier momento, si así lo considera conveniente, podrá solicitar directamente a la empresa que ha realizado la emulsificación del asfalto modificado y/o con la empresa productora del polímero, la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del producto utilizado en la obra referente a la presente Licitación.

La omisión será motivo de descalificación.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 045-E.02.-	ESPECIFICACION PARTICULAR REFERENTE AL MATERIAL PETREO QUE SE UTILIZARA.

El material pétreo deberá cumplir con lo dispuesto en las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para un tipo 3-E, utilizando materiales de tamaño máximo de 9.5 mm (3/8), procedentes de los bancos que elija el Contratista.

En caso de ser premezclado, el residuo asfáltico deberá ser del 1% al 1.5% con respecto al peso del agregado, pudiéndose realizar con emulsión asfáltica o con planta de mezcla en caliente.

MEDICION:

El riego de sello con emulsión modificado con polímero se medirá tomando como base el metro cuadrado

Para efectos de elaborar la propuesta económica, el Licitante deberá cotizar como referencia el costo de una emulsión de asfalto que ha sido modificado con el 3 (tres) % de polímero elastómero tipo SB con una dosificación de 1.4 Its/m2

Para el agregado pétreo premezclado considere 11 Its/m2

La omisión será motivo de descalificación.

BASE DE PAGO y SANCIONES:

El riego de sello por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato por metro cuadrado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido al material; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos, acarreos del banco que elija el licitante a los almacenes y de los almacenes al lugar de utilización y de los desperdicios de ellos; premezclado de los materiales; barrido de la superficie por tratar, tendido, planchado, rastreo, recolección y remoción del material excedente, adquisición de los materiales pétreos y de productos asfálticos,

Para la emulsión modificada con polímero por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato por litro este precio incluye lo que corresponda por adquisición del producto asfáltico, polímero, tecnología de estabilización, de emulsificantes, de aditivos, agua, etc., regalías (según la técnica de incorporación utilizada), incorporación y estabilización del polímero, proceso de emulsificación, el aseguramiento y control de calidad, carga y descargas de los distintos materiales, todas las operaciones de calentamiento, bombeo, agitación y molienda requeridas, mermas, los tiempos de los vehículos de transporte que se utilicen, el servicio por el concepto de flete de la refinería a la planta industrial donde se realice la producción y al lugar de la obra; así como los equipos de calentamiento necesarios para que la temperatura del pavimento sea superior a los 15°C, equipo y mano de obra para la aplicación, así como derechos y obligaciones que apliquen conforme a la Normatividad vigente.

Para efectos del trámite de pago, el Contratista deberá de anexar a cada estimación de obra: copia

el Certificado de Calidad de cada lote de emulsión utilizado, donde indique el volumen que éste ampara, y copia de la factura generada por la empresa que proceso el asfalto modificado para producir la emulsión. El Certificado de Calidad deberá contener como mínimo el valor de las pruebas clasificadas por su utilidad para: "CONTROL DE OBRA".

En caso de que la emulsión y su residuo de la destilación no cumplan con lo especificado para las características de "Control de Calidad", se procederá a corroborar la deficiencia de calidad mediante la realización de los ensayes que corresponden por su utilidad de ejecución para "Aceptación".

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 027-E.01A	SUMINISTRO Y ALMACENAJE DE ACERO DE REFUERZO DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2.

EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.02 .004/02, Para la infraestructura del transporte, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición del acero para concreto hidráulico almacenado, se hará tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo.  Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, transporte hasta el almacén, carga y descarga, para colocarlo en almacén, protección, y almacenaje.

Previo al pago del acero en almacén, deberá verificarse que este cumpla con las especificaciones indicadas en las Normas para Construcción de esta Secretaría, así como verificarlo antes de utilizarlo.

Adicionalmente, la empresa será responsable de:

a).- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento del acero, hasta su utilización.

b).- La protección en su caso, del almacenamiento para que el acero no se oxide, deforme o cambie sus características, etc., a satisfacción de la Dependencia.

c).- La vigilancia necesaria del acero en almacén, para asegurar a la Secretaría que la cantidad pagada no sufra variaciones por ningún concepto.

d).- La programación de la adquisición de acero, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el contratista.

# ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 027-E-01B	HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLAS DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2

EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.02 .004/02, Para la infraestructura del transporte, de esta Secretaria.

Secretaria.

MEDICION.- La medición del acero para concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo a lo indicado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.02 .004/02, inciso l para la infraestructura del transporte, de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación; cortado; desperdicios; doblado; empalmes traslapados o soldados; limpieza; armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.14.-	RECUBRIMIENTO DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS.

EJECUCION.- Al realizarse los trabajos correspondientes al recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico de f 'c = 150 kg/cm2, conforme a lo señalado en las Normas SCT N CTR CAR 1.03 .007/00 Para la infraestructura del transporte y/o a lo dispuesto por la Secretaría, deberá tomarse en cuenta que en la cuneta terminada deberá aplicarse pintura vinílica de razón de 1 (un) litro por 10 (diez) metros cuadrado.

MEDICION.- El recubrimiento de cunetas conforme el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye además de lo señalado en las Normas SCT N CTR CAR 1.03 .007/00, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos; cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada; mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.02A.-	BARRERA CENTRAL SEPARADORA EN ALMACEN DE LA OBRA.

EJECUCION.- La barrera central separadora se construirá de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura de doscientos (200) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho días; se almacenará en el lugar de la obra que disponga el contratista, debiendo cumplir con todos los requisitos señalados en el croquis mostrando su sección transversal, se colocara con el equipo adecuado para evitar fracturas y daños en las aristas al momento de colocarlas, siendo esta actividad verificada con la brigada de topografía para garantizar un alineamiento correcto al eje de proyecto.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro de barrera terminada y almacenada, con aproximación a una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado para el metro de barrera terminada y almacenada, este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de obtención o de adquisición de todos los materiales necesarios, grava, arena, agua y juntas; acarreos de todos los materiales, cargas y descargas, almacenamientos, renta de patios de almacenamiento y mantenimiento y limpieza de los almacenes, así como también de sus accesorios como lo son la malla antideslumbrante y los postes para colocar la malla.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.02B.-	ACARREO Y COLOCACION DE BARRERA CENTRAL SEPARADORA.

EJECUCION.- La barrera central separadora se acarreara al lugar de la obra y se colocará en la forma que indique la Secretaria, debiendo cumplir con todos los requisitos de alineamiento y apariencia que se requieran.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro de barrera colocada, con aproximación a una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado para el metro de barrera colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por cargas, descargas, acarreo al sitio de colocación, juntas, cortes en la carpeta, excavación y remoción de ésta en la zona que ocupara la barrera; descarga y depósito del material producto de la excavación en los sitios señalados por la Secretaría; obras auxiliares, equipo, mano de obra y todas las operaciones necesarias para la colocación de la barrera incluyendo todos los acarreos que sean necesarios; colocación de las juntas, mermas y desperdicios; resanes de la carpeta, limpieza general de la obra y de la zona adyacente de trabajo; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta construcción de la obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 044-E.02C.-	MALLA ANTIDESLUMBRANTE DE POLIETILENO PARA BARRERA CENTRAL SEPARADORA DE CARRILES, INCLUYE ACCESORIOS.

EJECUCION.- El Contratista deberá colocar sobre la barrera central separadora de carriles, una malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad, con las siguientes características:

Color negro humo (protección UV) de 3 mm de espesor, peso de 840 gr/cm2, abertura del rombo de 5.0 mm por 5.0 mm, altura de 50 cm, con sistema de fijación a base de tubo de 42 mm de diámetro; longitud de 60 cm, cimentándose a la barrera central en 10 cm con mortero cemento arena proporción 1:5 a cada dos metros, según las uniones de la barrera, con tapón sencillo de lamina galvanizada de 42 mm de diámetro, solera de lamina galvanizada calibre 20, de 50 cm, troquelada (tres perforaciones), alambre galvanizado calibre 12.5 para tensores (superior e inferior) y grapas para fijación de malla.

Así también, el Contratista deberá tomar en cuenta la herramienta que usará, flete y todo lo necesario para su correcta colocación.

MEDICION.- La medición se hará basándose en el número de metros colocados sobre la barrera central separadora de carriles, por unidad de obra terminada; la unidad de medida será el metro ya colocado, con aproximación de una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro ya colocado, este precio unitario incluye lo que corresponda por: mortero cemento arena proporción 1:5, cargas, transportes, descargas y almacenamientos de la malla antideslumbrante de polietileno de alta densidad y sus accesorios; maniobras para su colocación y en general todos los materiales que sean necesarios para la correcta colocación de la malla y sus accesorios y los tiempos de los vehículos empleados de los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.02D.-	REFLEJANTES PARA COLOCARSE EN BARRERA CENTRAL SEPARADORA, INCLUYE ACCESORIOS.

EJECUCION.- El Contratista deberá colocar sobre la barrera central separadora de carriles, en los costados, un reflejante (captafaros, ménsula reflejante o minivialeta), fabricado en lámina galvanizada calibre 16, con reflejante de alta densidad, tipo trapezoidal de base mayor de 9 cm, base menor de 5 cm y altura de 6 cm, con base de 9 cm por 4 cm; su colocación se hará por medio de perno y balazo; colocándose dos (2) piezas por cada sección de barrera.

MEDICION.- La medición se hará basándose en el número de piezas sobre la barrera central separadora de carriles, por unidad de obra terminada; la unidad de medida será la pieza ya colocada, con aproximación de cero (0) decimales, cerrándose a números enteros.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro ya colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda por cargas, transportes, descargas y almacenamientos de las piezas y sus accesorios; maniobras para su colocación y en general todos los materiales y herramientas que sean necesarios para la correcta colocación del reflejante (captafaros, ménsula reflejante o minivialeta) y sus accesorios y los tiempos de los vehículos empleados de los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.01.-	DEFENSAS METALICAS .

ESPECIFICACIONES GENERALES

REGIRAN LAS NORMAS VIGENTES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LO PARTICULAR. LO QUE CORRESPONDA DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, CAPITULO V.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E.C.1		DEFENSAS:

El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASTHO M-180 Clase A tipo 1.

E.C.2		POSTE:

Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm.

E.C.3		SEPARADOR:

Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 50 	 x 340 mm.

E.C.4		TERMINAL:

Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm y con una longitud efectiva de 56.5 cm.

E.C.5		TORNILLERIA:

Se usará tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6		REFLEJANTE:

Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante  tipo Scotchlite ó  similar alta intensidad.

E.C.7		ACABADOS:

Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electrolíticos.

TABLA 1

| ESPESOR DE LA LAMINA |
| --- |
|  | CLASE A | CLASE B |
| TIPO | ESPESOR | TOLERANCIA * | ESPESOR | TOLERANCIA * |
|  | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM |
| 1 | 0.108 | 2.74 | 0.009 | 0.23 | 0.138 | 3.51 | 0.010 | 0.025 |
| 2 | 0.111 | 2.82 | 0.009 | 0.23 | 0.141 | 3.58 | 0.010 | 0.025 |
| 3 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |
| 4 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |

* LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

| PESO DEL RECUBRIMIENTO |
| --- |
|  | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÍNIMO |
| TIPO | PRUEBA SIMPLE | PRUEBA TRIPLE |
|  | OZ/PIE2 | G/M2 | OZ/PIE2 | G/M2 |
| 1 | 1.80 | 550 | 2.00 | 610 |
| 2 | 3.60 | 1100 | 4.00 | 1220 |

EJECUCION.- Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos.

MEDICION.- La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica entre sus remates extremos.

BASE DE PAGO.- EL pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios; cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra; almacenamiento; herrajes; mermas y desperdicios; colocación; montaje; limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución; incluyendo adicionalmente la pintura de los mismos, utilizando pintura vinílica, atendiendo lo indicado en el capitulo IV apartado M-17. del manual de Dispositivos para el Control de Tránsitos en calles y carreteras, que editó ésta Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.03.-	CERCADO DE DERECHO DE VIA CON CUATRO (4) HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTE DE CONCRETO REFORZADO.

EJECUCION.- La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f 'c = 150 kg/cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y doscientos (200) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 km/cm2 en todo su perímetro en un espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará el precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación (incluye concreto hidráulico de f´c= 100 kg/cm2); colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos de las excavaciones con concreto hidráulico de f´c= 100 kg/cm2; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por cada 20 postes los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.15.	REUBICACION DE INSTALACIONES DE OBRAS MARGINALES.

Consiste en la Reubicación de instalaciones de obras marginales: agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, líneas telefónicas (aéreas y subterráneas) y  energía eléctrica,  que interfieren con la construcción en diferentes puntos del tramo, por lo que la empresa ejecutora deberá considerar todo lo necesario para realizar esta actividad, incluidos los permisos ante las instancias correspondientes.

El proponente deberá considerar un importe de $ 4’000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100) (DEBIENDO CONSIDERAR DICHO IMPORTE A COSTO DIRECTO) y la Secretaría en su oportunidad proporcionara los proyectos particulares de la reubicación de cada una de las líneas y en su momento se deberán de ajustar los costos al proyecto requerido.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 046-E.01a	PLANTACION DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS DE ORNATO DE LA REGION.

EJECUCION.- La plantación de árboles y/o arbustos de ornato de la región en los lugares indicados por el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, se realizará de acuerdo a lo indicado en las Normas SCT N CTR CAR 1 09 002 Para la infraestructura del transporte., debiendo considerarse además del afinamiento y perfilado de la superficie, la excavación de cepas con las medidas que se estipulan en cada caso y con 15 días de anticipación a la plantación para que el suelo se meteorice y una vez efectuada la plantación se rellenará la cepa con tierra fértil mezclada con abono orgánico de tal manera que ya apisonada tenga un espesor mínimo de 15 cms de espesor.

Así mismo se deberá considerar la poda de las plantas que así lo requieran y la aplicación de por lo menos 5 riegos de agua a razón de 30 litros como mínimo por planta en las fechas que ordene la Secretaría, a fin de propiciar su enraizamiento y establecimiento.

MEDICION.-  La medición se efectuará conforme a lo indicado en las Normas SCT N CTR CAR 1 09 002. Para la infraestructura del transporte, considerando para efectos de pago únicamente las plantas establecidas, fijadas en el proyecto y/o  ordenados por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por planta (pza); este precio unitario incluye además de lo señalado en las Normas SCT N CTR CAR 1 09 002. Para la infraestructura del transporte, lo que corresponda por perfilado y afinamiento de la superficie, la excavación de cepa, adquisición y transporte de las plantas de 1.50 a 2.50 m. de altura, plantación y rellenos de las cepas con material vegetal mezclado con abono orgánico, incluyendo su adquisición, carga, acarreo, descarga y apisonado, cinco riegos de agua y poda de las plantas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 042-E.02.-	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, afín de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-C del libro 4, parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- L a medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenando, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.06.-	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCION.-Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lamina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra esta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión, etc. deberá ser galvanizado.

Todas las señales contenidas en el proyecto tendrán una película retorreflejante que permitan al ojo humano percibir la luz reflejada por un señalamiento el cual contiene micro prismas de policarbonato embebidos en una resina plástica y transparente, sin elemento reflector metálico, con una superficie exterior plana y lisa y constituida con un patrón de sellado que puede ser romboidal, este patrón de sellado sirve para evitar la penetración de humedad y suciedad al interior de la película, asegurando así su durabilidad y desempeño, es decir, se colocaran señales “GRADO INGENIERIA ALTA INTENSIDAD”, las cuales cuentan con las características antes mencionadas.

Los pigmentos y tintas para la impresión deberán estar garantizadas por un mínimo de 5 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagramáticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” ó perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural, para las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c= 150kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 044-E.07.-	VIALETAS.

Las vialetas serán formadas y fabricadas con un material plástico ABS de alto impacto, estabilizado para contrarrestarla acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm, con área de prismas integrados ópticamente para aumentar su reflectividad en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto, mediante acrílico transparente protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29° en ambas caras.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo voluminoso y/o resina epóxica (dos componentes), esto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar para la selección de cualquiera de estos pegamentos, al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las vialetas ya colocadas tengan una duración mínima de tres años con todas sus características y a reponer sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se extravíen, o no conserven su calidad y características iniciales en el lapso de tres años antes indicado.

# Text boxes

ANEXO   2

ANEXO 2