SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

| LICITACIÓN Nº. | : | LO-009-0000999-N198-2013 |
| --- | --- | --- |

| OBRA | : | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACTUAL MEDIANTE LA ELEVACIÓN DE RASANTE, OBRAS DE DRENAJE, RECUPERACIÓN DE LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EXISTENTE PARA LA FORMACIÓN DE UNA BASE ESTABILIZADA DE TIPO ZEOLITICA, CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, EN EL SUBTRAMO: LAS LIMAS – REVOLUCIÓN MEXICANA, DE LA CARRETERA LAS LIMAS – LA CONCORDIA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS. |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN | : | CARRETERA LAS LIMAS – LA CONCORDIA |
| --- | --- | --- |

| ESTADO | : | CHIAPAS. |
| --- | --- | --- |

###### ESPECIFICACIONES PARTICULARES

G E N E R A L I D A D E S  (GEN)

EP GEN.001.-	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

El objetivo de estas especificaciones es establecer las bases y requerimientos mínimos que se deben cumplir para la construcción de trabajos a ejecutar en la obra en cuestión.

La construcción debe cumplir con todas las recomendaciones que señalan las normas aplicables así como apegarse estrictamente a lo indicado en los planos de diseño, cualesquiera desviación que el contratista proponga deberá ser solicitada por escrito a la SCT para su aprobación.

PRECAUCIÓN

Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en los frentes de construcción, deberá trabajarse con las precauciones debidas a fin de que el usuario no tenga la inconformidad y el peligro de sufrir accidentes, lo cual será de absoluta responsabilidad de la Empresa constructora si esto llegase a suceder, por lo que se deberá colocar el señalamiento a que se hace mención en los términos de referencia y en las presentes Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos y cuyas condiciones mínimas se describen en el anexo respectivo, el cual deberá mantener en óptimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento.

MODIFICACIONES

Si después de entregar al contratista los planos y especificaciones correspondientes a la obra, al iniciar los trabajos o durante la ejecución de los mismos, se hace necesario efectuar modificaciones o adiciones al proyecto y a las mismas cantidades de obra, la SCT podrá hacerlas y el contratista se obliga a ejecutarlas, sin existir aumentos en los precios unitarios, lo cual no justificará reclamación alguna del contratista.

USO DE EXPLOSIVOS

Cuando las actividades se realicen en roca fija, sea para desplante o en bancos de préstamo, se le permitirá al contratista el uso de explosivos, siempre que cumpla con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, este permiso correrá por cuenta del contratista.

Deberá procurar no dañar el terreno adyacente a las excavaciones, acatando la autorización por escrito del Residente de Supervisión. Restringirá su uso de zonas o en lugares que no sean necesarios o puedan causar daños a las estructuras o a terceras personas, siendo el único responsable de los daños causados cualquiera que sea la índole de estos.

Se permitirá el uso de explosivos siempre que las explosiones se hagan mediante procedimientos controlados. La profundidad y el esparcimiento de las perforaciones para efectuar voladuras de determinarán mediante un diseño que garantice la extracción de la roca, sin dañar la que se encuentre fuera de proyecto.

La aprobación del Ingeniero referente a los métodos de voladura como se especifica, no revelará al contratista de su responsabilidad en las operaciones con uso de explosivos.

Es necesario que la empresa  proporcione el equipo mínimo de protección para el personal tales como cascos, botas, guantes, cubrebocas y contar con la documentación que respalde dichas entregas como vales o resguardos.

La empresa deberá comisionar a un empleado para encargarse de los aspectos ambientales que la obra requiere, esta persona se encargara de coordinar actividades que tengan que ver con el cumplimiento de las condicionantes ambientales, marcadas en el resolutivo de impacto ambiental expedido por la SEMARNAT.

EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE ROCA

Debido a que las obras se construirán de manera que el avance sea simultáneo en sus capas constitutivas, la explotación del banco deberá hacerla el contratista a modo de obtener toda la gama de tamaños solicitados en los planos para el material pétreo, por lo que podrá optar por la producción simultánea del mismo de acuerdo con la demanda con el sitio de explotación. El contratista debe prever que la relación Producción-Demanda pueda alterarse a causa de factores climáticos y/o meteorológicos.

El contratista, previamente a la explotación del banco de roca, presentará a la SCT el método de explotación para la obtención del material del pétreo para la capa secundaria, así como el permiso correspondiente por parte de la SEDENA.

El éxito o fracaso de la obtención  de los elementos pétreos especificados, es absoluta responsabilidad del contratista.

El contratista debe ejecutar obras provisionales para prever posibles daños que pudiera causar a instalaciones de servicio que estén muy cercanas al sitio de explotación.

Los daños que pudiera ocurrir por falta o falla de la obra de protección con cargo al contratista, serán reparadas con cargo al mismo, así como las indemnizaciones por daños a terceros.

INDEMNIZACIONES

En los casos en que el contratista invada terrenos, caminos, etc., fuera de las áreas límite del derecho de vía, con perjuicios de tercero, serán de su exclusiva responsabilidad los pagos por conceptos de daños causados. Igualmente, serán por cuenta del Contratista, las indemnizaciones correspondientes a sus áreas de instalación y de sus caminos de acceso o de construcción; las que tenga que cubrir a sindicatos o agrupaciones de trabajadores, por no utilizar los servicios de sus agremiados y todas aquellas que se deriven de la Ley Federal de Trabajo con respecto a su personal.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Todas las erogaciones que tenga que hacer el contratista para disponer de los volúmenes de agua necesarios para sus trabajos, incluyendo el manejo, transporte, almacenamiento y tratamiento, para preparación de bancos y terracerías deberán estar incluidas dentro de los precios unitarios de los conceptos de trabajo donde intervenga este insumo.

La empresa debe de tramitar el permiso correspondiente para el aprovechamiento de agua de arroyos cercanos ante la C.N.A.. En este aspecto, es importante conocer el gasto diario de agua a utilizar durante la construcción.

Asimismo debe contar con el contrato para el abastecimiento de agua purificada para consumo de los trabajadores o demostrar que se proporciona la misma para su consumo.

DOSIFICACIONES (CONTROL DE CALIDAD)

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos o equivalentes y aditivos que se indican en estos trabajos por ejecutar, como es señalado en cada caso, son aproximadas y las definitivas serán las que ordenen la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de campo en cada caso lleve el contratista revisadas por la Dependencia.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.002.- 	PROPOSICIÓN DE CLÁUSULAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

El Contratista será el único responsable de la correcta ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

El Contratista deberá tomar en cuenta, al formular su proposición, que con la inversión autorizada para esta obra, debe programarse la ejecución total de los trabajos durante el plazo de ejecución indicado y debido al periodo en cual se tendrán que realizar los trabajos objeto de esta licitación (potencialmente de lluvias en la región donde se ejecutaran) y al tiempo de ejecución exigido se deberá laborar en dos frentes de ataque independientes de manera simultánea, por lo que se deberá contar con el equipo de trabajo suficiente para laborar en ambos frentes de ataque, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el plazo de ejecución indicado.

Durante el periodo de la ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y que la obra sea ejecutada de acuerdo con lo que corresponda en lo indicado en las Normas de Construcción y de Calidad de los Materiales, última edición de esta Secretaría, así como lo indicado en las especificaciones particulares.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.003.- 	EQUIPÓ BÁSICO REQUERIDO

Al formular la proposición el licitante tomará en cuenta el siguiente punto de maquinaria básica a utilizar, que dispone y se compromete a emplear en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación de acuerdo al cuadro anexo denominado equipo mínimo requerido.

- El equipo como se anota en las columnas respectivas, existe la opción de que sea rentado o que el proponente plantea adquirir, y/o si es de su propiedad, para lo cual en dichas columnas anotará con “X” lo conducente, anexando la carta compromiso de la arrendadora o la casa vendedora.

- Si un licitante participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas, con una misma plantilla de equipo y que debe tener en propiedad según las estipulaciones anotadas antes, al obtener la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartado para concursar en el resto de las que se haya inscrito.

- A solicitud de la DEPENDENCIA, deberá demostrar las condiciones en que se encuentran los equipos básicos señalados en la relación de equipo mínimo requerido, a través de un reporte de inspección de un distribuidor de maquinaria o de un taller que pueda emitir una certificación del estado real de la maquina, de manera que se pueda constatar si estas se encuentran en condiciones de operar y producir trabajo de, cuando menos, 150 horas efectivas/mes, independientemente de lo anterior, durante la vigencia del contrato, la DEPENDENCIA podrá exigir al contratista la sustitución del equipo que no esté en condiciones de cumplir los trabajos con oportunidad y calidad, el demostrar que el equipo esté en buenas condiciones, permitirá ampliar el margen de antigüedad estipulado, a criterio de la DEPENDENCIA.

- Toda empresa que proponga equipo básico de tecnología avanzada, versátil y apropiado para llevar a cabo trabajos de carreteras, de índole de que son motivo de la licitación y que sustituyan las funciones de los equipos anotados en la relación del equipo mínimo requerido, estarán en condiciones de participar en licitación.

- La maquinaria que se tenga contemplada empleada deberá de estar en buenas condiciones, y se deberá contemplar y presentar un programa de mantenimiento para evitar la contaminación. El equipo que se encuentre en malas condiciones y que aporte contaminantes al medio ambiente deberá ser remplazado.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.004.-	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.006.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallado para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos sentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado La Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.007.-	VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

###### El contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un video en formato DIGITAL, con tomas del desarrollo de construcción de la obra en sus diferentes, etapas: terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias y señalamiento, con una duración total de una (1) hora con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

###### Durante el desarrollo de la obra, se realizarán tomas terrestres y aéreas, enfatizando en su curso las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico ó hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho video a la mitad de la obra para su revisión y correcciones a la residencia de Obra adscrita al Centro SCT Chiapas que se designe para la supervisión de los trabajos, de igual forma un video completo, una vez concluido los trabajos. El video final se entregará en cinco (5) juegos en la Dirección General del Centro SCT Chiapas, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EP GEN.008.-	LETREROS INFORMÁTICOS DE LA OBRA (SEÑAL DIAGRAMATICA)

El contratista queda obligado a colocar en el lugar que se le indique de la carretera en la cual se realizan los trabajos objeto de esta licitación, dos “letreros informativos de la obra” de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros. Cada letrero se formará con un bastidor de lámina galvanizada G-90 calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna, en la cual se colocara la  leyenda que oportunamente se le proporcione, impresa sobre calca autoaderible.

La elaboración y colocación de estos letreros serán por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de obra, el cual al término de la obra será donado a  esta Dependencia.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EP GEN.009.-	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS

En los lugares que marque el proyecto y/o ordene la Dependencia se colocará el señalamiento de protección ya sea informativo, restrictivo o preventivo: sujetándose a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras. Este señalamiento será diurno y nocturno, durante el tiempo de la ejecución de la obra y se sustituirá las veces que sea necesario por robo, daño o cualquier otro incidente que sucediera, si llegará a presentarse algún incidente automovilístico por falta de señales serán de absoluta responsabilidad del ejecutor de la obra, una vez concluidos los trabajos dichas señales pasarán a ser propiedades de esta Secretaría, este señalamiento de protección de obra, será por cuenta del licitante, por lo que deberá ser considerado en los costos indirectos.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.010.-	DISPOSICIONES NORMATIVAS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CAUCES Y CORRIENTES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN.

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES EN MATERIA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES

A).- DE LAS CONCESIONES

Artículo 21.- La solicitud de concesión deberá contener:

I.- Nombre y domicilio del solicitante;

II.- Cuenca.

III.- El punto de extracción.

IV.- El volumen.

V.- El uso inicial.

VI.- El punto de descarga.

B).- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

Artículo 29.- Los concesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:

I.-

II.- Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y en las demás disposiciones aplicables.

III.- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

IV.-

V.-

VI.- Proporcionar la información y documentación que les solicite “La Comisión” para verificar el cumplimiento de las condiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de concesión, asignación o permiso a que se refiere la presente ley;

VII.-

VIII.- Cumplir con las demás disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento.

C).- DE LOS BIENES NACIONALES A CARGO DE “LA COMISIÓN”

Artículo 113.- La administración de los bienes nacionales queda a cargo de “La Comisión”.

III.- Los causes de corrientes de aguas nacionales.

IV.- Las riveras o zonas federales contiguas a los causes de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el artículo 3º de esta Ley.

V.- Los terrenos de los causes y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;

VI.- Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los causes de corrientes de propiedad nacional, excepto en las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal.

Artículo 114.- Cuando por causas naturales ocurra un cambio en el curso de una corriente propiedad de la Nación, ésta adquirirá por ese solo hecho la propiedad del nuevo cause y de su zona federal.

Artículo 118.- Los bienes nacionales a que se refiere el presente título cuya administración esté a cargo de la “Comisión”, podrán explotarse, usarse o aprovecharse, incluso los materiales de construcción localizados en los caminos, por personas físicas o morales, previas las concesiones que “La Comisión” otorgue para tal efecto.

A las concesiones que se refiere el presente artículo se les aplicará en lo conducente para su trámite, duración, regulación y terminación lo dispuesto en esta Ley para las concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y lo que se señala en el Reglamento.

Independientemente de la existencia de dotaciones, restituciones o accesiones de tierra y aguas a los núcleos de población, se requerirá de la concesión a que se refiere la presente Ley cuando se ocupen o exploten materiales de construcción localizados en cauces, vasos y zonas federales.

## D).- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 119.- “La Comisión” sancionará, conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:

IV.- Ocupar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y demás bienes a que se refiere el artículo 113, sin concesión de “La Comisión”;

V.- No acondicionar las obras o instalaciones en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca;

VI.- No instalar los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas en los términos que establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua utilizados, sin permiso de “La Comisión”:

VIII.- Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la presente Ley, así como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes, cuando sea propiedad nacional, sin permiso de “La Comisión”;

X.- Impedir las visitas, inspecciones y reconocimientos que realice “La Comisión” en los términos de esta Ley y su reglamento;

XI.- No entregar los datos requeridos por “La Comisión” para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de Concesión, Asignación o Permiso;

XV.- No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso;

XVIII.- Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley y su reglamento, distinta de las anteriores.

Artículo 122.- En los casos de las fracciones I, IV, VIII, IX y XII del artículo 119, así como en los casos de reincidencia en cualquiera de las fracciones del artículo citado, “La Comisión” podrá imponer adicionalmente la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los pozos y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de aguas nacionales.

En el caso de ocupaciones de vasos, cauces, zonas federales y demás bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley, mediante la construcción de cualquier tipo de obra o infraestructura, sin contar con el título correspondiente, “La Comisión” queda facultada para remover o demoler las mismas con cargo al infractor, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

SANCIONES

Artículo 96.- Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que le sea formulado.

Artículo 97.- La misma pena se impondrá a quien a sabiendas de que un bien pertenece a la Nación, lo explote, use o aproveche sin haber obtenido previamente concesión, permiso, autorización o celebrado contrato con la autoridad competente.

###### Para la extracción de materiales, el Licitante debe tomar en cuenta el pago por concepto de regalías que tiene que cubrir, de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal de Derechos.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.011.-	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

a) 	Previamente al inicio de los trabajos, deberá obtener la autorización de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles, así como los permisos correspondientes por explotación de bancos de material.

b)	Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por la extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de combustóleo en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88, sobre partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de diesel en fuentes fijas. Para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos emitidos.

c)	Hacer las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

d)	Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, "El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Dependencia o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato o por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia y por violación a las leyes y reglamentos en vigor."

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.012.-	TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para cubrir las necesidades del personal que laborará en las obras, se deberán instalar sanitarios portátiles de uso obligatorio para los trabajadores, en número suficiente, los cuales deberán contar con mantenimiento periódico adecuado por parte de una empresa autorizada, que tenga los medios necesarios, para dar tratamiento a las aguas residuales.

En el área prevista para la ubicación de los almacenes, patios de maquinaria, área de lavado y engrasado, planta de triturado y cribado, se deberá contar con pisos impermeables y equipos para la recolección de grasas y lubricantes de desecho. Estos residuos deberán ser enviados a casas autorizadas para su reciclaje, conforme a la normatividad vigente.

La empresa contratista deberá de considerar los siguientes puntos para el adecuado manejo de los residuos.

- Deberá de contar con el permiso de la autoridad municipal del lugar, para hacer uso del basurero,  donde depositara los residuos sólidos no peligrosos.

- Deberá hacer campañas de concientización con una periodicidad de 2 meses a los trabajadores de la obra sobre la adecuada disposición de los residuos.

- Se colocarán recipientes para la basura orgánica e inorgánica en cada frente de trabajo, estos deberán contar con tapa, estar rotulados y visibles.

- En lo que respecta a los residuos peligrosos, la empresa deberá de obtener el registro como empresa generadora de residuos peligrosos ante la SEMARNAT.

- Para el transporte y disposición final de los residuos peligrosos, la empresa deberá de contratar los servicios de una empresa especializada y asegurarse de su disposición final de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad normativa.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.013.-	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos, deben ser propuestos por el contratista, así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

En materia de impacto ambiental, deberá considerar los siguientes aspectos:

1.- Durante el aprovechamiento de los bancos, se deberá procurar que la superficie por afectar se minimice, con el objeto de abatir los impactos que pudieran ocasionar sobre la flora y fauna del lugar.

2.- Se cuidará que la extracción sea en forma semicóncava en su piso para propiciar un flujo laminar del agua, con la finalidad de evitar deslaves que puedan afectar áreas circundantes y al mismo tiempo evitar la aceleración de los procesos erosivos.

3.- Los bancos correspondientes a material de arrastre de arroyos, la extracción de material no podrá rebasar una profundidad mayor a un metro y, se deberá realizar en el mayor ancho posible y al menos sobre una longitud de 1 km., para provocar el menor cambio en la pendiente del cauce de la corriente superficial.

4.- Para realizar el aprovechamiento de los bancos de material, se deberá rehabilitar las brechas existentes. De ser indispensable, podrá construir un solo camino de acceso a cada banco de material, de un carril, con ensanchamientos que permitan la doble circulación, cada 300 m., con el objeto de mantener al mínimo los impactos ambientales sobre la flora y fauna del lugar.

5.- Con el objeto de promover la recuperación del ambiente, en sitios afectados durante la explotación de los materiales y/o depósitos, deberá realizar lo siguiente:

Se deben contemplar medidas a realizar como:

- El rescate y preservación de recursos físicos y biológicos que se puedan emplear en los trabajos de restauración.

- La restauración de cauces de agua modificados.

- La reforestación de los sitios correspondientes a los bancos de material y/o depósitos.

Al término de la utilización de los bancos y reforestación de las áreas afectadas, el Contratista deberá notificar a la Dependencia, detallando los avances por banco de reforestación, anexando un informe fotográfico, el cual permita mostrar las acciones realizadas.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.014.-	BANCOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS.

El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos para obtener el material para los terraplenes de acceso, así como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y aceptados por la Secretaría.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le proponga y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos distintos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la Relación (Forma E-7).

En materia de impacto ambiental, deberá considerar los siguientes aspectos:

1.- Durante el aprovechamiento de los bancos, se deberá procurar que la superficie por afectar se minimice, con el objeto de abatir los impactos que pudieran ocasionar sobre la flora y fauna del lugar.

2.- Se cuidará que la extracción sea en forma semicóncava en su piso para propiciar un flujo laminar del agua, con la finalidad de evitar deslaves que puedan afectar áreas circundantes y al mismo tiempo evitar la aceleración de los procesos erosivos.

3.- Los bancos correspondientes a material de arrastre de arroyos, la extracción de material no podrá rebasar una profundidad mayor a un metro y, se deberá realizar en el mayor ancho posible y al menos sobre una longitud de 1 km., para provocar el menor cambio en la pendiente del cauce de la corriente superficial.

4.- Para realizar el aprovechamiento de los bancos de material, se deberá rehabilitar las brechas existentes. De ser indispensable, podrá construir un solo camino de acceso a cada banco de material, de un carril, con ensanchamientos que permitan la doble circulación, cada 300 m., con el objeto de mantener al mínimo los impactos ambientales sobre la flora y fauna del lugar.

5.- Con el objeto de promover la recuperación del ambiente, en sitios afectados durante la explotación de los materiales y/o depósitos, deberá realizar lo siguiente:

Se deben contemplar medidas a realizar como:

- El rescate y preservación de recursos físicos y biológicos que se puedan emplear en los trabajos de restauración.

- La restauración de cauces de agua modificados.

- La reforestación de los sitios correspondientes a los bancos de material y/o depósitos.

Al término de la utilización de los bancos y reforestación de las áreas afectadas, el Contratista deberá notificar a la Dependencia, detallando los avances por banco de reforestación, anexando un informe fotográfico, el cual permita mostrar las acciones realizadas.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.016.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivo para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc. etc. etc.”.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

Deberá tomar en cuenta al preparar su proposición que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en los accesos, organizando los diferente frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o por el abastecimiento de materiales; ya que en caso de presentarse cualquier accidente este será de la exclusiva responsabilidad de la empresa contratista; o cuando se requiera realizar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

Asimismo se le comunica al contratista que al término de la obra,  el señalamiento y dispositivos de protección utilizados, deberá entregarlos a la Secretaria en buenas condiciones.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP GEN.018.-	CEMENTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCIÓN  DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

De acuerdo con lo estipulado en la Norma N.CMT.2.02.001/02 de las Normas de Construcción para Carreteras, el contratista estará obligado a usar cemento Portland Ordinario (CPO) en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

###### ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EP GEN.019.-	EMULSIONES ASFÁLTICAS

El producto base para la elaboración de las emulsiones asfálticas, deberá ser única y exclusivamente el cemento asfáltico tipo AC-5.

“El contratista” deberá comprometerse expresamente a garantizar que las emulsiones asfálticas sean elaboradas con el producto base antes mencionado y deberá someterlas previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte la Emulsión, “El Contratista”, queda obligado a sustituirla sin que tal acción sea motivo de variación al precio propuesto para este concepto, ni modo alguno liberen a “El Contratista” de ser el único responsable por el mal producto.

Asimismo, las emulsiones que se utilicen en los riegos, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP TER.006.-	RECOMPACTACIÓN AL 95 % DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y/O EFECTUAR EXCAVACIONES EN CORTE

EJECUCIÓN.- La superficie descubierta al efectuar la escarificación y/o excavaciones en corte  acamellonado del material de la terracería existente, se conformará y recompactará hasta lograr el cien por ciento (95%) de su peso volumétrico seco máximo en el espesor fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.

MEDICIÓN.- La medición se hará cubicando el material ya compactado al grado de compactación señalado, tomando como base la longitud, ancho y espesor fijados y/o ordenados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto; este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo a cualquier distancia aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación al cien por ciento (100%) en el espesor señalado de la superficie descubierta, y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP TER.007.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRÉSTAMO DE BANCO INCLUYENDO SUS ACARREOS.

En la formación y compactación de terraplenes con material de préstamo de banco que elija el contratista por unidad de obra terminada, se deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 inciso J.1., de las Normas de Construcción para Carreteras, última edición de esta Secretaría, sin incluir lo que corresponda a la compactación del terreno natural, el cual será considerado como un análisis independiente.

Cuando la formación y compactación de terraplenes se efectúe con material de préstamo de banco que elija el contratista, al noventa por ciento (90%), al noventa y cinco por ciento (95%) y cien por ciento (100%) por unidad de obra terminada, se deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo que corresponda a lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 inciso J, las regalías del banco que elija el contratista, la extracción y el transporte de los materiales (acarreos) hasta donde se colocarán en la obra, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría cumplan los requisitos estipulados  en las Normas de Calidad de los Materiales, del Libro CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP TER.008.-		CAPA SUBRASANTE

La formación y compactación al cien por ciento (100 %) por unidad de obra terminada corresponde a la construcción de la capa subrasante de treinta (30) centímetros de espesor en cortes y terraplenes, por lo que el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, según corresponda, además de lo señalado  la Norma N.CTR.CAR.1.01.009, inciso J, de las Normas de Construcción para Carreteras, última edición de esta Secretaría, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo fijados, cumplan con los requerimientos de las Normas de Calidad de los Materiales del Libro CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES N.CMT.1.03/02,  ya sea que deba efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables para capa subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3”) que contengan, o bien disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76)   milímetros (3”).

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP OD.002.-		LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, INCLUYENDO CANALES   DE ENTRADA Y SALIDA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- 	La limpieza y desazolve de alcantarillas, incluyendo canales de entrada y salida, se hará en los lugares que expresamente señale la Secretaría, siguiendo los lineamientos estipulados en la Norma N.CSV.CAR.2.01.003/01 de esta Dependencia.

De acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría, las alcantarillas de losa, tubo o bóvedas, incluyendo canales de entrada y salida, cauces naturales y/o artificiales que conducen y permiten el paso de agua en forma tal, que el transito del camino pueda ser  permanente en todo tiempo bajo condiciones normales y anormales previstas, deberán ser limpiados y desazolvados, removiendo los materiales ajenos, tales como tierra, piedras, troncos u otros que obstruyan y reduzcan  las entradas, salidas o interior de una alcantarilla, incluidos los canales de entrada y salida con la finalidad de propiciar el escurrimiento libre del agua; para lo cual, no deberá permitirse que las alcantarillas y sus canales de entrada y salida tengan azolve u otro obstáculo que ocupen y obstruyan más de un veinte por ciento (20 %) del área de la sección transversal o que en altura sobrepase la tercera parte del claro vertical de la alcantarilla; depositando el material removido o azolve fuera de la zona de la obra de drenaje que se este limpiando y en la forma que expresamente indique la Secretaría, donde no pueda ser arrastrado nuevamente hacia la misma obra, la corona del camino, cunetas o contracunetas, de preferencia no deberá ser depositado en la salida de la alcantarilla, salvo en caso que la pendiente asegure su arrastre por el agua, cuidando siempre de colocarlo y extenderlo en forma de tal manera que no pueda ser  obstáculo al libre escurrimiento de la misma; no deberá permitirse el crecimiento de hierbas o arbustos en la entrada y salida de las alcantarillas, en caso de haberlos deberán ser arrancados de raíz; deberá cuidarse que, al termino de la limpieza y desazolve, la sección transversal y la pendiente longitudinal de los canales de entrada y salida sean tales, que garanticen el libre escurrimiento del agua.

MEDICIÓN.- 	La medición se hará cubicando directamente el material producto de la extracción del azolve, sin clasificar el material. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- 	El pago de la limpieza y desazolve de alcantarillas de losa, tubo o bóvedas, incluyendo canales de entrada y salida, por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico cualesquiera que sean la clasificación y profundidad del material extraído en la remoción de los azolves; este precio unitario incluye todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones mencionadas anteriormente y lo que corresponda por: remoción de los materiales; la carga, acarreo, descarga y acomodo en el sitio dentro de la zona del derecho de vía y en la forma que ordene la Secretaría, del material extraído; la utilización de las herramientas, equipo y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de los trabajos y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes, durante las cargas y descargas, asi como todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP PAV.001.-	FRESADO O ESCARIFICADO , DISGREGADO, ACAMALLENADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE PARA SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN

EJECUCIÓN.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o indicadas por la Secretaría, el pavimento existente se escarificará hasta la profundidad ordenada; se disgregará el material escarificado y después de eliminarlos tamaños mayores de treinta y ocho (38) milímetros (1 ½ “) que le hayan quedado, se acamellonará en los lugares que ordene la Secretaría, a fin de utilizarlo en su posterior tendido y compactado.

MEDICIÓN.- La medición se efectuará cubicando el material escarificado, por medio de seccionamientos y siguiendo el método del promedio de las áreas extremas. En ningún caso se considerará abundamiento. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijados en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluyen lo que corresponda por: escarificación del pavimento existente en el espesor señalado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría,; operación de disgregado a tamaño máximo de treinta y ocho (38) milímetros (1 ½”); eliminación de fragmentos mayores a dicho tamaño que hayan quedado después del disgregado; acamellonado del material en los sitios que indique la Secretaría.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP PAV.002.-	RECOMPACTACION AL 100 % DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR ALAS EL PAVIMENTO EXISTENTE

EJECUCIÓN.- La superficie descubierta al efectuar la escarificación y acamellonado del material del pavimento existente, se conformará y recompactará hasta lograr el cien por ciento (100%) de su peso volumétrico seco máximo en el espesor fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.

MEDICIÓN.- La medición se hará cubicando el material ya compactado al grado de compactación señalado, tomando como base la longitud, ancho y espesor fijados y/o ordenados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto; este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo a cualquier distancia aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación al cien por ciento (100%) en el espesor señalado de la superficie descubierta, y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

## ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP PAV.009.- 	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ZEOLITICA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS CAPAS DE PAVIMENTO EXISTENTE.

EJECUCIÓN.- 	Con el material previamente recuperado, se procederá a homogenizarlo y se verificara la humedad del material del tramo a trabajar, ya que deberá tener una humedad abajo de la optima para trabajarse y mezclarse adecuadamente; de no ser así se deberá bandear el material con la motoconformadora hasta lograr la humedad deseada en el material para efectuar el mezclado.

Durante los bandeos para el secado se deberá retirar manualmente los tamaños mayores a 5 cm para tener una masa de suelo más homogénea y que permita una mejor compactación.

Posteriormente se efectuará la incorporación del aditivo a base de zeolitas sintéticas, formando dos camellones con cama central, dónde se adicionara dicho aditivo con la dosificación indicada, esparciéndolo manual ó mecánicamente en forma uniforme a lo largo y ancho de los camellones formados con anterioridad; de inmediato se arropa con una motoconformadora, y se le dará una vuelta completa al material.

Posteriormente se volverán a formar dos camellones con cama central conteniendo el componente Zeolítico, y se verterá el Cemento Portland CPC40/RS con la dosificación indicada, logrando una distribución adecuada en el material a estabilizar, este podrá ser tirado en piso a granel utilizando un equipo para ese proceso expreso, en forma uniforme y proporcional, de acuerdo a la longitud, ancho y espesor de proyecto; Para evitar polución se arropa el cemento a granel con una motoconformadora, y dándole una vuelta completa a la masa de suelo, se iniciara entonces la mezcla y homogenización de los materiales, y se le dará las vueltas necesarias para lograr una homogenización adecuada, usando una mezcladora suelo-cemento (en su defecto una rastra-arado de 26 discos) pasando por el tramo las veces que sea necesario para una homogenización correcta. Se finalizara utilizando una motoconformadora para complementar la mezcla.

Lograda la homogenización del material, se deberá adicionar la humedad necesaria con el camión pipa hasta llegar a la Humedad Optima del Material procurando que dicha humedad no se recargue en zonas aisladas como lo sería al principio o al final del tramo, normalmente se requiere de 34 l/m2, pero esto dependerá de las condiciones climáticas existentes en el momento de realizar el proceso.

Llevando el material homogeneizado a la humedad óptima, se armará la base de 25 cms de espesor, respetando los alineamientos, tendiendo la base y compactándola con rodillo estático (compactador pata de cabras) una vuelta completa, de ahí se hará en forma dinámica una vuelta completa, se continuara pasando el rodillo hasta lograr la compactación indicada en el proyecto. Después de armar la base se nivelará topográficamente dejando los trompos de referencia para la nivelación definitiva.

Se aplicará un riego ligero a la superficie para que pueda efectuarse el recorte final para dejar bien nivelada la base zeolitica; acto seguido se terminara con otra vuelta del rodillo liso en forma estática hasta obtener el grado de compactación y se finalizara con compactador neumático  para cerrar adecuadamente la sección de trabajo.

Dejando reposar una hora, se inicia el riego de curado hasta saturar la superficie, manteniéndola húmeda las siguientes 48 hrs, se mantendrá con humedad la sección hasta que esta sea protegida.

La sección ya estabilizada, deberá estar disponible a recibir cualquier carga dentro de diseño después de las 48 horas de su aplicación, y dicha capacidad de carag no deberá ser menor a 40 kg/cm2 después de 28 días.

MEDICIÓN.- 	La medición de la formación y compactación de la Base zeolitica se efectuará  considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, empleando el método del promedio de áreas extremas, con las modificaciones en mas o en menos ordenadas por la Secretaría, y tomando como unidad el metro cúbico del material compactado en la capa construida de Base zeolitica,

BASE DE PAGO.- 	La formación y compactación de la Base zeolitica,  por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto. Estos precios incluyen lo que corresponda por: bandeo del material con equipo mecánico hasta lograr la humedad deseada del material previamente recuperado y homogenizado, mezclado de los materiales con los aditivos estabilizadores, sin considerar estos toda vez que este se considerada como análisis independientes; acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; tendido y compactación al grado fijado; afinamiento para dar el acabado superficial, chaflanes en las orillas de la base zeolitica y acabado con rodillo liso, así como todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP PAV.010.-		ADITIVO A BASE DE ZEOLITAS SINTÉTICAS

MATERIALES: 	Aditivo de grano muy fino hecho de una mezcla de metales alcalinos, alcalinotérreos, y zeolitas sintéticas enriquecidos con un material proactivo, dicha combinación especial de substancias contribuyen unas con otras para que se realicen reacciones químicas proactivas/reactivas al añadirse a las mezclas de cemento, formando agujas cristalinas en todas direcciones, estabilizando los lados y la parte inferior de la superficie, con lo que se incrementa la flexibilidad y la fuerza de las capas ejecutadas,  dicho aditivo debe de tener las siguientes características:

Características de contenido:

| Contenido | % (wt 1 wt) |
| --- | --- |
| Alcali | 40 a 60 |
| Silicatos Alcalino | 7 a 14 |
| Zeolitas Sintéticas | 9 a 17 |
| Catalizador / Reactivo | 4 a 9 |

Propiedades Físicas:

| El punto de fusión superior a | 1200°C. |
| --- | --- |
| rango de pH entre | 7.9 a 9.0 |
| pH en el intervalo (1% de solución) | 10 a 11 |
| Solubilidad en H20 (20° C en g / l) | 250 a 310 |
| Presión de vapor 865°C | (hPa) 1.3 |
| Densidad absoluta (kg/m3) | 2,183 |
| Densidad aparente (kg/m3) | 981 |

Propiedades Químicas:

EJECUCIÓN:	Una vez que se halla extendido el material recuperado y homogenizado, se formaran dos camellones con cama central, dónde se adicionara el aditivo de Zeolitas Sintéticas, con una  dosificación aproximada de 1.7 kg/m3, esparciéndolo manual ó mecánicamente en forma uniforme a lo largo y ancho de los camellones formados con anterioridad, de inmediato se arropa con una motoconformadora y se le dará una vuelta para su homogenización.

MEDICIÓN:	La medición se efectuará tomando como unidad el kilogramo de aditivo incorporado, con aproximación al entero.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de suministro e incorporación de aditivo a base de zeolitas sintéticas, se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro e incorporación del aditivo de zeolitas sintéticas, mermas, mano de obra, herramienta y equipo de construcción utilizado y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP PAV.011.-	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %), CON MATERIALES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN.-	Tanto en la superficie de rodamiento de la superestructura como en los accesos, deberá construirse una carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95 %) de los espesores fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría el cual deberá ser elaborada en planta estacionaria en caliente, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm (3/4") y cemento asfáltico AC-20 ó similar con una dosificación aproximada de 125 kg por metro cúbico de material pétreo seco y suelto. El agregado pétreo y el cemento asfáltico deberán cumplir con las normas de calidad indicadas en la Norma N.CMT.4.04 y N.CMT.4.05, del Libro CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, de las Normas de Construcción para Carreteras de esta Secretaría. Así mismo, el concreto asfáltico deberá estar diseñado por el procedimiento Marshall indicada en Los Métodos de Muestreo M.MMP.4.05.031.

La construcción de la carpeta de concreto asfáltico deberá apegarse a lo ordenado por la Secretaría y a lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09, de las Normas de Construcción para Carreteras, de esta Secretaria. Previamente al tendido de la carpeta deberá aplicarse a la superficie que la reciba un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica en proporción de 0.6 de litro por m2 aproximadamente.

MEDICIÓN.-	La medición de la carpeta de concreto asfáltico se efectuará considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por la Secretaría, se tomará como unidad el metro cúbico compacto en la capa construida redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada. Este precio unitario incluye además de lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/01 inciso J, lo que corresponda por; valor de elaboración  o adquisición de la mezcla asfáltica, incluyendo el material pétreo, aditivos y operaciones requeridas para la preparación de la mezcla; cargas y descargas; todos los acarreos necesarios, incluyendo el de la mezcla asfáltica de la planta al lugar de utilización; barrido de la base impregnada; riego de liga; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabados con rodillo liso; mermas y desperdicios; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, no se considera el cemento asfaltico toda vez que el mismo se considera como análisis independiente; y en general todo lo necesario para la correcta construcción de la carpeta de concreto asfáltico.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP SEÑ.001.- 	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA

EJECUCIÓN.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-C del libro 4, parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICIÓN.- L a medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenando, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Estos precios unitarios incluyen todo lo que corresponda por: valor de adquisición de la pintura, esfera de vidrio y de todos los materiales necesarios para las operaciones, previo trazado y pintado del señalamiento; carga, transportes hasta el lugar de obra, descargas y almacenamiento; mermas y desperdicios, mano de obra y equipo requerido, barrido y limpieza, trazado de las señales, aplicación de la pintura y material reflejante, en general todo lo necesario para que los trabajos queden terminados a satisfacción de la Secretaría y los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y de las descargas.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP SEÑ.003.- 	DEFENSA METÁLICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

REGIRÁN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LO PARTICULAR. LO QUE CORRESPONDA DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, CAPITULO V.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E.C.1		DEFENSAS :

El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASTHO M-180 Clase A tipo 1. (ver fig. 1 y 2)

E.C.2		POSTE :

Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm. ( ver fig. 4)

E.C.3		SEPARADOR :

Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 50x 340 mm. (ver fig. 5)

E.C.4		TERMINAL :

Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm y con una longitud efectiva de 56.5 cm. (ver fig. 3)

E.C.5		TORNILLERIA :

Se usará tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6		REFLEJANTE :

Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante  tipo Scotchlite ó  similar alta intensidad.

E.C.7		ACABADOS :

Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electrolíticos.

TABLA 1

| ESPESOR DE LA LAMINA |
| --- |
|  | CLASE A | CLASE B |
| TIPO | ESPESOR | TOLERANCIA * | ESPESOR | TOLERANCIA * |
|  | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM |
| 1 | 0.108 | 2.74 | 0.009 | 0.23 | 0.138 | 3.51 | 0.010 | 0.025 |
| 2 | 0.111 | 2.82 | 0.009 | 0.23 | 0.141 | 3.58 | 0.010 | 0.025 |
| 3 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |
| 4 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |

* LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

| PESO DEL RECUBRIMIENTO |
| --- |
|  | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÍNIMO |
| TIPO | PRUEBA SIMPLE | PRUEBA TRIPLE |
|  | OZ/PIE2 | G/M2 | OZ/PIE2 | G/M2 |
| 1 | 1.80 | 550 | 2.00 | 610 |
| 2 | 3.60 | 1100 | 4.00 | 1220 |

EJECUCIÓN.- 	Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos.

MEDICIÓN.- 	La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios; cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra; almacenamiento; herrajes; mermas y desperdicios; colocación; montaje; limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución; incluyendo adicionalmente la pintura de los mismos, utilizando pintura vinílica, atendiendo lo indicado en el capitulo IV apartado M-17. del manual de Dispositivos para el Control de Tránsitos en calles y carreteras, que editó ésta Secretaría.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP SEÑ.004.-	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCIÓN:		Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/u ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lamina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra esta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillo, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión, etc. deberá ser galvanizado.

Todas las señales tipo SR Y SP, SIR, SID Y SIG tendrán fondo reflejante de Alta intensidad (Película Tipo A) de acuerdo a lo indicado en la norma N.CMT.5.03.001/05 (Calidad de Películas reflejantes), las películas reflejantes deberán estar garantizados por un mínimo de 5 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagrámaticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” ó perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las Normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2 x 2 m calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural, para las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c= 150 kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

MEDICIÓN:		La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO:		El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulado; aplicación de los colores para fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría,  aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes, cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones,; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durantes las cargas y descargas.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP SEÑ.005.- FANTASMA DE CONCRETO HIDRÁULICO.

EJECUCIÓN.- Los fantasmas se construirán de concreto hidráulico con resistencia ala ruptura (f’c) de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho días. Deberán cumplir con todos los requisitos señalados en el proyecto Tipo de Fantasmas de Concreto anexo a estas Especificaciones y quedar pintadas y totalmente terminadas antes de ser llevados a los lugares de utilización. Los fantasmas se colocarán en forma y con distribución indicada en dicho proyecto y en el párrafo OD-6del Capítulo V del Manual de Dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras de esta Secretaría (Edición 1986).

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el fantasma de concreto hidráulico ya colado en el camino según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el fantasma de concreto hidráulico ya colado; este precio unitario incluye lo que corresponda: valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; armado; elaboración del concreto con el cemento necesario; colado y curado; mermas y desperdicios; moldes; cargas y descargas, pintura y aplicación de la franja reflejante; maniobras requeridas; acarreos de los fantasmas al lugar de su colocación; excavación para su erección; colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP SEÑ.007.-  VIALETAS.

Las vialetas serán fabricadas con material A.B.S., con plástico estabilizado para contrarrestarla la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 X 10 X 2 cm, con reflejantes en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto, mediante 43 esferas de vidriocristal empotradas en la vialeta en tres hileras de 14,15 y 16 esferas.

En su parte inferior la vialeta llevara ranuras en forma de rejilla, para que al colocarlas, utilizando 100gr como mínimo de resina epóxica ( 50 gr de epóxico A y 50 gr de epóxico B), esto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar para la selección de cualquiera de estos pegamentos, aumente la adherencia entre la vialeta y la superficie de rodamiento, al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma, debiendo colocadas en la forma y separación que en cada caso indique el proyecto y/o ordene la secretaría,¿.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las violetas ya colocadas tengan una duración mínima de tres años con todas sus características y a poner sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se extravíen, o no conserven su calidad y características iniciales en el lapso de los tres años antes indicados.

EJECUCIÓN.- Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudara mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que, se utilicen adhesivos, no se instalarán vialetas, sobre superficies húmedas o cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se instalara las vialetas estará a seca y extrema de materiales extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o un cepillo de raíz. No se permitirá la instalación de vialetas o botones sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la secretaria.

Previo a la instalación de vialetas o botones, se indicara su ubicación mediante un premarcado sobre el pavimento o las estructuras, en los lugares señalados en el proyecto, marcando puntos de referencia.

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Cuando para la fijación de vialetas, el proyecto indique la utilización de resinas epóxicas de aplicación en frio y secado inmediato o la secretaria apruebe su uso, los elementos que integran la resina se mezclaran en la cantidad suficiente de acuerdo con el volumen de obra por ejecutar, considerando el tiempo de manejabilidad de la mezcla elaborada  y las recomendaciones del fabricante.

COLOCACIÓN

Cuando se utilice una resina epóxica como adhesivo, ésta se colocará en la parte inferior de la vialeta, ya sea en la superficie o en la ranuras, en la cantidad suficiente para cumplir con las características de adherencia establecidas en el proyecto aprobadas por la Secretaria.

No se permitirá la instalación sobre el pavimento de vialetas con pernos de anclaje.

Se fijará la vialeta presionando firmemente la pieza en su sitio sobre el punto premarcado. La(s) superficie(s) retroreflejante(s) de la vialeta se orientará(n) conforme a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando el proyecto o la Secretaria establezcan el uso de elementos de sujeción para vialetas en estructuras, tales como pernos, remaches o tornillos, se perforarán los orificios de tal forma que las vialetas queden orientadas según lo indique en proyecto o apruebe la Secretaría, sin dañar la estructura.

TIEMPO DE SECADO

Cuando se utilicen adhesivos, el tiempo de secado se determinará en obra, considerando las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales en el sitio de los trabajos; sin embargo, no se permitirá el transito sobre las vialetas o botones antes de una (1) hora.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad la vialeta terminada.

BASE DE PAGO.- Cuando la instalación de vialetas se contrate a precios unitarios P.U.O.T., se pagará al precio fijado en el contrato para la vialeta terminada. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición de las vialetas así como los adhesivos y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las vialetas y de todos los materiales hasta el sitio de sus instalación, y cargo por almacenamiento, limpieza de la superficie donde se instalarán las vialetas, ubicación, premarcado e instalación de las vialetas, los tiempos de los vehículos empleados en los trasportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de las vialetas hasta que haya sido recibidos por la Secretaria, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

| ELABORO: RESIDENCIA DE OBRA | Vo.Bo.: RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- | --- |
| ________________________________________ | __________________________________ |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES ING. OCTAVIO CHANG GURGUA |