### CARRETERA:	GUADALAJARA-TLALTENANGO-ZACATECAS

TRAMO:		TEPETONGO - JEREZ

SUBTRAMO:	DEL KM. 235+000 AL KM. 239+960

###### TRABAJOS POR EJECUTAR

MODERNIZACION CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN  DEL CUERPO EXISTENTE DE 7.00 M. A 22.00 M. DE CORONA.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTO FLEXIBLE

GENERALIDADES:

Se tiene contemplada la ampliación y rehabilitación del cuerpo existente de 7.00 m. a 22.00 m. de corona. La cual constará de cuatro carriles de 3.50 m. y dos acotamientos exteriores de 2.50 m. cada uno, y dos acotamientos interiores de 1.50 m., se colocará una barrera central separadora de concreto hidráulico de f´c=200 kg/cm2.

## TERRACERIAS

  - Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, se basarán en el proyecto de terracerías correspondiente.

  - En el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su PVSM de la AASHTO Estándar en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso.

  - Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con altura variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90 % de su PVSM de la AASHTO Estándar.

  - La capa de transición se construirá dependiendo de la altura del cuerpo de terraplén debiendo construirse de 0.20 m, si la altura de éste es menor de 0.80 m y si es mayor se construirá de 0.50 m; en cualquier caso deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95 % de su PVSM de la AASHTO Estándar.

  - Finalmente la capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 m, debiendo compactar el material que constituya dicha capa al 100 % de su PVSM de la AASHTO Estándar.

  - Los materiales empleados en la formación de las diferentes capas deberán ser procedentes del banco propuesto para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de terracerías correspondientes.

# PAVIMENTOS

- RIEGO DE IMPREGNACIÓN

Sobre la capa de subrasante debidamente terminada superficialmente seca y barrida se aplicará en todo el ancho de la sección ampliada y en los taludes del material que forme la subrasante  un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento ó súper estable a razón de 1.2 lt/m2 aproximadamente.

El producto asfáltico deberá ser del tipo mencionado en la cláusula 076-D del Libro 3, Parte 01, Título 03, mismo que deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas en el inciso 011-B.04.f del Libro 4, Parte 01, Título 03 y para su aplicación con la cláusula 078-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.

- RIEGO DE LIGA PARA  CAPA DE BASE ASFÁLTICA.

Sobre la capa de subrasante debidamente terminada e impregnada, y sobre la superficie del pavimento existente se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión  asfáltica catiónica, a razón de 0.6 lts/m2  .para recibir la primera capa de base asfáltica de 0.10 m, para la segunda capa se aplicara un riego de liga con las mismas características y en la misma dosificación que el primer riego de liga (0.6 lts/m2).

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la cláusula 076-D del Libro 3, Parte 01, Título 03, así mismo deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas en el inciso 011-B.04.f del Libro 4, Parte 01, Título 03 y para su aplicación con la cláusula 080-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.

3.		EMULSIÓN

El proponente deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear, para efectos del control de  calidad y recepción de la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según los trabajos a realizar.

4.		BASE ASFÁLTICA.

Sobre todo el ancho de la sección y después de haberse aplicado el riego de liga, sobre la subrasante se colocará la base asfáltica en dos capas de 0.10 m. cada una de espesor elaborada en planta para obtener un espesor total de 0.20 m. de espesor, con materiales procedentes de los bancos que elija el contratista y cemento asfáltico grado PG 64-22 con una proporción de 135 kg/m3 de material pétreo, seco y suelto de tamaño máximo de 38.1 mm (1 ½”). Lo anterior es aproximado y se propone con carácter informativo, condicionado a la dosificación que determinen las pruebas de laboratorio correspondientes.

El tendido se realizará con maquina EXTENDEDORA en dos capas de 0.10 m. cada una.

La capa de base asfáltica se deberá compactar al 95 % de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall. El equipo de trituración y cribado deberá contar por lo menos con un primario, un secundario y dos tolvas dosificadoras, de manera que proporcione una buena granulometría, procurando en lo posible que el material fino que pasa la malla 200, resulte menor del 5 %.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico GRADO PG 64-22 que formen la base asfáltica, deberán cumplir con las normas especificadas de los incisos 009-C.10 y 011-B.04.a respectivamente, del Libro 4, Parte 01, Título 03 y la norma N.CMT-4.05.004/08

La construcción de la base asfáltica se deberá apegar a los lineamientos indicados en la cláusula 081-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.

5.-		RIEGO DE LIGA PARA CARPETA

Sobre la base asfáltica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con producto asfáltico (emulsión catiónica) a razón de 0.6 lt/m2, el producto será del tipo mencionado en la cláusula 076-D del Libro 3, Parte 01, Título 03 y deberá cumplir con la Normas de Calidad establecidas en el inciso 011-B.04.f  del Libro 4, Parte 01, Título 03 y para su aplicación con la cláusula 080-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.

6.-		CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sobre toda la superficie de la capa de base asfáltica y después de la aplicación del riego de liga se aplicará en dos capas de 0.05 m. cada una, la cual quedara  con un espesor  total de 0.10 m.,  en todo el ancho de la sección, ésta se construirá con mezcla asfáltica en caliente y con materiales procedentes de los bancos que elija el contratista y cemento asfáltico grado PG 64-22 con una dosificación aproximada de 145 kg/m3 de material pétreo de tamaño máximo de 19 mm (3/4")  seco y suelto, el material que forme dicha capa se compactará al 95 % de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall.

El tendido se realizará con maquina EXTENDEDORA en dos capas de 0.05 m. cada una.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico GRADO PG 64-22 que formen la carpeta deberán cumplir con las Normas especificadas en los incisos 010-C.01 y 011-B.04.b respectivamente del Libro 4, Parte 01, Título 03 y la norma N.CMT-4.05.004/08

La mezcla se proyectará por el procedimiento Marshall para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en la columna de intensidad de tránsito de más de 2,000 vehículos diarios del cuadro del inciso 011-D.03 del Libro 4, Parte 01, Título 03.

La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en la cláusula 081-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.

La mezcla deberá realizarse a una temperatura de entre 140°C Y 165°C. La mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora, deberá tener una temperatura no menor a los 135°C. La temperatura se medirá en el camión antes de descargar en la pavimentadora. La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos de 130°C.

Finalmente se le aplicará la prueba del Índice de Perfil y de rugosidad utilizando un perfilógrafo que cumpla con la norma ASTM E 1274, que deberá calibrarse antes de su utilización.

C.- RECOMENDACIONES

Todos los trabajos complementarios e inducidos se tendrán que construir conforme a las especificaciones de los diferentes organismos y se deberán considerar los permisos, tiempos de enlaces bloqueos etc. y la Dependencia estará apoyada  por ellos para la supervisión y correcta ejecución de los trabajos.

Las empresas deberán considerar la posibilidad de que el material, producto de la excavación para los accesos se encuentre contaminando y para su extracción, carga y acarreo el banco que proponga deberá realizarlo con algún equipo especial para evitar daños durante su manejo.  Debiendo considerar las recomendaciones de la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental.

Para una correcta identificación de resultados se elaboraran graficas de control de calidad de terracerías, aproches, concretos, pavimentos y asfaltos, etc. las cuales se entregaran a la dependencia, con periodicidad semanal.

Se deberá poner a disposición de la Unidad General de Servicios Técnicos del centro SCT Zacatecas; para revisión, calificación, evaluación y aprobación, el personal, equipo e instalaciones donde realice las actividades relacionadas con este proyecto, el personal del laboratorio de control de calidad propuesto por “EL CONTRATISTA” deberá tener la experiencia en control de tensados con graficas esfuerzo-deformación y fabricación de trabes a fin de que dicha Unidad apruebe antes de dar inicio los trabajos al laboratorio de control referido.

D.-	PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

a)   Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente", a los Reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por la extinta SEDUE, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por la planta de trituración, para lo cual se instalará los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

b)   Hacer las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

c)   Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

d)  En todos los casos, como se precisa en el inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1 Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.