SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN ADJUNTA DE CONSTRUCCIÓN Y

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

| LICITACIÓN Nº. | : | LO-009000999-N390-2013 |
| --- | --- | --- |

| OBRA | : | Modernización Autopista a la Frontera, desde Comitan (Primera Etapa), mediante la ampliación de 7.00 m a 12.00 m de ancho de corona con trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, sello premezclado, estructuras, obras complementarias y señalamiento. |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN | : | Subtramo km 225+500 - km 235+000, carretera Tuxtla Gutiérrez – Cd. Cuauhtémoc. |
| --- | --- | --- |

| ESTADO | : | CHIAPAS. |
| --- | --- | --- |

###### TÉRMINOS DE REFERENCIA

GENERALIDADES

En este proyecto se contempla ampliar la sección transversal de la carretera actual de 7.00 a 12.00 m de ancho de corona.

El proyecto contempla la modernización Autopista a la Frontera, desde Comitan (Primera Etapa), mediante la

ampliación de 7.00 m a 12.00 m de ancho de corona con trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, sello premezclado, estructuras, obras complementarias y señalamiento, subtramo km. 225+500 al km. 235+000, de la carretera Tuxtla Gutiérrez – Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de Chiapas. Debiéndose realizar de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo que ordene esta Dependencia, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante. El Contratista deberá tomar en cuenta, al formular su proposición, que con la inversión autorizada para esta obra, debe programarse la ejecución total de los trabajos durante el plazo de ejecución en el tramo indicado.

En este subtramo, se proyecta ampliar la actual carretera a una corona de 12.00 m., construyendo en el lado derecho de la corona actual dicha ampliación, cabe señalar que se habrá de realizar la elevación de la rasante; por lo que la subrasante de proyecto, se localiza a nivel de la rasante actual. La sección transversal estará constituida por dos carriles de circulación, uno en cada sentido, los cuales serán de 3.5 m de ancho cada uno; adyacente a los carriles de circulación,  están proyectados acotamientos laterales con 2.5 m. de ancho cada uno. El proyecto geométrico indica que será conveniente modificar el alineamiento vertical para cumplir con las actuales especificaciones.

La estructura del pavimento nuevo a considerar la conformarán una capa de Base Hidráulica de 0.21 m., Base Asfáltica de 0.10 m. y Carpeta de concreto asfáltico de 0.08 m. Para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario proporcionar un bombeo del -2% a partir de los hombros internos hacia los hombros externos de cada uno de los cuerpos.

Inicialmente, se habrá de efectuar la ampliación de 5.00 m. del cuerpo actual, para obtener una corona de 12.00 m. de ancho;  sin embargo, será necesario considerar que los trabajos se realizaran en una vía en servicio, y únicamente se podrá desviar el tráfico o cerrarlo momentáneamente cuando sea estrictamente necesario para la correcta ejecución de alguna actividad, con la finalidad de evitar molestias a los usuarios.

EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

1.-	Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

2.-	En los acarreos de los materiales se deberá considerar muy especialmente las condiciones prevalecientes en la región, pudiéndose realizar con medios propios o con uniones o grupos regionales de transporte, ya que será de su absoluta responsabilidad cualquier atraso que  por desavenencia con el transporte pudiera ocurrir. Las tarifas estarán sujetas a los  incrementos que la dependencia emita periódicamente. Los costos de acarreos que se contemple deberán estar incluidos en la estructura de los análisis detallados de cada concepto de obra en que corresponda su intervención.

3.-	En sus análisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas estructurales de la carretera, deberá incluir las regalías por la extracción de los materiales pétreos, las cuales deberán ser negociadas por el proponente; la omisión de este concepto no será motivo de reclamación posterior, en caso de que la obra le sea adjudicada.

4.-	El Contratista propondrá para las capas de pavimentos los bancos de materiales, siendo éste el responsable de la calidad de éstos, así como las regalías, cargas, indemnizaciones y demás gravámenes correspondientes. “Los conceptos que no sean objeto de medición no estarán sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda, en los diversos precios unitarios”.

5.-	La distancia de acarreo considerada para determinar las cantidades de obra que intervienen en los acarreos de materiales para pavimentos, corresponde a la que existe entre el banco de extracción y el lugar en donde serán utilizados; debiendo el proponente considerar en su análisis de precios unitarios de cada concepto en particular, solamente la distancia indicada; por lo que los acarreos de los materiales a las plantas de tratamiento y elaboración, se deberán considerar como acarreos locales, cuyo costo deberá prorratearse en el precio del concepto analizado.

6.-	El Contratista propondrá el o los bancos a utilizar indicando el nombre, ubicación, tipo de material existente, su utilización y tratamiento requerido, empleando para ello el modelo que se anexa en estas bases, acompañado de un croquis de localización conteniendo la distancia existente entre el banco y la planta de tratamiento o de producción y el lugar de utilización de los materiales; por lo que en sus análisis detallados de precios unitarios de cada concepto de obra, el Contratista deberá considerar las regalías por extracción, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes que origine la adquisición y obtención de los materiales pétreos a utilizar en cada capa estructural, y para cada banco en particular, el cual deberá cumplir con las normas de calidad establecidas en las Normas de Calidad de Materiales, última edición, de esta Dependencia y a las especificaciones particulares correspondientes.

TRABAJOS POR EJECUTAR

- Terracerías

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza, así como la construcción del cuerpo de terraplén, la capa de transición y la capa subrasante, se realizarán siguiendo los lineamientos indicados en el proyecto de terracerías correspondiente, debiendo  dar cumplimiento a lo dispuesto en el Libro CRT·CONSTRUCCION, TEMA CAR Carretera, PARTE 1 Conceptos de obra, TITULO 01 Terracerías, además de Las Normas de Calidad Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Parte 3, Titulo 01, 02 y 03 de Las Normas de Construcción para Carreteras que esta Secretaria tiene en vigor y con las especificaciones particulares anexas a este proyecto.

Se realizará el desmonte, desraíce y limpieza general en la zona de desplante de los nuevos terraplenes por ejecutar, cuyo procedimiento constructivo debe ser expresado por el licitante conforme a las características de la zona donde se desarrollarán los trabajos; el material producto de este trabajo será depositado donde indique “La Dependencia” y posteriormente se efectuará la reforestación correspondiente de acuerdo a lo que se indique, para preservar la ecología del lugar y causar el menor deterioro al medio ambiente.

Al término de los trabajos anteriores, se procederá a la extracción y remoción de la capa superficial, despalmándola por medio de un tractor, utilizando una parte del material para arrope de los taludes, y desperdiciando otra conforme al proyecto y/o indique la Dependencia. El material a desperdicio será llevado a un banco de tiro, el cual se conformará también mediante el empleo del equipo que proponga el licitante y que será evaluado por parte de la convocante para aceptación.

Se realizara la excavación en cortes donde lo marca el proyecto hasta debajo de la subrasante; de acuerdo a la estratigrafía y el tipo de material que se encuentre.

En el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso.

Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo de terraplén con altura variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.

La capa de transición se deberá construir de 0.50 m. de espesor, realizando una compactación del material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.

Finalmente la capa subrasante se construirá con un espesor de 0.30 m, debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar.

Los materiales empleados para la formación de las diferentes capas deberán ser procedentes del banco propuesto para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de terracerías correspondiente.

Es necesario señalar que el nivel de la capa Subrasante de proyecto, se localiza a nivel de la rasante actual, referenciado con el hombro izquierdo.

La formación del cuerpo de terraplén se construirá en capas sensiblemente horizontales en todo el ancho de la sección, con material que contenga incluso fragmentos pequeños de roca, con cantidades variables de material granular y suelo con pocos finos de manera que permita el sub drenaje aliviando presiones hidráulicas desfavorables para estabilidad del terraplén, en el caso que así ocurriera. Estos materiales pueden provenir de:

Los cortes y adicionales de bajo de la subrasante.

La excavación de cajas para desplante de terraplenes.

La extracción de derrumbes.

Préstamo de bancos.

Exceptuando los préstamos de banco, en los trabajos señalados podrán presentarse materiales compactables o no compactables; si son compactables se compactarán al 90% de su PVSM y humedad óptima en 30 cm. de espesor uniforme, utilizando un tractocompactador.

En el caso que sea préstamo de banco, el material debe ser compactable. Se empleará para la formación del cuerpo de terraplén una motoconformadora, y para lograr su compactación, se empleará un tractocompactador y un compactador vibratorio, con el empleo del agua y del equipo necesario para lograr una compactación al 95% y 100%.

Para la extracción del material de préstamo de banco, para la formación de los terraplenes se ejecutarán las siguientes actividades:

- Desmonte

- Despalme

- Extracción, remoción, apile y carga

- Reforestación de la zona explotada

Para la extracción del material de banco, para el desmonte y despalme se ejecutarán siguiendo los lineamientos descritos en los párrafos anteriores; para la extracción, apile y remoción se utilizará un tractor sobre orugas D-8 abundando el material y cargándolo por medio de un cargador a camiones de volteo.

Con objeto de permitir la circulación de los vehículos en ambos sentidos, una vez terminados los trabajos de terracerías en las zonas de ampliación del cuerpo actual, como se indicó en los párrafos anteriores, se procederá a construir el pavimento sobre dichas ampliaciones mediante los siguientes trabajos

B.	Obras de drenaje

Los trabajos correspondientes a las obras de drenaje, consisten en la ampliación de las alcantarillas existentes de tubería de concreto hidráulico, en cado de estar dañada o presente insuficiente capacidad hidráulica; se deberá sustituir dicha tubería, toda la tubería de lámina existente, deberá ser sustituida por tubos de concreto reforzado, por lo que deberá considerarse la demolición donde sea necesario, de acuerdo a proyecto y/o indique la Dependencia. Las bóvedas y losas de concreto hidráulico, se construirán considerando lo indicado en el proyecto y/o indique la Secretaría.

Oportunamente antes de iniciar los trabajos respectivos, la Dependencia entregará al contratista los proyectos correspondientes y señalará la ubicación de las obras de drenaje que habrán de ejecutarse. Para la ejecución de los diferentes conceptos se deberá seguir lo dispuesto en la Norma para Construcción N-CTR-CAR-1-03-002/00 y además de la Norma de Calidad  Libro CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, que esta Secretaría tiene en vigor y/o con las especificaciones particulares anexas a este proyecto.

Para la fabricación de concretos hidráulicos, los agregados serán provenientes de los lugares que proponga el contratista. Previo a la utilización de los materiales inertes, deberá obtener la autorización expresa de la Dependencia.

Debido a la fuerte dinámica de crecimiento demográfico y económico entre las poblaciones comprendidas dentro del tramo a modernizar; se construirán pasos peatonales y paraderos para autobuses, en cuyos sitios elegidos por la Dependencia y/o solicitados por los usuarios, se procederá a la ejecución de diferentes conceptos, de terracerías, obras de drenaje y pavimento, mismos que se realizaran conforme a lo indicado en los trabajos por ejecutar en lo correspondiente a los títulos mencionados.

C.	Pavimento

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para Construcción de Carreteras de la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, última edición, Libro CTR·CONSTRUCCIÓN, Parte 01, Titulo 04 Pavimentos; Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, Parte 04 y 05; Libro MMP·METODO DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02,04 y 05.  Además también dichos trabajos estarán de acuerdo con las especificaciones particulares anexas a este proyecto.

Para garantizar el suministro del material pétreo a utilizar en la colocación de las capas de pavimento, se extraerán, tratarán conforme a las características físicas y almacenarán en la planta de tratamiento con la suficiente anticipación el material requerido, cuya procedencia será de los bancos que proponga el contratista y que a su vez  cuente con la autorización de la Dependencia.

C.1	Base hidráulica

Sobre la capa subrasante debidamente terminada se construirá una capa de base hidráulica de 0.21 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo propuesto por “El Licitante” y autorizado por “La Dependencia”. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASTHO modificada.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en las Normas N·CTR·CONSTRUCCION, Parte 01, Titulo 04, Pavimentos, Capitulo 002; además deberá cumplir con Las Normas de Calidad indicada en el Libro CMT· CARACTERISTICAS DE MATERIALES, Parte 04,Titulo 02, Capitulo 002; Libro MMP MÉTODO DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02, 04 y 05.

El grado de compactación deberá ser del 100 % mínimo, el limite liquido del 25 % máximo, el índice plástico deberá de cumplir con el 6 % máximo, el equivalente de arena deberá ser del 50 % mínimo, el C.B.R. (Valor de Soporte de California) del 100 % mínimo, desgaste de los ángeles del 30 % máximo y las partículas largueadas y lajeadas del 35 % máximo, de acuerdo a lo indicado en la norma N-CMT.4.02.002/04

C.2	Riego de impregnación

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en los taludes del material que formen el pavimento, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 1.2 lts/m2.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en La Norma N·CTR·CAR·1·04·004/00 del Libro CTR·CONSTRUCCION Parte 01, Titulo 04, Pavimentos de las Normas de Construcción, última edición de esta Secretaria, además   deberá cumplir en lo que corresponda a la Norma   N·CMT·4·05·001/00  del Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MARERIALES; Libro MMP·METODOS DE MUESTREO Y PRUBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02, 04 y 05.

C.3	Riego de liga para base asfáltica

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada e impregnada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.6 lts/m2.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en La Norma N·CTR·CAR·1·04·004/00 del Libro CTR·CONSTRUCCION Parte 01, Titulo 04, Pavimentos de las Normas de Construcción, última edición de esta Secretaria deberá cumplir en lo que corresponda a la Norma  N·CMT·4·05·001/00 del Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MARERIALES; Libro MMP·METODO DE MUESTREO Y PRUBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02, 04 y 05.

C.4	Base Asfáltica

Sobre la base hidráulica debidamente terminada, después de aplicar un riego de liga, se construirá la capa de base asfáltica de 0.10 m de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo propuesto por “El Licitante” y autorizado por “La Dependencia” y cemento asfáltico  AC-20 con una dosificación aproximada de 130 kg/m³ de material pétreo seco y suelto, se deberá compactar al 95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en las Normas N·CTR·CONSTRUCCION, Parte 01, Titulo 04, Pavimentos, Capitulo 002; además deberá cumplir con Las Normas de Calidad indicada en el Libro CMT· CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES, Parte 04,Titulo 02, Capitulo 002; Libro MMP MÉTODO DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02, 04 y 05.

C.5	Riego de liga para la carpeta  asfáltica

Sobre la capa de base asfáltica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.6 lts/m2.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en La Norma N·CTR·CAR·1·04·004/00 del Libro CTR·CONSTRUCCION Parte 01, Titulo 04, Pavimentos de las Normas de Construcción, última edición de esta Secretaria deberá cumplir en lo que corresponda a la Norma   N·CMT·4·05·001/00  del Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MARERIALES, Parte 04, Titulo 04 y 05 ; Libro MMP·METODO DE MUESTREO Y PRUBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02, 04 y 05.

C.6	Emulsiones

Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además, obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.

C.7	Carpeta de Concreto Asfáltico

Sobre la base asfáltica terminada y con el bombeo adecuado verificado por la Dependencia, se realizará en toda el área un barrido enérgico para eliminar el polvo y materias extrañas; inmediatamente después se dará un riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta con los espesores indicados en el proyecto, utilizando material procedente del banco de préstamo propuesto por “El Licitante” y aprobado por “La Dependencia”, y cemento asfáltico AC-20 con una dosificación aproximada de 130 kg/m3 de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará con extendedora equipada con sensores para garantizar una capa de espesor uniforme, compactándola al 95% de su peso volumétrico determinando en la Prueba Marshall.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la base asfáltica y la carpeta asfáltica deberán cumplir con las Normas de Calidad del Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MARERIALES, Parte 04, Titulo 04 y 05.

La mezcla se proyectará por el procedimiento Marshall, para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en la columna de intensidad de tránsito de más de 2000 vehículos pesados diarios indicados en los Métodos de Muestreo M·MMP·4·05·031.

La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en la Normas  N·CTR·CAR·1·04·006/01 del Libro CTR·CONSTRUCCION, Parte 01, Titulo 04. Pavimentos de las Normas de Construcción de esta Secretaria

Dado que se empleara mezcla en caliente utilizando cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá producirse empleando una Planta para producir mezcla asfáltica que cuente como mínimo con un (1) silo y tres (3) tolvas, para que se garantice que la mezcla tendrá una temperatura al salir de planta de entre 140°C y 165°C.

La mezcla al momento de colocarla en la pavimentadora, deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se medirá en el camión antes de descargar en la pavimentadora.

La compactación se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su temperatura baje a menos de 130°C; sin embargo el contratista podrá determinar mediante la curva Viscosidad-Temperatura del material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla, según se señala en la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 inciso G.7.3., de las Normas de Construcción para Carreteras, última edición de esta Secretaría.

C.8	 Riego de liga  para sello tipo 3-E sincronizado y premezclado.

Sobre la superficie de la carpeta de concreto asfáltico, previamente barrida exenta de polvo y materiales externos, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido de alta viscosidad (RR-3K) a razón de 1.3 lts/m2, aproximadamente.

El material asfáltico será el que corresponda a la Norma    N·CMT·4·05·001/00  del Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MARERIALES;

C.9	Riego de sello tipo 3-E sincronizado y premezclado con emulsión superestable.

El material empleado para el riego de sello sincronizado, deberá ser tipo 3-E premezclado con emulsión asfáltica superestable, a razón de 13 lts/m2, que servirá como capa drenante y de desgaste. Los materiales deberán ser procedentes del banco de préstamo (nunca calizos) propuesto por “El Contratista” y autorizado por “La Dependencia”, con trituración total y cribado (sanos limpio y duros) y emulsión asfáltica superestable con una dosificación aproximada de 1% en peso.

El premezclado será elaborado en planta y en caliente, o empleando el equipo adecuado para tal actividad.

En todo el ancho de la corona, sobre la carpeta asfáltica terminada, previamente barrida exenta de polvo y materiales externos, se tenderá el riego de sello, aplicando el riego de liga y el tendido de material tipo 3-E premezclado de manera sincronizada, empleando el equipo adecuado para este fin. (Maquina Selladora tipo Etnyre Chipsreader ES-01-2000 o similar).

Pr último se barrerá y levantará, el material sobrante depositándolo en el lugar que indique “La Dependencia”;

Las emulsiones asfálticas empleadas deberán cumplir con la Norma N·CMT·4·05·001/00  del Libro CMT·CARACTERISTICAS DE LOS MARERIALES.

C.10	Aditivos

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de “La Dependencia”, después que el agregado pétreo haya sido debidamente tratado.

Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico AC-20 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso, que se ejecutará de acuerdo con las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de la Secretaria.

C.11	Dosificaciones.

Las dosificaciones de materiales pétreos y asfálticos que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas y las definitivas serán las que ordene “La Dependencia”, como resultado de las pruebas de laboratorio que en cada caso se lleven a cabo.

D.      Rehabilitación del cuerpo existente.

Terminados los trabajos de terracerías y la construcción de la base hidráulica, base asfáltica y carpeta de concreto asfáltico en la ampliación del cuerpo actual, se redireccionará al tránsito por ésta ampliación y se continuará con el reacondicionamiento del pavimento existente mediante la ejecución de los siguientes trabajos.

D.1	 Rallado de la superficie actual de rodamiento.

En las zonas donde se requiera, se realizará un rallado enérgico en la superficie de rodamiento actual mediante el empleo de un equipo adecuado (rejilla), con el cual se rallará la superficie con rallas de 2 cm de ancho y 1 cm de profundidad a cada 10 cm de separación, esto se deberá hacer con el fin de proporcionar una superficie de apoyo o desplante adecuada para recibir la siguiente capa estructural.

Una vez terminados los trabajos de terracerías en la zona de rehabilitación del cuerpo actual, se procederá a cubrir el pavimento en esta zona.

D.2	 Construcción de las capas Complementarias del Pavimento.

Efectuados los trabajos anteriores, se procederá finalmente a la construcción de las capas faltantes (Base Hidráulica, Base Asfáltica y Carpeta de concreto asfáltico y demás ligas entre capas), de acuerdo con lo indicado en los incisos C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10 Y C.11 correspondiente a la Ampliación del cuerpo existente.

D.3 	Bacheo.

En los sitios del cuerpo actual indicados por la Secretaría se deberán realizar los trabajos de bacheo superficial y bacheo de caja a una profundidad de 0.30 m como mínimo en toda el área afectada. La excavación deberá ser de forma regular, con sus lados alineados longitudinal y transversalmente a la carretera, con paredes verticales y cuidando no afectar el material más allá de los límites de la excavación. El material producto de la excavación deberá desperdiciarse en los sitios indicados por la Secretaría o en su caso cuando tenga la calidad requerida se podrá compensar en tramos subsecuentes para la formación de terracerías.

La superficie descubierta por la excavación deberá compactarse al 100 % del PVSM en una profundidad mínima de 0.20 m al 100% de su (PVSM), para rellenar posteriormente la caja excavada con material de características de base hidráulica procedente del banco de préstamo propuesto por “El Licitante” y aprobado por “La Dependencia, debiéndose compactar dicha capa al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capítulo 6.01.03.009-M-04 correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.OS, del Libro 6.01.03 de las Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras y Aeropistas; Pavimentos (1), la cual quedará terminada al mismo nivel de la superficie de rodamiento actual.

Una vez realizados los trabajos de bacheo se impregnaran estas zonas con emulsión asfáltica cationica de acuerdo con lo indicado en el inciso C.2

E.	Señalamiento vertical y horizontal

Con respecto a las marcas en el pavimento y la colocación de indicadores de alineamiento, defensas metálicas y vialetas, las cuales influyen en el funcionamiento del camino y dan seguridad al tránsito, se suministrarán, colocarán y aplicarán todas aquellas que marque el proyecto, cuidando el adecuado cumplimiento de las especificaciones del MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, además de dar cumplimiento a lo indicado en el libro CTR. Construcción, Parte 1. Conceptos de Obra, Titulo 07. Señalamientos y Dispositivos de Seguridad

E.1	Recubrimiento de superficies de pavimento con pintura P.U.O.T

- Para recubrir con pintura las superficies destinadas al señalamiento sobre pavimentos asfálticos,  las operaciones serán las siguientes:

  - Previamente a la aplicación de la pintura de tráfico la superficie de rodamiento deberá estar debidamente señalada y limpia, en caso de requerirse se barrera, de existir manchas o acumulaciones de asfalto, de grasa o de algún otro material extraño, se eliminarán de acuerdo con el sistema que en cada caso ordene o apruebe esta secretaría.

  - Se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la claridad y frecuencia requerida, para que pueda guiarse el equipo utilizado en la aplicación de la pintura.

- El equipo que se utilice para la aplicación del recubrimiento y para las operaciones de preparación, deberá ser previamente aprobado por la secretaría.

- Las pinturas para marcas sobre pavimento tendrán el color que fije el proyecto o la secretaría y tendrá un ancho de 10 cms. el pigmento deberá ser de origen inorgánico; el vehículo será a base de resina alquidálica modificada con hule clorado y el disolvente de origen orgánico.

- La pintura para marcas sobre pavimentos podrá utilizarse en las siguientes formas:

  - Sin la adición de esferas de vidrio.

  - Con la adición de esferas  de vidrio, cuyas características se indican más delante de estos trabajos por ejecutar.

- El lote de pintura suministrado para marcas sobre pavimento deberá ser idéntico en su composición y comportamiento a la muestra presentada, ya ensayada y aprobada previamente.

- Las pruebas de calidad que se harán a las pinturas para marcas sobre pavimento, serán de dos (2) clases:

  - Pruebas de laboratorio.

  - Pruebas de servicio en carretera.

- Con relación a las pruebas de laboratorio, las características que se estudiarán para juzgar sobre la calidad de la pintura para marcas sobre pavimento, serán las siguientes:

  - En estado fluido antes de aplicarse: apariencia, estabilidad, tiempo de secado, viscosidad, peso específico, finura, exudación, poder cubriente, retenido en malla no. 0.045, contenido de pigmento, contenido de vehículo, contenido de volátiles, contenido de sólidos totales, contenido de hule clorado, contenido de bióxido de titanio, contenido de agua libre, contenido de brea y contenido de aceite de pescado.

  - En película seca: flexibilidad, color, intemperismo acelerado, reflectancia direccional, resistencia al agua destilada, resistencia a la gasolina, resistencia a cambios bruscos de temperatura y resistencia a la abrasión.

- En el caso de pinturas a las que se les adicione esferas de vidrio para aumentar su reflectividad, las características de esta pintura, antes de aplicarse, se determinarán sin la adición de las esferas mencionadas, mientras que las características de la película de pintura aplicada relativas a intemperismo acelerado y resistencia a cambios bruscos de temperatura, se determinarán posteriormente a la adición de dichas esferas.

- Las características físicas y químicas que deberán cumplir las pinturas para marcas sobre pavimento, se indican en las tablas I y II.

- Con relación a la apariencia, la pintura para marcas sobre pavimento deberá presentar un aspecto uniforme y estar exenta de natas, productos de oxidación, grumos que requieran incorporación, polvo u otras materias extrañas.

- Con relación a la estabilidad, las pinturas para marcas sobre pavimento, deberán conservar durante veinticuatro (24) horas su aspecto y homogeneidad, sin que se formen capas o sedimentos, ni deberán espesarse ni coagularse en el envase.  no debe confundirse la falta de estabilidad, con un asentamiento del pigmento, cuando con una agitación manual durante no más de cinco (5) minutos el pigmento se incorpore al vehículo.

- Con relación al color, la pintura deberá tener el que se especifique en el proyecto y ser igual a la muestra presentada previamente.

TABLA I. CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO, EN ESTADO FLUIDO, ANTES DE APLICARSE.

| CONCEPTO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Tiempo de secado: Al tacto .................................................. Duro ...................................................... Viscosidad en unidades Krebs Peso volumétrico en kg/dm3 Finura en unidades Hegman Exudación o sangrado Poder cubriente Retenido en malla No. 0.045, en % Pigmento Contenido S Vehículo En % Volátiles totales Sólidos totales Hule clorado, en % de la resina Bióxido de titanio, en % del pigmento Agua libre, en % Brea Aceite de pescado | 5 minutos mínimo 30 minutos máximo 67 a 75 1.4 mínimo 2.5 mínimo Debe pasar Debe pasar 1.0 máximo 50 a 59 41 a 50 30.5 máximo 69.5 mínimo 15 mínimo 20 mínimo 1.0 máximo No debe contener No debe contener |

- Con relación a la prueba de servicio en carretera, la pintura para marcas sobre pavimento deberá tener una calificación mínima promedio de siete (7) al someterse a doce (12) meses de prueba, calculada con fórmulas que contemplen factores de apariencia y durabilidad, con observaciones intermedias a los tres (3), seis (6), nueve (9) y doce (12) meses.

Las pruebas de servicio se efectuarán en carreteras que tengan una intensidad de tránsito no menor de quinientos (500) vehículos en promedio diario anual en cada carril.

TABLA II. CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA PARA MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN PELÍCULA SECA.

| CONCEPTO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Flexibilidad. Intemperismo acelerado. Reflectancia direccional, en %. Resistencia al agua destilada. Resistencia a la gasolina. Resistencia a cambios bruscos de temperatura. Resistencia a la abrasión, en kg. de arena/mm. | Debe cumplir Debe cumplir 80 mínimo Debe cumplir Debe cumplir Debe cumplir 200 mínimo |

- La pintura para marcas sobre pavimento deberá entregarse en envases impermeables y herméticos, indicando claramente en ellos la marca del fabricante, tipo y color de pintura, contenido en litros, fecha de fabricación y número de lote.

- El muestreo de la pintura para marcas sobre pavimento y la determinación de los tiempos de secado, viscosidad, peso específico, finura, exudación, poder cubriente, retenido en malla núm. 0.045, flexibilidad, intemperismo acelerado, reflectancia direccional, resistencia al agua destilada, a la gasolina, a cambios bruscos de temperatura y a la abrasión y contenidos de pigmento, vehículo, volátiles, sólidos totales, hule clorado, bióxido de titanio, agua libre, brea y aceite de pescado, así como la prueba de servicio en carretera, deberán efectuarse de acuerdo con los métodos indicados en la normativa para la infraestructura carretera de la SCT.

- Cuando se termine de pintar la raya central y lateral si existiera manchas del neumático que transporta la pintura debido a que no había secado perfectamente, y pasa sobre ella un vehículo o le falta pintura el contratista tendrá la obligación de volver a pintar nuevamente la raya central y/o laterales y borrar la manchas que existan en la superficie de rodamiento o en donde indique y/o ordene esta secretaria.

E.2.	Esferas de vidrio reflejantes (microesfera)

- En esta cláusula se tratan las características que deben reunir las esferas de vidrio que se adicionan a la pintura para señales de tránsito o marcas sobre pavimento para impartirle mayor visibilidad por reflexión.

- Las características de calidad de las esferas de vidrio reflejantes, serán las siguientes: apariencia, esfericidad, granulometría, resistencia a agentes químicos, índice de refracción, resistencia a la humedad superficial y contenido de sílice.

- Por lo que se refiere a la apariencia, las esferas de vidrio reflejantes, deberán ser incoloras, limpias y transparentes, estar exentas de manchas de aspecto lechoso y de burbujas de aire en exceso.

- Por lo que se refiere a la esfericidad, resistencia a agentes químicos, índices de refracción, resistencia a la humedad superficial y contenido de sílice, las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos que se indican en la tabla I.

- Por lo que se refiere a granulometría, las esferas de vidrio reflejantes para marcas sobre pavimento en carreteras y aeropistas y para señales de tránsito, deberán cumplir con los requisitos indicados en la tabla II.

TABLA I.  REQUISITOS DE ESFERAS DE VIDRIO.

| CONCEPTO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Esfericidad, en % Resistencia a agentes químicos Índice de refracción Resistencia a la humedad superficial Contenido de sílice, en % | 70 mínimo Debe pasar 1.50 a 1.60 Debe pasar 60 mínimo |

TABLA II.  REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA.

| MALLA No. | RETENIDO PARCIAL EN PORCIENTO |
| --- | --- |
|  | Para marcas sobre pavimento en carreteras | Para marcas sobre pavimento en aeropistas | Para señales de tránsito |
| 1.400 1.000 0.850 0.600 0.425 0.300 0.180 0.150 0.106 0.075 charola | 0 a 3 5 a 20 30 a 65 10 a 30 5 a 15 2 a 8 0 a 8 | 0 10 a 20 30 a 85 5 a 50 0 a 5 | 0 100 |

- La cantidad de esferas de vidrio reflejantes que debe tener la película de pintura se indica en la tabla III.

TABLA III. CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE    PINTURA.

| CONCEPTO | Espesor de la Película de pintura en mm. | Cantidad mínima de esferas |
| --- | --- | --- |
| Para pavimento de carreteras. Para pavimento en aeropistas Para señales de tránsito | 0.38 0.30 0.10 | 700 gr/litro 1200 gr/litro 90% de cubrimiento |

- Las esferas de vidrio reflejantes deberán entregarse en envases herméticos, indicando claramente en ellos, la marca del fabricante, uso a que se destinen, número de lote y contenido en kilogramos.

- Las esferas de vidrio reflejantes deberán almacenarse de tal manera que no se altere su calidad por contaminación y puedan inspeccionarse fácilmente.

- El muestreo de las esferas de vidrio reflejantes y la determinación de la apariencia, esfericidad, granulometría, resistencia a agentes químicos, índice de refracción, resistencia a la humedad superficial, contenido de sílice y cantidad de esferas en la película de pintura, deberán efectuarse de acuerdo con los métodos indicados en la normativa para la infraestructura carretera de la sct.

E.3.	Pruebas sobre la pintura colocada

PRUEBA DE REFLECTIVIDAD.

1.-	La pintura colocada sobre la superficie de rodamiento se le realizara la prueba de servicio en carreteras, la medición de la reflectividad, se realizara después de haber transcurrido veinticuatro (24) horas de colocación, sobre la rayas laterales y centrales, la reflectividad se medirá con un reflectometro mirolux 12 o un equipo similar que rinda los mismos resultados, de acuerdo con el método de prueba AASHTO T257-86; el cual deberá tener la empresa.

| REFLECTIVIDAD Milicandelas / m2 / lux (cd/m2/lx) |
| --- |
| COLOR | DIURNA CONDICIÓN SECA | NOCTURNA CONDICIÓN HÚMEDA |
| BLANCO | 300 | 100 |
| AMARILLO | 260 | 80 |

2.-	Duración de la pintura en servicio deberá a pegarse con fundamento en la normativa para la infraestructura carretera de la SCT; además la empresa que resulte ganadora se compromete a que la pintura por él colocada mantendrá una calificación igual o mayor que siete (7) en la prueba de servicio en carreteras de pinturas para marcas sobre el pavimento y un valor mínimo de reflectividad al cabo de doce (12) meses de servicio, contados a partir de la fecha de recepción de las obras en caso de incumplimiento, la secretaria se resarcirá por la cantidad que resulte de la siguiente operación aritmética:

IMPORTE DE LA PENALIZACIÓN = MONTO PAGADO (12 – NM) / 12

DONDE:

NM= NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO Y EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE UNA CALIFICACIÓN INFERIOR A SIETE (7) EN LAS PRUEBAS ANTES DESCRITAS.

| REFLECTIVIDAD Milicandelas / m2 / lux (cd / m2 / lx) |
| --- |
| COLOR | DIURNA CONDICIÓN SECA | NOCTURNA CONDICIÓN HÚMEDA |
| RECIÉN APLICADA |
| BLANCO | 300 | 100 |
| AMARILLO | 260 | 80 |
| DESPUÉS DE UN AÑO DE SERVICIO |
| BLANCO | 150 | 50 |
| AMARILLO | 130 | 40 |

Si la condición de reflectividad diurna en condiciones seca para la pintura recién aplicada no se cumple, el concepto de obra no será pagado y el contratista deberá reponer el trabajo sin derecho a pago adicional alguno; otro caso será si la calificación es menor que siete (7).

3.-	Deberá a pegarse al manual de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, de acuerdo como se indica en el proyecto y/o ordene la dependencia.

4.- 	Deberán efectuarse como lo indica la normativa para la infraestructura carretera de la SCT

5.-	La pintura de rayas laterales y central en pavimento asfáltico deberá cumplir con lo establecido en la norma n-cmt-5-01-001, pinturas para señalamiento horizontal, así como en las demás normas aplicables del libro cm. características de los materiales, salvo que el proyecto o la secretaria indiquen otra cosa, tomando en cuenta las indicaciones de la especificación particular correspondiente.

F.	Estructuras

El proyecto contempla la construcción de tres puentes peatonales y seis paraderos. El tipo de estructura lo definen los proyectos de la Dependencia.

En la zona donde se localicen los paraderos, se construirán primeramente los muros de mampostería hasta nivel de corona, posteriormente se colocara el relleno al 100 % para formar la plataforma del paradero; posteriormente, se realizaran los trabajos de construcción de los pasos peatonales y casetas de paraderos. El carril o área que fungirá como acceso a los paraderos, estará conformado por los mismos espesores y capas estructurales del pavimento que forme la carretera a modernizar.

Subestructura en puentes peatonales

Está integrada por dos caballetes con cimentación superficial a base de zapatas aisladas de concreto reforzado de F’c= 250 Kg/cm2, y accesos mediante rampas de concreto apoyadas en tres columnas de concreto reforzado de F’c= 250 Kg/cm2, cabezal de concreto reforzado de F’c= 250 Kg/cm2, banco de apoyo de concreto reforzado de F’c= 250 Kg/cm2, en las que se colocaran las placas de neopreno integral dureza Shore A-60 sobre las cuales se colocara la trabe de acero estructural A-36.

Superestructura en puentes peatonales

La losa de proyecto tiene un espesor de 11 cm, un ancho total de 1.6 mts, una longitud de 30.6, apoyada sobre la  trabe de acero estructural A-36.

Estructura en paraderos

Se construirá con cimentación superficial a base de zapatas, trabes de liga y contratrabes de concreto reforzado de F’c= 250 Kg/cm2,  firme de concreto reforzado de F’c= 150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor incluyendo refuerzo con malla electrosoldada de 6x6 ca. 10X10, la estructura del paradero está formada por cuatro columnas y tres trabes, una losa en dos aguas de 10 cm de espesor de  concreto reforzado de F’c= 250 Kg/cm2.

Oportunamente antes de iniciar los trabajos la Secretaría entregará al contratista los proyectos correspondientes. Para la ejecución de los diferentes conceptos se deberá seguir lo dispuesto en la Norma Libro CTR·CONSTRUCCION, Parte 1, Titulo 02 Estructuras  de  esta Secretaría en vigor y con las especificaciones particulares anexas a este proyecto.

Para la fabricación de concretos hidráulicos, los agregados serán provenientes de los lugares que proponga el contratista. Previo a la utilización de los materiales inertes, deberá obtener la autorización expresa de la Secretaría.

G.	Calidad de los Materiales.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en las normas de calidad de los materiales, edición 1986, de esta Dependencia. A continuación se señalan algunos de estos requisitos que se consideran más importantes.

ANEXO

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad durante la construcción o la conservación de obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido.  Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras.

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que permiten corroborar  que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad.

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El contratista de obra, no podrá iniciar los trabajos de construcción o conservación si no cuenta en el campo con:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permanente que vayan a formar parte integral de la obra.  Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos.

El personal  profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere el párrafo anterior.

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por:

## JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados   con   el   tipo   de obra de que se trate, así  como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan.

JEFE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría.  El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación.

## PERSONAL DE LABORATORIO

Los responsables  del control de calidad y de la verificación de calidad, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, ente otros.  El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones.

EQUIPO Y MATERIAL

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad.

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste.  Todos los materiales a emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE.

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las muestras que se obtengan.  Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

## INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados, incluyendo la información necesaria para su interpretación: las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe del Control de Calidad, quien lo entregará al Residente o al Superintendente.

INFORMES MENSUALES.

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto.  Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo.  Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregarán al Supervisor.

INFORME FINAL

Elaborando al cierre de la obra.  Contendrá como  mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material,  frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto.  Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada.  El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregará al Supervisor junto con su estimación de cierre.

MATERIALES PARA PAVIMENTO

MUESTREO DE MATERIALES ASFÁLTICOS

El muestreo consiste en obtener una porción representativa del volumen de material asfáltico en estudio.  Se realiza en materiales almacenados en uno o varios depósitos, o durante las maniobras de carga, descarga o aplicación.  El muestreo incluye además las operaciones de envase, identificación y transporte de las muestras.

MUESTREO EN UN SOLO DEPÓSITO.

El muestreo del material asfáltico que esté almacenado en un solo depósito, como tanque estacionario, fosa o carro tanque, se hace tomando en cuenta lo siguiente:

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Previamente se observan las condiciones en que se encuentra el material asfáltico, y en caso de que existan cantidades apreciables de impurezas tales como sedimentos, agua libre o espuma; entre otros, se estima el volumen de éstas, y de ser necesario se toman muestras de dichas impurezas para identificación.

Los materiales asfálticos sólidos o semisólidos se calientan solamente lo indispensable para facilitar su muestreo.

## EQUIPO

Para la ejecución del muestreo, todo el equipo a emplear ha de estar en condiciones óptimas para su uso, limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste.  Consiste fundamentalmente en un muestreador, formado por un recipiente metálico o de vidrio, convenientemente lastrado y provisto de un tapón o corcho que pueda retirarse desde el exterior mediante una cadena o cordel.   El recipiente ha de estar sujeto al extremo de una varilla metálica o de madera, o bien a otro cordel, de tal forma que estando tapado y con la boca hacia arriba pueda sumergirse hasta la profundidad deseada.

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

Para la obtención de las muestras de material asfáltico de un depósito, se procede como se indica a continuación:

Para extraer las muestras, se sumerge el muestreador perfectamente seco y limpio, tomándolas, en su caso, de la parte media o de los tercios superior, medio e inferior del contenido del depósito.  El número de muestras, así como su nivel de extracción, se determina según lo indicado en la Tabla 1.

Cada muestra será de aproximadamente 2 L en el caso de cementos asfálticos y de 4 L si se trata de emulsiones asfálticas o asfaltos rebajados.  Para obtener estos volúmenes es necesario llenar varias veces el muestreador, introduciéndolo a igual profundidad cuando se integre una misma muestra, evitando alterar las condiciones del material que está siendo muestreado.

### TABLA 1

Número de muestras y nivel de muestreo en función del tirante de asfalto en el depósito.

| TIRANTE DEL MATERIAL ASFÁLTICO EN POR CIENTO DEL TIRANTE MÁXIMO (1) | NIVEL DE MUESTREO EN POR CIENTO DEL TIRANTE MÁXIMO (1) | NUMERO TOTAL DE MUESTRAS (2) |
| --- | --- | --- |
|  | Superior | Medio | Inferior |  |
| 100 | 80 | 50 | 20 | 3 |
| 90 | 75 | 50 | 20 | 3 |
| 80 | 70 | 50 | 20 | 3 |
| 70 | - | 50 | 20 | 2 |
| 60 | - | 50 | 20 | 2 |
| 40 | - | - | 20 | 1 |
| 30 | - | - | 15 | 1 |
| 20 | - | - | 10 | 1 |
| 10(3) | - | - | 5 | 1 |

(1)		El tirante máximo corresponde al diámetro vertical de tanques horizontales o la altura de depósitos verticales.

(2)	  Se debe extraer una muestra por cada nivel señalado

- Cuando el tirante sea menor del 10% no se debe utilizar el material asfáltico.

Las muestras obtenidas a distintas profundidades se depositan en diferentes recipientes con objeto de analizar cada una y determinar si existe heterogeneidad en el material; sólo en el caso de que éste vaya a ser homogeneizado para su utilización, se pueden mezclar para formar una muestra integral, como sigue:

Si se trata de depósitos verticales, la muestra integral se forma con partes iguales de las muestras tomadas a diferentes profundidades según lo indicado en la Tabla 1

Si se trata de tanques cilíndricos horizontales, la muestra integral se forma de acuerdo con lo indicado en la Tabla 2 de este manual.

TABLA 2

| TIRANTE DEL MATERIAL ASFÁLTICO EN POR CIENTO DEL DIÁMETRO VERTICAL | PORCENTAJES EN VOLUMEN PARA FORMAR LA MUESTRA INTEGRAL |
| --- | --- |
|  | Superior | Medio | Inferior |
| 100 | 30 | 40 | 30 |
| 90 | 30 | 40 | 30 |
| 80 | 20 | 50 | 30 |
| 70 | - | 60 | 40 |
| 60 | - | 50 | 50 |
| 50 | - | 40 | 60 |
| 40 | - | - | 100 |
| 30 | - | - | 100 |
| 20 | - | - | 100 |
| 10 |  |  | 100 |

MUESTREO EN VARIOS DEPÓSITOS

El muestreo del material asfáltico de esté envasado en varios recipientes o depósitos, como tambores o cuñetes, se hace tomando en cuenta lo siguiente:

Consideraciones previas

Previamente al muestreo, se evalúa el estado físico en que se encuentra el material asfáltico y se agrupan los recipientes por lotes del mismo producto, origen y fabricación, para fijar el número de muestras parciales que deban obtenerse.

Equipo

Para la ejecución del muestreo, todo el equipo a emplear ha de estar en óptimas condiciones para su uso, limpio, completo en todas sus piezas y sin desgaste.

El equipo que se requiere cuando el material asfáltico esté en estado líquido, es el que se describe cuando se usa un solo depósito o bien, si está en estado sólido o semisólido, herramientas como hacha, martillo y espátula.

Obtención de la muestra

Para la obtención de la muestra de material asfáltico envasado en varios recipientes o depósitos, se procede como se indica a continuación:

Según lo indicado en la Tabla 3, se determina el número de recipientes o depósitos a muestrear, seleccionándolos aleatoriamente.  Si en un almacenamiento se encuentran depósitos con material asfáltico o de dos o más lote, se aplica lo anterior a cada uno de ellos.

TABLA 3

| NUMERO DE DEPÓSITOS QUE FORMAN EL LOTE (Lo) | NUMERO DE DEPÓSITOS QUE DEBEN MUESTREARSE (n) |
| --- | --- |
| 2 a 10 | 2 |
| 11 a 30 | 3 |
| 31 a 65 | 4 |
| 66 a 125 | 5 |
| 126 a 215 | 6 |
| 216 a 345 | 7 |
| 346 a 515 | 8 |
| 516 a 735 | 9 |
| 736 a 1000 | 10 |
| Más de 1000 | n |

En cada uno de los depósitos seleccionados de materiales asfálticos líquidos, se procede como se indica para un solo depósito, excepto que el muestreo puede efectuarse en uno o dos niveles, obteniendo las muestras de lugares que disten más de 10 cm de la superficie de material y de las paredes del depósito.  Las muestras tomadas se prueban en forma individual si así se requiere o bien, pueden mezclarse para formar una muestra integral.

Cuando se trate de materiales asfálticos sólidos o semisólidos, que no resulte práctico fluidificar para el muestreo, se utiliza hacha, cincel, o herramienta similar.  Una vez que han sido seleccionados los recipientes o depósitos de acuerdo con lo indicado en el párrafo de la Tabla 3, se toman muestras de aproximadamente 2 kg, a una profundidad mayor de 10 cm de la superficie del material asfáltico, en su parte central.

MUESTREO DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA O DE APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO.

El muestreo durante las maniobras de carga y descarga o de aplicación del material asfáltico, se hace directamente en el conducto de la descarga, tomando tres porciones, en recipientes de 2 L de capacidad y de la boca ancha, una al iniciarse la maniobra, otra a la mitad y la última al final. Las porciones tomadas se mezclan en un recipiente limpio, del que se obtiene una muestra integral de 2 L si se trata de cementos asfálticos o de 4 L en el caso de emulsiones asfálticas o asfaltos rebajados.

ENVASE, IDENTIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Las muestras obtenidas se envasan, identifican, transportan y almacenan, tomando en cuenta lo siguiente:

ENVASE

Las muestras se envasan en recipientes de volumen suficiente, perfectamente limpios y secos antes de ser llenados, que pueden ser de lámina, vidrio o plástico cuando se trate de emulsiones asfálticas o asfaltos rebajados, y solamente la lámina de boca ancha cuando se trate de cementos asfálticos.  Durante el envase se han de tener las siguientes precauciones:

Que las muestras no se contaminen con polvo u otras materias extrañas.

Que los recipientes queden llenos cuando se trate de materiales asfálticos líquidos y en cualquier caso, perfectamente tapados con objeto de evitar pérdidas de su contenido.

Que en ningún caso utilicen tapones de hule.

IDENTIFICACIÓN

Las muestras se identifican mediante etiquetas que se fijan en los envases, en las cuales se anotan los siguientes datos claramente escritos:

Remitente

Tipo de material

Procedencia de material

Número de Lote

Tamaño de lote expresado mediante el número de recipientes o depósitos que compone el lote y el volumen o masa promedio del material que contiene cada uno, o cuando se trate de un solo depósito, mediante el volumen de material que contiene).

Fecha de fabricación o suministro del material

Uso a que se destina

Obra

Tipo de muestra (parcial o integral) y su número

Lugar de muestreo

Temperatura del producto al momento del muestreo, con una aproximación de ± 1ºC.

Nivel a que se tomó la muestra

Observaciones

Fecha y hora del muestreo

Los datos indicados en el inciso anterior también se anotan en una libreta de campo, así como todas las observaciones que se consideren necesarias.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Para transportar las muestras correctamente envasadas, del sitio de su obtención al laboratorio encargado de su análisis, se acomodan en el vehículo de transporte de tal modo que no se golpeen o dañen.  Una vez recibidas en el laboratorio.  Se registran asignándoles un número de identificación para su prueba y se almacenan perfectamente tapadas en lugares frescos que no estén sujetos a cambios bruscos de temperatura.  En general no es conveniente conservar las muestras en el laboratorio durante más de un mes antes de ser ensayadas.