SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S. C. T.  SAN LUIS POTOSÍ

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

# ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-01.- 	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS   LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, P. U. O. T.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados  y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el primer párrafo, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, será causa de descalificación de la proposición, no presentar  dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-02.-  	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES, P. U. O. T.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios correspondientes a los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan incidir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices son de carácter informativo, en el entendido que la localización o ubicación de bancos de material, tanto de terracerías como de pavimentación, su  clasificación,  abundamiento, capacidad, disposición de los  estratos y demás características, quedan bajo la estricta responsabilidad del proponente analizar con detalle la calidad de todos los bancos de material por utilizar y sus posibles mezclas, así como   juzgar  todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad  a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-03.-     BANCOS DE MATERIALES Y DE  DEPÓSITO DE DESPERDICIOS, P.U.O.T.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos,  elegidos por el Licitante y apruebe la Dependencia, así como los bancos de depósito para los materiales de  desperdicio, correrán por cuenta del contratista: Convenio de explotación; las regalías; otros cargos; indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación y utilización incluyendo lo correspondiente a estudios de impacto ambiental y su autorización por la Autoridad respectiva, permisos por su uso de explosivos, los desperdicios de/o en los bancos de materiales o de deposito, deberá  considerarse que se les dará tratamiento de extendido con la pendiente necesaria para evitar problemas de drenaje de las aguas pluviales, ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de deposito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-04.-                 LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, P. U. O. T.

(SEÑAL DIAGRAMATICA).

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los cuatro (4) lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con las características y leyenda que oportunamente se le proporcionará, construidos con las dimensiones, materiales y características que se indican en el croquis.

La elaboración de estas cuatro (4) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-05.-  	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA, P.U.O.T.

El contratista será el único responsable de los trabajos de construcción en la ejecución de la obra, cuando ésta no se haya realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, lo que hará el Contratista por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un Laboratorio de Control de Calidad, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las bases de licitación correspondientes. El contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría además de la certificación, el Curriculum Vitae de la Empresa y del personal  que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente; sin que esto implique que representará soporte para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea calificado por la Dependencia.

Para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), deberá cumplir con la Norma N-CAL-1-01/05.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad., la cual deberá entregar firmada, como constancia de conocimiento y aceptación, en el Documento 10 de la Propuesta Técnica.

En la calidad de los materiales que sean utilizados en terracerías, estructuras, obras de drenaje y pavimentos, también se deberán tomar en cuenta los requisitos que se establecen en el Libro Características de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

## EP.-G-06.-	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, P. U. O. T.

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá prever lo necesario para cumplir con las actividades que a título enunciativo no limitativo se mencionan a continuación:

a)	Previo a la instalación y operación de las plantas de triturados de materiales para elaborar la mezcla asfáltica en caliente, deberá contar con los estudios correspondientes y obtener el permiso que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, así como el correspondiente al cambio de uso del suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, documentos que deberá presentar con antelación al desarrollo de dichas actividades.

b)	Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General de Equilibrio Ecológico  y  Protección al Ambiente”; a los Reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por SEMARNAT, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas  sólidas y de trituración; se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

c)	Realizar las acciones necesarias para que se propicie  la regeneración de la vegetación, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

d)	Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales,  en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

e)	Implementar un programa de seguridad para el manejo de sustancias y combustibles  en plantas y talleres, atendiendo la Normativa correspondiente.

f) Colocar un firme de concreto para evitar la contaminación del suelo por derrames accidentales de aceites, combustibles y/o lubricantes.

g)	Implementar mediante una Empresa especializada, programa de higiene y manejo de residuos:

-	Colocando lonas a los vehículos de transporte de materiales

-	Colocando sanitarios portátiles para uso del personal de trabajo, disposición final de líquidos y sólidos y su mantenimiento.

-	Manejo en depósitos adecuados, los residuos de grasas, aceites y lubricantes, filtros y estopas y su destino final.

En  todos los casos antes citados, “El Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaria o a terceras personas, con motivo de la ejecución  de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaria y por violaciones a las Leyes y Reglamentos en vigor.

MEDICIÓN:	NO APLICA

BASE DE PAGO: El costo correspondiente a estas Medidas de protección deberá considerarse dentro de los Costos Indirectos de la Obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-07.-  	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES, P. U. O. T.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s.

De cortes y adicionales abajo de la subrasante, excavación de escalones de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, canales de entrada y salida, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue.

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda  por extracción, remoción, carga del material  excavado, acarreo libre así como el necesario hasta el lugar de su utilización, descarga del material para la formación de terraplenes y  afinamiento de los cortes o de la excavación.

2.-  Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que  corresponda  por extracción, remoción, carga del material excavado, acarreo libre así como el necesario al sitio que elija el proponente, descarga del material en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios – Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00  (material A)

- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00  (material B)

- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100  (material C)

- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción, carga del material excavado, acarreo libre así como el necesario hasta el depósito a desperdicio que elija la contratista, descarga del material  en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio y  afinamiento de los cortes o de la excavación.

- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para la obra objeto de la licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-08.- 	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, P. U. O. T.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación, el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables según la intensidad del transito todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones; las transiciones de carriles de circulación, como los caminos de acceso adecuados  para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización: así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizara la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de la Dependencia, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo, además de los croquis y  relaciones anexas, adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica (flechas luminosas, plantas de generación de energía eléctrica portátil y focos para alumbrar los conos,), para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, ya que no se permitirá la colocación de mechones, piedras, etc.

La construcción y conservación de las desviaciones, las transiciones de carriles de circulación y caminos de acceso, así  como la adquisición, elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto,  su costo deberá considerarlo en los costos indirectos de los análisis de precios unitarios de los diversos conceptos de trabajo, conforme a lo estipulado en la norma N LEG 3 07

El proponente habrá de tener presente que los trabajos se efectuarán sobre un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones  (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Fibra Óptica, Red de agua Potable, Drenaje, Desviaciones de Transito, Trabajo por “Alas” o Franja, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos; o por la necesidad de efectuar voladuras en cortes con el uso controlado de explosivos para evitar daños a terceros.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TERR-001.-	TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON MATERIAL COMPENSADO DE LOS CORTES APROVECHABLES Y/O DE LOS BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIAL ELEGIDOS POR EL PROPONENTE, P.U.O.T.

EJECUCION.- Los terraplenes que se construyan utilizando material no compactable y/o compactado compensado de los cortes aprovechables y/o de los bancos que elija el contratista y autorice la Dependencia deberán compactarse al 90%, 95% y 100% de su PVSM y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo y/o lo ordenado por la Dependencia atendiendo la calidad  estipulada  en La Normativa para la Infraestructura del Transporte última edición. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas inmediatas a los respaldos de los estribos y/o caballetes y/o estructuras de pasos a desnivel, así como sus conos de derrame, construidos con el mismo grado de compactación.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, tomando como base el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Dependencia. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado en el proyecto, este precio unitario incluye además de lo indicado en el inciso, lo que corresponda por: adquisición, regalías, desmonte, despalme y extracción del material de los bancos de préstamo elegidos por la  contratista y cumplan con los requisitos de calidad por la Dependencia establecidos en, la Normativa para la Infraestructura del Transporte, todos los acarreos que sean necesarios hasta el lugar de su utilización, cargas y descargas, depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Dependencia, además regalías, la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua  necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación, permisos de explotación de bancos de materiales y de agua incluyendo los de impacto ambiental; afinamiento, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas,  en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TERR-002.-                      CAPA SUBRASANTE  P.U.O.T.

La formación y compactación al cien por ciento (100%) de su M.V.S.M. prueba ASSHTO estándar por unidad de obra terminada corresponde a la construcción de la capa subrasante de treinta (30) centímetros de espesor en cortes y terraplenes, por lo que el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo señalado en el inciso N.CTR.CAR. 1.01.009/11 y la EP-TERR-001 de la Normativa para Infraestructura del transporte, última edición, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo elegidos por el proponente que cumplan los requisitos para capa subrasante estipulados, ya sea que deba efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables, para capa subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros  (3”) que contengan, o bien deban disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76) milímetros (3”).  Debiendo cumplir con un Valor soporte de California (CBR) de 20% mínimo.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, tomando como base el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Dependencia. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado en el proyecto, este precio unitario incluye además de lo indicado en el inciso, lo que corresponda por: adquisición, regalías, desmonte, despalme y extracción del material de los bancos de préstamo elegidos por la  contratista y cumplan con los requisitos de calidad por la Dependencia establecidos en, la Normativa para la Infraestructura del Transporte, todos los acarreos que sean necesarios hasta el lugar de su utilización, cargas y descargas, depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Dependencia, además regalías, la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua  necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación, permisos de explotación de bancos de materiales y de agua incluyendo los de impacto ambiental; afinamiento, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas,  en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TERR-004.-       FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLÉN CUANDO FORMA PARTE DE TERRAPLÉN ARMADO DEL MURO DE CONTENCIÓN AL GRADO DE COMPACTACIÓN INDICADO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Deberá cumplir con las normas de calidad de materiales señaladas en la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NORMATIVA S.C.T.) N-CTR-CAR-1-01-010/11 Terraplenes Reforzados inciso D. Materiales, además de cumplir con las condiciones mecánicas y electroquímicas que señala la AASHTO para terraplenes mecánicamente estabilizados. Deberá realizarse de acuerdo a los procedimientos de construcción señalados por el proveedor del sistema, en especial las condicionantes de procedimientos de compactación y equipo requerido para la ejecución de este tipo de trabajos, la compactación de los dos metros adyacentes al muro deberá de hacerse con equipo menor   (1 ton), considerando en su caso el empleo de materiales de filtro necesarios. El contratista deberá proponer los bancos de material a utilizar en la formación de estos terraplenes y efectuar las pruebas correspondientes para cumplir con la norma especificada, con la aprobación de dichos materiales por el proveedor del sistema de terraplén estabilizado mecánicamente en congruencia con el diseño propuesto, siendo responsabilidad del contratista que los materiales cumplan en todo momento con las características y condiciones indicadas en el proyecto. Además de lo descrito anteriormente se deberá de cumplir con lo señalado en la norma  N-CTR-CAR-1-01-010/11 Terraplenes Reforzados.

MEDICIÓN.- La medición se hará de acuerdo a lo señalado en el inciso i.-medición de la NORMA  N-CTR-CAR-1-01-010/11 terraplenes reforzados.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará de acuerdo a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-010/11 Terraplenes Reforzados. Además deberá incluirse en esta base de pago lo que corresponda por: material de filtro (triturado al 100% de roca caliza), transporte de los materiales desde el banco hasta el lugar de su utilización, los requerimientos indicados por el proveedor del sistema y el acarreo libre de los desperdicios hasta el lugar de depósito que elija el contratista y apruebe la dependencia de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP1.01.011/00.T.06.- RELLENO DE EXCAVACIONES, UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, P. U. O. T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.011/11 y N.CTR.CAR.1.01.013/00.

MEDICION.- Se hará mediante el seccionamiento  y siguiendo el método de promedio de áreas extremas, para el metro cúbico de relleno terminado con aproximación a un décimo (0.1), de acuerdo con la sección teórica de proyecto. Al término de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar los volúmenes considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por la Secretaria

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como los desperdicios y conformación de los almacenamientos; regalías de los bancos y pago de derechos y permisos para su explotación; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de utilización; acarreo del material aprovechable al lugar de su utilización y acarreos del material desperdiciado al banco de deposito y la formación del mismo; colocación y compactación del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del relleno hasta que haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TERR-005.- 	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES Y PERFILAMIENTO DEL ÁREA DEL DERECHO DE VÍA, CON  EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES Y CAJAS PARA DESPLANTE. P. U. O. T.

EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Dependencia, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Dependencia, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final  de 3:1 o mayor, según lo ordenado por la Dependencia.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamiento a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico, este precio unitario incluye lo que corresponda por remoción y carga del material depositado producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, acarreo hasta el lugar de su utilización, descarga, recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Dependencia y afinamiento de los taludes y conformación del piso del Derecho de Vía para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de drenaje.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TERR-006.-               ESCARIFICACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Con objeto de lograr una liga adecuada entre la carpeta del cuerpo existente  y la capa de terraplén subsiguiente, se escarificará la superficie de la carpeta en servicio, efectuando ranuras longitudinales al eje del proyecto de al menos 5 cm. de profundidad por 10 Cm. de ancho con una separación aproximada de 30 cm., después de realizar esta operación se retirará todo el material desprendido de toda la superficie dejándola limpia para recibir la capa siguiente.

MEDICIÓN.- El escarificado de carpeta asfáltica se medirá tomando como unidad el metro cuadrado de carpeta escarificada de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El escarificado de la carpeta asfáltica por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de carpeta escarificada, este precio unitario incluye lo que corresponda por: equipo, herramientas, accesorios, fletes de equipos, cargas y descargas, materiales, mano de obra,  así como los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas necesarias, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de estos trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP1.02.003/04.E.01. CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLÓPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, P.U.O.T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

MEDICION.- El concreto hidráulico y ciclópeo según su tipo y resistencia utilizado en estructuras y obras de drenaje, se medirá de acuerdo al volumen que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría, tomando como unidad el metro cúbico de concreto terminado, con aproximación a un décimo.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de concreto hidráulico y ciclópeo terminado según su tipo y resistencia; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición del concreto hidráulico premezclado; valor de adquisición del cemento del tipo indicado en el proyecto, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran, así como del material para las juntas, el curado y demás materiales necesarios para el colado del elemento estructural; en su caso, valor de adquisición de los agregados pétreos y piedra para el concreto ciclópeo; en su caso, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos de explotación, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; limpieza de los vehículos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descargas y cargo por almacenamiento; clasificación del material pétreo separándolo por tamaños; permisos de explotación de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua; dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento del tipo indicado en el proyecto, agua y aditivos; limpieza de la superficie sobre la que se colocará el concreto; cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehículo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lugar de colado; suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras; colocación, consolidación y curado del concreto a cualquier altura; colocación de la piedra en el caso de concreto ciclópeo; la iluminación artificial; dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del concreto hidráulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-CONC.-001     MURO PREFABRICADO CON PIEZAS DE CONCRETO (ESCAMAS) PARA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN ARMADO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Deberá cumplir con las normas de calidad de materiales señaladas en la normativa para la infraestructura del transporte (NORMATIVA S.C.T.) N-CTR-CAR-1-01-010/00 terraplenes reforzados inciso D. Materiales, además de cumplir con las condiciones mecánicas y electroquímicas que señala la AASHTO para terraplenes mecánicamente estabilizados. Deberá realizarse de acuerdo a los procedimientos de construcción señalados por el proveedor del sistema, en especial las condicionantes de procedimientos de compactación y equipo requerido para la ejecución de este tipo de trabajos, considerando la colocación de material triturado al 100% de roca caliza con tamaño de 1 ½” hasta 3/8” en un ancho de 60 (sesenta) centímetros medidos a partir de la cara interior de la “escama” hacia el interior del terraplén mecánicamente estabilizado aplicado en toda la longitud  y toda la altura del muro de contención. El contratista deberá proponer los bancos de material a utilizar en la formación de estos terraplenes y efectuar las pruebas correspondientes para cumplir con la norma especificada, con la aprobación de dichos materiales por el proveedor del sistema de terraplén estabilizado mecánicamente en congruencia con el diseño propuesto, siendo responsabilidad del contratista que los materiales cumplan en todo momento con las características y condiciones indicadas en el proyecto. Además de lo descrito anteriormente se deberá de cumplir con lo señalado en la norma  N-CTR-CAR-1-01-010/00 terraplenes reforzados

MEDICIÓN.-  La medición se hará de acuerdo a lo señalado en el inciso i.-medición de la norma  N-CTR-CAR-1-01-010/11Terraplenes Reforzados.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará de acuerdo a lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-01-010/11 terraplenes reforzados. Además lo que corresponda por: producción o suministro, acarreo y colocación del material triturado al 100%, transporte de los materiales desde el banco hasta el lugar de su utilización, los requerimientos indicados por el proveedor del sistema y el acarreo libre de los desperdicios hasta el lugar de depósito que elija el contratista y apruebe la secretaría de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

NOTA:

El proyecto, incluyendo memoria de cálculo, pruebas o estudios para determinar la capacidad de carga del suelo en el desplante elegido y planos constructivos, deberán de ser entregado a la secretaria para su revisión y aprobación previo al inicio de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-1.04.002/03.P.02  SUBBASES Y BASES, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, P. U. O. T.

EJECUCION.-Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de sub-base o base terminada según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos  que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; acarreos de los materiales al lugar de su utilización; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte y descargas en el lugar de utilización; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; escarificación de la superficie compactada para recibir una nueva capa; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de la sub-base o base hasta que sea recibida por la dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-PAV.-001      	CAPAS ESTABILIZADAS, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, P. U. O. T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.003/00. Base asfáltica compactada al 95% (noventa y cinco por ciento) elaborada en planta estacionaria en caliente con material pétreo de tamaño máximo según proyecto y/u ordenado por la dependencia y cemento asfáltico AC-20   con una dosificación determinada mediante el estudio Marshall.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.003/00.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de la capa estabilizada terminada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación del propietario, militares de impacto ambiental, etc.; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicio de los cribados; trituración parcial o total; cargas, descargas de los materiales, todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; lavado de los materiales, secado del material pétreo y clasificación; separándolo por tamaño; dosificación, calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cemento asfáltico; barrido de la base impregnada, chaflán en las orillas de la base asfáltica y acabado con rodillo liso;  acarreos de los materiales al lugar de su utilización; permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación, descarga y almacenamiento del agua; cargas en la planta y descarga en el lugar de utilización; operaciones, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; acabado superficial; curado o cualquier otro tratamiento que requiera la capa estabilizada compactada, incluyendo los materiales o productos necesarios para ello; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de la capa estabilizada hasta que sea recibida por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP. 1.04.004/00.P.04. MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN,

P. U. O. T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el litro de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el litro de material asfáltico aplicado en riego de impregnación, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino,  carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-PAV.-002        	CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE ALTO DESEMPEÑO, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFÁLTICO, P. U. O. T.

contenido

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que deberán considerarse para la construcción  de Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa de Alto Desempeño, que es parte constitutiva del Pavimento Asfáltico.

Definición

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Cuando son de un espesor mayor o igual que cuatro (4) centímetros, las carpetas de granulometría densa tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento.

La mezcla asfáltica de alto desempeño, es una mezcla especialmente diseñada y construida para resistir deformaciones permanentes, fatiga y tener mayor resistencia a los agentes ambientales.

requisitos de calidad de los materiales

Agregado Grueso.

El agregado grueso (material pétreo retenido en la malla No. 4) deberá ser de un banco aprobado por la Dependencia, triturado totalmente a un tamaño máximo nominal de 25 mm (1”), debiendo cumplir este con las especificaciones que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de calidad del agregado grueso

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Desgaste Los Ángeles, % | M MMP 4 04 006 | 30 máx. (capas estructurales) 25 máx. (capas de rodadura) |
| Desgaste Microdeval, % | AASHTO TP 58-99 | 18 máx. (capas estructurales) 15 máx. (capas de rodadura) |
| Intemperismo acelerado, % | M MMP 4 04 008 | 15 máx. para sulfato de sodio 20 máx. para sulfato de magnesio |
| Caras fracturadas, % (2 caras o más) | ASTM D 5821 | 90 mín. |
| Partículas alargadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Partículas lajeadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Adherencia con el asfalto, % de cubrimiento | Recomendación AMAAC RA-08/2008 | 90 mín. |

*Todas las pruebas deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la Dependencia.

La licitante en su propuesta debe incluir un croquis de localización de los bancos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         materiales propuesto indicando la distancia de acarreo  a la planta de asfalto, así como el diagrama de flujo de producción de agregados pétreos,                                                                                                                                             debiendo considerar que la distancia de transporte de la mezcla asfáltica será de sesenta (60) kilómetros como máximo, la que se reducirá en un diez (10) porciento por cada grado de pendiente ascendente medida como el desnivel entre la planta de mezclado y el punto de tiro, dividido entre la longitud de transporte y el tiempo de traslado  no podrá ser mayor a una (1) hora.

Agregado Fino.

El agregado fino (material que pasa la malla No 4) constituirá parte del “mastic asfáltico” y deberán provenir de un banco  de material propuesto por la Contratista misma.  El  agregado fino deberá cumplir con las especificaciones marcadas en la tabla 2.

Tabla 2 – Propiedades del Agregado Fino*

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Equivalente de arena,% | M MMP 4 04 004 | 50 min. (capas estructurales) 55 min. (capas de rodadura) |
| Angularidad, % | AASHTO T 304 | 40 mín. |
| Azul de metileno, mg/g | Recomendación AMAAC RA-05/2008 | 15 máx. (capas estructurales) 12 máx. (capas de rodadura) |

*Todas las pruebas deberán ser desarrolladas por un laboratorio evaluado y autorizado con anticipación  por la Dependencia.

Cemento asfáltico.

El asfalto utilizado en la elaboración del concreto asfáltico deberá ser modificado con polímero tipo SB o SBS, cumpliendo la norma para asfaltos grado desempeño emitida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes N-CMT-4-05-004/08   para un tipo PG 82-22.

DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla se realizará  en un laboratorio evaluado y aprobado con anticipación por la Dependencia y conforme al procedimiento indicado en el Protocolo de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño de la Asociación Mexicana del Asfalto  PA – MA 01/2008. Considerando un Nivel II de diseño de mezclas, que corresponde al diseño volumétrico y por deformación permanente.

El concreto asfáltico deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión (TSR) de tal forma de tener una resistencia mínima remanente de 80 % conforme a la recomendación AMAAC RA 04/2008. Considerando un ciclo de congelamiento de 16 hrs el cual deberá ser aplicado antes de realizar la prueba. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico conforme a la viscosidad rotacional generada.

Previo a la compactación de los especímenes en el laboratorio la mezcla deberá curarse en un horno, a la temperatura de compactación, 2.00  horas para cuando los agregados presenten una absorción combinada menor o igual a 2.5% y 4.00 horas para absorción mayor a 2.5%

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el Compactador Giratorio Superpave de acuerdo al número de giros correspondientes a los ejes equivalentes de diseño tomando en cuenta lo especificado en la Recomendación AMAAC RA 06/2008, con un ángulo de 1.25° y 600 kpa de presión. Ver tabla 3.

La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades volumétricas indicadas en la tabla No. 4.

La granulometría de la mezcla asfáltica deberá apegarse a la PA-MA 01/2008, en el eje horizontal se graficará la abertura de la malla en mm elevada a la 0.45 potencia y en el eje vertical el por ciento que pasa, alojándose dentro de los puntos de control,   La línea de Máxima densidad es una línea recta que se traza del tamaño máximo del agregado, del 100% de material que pasa al origen.

Tamaño Máximo: Una tamaño mayor que el tamaño máximo nominal.

Tamaño Máximo Nominal: Una tamaño mayor  que la primera malla o tamiz que  retiene más del 10% de agregado.

Límites Granulométricos Superpave para Tamaño Máximo Nominal de 25 mm (1”).

Tabla 3–Energía de Compactación en e Compactador Giratorio Superpave*

| ESALs de Diseño(millones) | Parámetros de Compactación |
| --- | --- |
|  | Nini | Ndiseño | Nmáx. |
| <0.3 | 6 | 50 | 75 |
| 0.3 a 3 | 7 | 75 | 115 |
| 3 a 30 | 8 | 100 | 160 |
| ≥ 30 | 9 | 125 | 205 |

Tabla 4 – Requerimientos Volumétricos Superpave.

| Requerimientos para el Diseño Volumétrico de la Mezcla |
| --- |
| Nivel de tránsito | Densidad requerida (% de la Gravedad específica teórica máxima – Gmm) | Vacíos de agregado mineral mínimo en % - VMA | Vacíos llenos de asfalto en % | Relación filler asfalto |
|  | Nivel de compactación Giratoria | Tamaño nominal (mm) |  |  |
|  | Nini | Ndis | Nmax | 37,5 | 25 | 19 | 12,5 | 9,5 |  |  |
| I Bajo | ≤ 91,5 | 96 | ≤ 98 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 70 - 80 | 0,6 – 1,2 |
| II Medio | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| III Alto | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| IV Muy alto | ≤ 89 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 75 |  |

Tabla 5 – Puntos de Control en la granulometría superpave para tamaño máximo nominal de 1” (25 mm)

| Abertura de la malla | % que pasa |
| --- | --- |
|  | Mín. | Máx. |
| 50.00 mm |  |  |
| 37.5 mm | 100 | 100 |
| 25.00 mm | 90 | 100 |
| 19.00 mm |  | 90 |
| 12.5 mm |  |  |
| 9.5 mm |  |  |
| 4.75 mm |  |  |
| 2.36 mm | 19 | 45 |
| 0.075 mm | 1 | 7 |

construccion

Clima.

No se permitirá aplicación sobre superficie que se encuentre mojada. La temperatura ambiente no deberá ser menor a quince 15 ° C en el momento de la aplicación.  Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales de temperatura ascendente y sin lluvia.

Ejecución.

Una vez aplicado el riego de liga con emulsión asfáltica modificada cuyas características  son las indicadas en la Tabla 6, se construirá una capa de carpeta asfáltica, con material pétreo proveniente de banco propuesto por el contratista a tamaño máximo nominal de 25 mm  (1”), se colocará de acuerdo al espesor y a los niveles indicados en las secciones de proyecto. Se utilizará para su tendido una extendedora equipada con un sistema electrónico a base de sensores para el control de espesores y de la regularidad superficial de la carpeta asfáltica y del espesor de la misma, la extendedora deberá garantizar una distribución y acomodo uniforme de la mezcla asfáltica, para dar las pendientes transversales y longitudinales de proyecto, por lo que el contratista deberá contar con el personal capacitado y el equipo especial con las características descritas anteriormente.  Se compactará al noventa y siete  por ciento (97%), mínimo, de la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica compactada AASHTO T 166.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme, en caso de iniciar lluvia, el tendido deberá suspenderse inmediatamente sin argumentar que se tiende bajo riesgo de la constructora.

TABLA 6.-  Requisitos de calidad para emulsión de asfalto modificado con polímero de alta viscosidad

| Característica | Temp. de | Unidad | Valor | Significado de | Utilidad de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prueba ( oC) |  |  | la Prueba | la Ejecución |
| PRUEBAS A LA EMULSION. |  |  |  |  |  |
| Residuo Asfáltico por destilación | 204 | % | 69.0 Mínimo | Calidad | Control de Obra |
| Viscosidad Saybolt-Furol | 50.0 | segundos | 50 – 200 | Comportamiento | Aceptación |
| Retenido de peso en Malla No. 20 |  | % | 0.10 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Asentamiento a 5 días. |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Asentamiento a 24 hrs. |  | % | 1.0 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Disolvente en Volumen |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Informativa |
| Demulsibilidad |  | % | 60 Mínimo | Calidad | Informativa |
| Carga de la Partícula |  |  | Positiva | Clasificación | Informativa |
| PRUEBAS AL RESIDUO DE LA DESTILACION | ( 204 ° C ) |  |  |  |
| Solubilidad en Tricloroetileno |  | % | 97.5 Mínimo | Calidad |  |
| Penetración 100 gr., 5 seg. | 25.0 | 1/10 mm | 100 - 200 | Comportamiento | Control de Obra |
| Recuperación Elástica 20 cm, 5 min. | 10.0 | % | 40.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Ductilidad, 5 cm. / minuto | 10.0 | cm. | 30.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Recuperación Elástica por Torsión | 25.0 | % | 30.0 Mínimo | Calidad | Control de Obra |

No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el contratista reparará inmediatamente los daños causados por su cuenta y costo. El traslado de la mezcla asfáltica, de la planta de elaboración de la misma al sitio de tiro, deberá hacerse en camiones exprofesos, los cuales deberán llevar cubierta la parte superior de la caja del camión con una lona en buen estado  a fin de que se cubra totalmente  la mezcla asfáltica desde la salida de la planta hasta el sitio de tiro. La lona deberá tener un espesor tal que garantice la conservación de la temperatura de la mezcla asfáltica.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia, la calidad de la mezcla asfáltica difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la dependencia, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el contratista la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Una vez compactada la carpeta al 97% de su peso volumétrico compacto, verificados sus índices de perfil y, en su caso, hechas las correcciones, se volverán a nivelar las mismas secciones determinando las elevaciones de los mismos puntos ahí indicados para obtener las pendientes transversales entre ellos, y se medirán, en cada sección, las distancias entre el eje y las orillas de la corona, para verificar que esas pendientes y distancias estén dentro de las tolerancias INDICADAS EN EL INCISO H.3 LINEAS, PENDIENTES Y ESPESORES,  DE LA  NORMA N CTR CAR 1 04 006/09.

Equipo.

El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista su selección.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia, el equipo presenta deficiencias mecánicas o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Planta de mezclado  la mezcla asfáltica se elaborará en plantas mezcladoras que cuenten como mínimo con:

Tres tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continua de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas, y divididas en compartimentos para almacenar los materiales pétreos por tamaños.

Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso, los dispositivos permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener la granulometría que indique el proyecto.

Dispositivos que permitan dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación de más menos dos (± 2) por ciento de la cantidad requerida según el proporcionamiento de la mezcla.

Recolector de polvo.

Dispositivo para agregar finos.

Pavimentadoras.   Las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa de carpeta que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la carpeta asfáltica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal, ser calentado en caso necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora de la mezcla asfáltica con capacidad para asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución mediante el cual se reparta la mezcla uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de niveles.

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas.

Equipo de Transferencia

Para garantizar la operación continua del tren de compactación, dar uniformidad superficial a la carpeta asfáltica, evitar segregación de la misma y uniformizar la temperatura de la mezcla asfáltica se deberá utilizar un  equipo especial de transferencia de mezcla que deberá ser autopropulsado y con la capacidad de suministrar eficientemente la mezcla asfáltica desde los camiones hasta la tolva de la pavimentadora.

No se permitirá que el camión transportador de la mezcla asfáltica vacíe directamente a la tolva extendedora.

## D.1.  Aceptación de la mezcla.

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2008 titulado “Control de Calidad para Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño”. El control de calidad será de acuerdo al nivel de diseño de mezclas seleccionado para el proyecto y aprobado por la dependencia.

El Contratista será la responsable del aseguramiento y control de calidad, y La Dependencia en forma directa o a través de una empresa Supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye,  deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa Contratista.

La aceptación de la mezcla para la carpeta, de acuerdo a su contenido asfáltico y a su granulometría, podrá ser determinada por la Dependencia de acuerdo al método de muestreo que sea indicado por la misma.

Para la aceptación de tramos terminados además de cumplir con los parámetros de diseño y densidad del 97% del peso volumétrico compacto obtenido en laboratorio, se deberán efectuar pruebas de desempeño en la máquina de simulación de Hamburgo a especímenes extraídos directamente de campo, para garantizar que la mezcla colocada es resistente a las deformaciones permanentes y al daño por humedad conforme a la recomendación AMAAC RA 01/2008.

Si a juicio de la Dependencia es necesario remover las tramos defectuosos que no cumplan con los requerimientos establecidos en el protocolo de control de calidad  AMAAC PA-MA 02 / 2008 de la carpeta, el Contratista deberá removerlas y  reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación particular.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente, para que la carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, de cada tramo de un (1) kilómetro de longitud o fracción, se considere terminada y sea aceptada por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará EL INDICE DE PERFIL, EL CUAL SE MEDIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO  EN EL INCISO H.2 DE LA NORMA N CTR CAR   1 04 006/09 DE LA CUAL NO APLICA LO RELATIVO A ESTIMULOS Y SANCIONES. TAMBIEN SE DEBERA  CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO H.3 LINEAS, PENDIENTES Y ESPESORES,  DE LA  NORMA N CTR CAR 1 04 006/09.

MEDICIÓN.

La construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de la dependencia, se medirá para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de carpeta terminada, con aproximación a un decimal.

BASE DE PAGO.

La carpeta asfáltica clara por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada al 97% del peso volumétrico obtenido en laboratorio y estipulado en el diseño aprobado por la dependencia, este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte  y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración  total; lavado; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; barrido de la base impregnada, riego de liga a razón de 0.6 lt/m2 con emulsión catiónica de rompimiento rápido; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabado con rodillo liso; mano de obra necesaria; acarreos de la planta al lugar de utilización y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP. 1.04.006/06.P.06.     CEMENTOS ASFÁLTICOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE, P.U.O.T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el kilogramo de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-PAV.-003        CEMENTO AC-20 MODIFICADO CON POLIMERO PARA CARPETAS DE ALTO DESEMPEÑO, P. U. O. T.

EJECUCION.- El asfalto utilizado en la elaboración del concreto asfáltico deberá ser modificado con polímero tipo SB o SBS, cumpliendo la norma para asfaltos grado desempeño tipo PG 82 - 22 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes N-CMT-4-05-004/08.

MEDICION.- Se tomará como unidad de medida el kilogramo de cemento de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico modificado con polímero. Este precio unitario incluye lo que corresponda a: adquisición, polímero, diseño de la modificación del cemento asfáltico AC-20, a tipo PG 82 -22 acarreos al lugar de fabricación del concreto asfáltico, fletes y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP. 1.04.006/06.P.07.- ADITIVOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el litro de aditivo para mezcla asfáltica, de acuerdo a la dosificación establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el litro de aditivo, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los aditivos para la mezcla asfáltica, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.- SEÑ.-001        	VIALETAS / BOTONES RETROREFLEJANTES CON ADHESIVO LAMINADO DE FABRICA, SIN PERNO, P. U. O. T.

El botón retroreflejante deberá de ser DH-1 de cuerpo de Policarbonato, con lente  reflejante de Policarbonato, a base de microprismas, libre de metal (sin fondos metalizados), liso y sin protuberancias que puedan inducir opacidad del lente por acumulación de suciedad. El botón se deberá poder aplicar directamente sobre la superficie del pavimento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, utilizando un adhesivo sensible a la presión laminado al cuerpo del botón. La almohadilla de adhesivo sensible a la presión laminada al cuerpo del botón será construida con caucho no termoplástico, fillers (elementos de relleno) y resina, con un grosor total que va desde las 0.060 a las 0.090 pulgadas. El adhesivo sensible a la presión será laminado al cuerpo del botón en fábrica con un ambiente controlado y se suministrará de línea con un protector de adhesivo plástico removible. Las dimensiones típicas del botón serán:

Altura: 15.88 ± 1.27 mm (0.625 ± 0.050 pulgadas)

Ancho: 101.60 ± 12.7 mm (4.00 ± 0.50 pulgadas)

Longitud: 89.20 ± 12.7 mm (3.50 ± 0.50 pulgadas)

El botón deberá cumplir con los coeficientes de reflectividad, indicados en la tabla 1, de la Norma N-CMT-5-04/08.

El licitante deberá entregar integrado a su propuesta técnica-económica, la siguiente documentación en original y/o certificada:

El licitante entregará ficha técnica y certificado de calidad, en original, firmados y sellados por el fabricante. La ficha técnica deberá especificar que el botón retroreflejante propuesto cumple con los valores del coeficiente de retroreflectividad indicadas en la norma N-CMT-5-04/08.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.- SEÑ.-002        	BOYA DE 20 cm DE DIAMETRO DE POLIETILENO CON REFLEJANTE SEGÚN PROYECTO, P.U.O.T.

EJECUCION.- Consiste en el suministro y colocación de dispositivos de tránsito con boyas de 20 centímetros de diámetro de polietileno con reflejante, para la delimitación entre carriles de la vialidades y la canalización de vehículos en general, las boyas se colocarán a la separación indicada en el proyecto, medidos a centros de las mismas; se colocarán utilizando pernos de anclaje y herramienta y equipo adecuados para su colocación. Todos los trabajos se sujetarán a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la pieza suministrada y colocada de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por la dependencia.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para la pieza colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o fabricación de las boyas de polietileno con reflejante adherido, clavos, almacenaje, cargas, descargas, accesorios, los tiempos de los vehículos empleados en esta actividad, mano de obra especializada, herramienta, equipo y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-SEÑ-004        	SISTEMA AMORTIGUADOR DE IMPACTOS EN BIFURCACIÓN, P.U.O.T.

El concepto de obra a ejecutar consiste en el suministro y colocación de un sistema modular amortiguador de impactos, que se ubicará en isleta de bifurcación o estructura a proteger, incluye el suministro o fabricación y la instalación del sistema integrado con todos sus componentes.

El contratista suministrará y aplicará todos y cada uno de los materiales y elementos necesarios que componen el sistema amortiguador de impactos.

El licitante propondrá el sistema amortiguador de impacto, el cual deberá absorber la energía de impacto frontal y proporcionar al vehículo impactado una parada controlada. En caso de impacto lateral, el sistema deberá redireccionar al vehículo errante hacia su ruta original, sin permitir que este se voltee, salte al otro lado, rebote, ni que el sistema penetre en el vehículo.

El sistema propuesto deberá cumplir al menos con lo siguiente:

1.- El sistema deberá haber aprobado el nivel de prueba no. 3 o superior, del reporte NCHRP 350, para lo cual, el licitante deberá adjuntar en la propuesta técnica copia del certificado de aprobación correspondiente.

2.- Dimensiones: longitud de 8.00 m +/- 10%.

3.- Deberá ser un sistema que permita el deslizamiento de la terminal de impacto, con el fin de absorber la energía del impacto.

4.- Después de un evento de absorber un impacto, el dispositivo deberá tener la capacidad de deflexión.

5.- Deberá resistir impactos de vehículos con velocidades hasta de 100 km/h.

6.- La terminal se ubicará al inicio de la punta de bifurcación, con sistema de contención lateral en ambos lados.

7.- los componentes del sistema podrán ser metálicos, plásticos o mixtos. Todos los componentes metálicos deberán contar con acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo con el proceso de galvanizado indicado en las presentes especificaciones. Todos los componentes plásticos deberán contar con tratamiento contra la intemperización, fuego, lluvia y calor.

8.- Se deberá considerar el acoplamiento y/o adecuación del sistema con los dispositivos y/o mobiliario existente en la isleta.

En su propuesta técnica, el licitante deberá de adjuntar las especificaciones técnicas que cumple el sistema propuesto, de acuerdo con los puntos anteriores, en casos de no presentar la documentación solicitada será motivo de descalificación.

MEDICIÓN: La unidad de medida será la pieza del sistema amortiguador de impactos, suministrado y colocado, incluyendo todos sus accesorios.

BASE DE PAGO: El suministro y colocación del sistema amortiguador de impactos, se pagará por unidad de obra terminada al precio unitario fijado en el contrato para la pieza suministrada y colocada junto con todos sus accesorios. el precio unitario incluye: adquisición y fletes de materiales, fabricación de cada pieza solicitada, acarreos, almacenaje y galvanizado de cada pieza solicitada, acarreos al sitio de obra, todos lo accesorios necesarios para su instalación, toda la mano de obra y equipos necesarios, excavaciones, trazo y nivelación, colocación de los postes, construcción de los bloques de anclaje, relleno de excavaciones, instalación y anclaje del sistema amortiguador de impactos con todos sus accesorios, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de todos los materiales durante las cargas, acarreos y las descargas, la conservación del sistema amortiguador hasta su recepción, los pagos de peaje, regalías o derechos, instalación de campamentos, acarreos horizontales o verticales en la zona de instalación, suministro y colocación del concreto hidráulico necesario, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-SEÑ.-005                	BARRERA CENTRAL SEPARADORA (P.U.O.T.)

EJECUCION.- La barrera central separadora se construirá conforme al proyecto tipo que indique la Dependencia, será de concreto hidráulico con resistencia a la compresión de doscientos (200) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho días; se colocará en la forma fijada en el proyecto y ordenada por la Dependencia, debiendo cumplir con todos los requisitos señalados en el croquis mostrando su sección transversal, anexo a esas Especificaciones Complementarias. Una vez colocada, deberá pintarse con pintura vinílica, a razón de 1 litro/m2

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro de barrera terminada, con aproximación a una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado para el metro de barrera terminada; este precio unitario incluye lo que corresponda por valor de adquisición de la barrera prefabricada y su acarreo hasta el lugar de su colocación; valor de obtención o de adquisición de todos los materiales necesarios, grava, arena, agua y juntas; acarreos de todos los materiales; cargas y  descargas; almacenamientos; obras auxiliares; equipo, mano de obra y todas las operaciones necesarias para la construcción de la barrera incluyendo todos los acarreos que sean necesarios adquisición y colocación de la malla antideslumbrante y ménsula reflejante color amarillo; mermas y desperdicios; adquisición y aplicación de la pintura, limpieza general de la obra y de la zona adyacente de trabajo; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta construcción de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P.-ALM-PUB.-005. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POSTE DE ACERO DE 10 M DE ALTURA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CON UN BRAZO DE 1.8 M DE LARGO CON LUMINARO TIPO LED DE 100 WATTS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.-

El suministro y colocación del poste de acero de 10 m de altura fabricado en lámina de acero, con un brazo de 1.8 m de largo con luminario tipo LED de 100 watts, en los lugares indicados en el proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

MEDICIÓN.-

Se tomará como unidad de medida la pieza colocada y puesta en marcha de acuerdo al proyecto y/o lo que ordene la dependencia.

BASE DE PAGO.-

La colocación del poste de acero de 10 m de altura fabricado en lámina de acero, con un brazo de 1.8 m de largo con luminario tipo LED de 100 watts, se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: costo de adquisición del poste de acero de 10 m de altura fabricado en lámina de acero, con un brazo de 1.8 m de largo con luminario tipo LED de 100 watts, con una base de concreto de 62x62x70 cm con anclas de 19 mm para la fijación del poste, con todos los fletes que implique para tenerlo en el lugar de la obra y todas las excavaciones para canalizar conductos eléctricos, transporte y montaje, anclaje, instalación eléctrica, pruebas de funcionamiento, libranzas, conductos, cables, demás materiales necesarios, desperdicios, mermas, almacenajes, cargas y descargas, equipo mayor y menor necesario, mano de obra necesaria, tiempo de los vehículos empleados y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P.-ALM-PUB.-006. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POSTE DE ACERO DE 10 M DE ALTURA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CON DOS BRAZOS DE 1.8 M DE LARGO CON LUMINARO TIPO LED DE 100 WATTS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.-

El suministro y colocación del poste de acero de 10 m de altura fabricado en lámina de acero, con dos brazos de 1.8 m de largo con luminario tipo LED de 100 watts, en los lugares indicados en el proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

MEDICIÓN.-

Se tomará como unidad de medida la pieza colocada y puesta en marcha de acuerdo al proyecto y/o lo que ordene la dependencia.

BASE DE PAGO.-

La colocación del poste de acero de 10 m de altura fabricado en lámina de acero, con dos brazos de 1.8 m de largo con luminario tipo LED de 100 watts, se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: costo de adquisición del poste de acero de 10 m de altura fabricado en lámina de acero, con dos brazos de 1.8 m de largo con luminario tipo LED de 100 watts, con una base de concreto de 62x62x70 cm con anclas de 19 mm para la fijación del poste, con todos los fletes que implique para tenerlo en el lugar de la obra y todas las excavaciones para canalizar conductos eléctricos, transporte y montaje, anclaje, instalación eléctrica, pruebas de funcionamiento, libranzas, conductos, cables, demás materiales necesarios, desperdicios, mermas, almacenajes, cargas y descargas, equipo mayor y menor necesario, mano de obra necesaria, tiempo de los vehículos empleados y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-ALM-PUB.-002. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FLEXIBLE DE 2” DE DIÁMETRO, CON CABLES DE ALUMINIO INTERPOLAR  CALIBRES 1/0, 2, 4 Y 6 AWG, CABLES DE COBRE DESNUDOS CALIBRES 8 Y 10 AWG, P. U. O. T.

EJECUCIÓN.-

Los tubos para alojamiento de la instalación eléctrica de 2” de diámetro, incluyendo cables de aluminio unipolar calibres 1/0, 2, 4 y 6 AWG y cables de cobre desnudos calibres 8 Y 10 AWG, se colocarán de acuerdo al proyecto y/o lo que ordene la contratante.

MEDICIÓN.-

La medición será por el metro lineal de tubo de polietileno colocado de acuerdo al proyecto y/o lo que ordene la contratante.

BASE DE PAGO.-

Los tubos de polietileno de alta densidad para alojamiento de la instalación eléctrica, se pagarán al precio fijado en el contrato por metro lineal colocado de acuerdo con el tipo de material y diámetro indicado en el proyecto, incluyendo cables de aluminio unipolar calibre 1/0, 2, 4 y 6 y cable de cobre desnudo calibres  8 y 10 AWG, estos precios  unitarios incluyen lo que corresponda por: excavaciones por medios mecánicos y/o manuales, relleno y compactado con material producto de la excavación, tendido de cama de arena de 5 cm de espesor, traspaleos, adquisición, cargas, transporte al lugar de la obra, descargas, almacenamiento, mermas, colocación y los tiempos de los vehículos empleados, los materiales y herramientas usados en su colocación y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

NOTA:

Todos los conductores deben ser de aluminio y cobre y las conexiones en los registros deberán estar aisladas con cinta de hule vulcanizable y cinta de vinil.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-ALM-PUB.-008.SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL CON TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA Y RELACION DE TRANSFORMACION DE 13,200-120/220 V, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA, UN  MURETE DE MEDICION Y UN MURETE DE CONTROL DEL ALUMBRADO, P. U. O. T.

EJECUCIÓN.-

Se colocará la subestación, en el lugar indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

MEDICIÓN.-

Se tomará como unidad de medida la pieza colocada de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO.-

El suministro y la colocación de la subestación incluyendo su conexión y la instalación de la acometida de transición aéreo-subterránea de 13.2 KV, poste de concreto tipo 12-750, así como la construcción de un murete de medición y un murete de control de alumbrado por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: costo de adquisición de la subestación eléctrica tipo pedestal con transformador monofásico de 10 KVA  13,200-120/220 volts de la potencia indicada en el proyecto, poste, fletes hasta el lugar de la obra, mano de obra, maquinaria, equipo, maniobras y todo lo necesario para la colocación del poste y para conectar el transformador en los puntos señalados en el proyecto, todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, maniobras y todo lo necesario para instalar la acometida de transición aéreo-subterránea y reposiciones de pavimentos, construcción de base de concreto, instalación eléctrica según proyecto, pruebas de funcionamiento, libranzas, trámites ante C.F.E., demás materiales necesarios, desperdicios, mermas, almacenajes, cargas y descargas, equipo mayor y menor necesario, mano de obra necesaria, tiempo de los vehículos empleados y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-ALM-PUB.-009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 40 x 40 x 40 CM., CON TAPA Y CADENA DE SEGURIDAD, P. U. O. T.

EJECUCIÓN.-

Consiste en el suministro y colocación de registro eléctrico de 40 x 40 x 40 cm, con tapa y cadena de seguridad y su debida colocación e instalación, en la parte de arriba se colocará una tapa de acero y su contratapa. De acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

MEDICIÓN.-

La medición se hará tomando como unidad la pieza de registro prefabricado e instalado en su posición definitiva de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO.-

El registro eléctrico por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza de registro prefabricado y debidamente instalado. El precio unitario incluye lo que corresponda a: todos los trabajos previos para poder colocar el registro eléctrico en su posición definitiva (demoliciones, excavaciones, afine), materiales, concreto, agua, curado, cemento, filtro de grava, T.M.A. 3/4”, marco y contramarco, pintura esmalte para marco y contramarco, todos los materiales y mano de obra necesarios para los rellenos y resanes que de estos trabajos se deriven, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo, así como las cargas, descargas, acarreos locales y al lugar de su colocación, almacenamientos, desperdicios, mermas, los tiempos de los vehículos empleados en esta actividad y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TRAB-DIV.-006  REPOSICIÓN Y/O RENIVELACIÓN DE BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, P. U. O. T.

EJECUCIÓN.- Cuando el nivel de superficie terminada (pavimento, banqueta o isleta) quede por encima o por debajo del nivel superior de la tapa del brocal, se procederá a renivelarlo para igualarlo a la superficie de que se trate, retirando el brocal y tapa existentes. Posteriormente se demolerá y/o colocará el material sobrante o restante. Una vez alcanzado el nivel deseado, se colocará nuevo el brocal y tapa.

MEDICIÓN.- Se tomará como unidad de medida la pieza de brocal renivelada y/o repuesta de acuerdo a lo indicado por la contratante y/o dependencia correspondiente.

BASE DE PAGO.- La renivelación de brocales de drenaje sanitario, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza de brocal renivelada y/o repuesta de acuerdo a lo indicado por la contratante y/o dependencia correspondiente. Este precio unitario incluye lo que corresponda a materiales, transporte, fletes, cargas, descargas, mermas, excavaciones, demoliciones, retiro del material producto de excavaciones y demoliciones, limpieza del área, los tiempos de los vehículos, maquinaria, mano de obra y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.