##### PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS TERRACERÍAS Y LOS PAVIMENTOS E OBRA INDUCIDA, PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL EN LA AV. ALFREDO DEL MAZO Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CARRETERA TOLUCA-NAUCALPAN

Primer nivel

Eje 55, terraplén de entrada con los flujos de tránsito: Naucalpan-Maquinita y Naucalpan-México.

Eje 55, terraplén de salida, con los flujos de tránsito: Naucalpan-Maquinita y México-Maquinita.

I.- GENERALIDADES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

La obra en mención comprenden la construcción de las terracerías, pavimentos; obras de drenaje, obras complementarias, inducidas; señalamiento horizontal y vertical, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije el proyecto y/o lo que ordene la Dependencia ejecutora, así como siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen en el presente documento.

El proyecto geométrico contempla la construcción de un distribuidor vial de tres niveles con varias estructuras de puentes vehiculares, en un entronque de cuatro ramas y catorce vías o calzadas de rodamiento de uno y dos carriles de circulación por sentido, pero el motivo de la presente licitación está enfocado al eje 55 y a la obra inducida.

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Municipio de Toluca, Estado de México, en la intersección de las vialidades Alfredo del Mazo y José López Portillo, al nororiente de la ciudad Capital.

II.- AFECTACIONES Y OBRAS INDUCIDAS

II.1	Identificación de las obras inducidas

Antes de iniciar los trabajos descritos en el presente capítulo, en los cuales entrará en acción la maquinaria pesada, es necesario que la empresa contratista ganadora implemente una brigada de campo para la identificación y marcación de las obras inducidas comunes y especiales, señalándolas con marcas de cal o pintura, según sea el caso, a efecto de que se determine cuáles obras deberán tratarse de forma manual, cuáles serán efectuadas por la constructora y cuáles por los propietarios de las instalaciones, y se advierta a los operadores de maquinaria pesada las precauciones a seguir, toda vez que el daño que se ocasione a dichas instalaciones, será reparado con cargo a los recursos de la contratista, y sólo serán motivo de pago, aquellos trabajos de reubicación y/o demolición señalados en el catálogo de conceptos del contrato.

II.2	Obras inducidas comunes

Las obras inducidas comunes podrán ser ejecutadas por la empresa constructora ganadora del concurso, y se ejecutarán y pagarán conforme a lo establecido en el respectivo catálogo de conceptos y su especificación particular.

A continuación se mencionan cuáles son las obras inducidas comunes:

1.- Conexión provisional de líneas y descargas de drenaje existentes al momento de realizar las excavaciones y obras, para mantener el servicio, así como su reinstalación definitiva.

2.- Conexión provisional de líneas y tomas de agua potable existentes al momento de realizar las excavaciones y obras, para mantener el servicio, así como su reinstalación definitiva.

3.- Demolición de construcciones alojadas a lo largo de la vialidad.

4.- Demolición y nueva construcción de muros o cercas delimitantes de propiedad de predios cercanos a la vialidad, con motivo de la influencia de los taludes de excavación.

5.- Adecuación de niveles en los registros de agua potable, registros de instalaciones de telefonía o fibra óptica subterráneas, brocales de pozos de vista de drenaje, etc.

6.- Tala y desenraice de árboles.

II.3	Obras inducidas especiales

Las obras inducidas especiales se refieren a las instalaciones de servicios públicos y privados, cuya naturaleza no permite la intromisión de mano de obra ajena a la empresa y/o Dependencia propietaria o administradora del servicio, para realizar modificaciones y reubicaciones.

Los trabajos de movimientos y reubicación de instalaciones especiales marginales de servicios, tales como energía eléctrica, telefonía, fibra óptica, gas, conductos de Pemex, etc., serán efectuados únicamente por las empresas y/o Dependencias que tengan bajo su cargo y/o jurisdicción las instalaciones de que se trate, y que interfieran con la obra; para efectos de pago, se considerará como unidad de medida la que se indique en el catálogo de conceptos de concurso, por unidad de obra terminada, es decir, trabajos de desinstalación y nueva instalación o reubicación, hasta dejarlas funcionando satisfactoriamente al término de la obra principal, presentándose a la supervisión de obra factura de la empresa y/o Dependencia que realizó dichos trabajos, adicionando únicamente el porcentaje correspondiente a gastos de administración que aparecen en su propuesta de concurso.

III.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Previo a la licitación de la presente obra, la Dependencia Ejecutora contará con los permisos y la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental emitidos por las autoridades competentes en materia de impacto y riesgo ambiental.

Por lo anterior, la empresa constructora se obliga a elaborar y presentar los programas y medidas de mitigación realizados conforme a los requerimientos de dicha resolución, apercibiéndose a la misma que de no cumplir con este requisito, no podrá dar inicio a los trabajos, y los atrasos en el programa de ejecución que por este motivo se ocasionen serán imputables a la contratista, por tanto, no serán motivo de reclamos posteriores de pago.

Así mismo, en caso de que los trabajos sean iniciados sin observar las medidas de mitigación de impacto ambiental establecidas, la empresa constructora será la responsable absoluta ante las acciones legales y penales a que haya lugar.

IV.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE MODERNIZACIÓN O NUEVA CONSTRUCCIÓN, Según Norma: N-CTR-CAR 1-07-016

Con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de los trabajos de modernización, nueva construcción o reconstrucción, por tratarse de caminos en operación o que se conectarán con carreteras en operación, es necesario que la empresa constructora, antes de iniciar cualquier acción, coloque las señales verticales, dispositivos y marcas de forma provisional, de acuerdo con lo señalado en la norma N-PRY-CAR-10-03-001, “Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”, de lo contrario, la Supervisión de Obra no permitirá el inicio de los trabajos, y los atrasos en el plazo de ejecución por este motivo serán imputables a la empresa constructora.

V.- TERRACERÍAS

DESMONTE, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-001/00

Este trabajo se realizará en la zona del camellón central actual, donde existen árboles, plantas de ornato y vegetación mayor, así como en los tramos vírgenes que indique el proyecto.

Se realizará la roza de arbustos y maleza, tala de árboles y extracción de tocones con raíces, retirando el producto de estas actividades de la zona de del camino de proyecto y disponiendo de él en la forma indicada por la resolución del estudio de impacto ambiental o la Supervisión de Obra.

DESPALME, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-002

Es la remoción del material superficial del terreno con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable.

Este trabajo se realizará en los tramos laterales a la superficie de rodamiento actual, o zonas de camellones actuales, donde es necesario ampliar las terracerías para complementar el ancho de la corona actual y cumplir con el ancho de proyecto, así como en los tramos vírgenes, donde por condiciones de alineamiento horizontal, el trazo abandona la superficie de rodamiento existente; y en los que indique la Supervisión de Obra.

Se delimitará mediante marcas la zona a despalmar según lo indicado en el proyecto geométrico, que por lo general corresponde a las áreas donde se desplantarán terraplenes y realizarán cortes, (franja entre “ceros” de proyecto).

En un espesor promedio de veinte (20) cm., se cortará y removerá el terreno natural superficial, desalojando la capa superficial del terreno natural (capa vegetal y/o material indeseable).

Cuando el material producto del despalme esté compuesto por materia orgánica, se podrá utilizar en el recubrimiento de los taludes de los terraplenes, o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impida el drenaje y no invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de vegetación.

En caso de no utilizarse como recubrimiento de los taludes y no poderlo extender en la zona, así como cuando el material producto del despalme se encuentre formado por rellenos artificiales compuesto de escombros, basura y materiales extraños, se procederá a cargarlo, transportarlo y colocarlo en el banco de desperdicio aprobado por la Supervisión de Obra.

DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE, Según Norma: N-CTR-CAR-1-02-013/00

En la zona de ampliación de calzada y en los sitios que se requiera, se deberá demoler el concreto hidráulico de las guarniciones y las banquetas con la finalidad de iniciar con los trabajos de excavación en caja para alojar la nueva estructura del pavimento.

Primero se marcará con pintura los límites del corte (línea de ceros de los taludes del corte).

Posteriormente con equipo de corte para concreto se realizarán dos cortes que marcarán la franja entre ceros de la gasa por construir, con la finalidad de tener un corte uniforme sobre el concreto hidráulico, o si se prefiere, se podrá utilizar el equipo de demolición que se considere adecuado (rotomartillos o retroexcavadoras) para levantar todo el concreto a desechar, siempre y cuando al final se reponga de forma precisa el concreto demolido en demasía, toda vez que dicho concreto constituye la superficie de rodamiento y estacionamiento del centro comercial Chedraui.

El material producto del corte se retirará del lugar y se depositará en el banco de desperdicios que tenga contemplado la contratista.

CORTES, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-003

Son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la sección de la obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por la Supervisión de Obra.

En los sub-tramos, anchos y espesores señalados en el proyecto geométrico, una vez realizados los despalmes y demoliciones de concreto, según sea el caso, se procederá a efectuar los cortes necesarios para encontrar los niveles de desplante de las terracerías, efectuándose de acuerdo con las líneas y taludes de proyecto, permitiéndose siempre el drenaje natural; el material producto de los cortes del terreno natural, previa revisión por parte del laboratorio de supervisión, podrá ser utilizado en la construcción de los terraplenes, y las capas de material de mala calidad, así como el sobrante de los cortes, se desperdiciará y se colocará en el banco de desperdicio que tenga contemplado la contratista.

Para considerar terminado un corte, y proceder a su entrega a la Supervisión de Obra, se verificará:

1.- Que se haya efectuado el despalme en aquellos sitios donde el material producto del corte sea destinado a formar terraplenes, y que el material producto del despalme se haya colocado en el sitio indicado por la Supervisión de Obra.

2.- Que los cortes se hayan efectuado de acuerdo con el alineamiento, perfil y sección en su forma, anchura y acabado.

3.- Que la excavación haya sido efectuada hasta la línea de proyecto con una tolerancia de ± diez (10) centímetros en el fondo de la excavación.

4.- Que no existan salientes de acuerdo con la línea de proyecto de más de cincuenta (50) centímetros, y que los taludes queden correctamente amacizados.

5.- Que el material sobrante de los cortes se haya depositado de manerea adecuada en el banco de desperdiciio que tenga contemplado la contratista.

COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y/O CAMA DE LOS CORTES, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-009

En toda el área donde se hayan realizados cortes o despalmes, se procederá a recompactar la superficie descubierta del terreno natural, compactándose en un espesor de veinte (20) centímetros hasta alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO estándar.

Para hacer más fácil el proceso de recompactación, se recomienda aplicar riegos pesados de agua, dejar reposar por lo menos treinta (30) minutos y después aplicar energía de compactación.

Si durante la compactación de la capa de desplante se detectan zonas inestables (rebote elástico), estos se deberán tratar eliminando el material inestable para sustituirlo por material de banco, ya sea material en greña o material grueso dependiendo de la inestabilidad del bache; el relleno de las zonas inestables se hará por capas, con espesor máximo de veinte (20) centímetros compactadas al noventa y cinco por ciento (95%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO estándar, si es material en greña y si es material no compactable, éste se deberá bandear con tractor de orugas D-8 o similar, procurando que la banda del tractor pase por lo menos cuatro (4) veces por cada punto de la superficie a tratar.

TERRAPLENES, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-009

Son las estructuras que se construyen con materiales producto de cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante que indique el proyecto, ampliar la corona, cimentar estructuras, formar bermas y bordos, y tender taludes.

Los materiales utilizados para la construcción de estas estructuras podrán provenir de los cortes o de banco; cuando provengan de los cortes podrán ser compactables o no compactables; y cuando provengan de banco, de preferencia serán compactables, pero siempre cumplirán con la calidad indicada en las normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén.

En los tramos indicados en el proyecto geométrico, si el nivel de la rasante así lo requiere, habiendo afinado y compactado el terreno natural, se procederá a la formación de los terraplenes en capas de veinte 20 cm de espesor, con material producto de los cortes o alguno de los bancos indicado en el estudio de bancos

Se delimitará la zona de desplante del terraplén mediante estacas u otras referencias.

Antes de iniciar la construcción de los terraplenes, se rellenarán los huecos y preparará el terreno natural en la forma descrita en el párrafo de compactación del terreno natural.

El material para la formación del cuerpo del terraplén, se descargará sobre la superficie donde se extenderá en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros.

El suelo se preparará hasta alcanzar el contenido de agua de compactación que indique el proyecto, se extenderá en capas sucesivas sensiblemente horizontales en todo el ancho de la sección siempre que la topografía del terreno lo permita, y se conformará de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme no mayor de veinte (20) centímetros.

Se aplicará energía de compactación hasta alcanzar el noventa y cinco por ciento (95%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO estándar, en todo el ancho de la sección.

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

TERRAPLENES REFORZADOS, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-010

Son las estructuras que se construyen adicionándoles al cuerpo de terraplén  elementos transversales metálicos, plásticos o de otro material, que le proporcionan al suelo capacidad para resistir esfuerzos de tensión, permitiendo la construcción con taludes menos tendidos que los que se podrían lograr sin elementos estructurales de contención, formando un muro de contención con el suelo y su refuerzo.

Los materiales utilizados para la construcción de estas estructuras podrán provenir de los cortes o de banco; pero siempre deberán ser compactables y  cumplir con la calidad indicada en las normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén.

Se delimitará la zona de desplante del terraplén reforzado mediante estacas u otras referencias, de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

Antes de iniciar la construcción de los terraplenes reforzados, se rellenarán los huecos y preparará el terreno natural en la forma descrita en el párrafo de compactación del terreno natural.

Los materiales usados para el refuerzo, para el acabado de los muros y los procedimientos de colocación en los terraplenes reforzados serán los que indique el proyecto de la patente elegida, previamente aprobada por la Supervisión de Obra.

Sobre la superficie de desplante preparada o una vez compactado el suelo de cada capa tendida y compactada, las piezas o elementos de refuerzo se colocarán de acuerdo con lo indicado en el proyecto de la patente elegida, donde se mencionarán también las dimensiones y características de dicho refuerzo.

El material para la formación del cuerpo del terraplén reforzado, se descargará sobre la superficie donde se extenderá, en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros.

El suelo se preparará hasta alcanzar el contenido de agua de compactación que indique el proyecto, se extenderá cubriendo totalmente los planos horizontales del refuerzo, en capas sucesivas sensiblemente horizontales, con el espesor señalado en el proyecto, alcanzando la parte superior de la línea de los elementos que se coloquen en la orilla del terraplén y se conformará de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme.

Se aplicará energía de compactación hasta alcanzar el noventa y cinco por ciento (95%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO estándar, en todo el ancho de la sección reforzada.	La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

De preferencia la compactación en la franja de la orilla exterior del terraplén en un ancho no menor de un (1) metro, se ejecutará con equipo manual, asegurando en cualquier caso, la correcta alineación de los elementos que se coloquen en la orilla del terraplén.

Entre capa y capa compactada se colocará el refuerzo según lo indicado en el proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, Según Norma: N-CTR-CAR-1-01-009

Es la capa última de las terrecerías que sirve de transición entre los terraplenes y el pavimento encargada de recibir y resistir las cargas de tránsito transmitidas por el pavimento y a su vez transmitir y distribuir éstas al cuerpo del terraplén.

Se podrán construir con materiales producto de cortes o procedentes de bancos, pero siempre cumplirán con la calidad indicada en las normas N-CMT-1-03, Materiales para Subrasante.

En toda la longitud del tramo y en los anchos señalados en el proyecto geométrico, terminando la construcción y compactación de los terraplenes, así como la compactación de las superficies de desplante (cuando sea el caso), se procederá a la construcción de la capa sub-rasante de treinta (30) cm de espesor, empleando para ello el material de alguno de los bancos indicados en el estudio de bancos de materiales, se homogenizará la mezcla y se le incorporará la humedad óptima, se tenderá y compactará hasta alcanzar como mínimo el cien por ciento (100%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO estándar.

Se recomienda que la construcción de la subrasante se realice en dos (2) capas de quince (15) centímetros cada una.

VI.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Anticipadamente a la construcción de las terracerías y del pavimento, cuando el proyecto o la Supervisión de obra así lo indiquen, se procederá a la construcción de las obras de drenaje y subdrenaje, que se ejecutarán de acuerdo con lo señalado en la Normativa SCT, según lo indicado en las siguientes normas:

N-CTR-CAR-1-01-005/00. Excavación para Canales

N-CTR-CAR-1-01-007/00. Excavación para Estructuras

N-CTR-CAR-1-02-001/00. Mampostería de Piedra

N-CTR-CAR-1-02-002/00. Zampeado

N-CTR-CAR-1-02-003/04. Concreto Hidráulico

N-CTR-CAR-1-02-004/02. Acero para Concreto Hidráulico

N-CTR-CAR-1-02-006/01. Estructuras de Concreto Reforzado

N-CTR-CAR-1-02-008/01. Estructuras de Acero

N-CTR-CAR-1-02-013/00. Demoliciones y Desmantelamiento

N-CTR-CAR-1-03-002/00. Alcantarillas Tubulares de Concreto

Las dimensiones, características y cantidades de estas obras, así como los sitios donde se colocarán, serán las indicadas en el proyecto de obras de drenaje.

VII.- PAVIMENTOS

BASE HIDRÁULICA, Según Norma: N-CTR-CAR-1-04-002/00

En toda el tramo y donde lo indique la Supervisión de Obra, cuando la terracerías estén terminadas, dentro de las tolerancias fijadas en la normas, sobre la capa de subrasante perfectamente compactada y nivelada, se construirá la capa de base hidráulica con un espesor de veinte (20) cm., compactándola hasta alcanzar como mínimo el cien por ciento (100%) de su peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio mediante la prueba AASHTO modificada. Para la construcción de ésta capa, se utilizará material de banco, con tamaño máximo de treinta y ocho (38) mm (1 ½”), de los indicados en el capítulo de bancos de materiales.

Si para el mezclado y tendido se emplea una motoconformadora, se extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta alcanzar la humedad óptima fijada en el proyecto y obtener uniformidad en granulometría y contenido de agua. A continuación se tenderá y dará la compactación que indica el proyecto sin olvidar que en las tangentes, el proceso de compactación se inicia de las orillas hacia el centro y en las curvas, de la parte interior de la curva hacia la parte exterior.

# RIEGO DE IMPREGNACIÓN, Según Norma: N-CTR-CAR-1-04-004/00

Una vez terminada y aceptada la capa de base hidráulica en los tramos anteriormente señalados, antes de que se deteriore ésta o pierda humedad por evaporación, con la finalidad de protegerla, en todo su ancho se aplicará el riego de impregnación, para lo cual deberá estar previamente humedecida (de forma ligera), barrida y sin materias extrañas, polvo, grasa ó encharcamientos, sin irregularidades y reparados los baches que hubieran existido, y se protegerán con papel, cartón o plástico las estructuras (banquetas, guarniciones, camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras separadoras) que se pudieran manchar con el producto asfáltico.

De forma uniforme se esparcirá la emulsión asfáltica tipo ECI-60 o la que recomiende el fabricante para esta actividad, la cual deberá tener un residuo asfáltico de sesenta por ciento 60% aproximadamente; la cantidad de emulsión aplicada podrá variar de 1.1 a 1.5 lts./m², dependiendo de la temperatura ambiente y la textura por impregnar.

El riego de impregnación no se aplicará sobre superficies con agua, cuando exista amenaza de lluvia ó esté lloviendo, cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del asfalto sea uniforme y cuando la temperatura de la superficie por impregnar, esté por debajo de los 15°C.

Si es necesario abrir al tránsito, después de fraguada la emulsión se cubrirá la

superficie impregnada con un poreo de arena a razón de 3 a 5 lts/m².

La emulsión asfáltica empleada en el riego de impregnación deberá cumplir con los requisitos de calidad señalados en la norma N-CMT-4-05-001/06 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

# RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE HIDRÁULICA, Según Norma: N-CTR-CAR-1-04-005/00

El riego de liga se aplicará una vez fraguado el riego de impregnación, con la superficie de la base seca, barrida, sin polvo, libre de materiales extraños y de encharcamientos de agua y sin deterioros.

Se aplicará uniformemente un riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido, tipo ECR-65 ó similar en una cantidad aproximada de 0.5 a 1.0 lts./m².

La superficie cubierta por el riego de liga, deberá permanecer cerrada a cualquier tipo de tránsito hasta que se construya la carpeta asfáltica.

La emulsión asfáltica empleada en el riego de liga deberá cumplir con los requisitos de calidad señalados en la norma N-CMT-4-05-001/06 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

CAPAS ESTABILIZADAS, Según Norma: N-CTR-CAR-1-04-003, CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE

La construcción de capas estabilizadas para bases, es la estabilización mediante un tratamiento químico o mecánico de los materiales, el tendido de los mismos y su compactación. Para la estabilización química se incorpora un producto estabilizador que modifica alguna de las características físicas del material, mejorando su comportamiento mecánico o hidráulico.

En este caso en particular, la estabilización se llevará a cabo para la formación de la capa de base, usando cemento asfáltico como producto estabilizador.

Sobre la capa de subrasante, debidamente compactada y perfilada, dentro de líneas y niveles, sin irregularidades, sin deterioros ni contaminaciones y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido, se construirá la capa de base estabilizada utilizando material de banco inerte andesita triturada seleccionada, con tamaño máximo de treinta y ocho (38) mm (1 ½”), de los indicados en el capítulo de bancos de materiales.

El espesor de la base asfáltica será diez (10) centímetros, como se relaciona a continuación:

Primer nivel

Eje 55, terraplén de entrada con los flujos de tránsito: Naucalpan-Maquinita y Naucalpan-México.

Eje 55, terraplén de salida, con los flujos de tránsito: Naucalpan-Maquinita y México-Maquinita.

La mezcla de la base asfáltica será elaborada en planta, en caliente, con la finalidad de obtener un adecuado cubrimiento de los materiales pétreos.

La empresa constructora presentará con oportunidad el proyecto Marshall completo que empleará en la construcción de la base asfáltica en caliente, mismo que servirá para llevar el control de calidad

La mezcla se extenderá en todo el ancho de la corona empleando una extendedora, de manera que se obtenga una capa de espesor uniforme.

Una vez aplicado el riego de liga, se extenderá la capa de base asfáltica elaborada en caliente en el espesor de proyecto, mediante máquina Finisher a una temperatura 140º C y se compactará con temperatura entre 120º y 80º C á 95% de su peso volumétrico seco máximo Marshall, empleando rodillo metálico tipo tandem y compactador de neumáticos autopropulsado, evitando en lo posible fracturar las partículas de grava de la superficie asfáltica.

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

No se construirán capas estabilizadas cuando exista amenaza de lluvia, esté lloviendo y cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial. Los trabajos se suspenderán en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas

# RIEGO DE LIGA SOBRE LA BASE ASFÁLTICA, Según Norma: N-CTR-CAR-1-04-005/00

El riego de liga se aplicará una vez fraguado el riego de impregnación, con la superficie de la base asfáltica seca, barrida, sin polvo, libre de materiales extraños y de encharcamientos de agua y sin deterioros.

Se aplicará uniformemente un riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido, tipo ECR-65 ó similar en una cantidad aproximada de 0.5 a 1.0 lts./m².

La superficie cubierta por el riego de liga, deberá permanecer cerrada a cualquier tipo de tránsito hasta que se construya la carpeta asfáltica.

La emulsión asfáltica empleada en el riego de liga deberá cumplir con los requisitos de calidad señalados en la norma N-CMT-4-05-001/06 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN TODA LA SUPERFICIE, Según Norma: N-CSV-CAR-3-02-005/04

En cuanto el proceso de rompimiento de la emulsión haya terminado, se extenderá con máquina Fínisher el volumen necesario de concreto asfáltico elaborado en caliente, para que al compactarse al 95% de su peso volumétrico máximo determinado en el laboratorio mediante el procedimiento Marshall, se obtenga una carpeta con los siguientes espesores de proyecto.

El tamaño máximo del agregado de la mezcla, será de ¾” a finos y el cemento asfáltico para aglutinar el pétreo será del tipo  AC-20, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos de calidad que marca la normatividad vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; recomendándose además para obtener una mejor calidad de la mezcla que la granulometría del pétreo se dosifique en peso con cuarenta y cinco por ciento (45%) de grava, cincuenta por ciento (50%) de arena y cinco por ciento (5%) de partículas finas.

La compactación de la carpeta deberá iniciarse cuando la mezcla tenga una temperatura del orden de ciento treinta y cinco a ciento cuarenta grados centígrados (135-140° C) con un rodillo liso ligero tipo tandem de 4 a seis 6 toneladas, para lograr el acomodo de las partículas; posteriormente se compactará con el compactador de neumáticos autopropulsado y al final con un rodillo liso tipo tandem con un peso de 8 a 10 toneladas, el cual borrará las huellas dejadas por el neumático. Al terminar la compactación, la mezcla deberá tener cuando menos una temperatura de ciento veinticinco a ciento treinta grados centígrados (125-130° C). No se deberá tender carpeta asfáltica sobre charcos de agua, ni se programará tendido cuando exista amenaza de lluvia, tampoco cuando la temperatura ambiente sea igual o menor de cinco grados centígrados (5° C).

El cemento asfáltico empleado en la elaboración de la carpeta asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad señalados en la norma N-CMT-4-05-001/06 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los espesores de proyecto de la carpeta asfáltica será el siguiente:

Primer nivel

Eje 55, terraplén de entrada con los flujos de tránsito: Naucalpan-Maquinita y Naucalpan-México, diez (10) centímetros de espesor.

Eje 55, terraplén de salida, con los flujos de tránsito: Naucalpan-Maquinita y México-Maquinita, siete (07) centímetros de espesor.

RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO, Según Norma: N-CSV-CAR-3-02-002/00   (Concepto a criterio de la Dependencia)

Este trabajo se ejecutará en todo el tramo de proyecto donde se construya la carpeta asfáltica.

Se recomienda la aplicación del riego de sello aún cuando el valor de la permeabilidad de la carpeta asfáltica fuera menor de diez (10) ya que la finalidad de este trabajo, va más allá del abatimiento de la permeabilidad, logrando además una superficie de rodamiento antiderrapante, antireflejante y como protección en general del pavimento construido.

Este trabajo se ejecutará en los tramos donde se ha construido la carpeta asfáltica y en términos generales, sé procederá de acuerdo con las etapas siguientes:

A.-	PREPARACIÓN DEL MATERIAL PETREO PREMEZCLADO

Al material pétreo se le dará un tratamiento previo de premezclado con emulsión asfáltica tipo ECR-65 o la que recomiende el fabricante, diluida como se indica a continuación:

a).-	El material pétreo a tratar será colocado en una plataforma de trabajo limpia de impurezas en condiciones que evite su contaminación con las maniobras de premezclado.

b).-	El material pétreo será acamellonado de manera similar a como se elabora una mezcla asfáltica por el sistema de mezcla en el lugar.

c).-	La emulsión asfáltica recomendada se diluirá con agua en proporción en volumen, de cuarenta por ciento (40%) de emulsión y sesenta por ciento (60%) de agua exenta de contaminantes, cuidando que sea a la emulsión a la que se le incorpore el agua y no en forma inversa; la mezcla deberá tener una consistencia homogénea.

d).-	Sobre el material pétreo se aplicará la disolución de emulsión-agua previamente calentada a una temperatura entre treinta (30) y cuarenta grados centígrados (40° C), en proporción aproximada de 140 litros por cada metro cúbico de material pétreo, cuidando que el residuo asfáltico de la mezcla sea de 2.5% en peso ó el que en su momento sea determinado por el laboratorio encargado del control de calidad.

e).-	El mezclado deberá realizarse en forma rápida, antes de que ocurra el rompimiento de la emulsión, obteniéndose un producto homogéneo.

B.-	APLICACIÓN DEL RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO

a).-	 Antes de aplicar el riego de sello, la superficie por cubrir deberá estar seca y deberá ser barrida para dejarla exenta de materias extrañas y polvo.

b).-	Se dará el riego con emulsión asfáltica tipo ECR-60, en cantidad que podrá variar de uno punto cero (1.0) a uno punto cuatro (1.4) lts./m².

c).-	Una vez aplicado el riego de emulsión, se aplicará una capa del material premezclado: material pétreo 3-A - emulsión, en cantidad que podrá variar de diez (10) a doce (12) lts./m².

d).-	El tendido del material premezclado se dará con esparcidores mecánicos, e inmediatamente después, para lograr una mejor distribución del mismo, se le pasará una rastra ligera de cepillos de fibra ó de raíz, dejando así la superficie exenta de ondulaciones, bordos y depresiones.

e).-	Una vez tendido y rastreado el material, se planchará inmediatamente con rodillo liso metálico tipo tándem con peso comprendido entre 4,500 y 7,000 kg.; únicamente para acomodar las partículas del material, teniendo especial cuidado para no fracturarles por exceso de planchado, para lo cual se recomienda que pase dos (2) veces por cada punto de la superficie por tratar.

f).-	A continuación se planchará con compactador de llantas neumáticas con peso comprendido entre cinco mil (5,000) y siete mil (7,000) kilogramos, pasando una rastra de cepillos de fibra o de raíz las veces que se considere necesario, para mantener uniformemente distribuido el material y evitar que se formen bordos y ondulaciones. Los compactadores de llantas neumáticas se pasaran alternadamente con la rastra, el tiempo necesario para asegurar que el máximo del material pétreo se adhiera al material asfáltico. Cuando la Supervisión de Obra o la Dependencia autoricen que se abra al tránsito el camino, se continuará rastreando para evitar que se formen ondulaciones con el material pétreo excedente. Cuando se observe, en ambos casos, que ya no se adhiere más material pétreo, se recolectará todo el sobrante, con cepillos de fibra ó raíz y se removerá al lugar que señale la supervisión de obra, dejando la superficie libre de material suelto.

No debe aplicarse emulsión asfáltica con temperatura ambiente igual o menor de 15° C, ni cuando amenaza lluvia o soplen vientos fuertes. La emulsión asfáltica debe aplicarse con temperatura mínima de cincuenta grados centígrados (50° C) y cuando la temperatura ambiente sea superior a quince grados centígrados (15° C) pero igual o menor de veinte grados centígrados (20° C) debe calentarse de sesenta (60) a setenta grados centígrados (70° C), así como aumentar el número de pasadas del compactador de neumáticos.

El riego de sello premezclado es más aconsejable que el tradicional, puesto que tiene la ventaja de un menor desprendimiento de partículas pétreas por encontrarse cubiertas al 100% con la emulsión asfáltica.

VIII.- OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL, OBRAS DE SUBDRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Una vez terminados los trabajos de terracerías y pavimentos o de forma intermedia, se procederá a la construcción de las obras de drenaje longitudinal y obras complementarias indicadas en el proyecto o por la Supervisión de Obra, las cuales se ejecutarán de acuerdo con lo señalado en las siguientes normas:

N-CTR-CAR-1-02-010/00. Guarniciones y Banquetas

N-CTR-CAR-1-03-005/00. Revestimiento de Canales

N-CTR-CAR-1-03-007/00. Bordillos

N-CTR-CAR-1-03-009/00. Subdrenes

Las dimensiones, características y cantidades de estas obras, así como los sitios donde se colocarán, serán las indicadas en el proyecto de obras de drenaje.

BORDILLOS, Según norma N-CTR-CAR-1-03-007/00

Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto del bombeo corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar la erosión de los taludes de los terraplenes  que estén conformados por el material erosionable.

Se colocarán en el lado exterior del acotamiento y a una distancia de veinte (20) centímetros del hombro del camino. No se construirán bordillos y lavaderos en tramos de carretera sin pendiente longitudinal.

A menos de que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la secretaría, los bordillos tendrán forma trapezoidal con base inferior de dieciséis (16) centímetros, base superior de ocho (8) centímetros y altura de doce (12) centímetros.

Serán de concreto hidráulico simple con f’c=140 Kg/cm².

Cuando los bordillos sean colados en el sitio, se utilizarán moldes rígidos sobre el terreno, colocando varillas a cada metro de tal manera que permanezcan anclados al terreno natural.

Cuando se empleen elementos precolados, el proyecto indicará el procedimiento de fabricación, colocación, tipo de anclaje y tratamiento de las juntas.

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, cuando la colocación del bordillo se realice mediante el procedimiento de extrusión con una máquina especial autopropulsada, el bordillo se anclará al terreno natural con varillas colocadas a cada metro.

GUARNICIONES Y BANQUETAS, Según Norma: N-CTR-CAR-1-02-010/00

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, que se emplean principalmente para limitar las banquetas, franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados.

Las banquetas son las zonas destinadas al tránsito de peatones en puentes y vialidades urbanas.

Guarniciones

Se construirán guarniciones de concreto hidráulico f’c=150 kg/cm², con las dimensiones señaladas en el proyecto de obras complementarias.

Previamente a la construcción de guarniciones y banquetas, se efectuará un premarcado de los niveles y alineamientos, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Para desplantar la guarnición se hará una excavación de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Sobre el fondo de la excavación se tenderá, apisonándola, una capa de arena de diez (10) centímetros de espesor, que servirá de desplante para la guarnición.

La guarnición se construirá sobre la capa de arena, dentro de la excavación.

Para el colado de las guarniciones podrá usarse una máquina extruidora autopropulsada para concreto hidráulico, con formas o moldes deslizantes que produzcan la guarnición con la sección transversal requerida.

Cuando las guarniciones sean coladas en el lugar utilizando procedimientos manuales, se utilizarán moldes rígidos colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado, ajustados perfectamente para evitar escurrimientos de lechada por las juntas.

Cuando la construcción de las guarniciones se haga manualmente, el vaciado se hará en forma continua, tendiéndose en dos (2) capas de igual espesor.

Las juntas de construcción y dilatación se harán a cada tres (3) metros de distancia, mediante separadores metálicos de tres (3) milímetros de espesor y una profundidad de veinticinco (25) centímetros. Los separadores se limpiarán y engrasarán perfectamente antes de la colocación del concreto y se retirarán cuidadosamente de tres (3) a cinco (5) horas después del colado.

Banquetas

Se construirán banquetas de concreto hidráulico f’c=150 kg/cm² y con malla electrosoldada 6X6 6/6, con las dimensiones señaladas en el proyecto de obras complementarias.

Cuando las banquetas sean coladas en el lugar, se utilizarán moldes rígidos colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado.

El colado de las banquetas de concreto simple se hará por tableros alternados en tramos no mayores de dos (2) metros, medidos paralelamente a la guarnición.

El nivel de la banqueta, en su extremo colindante, coincidirá con el de la guarnición.

Las banquetas de concreto recién coladas se protegerán del paso de los peatones durante un tiempo mínimo de veinticuatro (24) horas.

IX.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, Según Norma: N-CTR-CAR-1-07-005/00

Una vez terminada la superficie de rodamiento asfáltica, se aplicarán las marcas, dispositivos y señales elevadas sobre el pavimento y sobre objetos adyacentes a este, tal como se indica en los planos de proyecto de señalamiento horizontal y vertical y/o lo que ordene la Supervisión de obra, las cuales se ejecutarán de acuerdo con lo señalado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según lo indicado en las siguientes normas:

N-CTR-CAR-1-07-001/00. Marcas en el pavimento

N-CTR-CAR-1-07-002/00. Marcas en guarniciones

N-CTR-CAR-1-07-003/00. Marcas en estructuras y objetos adyacentes a la   superficie de rodamiento

N-CTR-CAR-1-07-004/00. Vialetas y botones

N-CTR-CAR-1-07-005/00. Señales verticales bajas

N-CTR-CAR-1-07-006/00. Señales verticales elevadas

N-CTR-CAR-1-07-007/00. Indicadores de alineamiento

N-CTR-CAR-1-07-016/00. Señalamiento y dispositivos para protección de obra

X.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Espesores

Los espesores que han sido indicados en éstos Trabajos por Ejecutar, corresponden al material ya compactado al grado que en cada caso fue señalado.

Dosificaciones

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son aproximadas y las definitivas serán las que proporcione la Dependencia como resultado de las pruebas de laboratorio que en cada caso se lleven a cabo.

Calidad de los materiales

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberán cumplir sin excepción con los requisitos que se indican en las Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus libros y capítulos siguientes:

LIBRO: 	CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PARTES: 	1. Control de calidad

2. Aseguramiento de calidad

LIBRO: 	CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

PARTES: 	1. Materiales para terracerías

2. Materiales para estructuras

3. Materiales para obras de drenaje y subdrenaje

4. Materiales para pavimentos

5. Materiales para señalamiento y dispositivos de seguridad

6. Materiales diversos

LIBRO: 	MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES

PARTES: 	1. Suelos y materiales para terracerías

2. Materiales para estructuras

3. Materiales para obras de drenaje y subdrenaje

4. Materiales para pavimentos

5. Materiales para señalamiento y dispositivos de seguridad			6. Materiales diversos