ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PROPOSICIÓN DE CLÁUSULAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Currículum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representare apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

###### GENERALIDADES 1.01.01

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-01.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-02.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN.-En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación.

C  o  n  c  e  p  t  o  s

En lo que corresponde a excavaciones de cortes norma N.CTR.CAR.1.01.003/00  escalones de liga norma N.CTR.CAR.1.01.004/00,  y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, , de Afinamiento, rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, de abatimiento de taludes, norma N.CTR.CAR.1.01.014/00   y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas,  norma N.CTR.CAR.1.01.015/00   por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre: descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e).- Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.- Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreos al banco de desperdicio; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.-  Los análisis de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreos al banco de desperdicio; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e).- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación, tomo en cuenta todas las condiciones que pueden influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o pliego de requisitos, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la Secretaría únicamente como orientación a titulo informativo. En consecuencia, queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios., y lo que corresponda en el inciso G. EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, F.- EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, F.- EJECUCIÓN de norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, F.- EJECUCIÓN  de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, INCISO G.- EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

MEDICIÓN. Se tomara como unidad el metro cúbico de excavación, según su tipo y ejecución, terminado, con aproximación a la unidad, y a lo considerado en lo que corresponda de los incisos:

I.1.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, H.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00,F.- MEDICIÓN de norma N.CTR.CAR.1.01.006/00,F.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, I.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

BASE DE PAGO. Cuando se contrate a precio unitario por unidad de obra terminada, se pagara al precio unitario fijado en el contrato, para el metro cúbico de excavación, terminado y a todo lo que corresponda de los incisos para cada caso, J.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00,I.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, I.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.006/00,I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, y J.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-03.- DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-04.- VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo digital en formato MPG y en CD, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante las etapas de Terracerías, drenaje y pavimento ya sea flexible ó rígido, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán toma terrestre y aérea, enfatizando las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico ó hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales, de igual forma un segundo  vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo en el formato antes mencionado, una vez concluido el vídeo, éste se entregará en 5 (cinco) juegos en la Dirección General de Carreteras Federales, para dar recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

#### EP-05.- LETREROS INFORMATIVOS

EJECUCIÓN: Se fabricaran letreros informativos de obra que se colocaran al inicio y al final del tramo, en los lugares que ordene la propia Secretaría.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le indique la Dependencia en el tramo, un “Letrero Informativo de la Obra” con las dimensiones y la leyenda que se indican a continuación (se anexa ejemplo):

Especificación de diseño:

- Medidas de la señal: 2.44 metros x 4.88 metros

- Puntaje de textos: Título 650 Pts, Mensaje Central 800 Pts, Mensaje Inferior 500 Pts. y la firma de gobierno federal 400 Pts. (No se puede reducir por norma de seguridad vial)

- Tipografía:

- Presidencia firme.

- Las palabras Gobierno Federal como Vivir Mejor van en negritas, es decir tipografía Presidencia Fuerte.

- El título de la obra va en mayúsculas, en un solo renglón y negritas, es decir tipografía Presidencia Fuerte.

Colores para impresión:

- Para los tonos de Vivir mejor (se anexa guía de pantones)

- Para barras y textos, el color es azul: Pantone 293 C Valores: CMYK 100.57.0.2  RGB 43.76.127

- Los logotipos de Gobierno Federal y Vivir Mejor están en los manuales de identidad respectivos.

Características de la Señal:

- Utilizar lámina de acero galvanizado calibre 14

- Para la estructura de soporte se debe realizar un proyecto específico, de acuerdo con las condiciones del lugar donde se va a instalar.

Su costo que incluye: todo lo que corresponde por: valor de fabricación o adquisición de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transporte hasta el lugar de la obra, almacenamiento, mermas y desperdicios, colocación, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecución, los deberá considerar en los indirectos de obra de su propuesta.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-06.- BANCOS DE DEPÓSITO PARA LOS MATERIALES DE DESPERDICIO.

Para el caso de excavaciones de cortes en el terreno natural, cuando el material se desperdicie, el licitante al formular la proposición, deberá tomar en cuenta, que los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos, para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios, para su utilización; incluyendo además, el acarreo del material al banco de desperdicio que elija el contratista, descarga y depósito en la forma que indique la Secretaría, por lo que ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista la utilización de los bancos de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-07.- PRESTAMOS DE BANCO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN: El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos para obtener materiales para utilizarse en la construcción de los terraplenes (N.CTR.CAR.1.01.009) deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría, debiendo considerar lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.008 y lo correspondiente al inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.01.013.

MEDICIÓN: La medición del material de préstamo de banco, sin clasificar el material, incluyendo los acarreos del banco de préstamo al sitio de utilización en la obra, se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado para cada una de las diferentes capas que formen los terraplenes construidos, redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO: Los volúmenes de préstamo de banco sin clasificar el material, por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico compacto. Este precio incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, Municipales, etc., para la explotación de los bancos de préstamo que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de los terraplenes,  pago de regalías del préstamo de banco; servicios de laboratorio de control de calidad para elección de los bancos de préstamo, desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga, acarreo; descarga y depósito del material de despalme en el perímetro del banco y su posterior extendido en el área explotada del banco de préstamo; extracción, remoción, carga y descarga del material del préstamo; los acarreos del material aprovechable del banco de préstamo al sitio de utilización en la obra; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de las terracerías durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-07.A.- PRESTAMOS DE MATERIAL COMPENSADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN: El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los materiales para utilizarse en la construcción de los terraplenes cumplan con  la N.CTR.CAR.1.01.009, deberán ser seleccionados por  el Laboratorio de Control de Calidad y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso  G.4.5; N.CTR.CAR.1.01.003/00 y previendo los medios necesarios para  los acarreos desde la zona de corte hasta el lugar de utilización  en la obra.

MEDICIÓN: La medición del material aprovechable producto de los cortes sin clasificar el material, se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado para cada una de las diferentes capas que formen los terraplenes construidos, redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO: Los volúmenes de los cortes de los materiales aprovechables sin clasificar el material, por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico compacto. Este precio incluye todo lo que corresponda por: selección  de los materiales cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de los terraplenes; carga, acarreo; descarga y depósito del material  en el perímetro del corte y al lugar mismo de utilización de la obra; se debe incluir en el precio la compactación del terreno natural al  noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., según prueba AASHTO estándar, compactado; formación y compactación de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalías de bancos de agua, su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de las terracerías durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-08.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE TERRAPLENES Y SUBYACENTE, P.U.O.T. INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN:	Se formarán y compactarán al grado que fije el proyecto, según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes,  escalones de liga, y/ o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte números N.CMT.1.01/02 para cuerpo de terraplén y N.CMT.1.02/02 para subyacente, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009,  lo correspondiente a los acarreos indicados en la norma N.CTR.CAR.1.01.013 y  a los bancos de materiales  N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida,  redondeando a la  unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada será al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, municipales, etc., para la explotación de los bancos de terracerías y agua, regalías del préstamo de banco del material aprovechable y del desperdicio; de los bancos de préstamo que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria sea la adecuada para la construcción  del terraplén; desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga, acarreo; descarga y depósito del material de despalme en el perímetro del banco y su posterior extendido en el área explotada del banco de préstamo; extracción, remoción, carga y descarga del material del préstamo , incluyendo regalías del banco de materiales, explotación, tratamiento, carga y acarreos desde el banco hasta el lugar de utilización de la obra; servicios de laboratorio de control de calidad para elección de los bancos de préstamo, se debe incluir en el precio la compactación del terreno natural al  noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., según prueba AASHTO estándar, compactado; formación y compactación de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalías de bancos de agua, su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3.- BASE DE PAGO  de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-09.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, P.U.O.T. INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN:	Se formará y compactará la capa subrasante al 100 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto de préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte Número N.CMT.1.03/02, con un espesor compacto de 0 a 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00  , lo correspondiente a los acarreos indicados en la norma  N.CTR.CAR 1.01.013 y a los bancos de materiales  N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos del Propietario, CNA, municipales, etc., regalías del banco de materiales, explotación, tratamiento, carga y acarreos desde el banco hasta el lugar de utilización en la obra; servicios de laboratorio de control de calidad para elección de los bancos de préstamo, para la explotación de los bancos de agua, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la subrasante; mezclado, papeo, tendido y compactación de la capa subrasante; regalías de bancos de agua, su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; para compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.009 /00 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-10.- ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPALMES Y MATERIALES DESPERDICIADOS DE LAS EXCAVACIONES P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material producto de los despalmes y excavaciones de cajas para desplante de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material en el talud del terraplén y afinando la sección.

MEDICIÓN: 	La medición se hará en el terraplén, para el metro cúbico; determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.01.005-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción, carga y descarga del material producto de los despalmes depositado sobre el talud del terraplén; acarreos libres de hasta 1 km.; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-11.- BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

El proponente deberá tener en cuenta en su Proposición que los bancos para obtener el material para aproches, rellenos, así como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría. Deberá considerar lo correspondiente por el pago de regalías y permisos de explotación.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la Relación (Forma E-7).

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-12.- CEMENTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE

El contratista estará obligado a usar cemento Pórtland tipo I y en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, deberá solicitar la aprobación de ésta Secretaría para el cambio, y  estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-13.-	ACERO DE REFUERZO CON  VARILLAS DE LIMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 4200 Kg./CM2

EJECUCIÓN.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004-02, de esta Secretaria.

MEDICIÓN.- La medición del acero de refuerzo para concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo a lo indicado en el inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004-02 de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- La adquisición, el habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: adquisición, cargas, descargas y acarreos necesarios, el habilitado hasta su colocación; cortado; desperdicios; doblado; empalmes traslapados o soldados; limpieza; armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-14.-	BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	Los bordillos de concreto hidráulico, se construirán en el lugar que indique el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo de “Geometría de Bordillos”. Serán de concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm2, y Tamaño máximo de agregado de ¾”, con varillas de anclaje de 3/8” de diámetro a cada1.0 m.

MEDICIÓN: 	Se tomará como unidad el metro lineal de bordillo construido, redondeado a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007 de esta Secretaría. Para la recepción de los trabajos solo se medirán los que presenten buen alineamiento y acabados de construcción.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de bordillos de concreto hidráulico  colado en el lugar; se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de bordillo terminado; de la sección transversal indicada en el proyecto; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor del concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm², considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada de acuerdo a lo indicado en el Inciso 3.01.02.026-H.10; adquisición, transporte, almacenamiento, cortado, habilitado y desperdicio del acero de refuerzo; adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto, cimbra metálica y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

COMPLEMENTO DE LA EP.14, BORDILLOS DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE f’c= 150 k.o./cm²  P.U.O.T.

GEOMETRÍA DE BORDILLO

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-15.-  REVESTIMIENTO DE CUNETAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	Deben realizarse los trabajos correspondientes al revestimiento de cunetas con concreto hidráulico de f ' c = 150 k.o./cm², con tamaño máximo de  ¾”, conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003.

Las cunetas deben de construirse con la sección geométrica indicada en el anexo “Geometría de Cunetas”, con juntas de construcción a cada 1.5 m.

MEDICIÓN: 	El revestimiento de cunetas construidas conforme al proyecto anexo “geometría de cunetas” o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003

.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye, además de lo señalado en el inciso 3.01.02.044-H.04, lo que corresponda por: valor de adquisición de los materiales requeridos, excavación y afine de la superficie, cimbra, curacreto, cargas, descargas y transportes de todos los materiales hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas, mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-16.-	LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Se construirán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, de tamaño máximo de agregado de  ¾”, reforzado con malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm.;  de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo “Geometría de Lavaderos”, en los lugares y de las dimensiones y forma que indique el proyecto; atendiendo lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso 3.01.02.044-F.04.

MEDICIÓN:	Se tomará como unidad el metro cúbico de lavadero terminado de concreto hidráulico reforzado; colocado en la obra; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.02.026-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de lavaderos de concreto hidráulico reforzado con malla electro soldada;  se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de lavadero terminado; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: lo indicado en el Inciso 0.01.02.026-H.10, excavación, afine, cimbra y la adquisición de los materiales; transporte al sitio de la obra; almacenamiento; cargas; descargas; cortes y desperdicios y colocación de la malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm., adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto y en general todo lo necesario para la correcta ejecución.

ANEXO    EP-16

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-17.-	DEFENSAS METÁLICAS DE TRES CRESTAS CON POSTE INTERMEDIO Y TERMINALES.

a) Defensa metálica

EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la instalación de las defensas y sus terminales se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de las defensas y terminales, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

INSTALACIÓN de las defensas Y SUS TERMINALES

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCIÓN

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CMT-5-02-001/05 y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

1.- DEFENSAS                                   Según la norma M-180, el tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en

Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Dimensiones de la pieza:

- Longitud total 4.11 m; Longitud útil 3.81 m

- Ancho 51 cm.

- Corrugación 165.2 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad

Poste Galvanizado por inmersión en caliente: PWE-04

- Los postes de acero viga IPR 152x13.6

- Longitud del poste 2.06 m.

- Peso del poste 13.6 kg/m

- Ancho del patín 10 cm.

- Peralte de la viga 15 cm.

Separador: PWB 03 NORMA ASTM A 709M

- Poste de acero viga IPR 352x44

- Longitud 42.2 cm.

- Ancho del patín 15.2 cm.

- Peralte de la viga 35 cm.

- Corte 15.2 cm. a partir de parte baja del patín a 40º hacia patín de sujeción de la defensa.

- Acero grado 36

Tornillería:  (Para fijar dos defensas entre sí) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB01

- Cabeza ovalada

- Longitud 35 mm.

- Longitud de cuerda 30 mm.

- Tuercas hexagonales retraídas

(Para fijar separador al poste) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA 16a

- Cabeza hexagonal

- Diámetro 16 mm.

- Longitud 40 mm.

- Tuerca hexagonal

(Para fijar defensa al separador) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB02

- Cabeza ovalada

- Longitud 50 mm.

- Longitud de cuerda 45 mm.

- Tuerca hexagonal retraída

Reflejante trapezoidal

- Alta intensidad

- Color blanco en defensas lado derecho

- Color amarillo en defensas lado izquierdo

MEDICIÓN:

Cuando la instalación de las defensas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de defensa terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la defensa metálica se hará conforme a lo establecido en la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las defensas, incluyendo sus tramos extremos y sus terminales (“cola de pato” las necesarias). así como de los postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-17.A.- TERMINAL ET PLUS DISEÑO APROBADO POR LA FHWA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 11.43 M, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la instalación de la Terminal ET Plus, se considerara lo señalado en el inciso F. EJECUCIÓN de la norma N.CTR .CAR.1.07.009/00 y  la Cláusula D. de la Norma N LEG 3 Ejecución de obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de la Terminal ET Plus, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

instalaciÓn de las TERMINALES ET plus

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCIÓN.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Para la defensa metálica, además de ET-Plus señalada, se podrán utilizar cualquier tipo de terminales que haya sido aceptadas por la FHWA, bajo el criterio del reporte NCHRP350, para un nivel de prueba TL-3 siempre que se considere que los postes sean metálicos y que se anexe la carta de aceptación de dicha Terminal por parte de la FHWA y el croquis de instalación aprobado. El no cumplir con estos requisitos será motivo de descalificación de la propuesta.

TERMINAL ET-PLUS

Formada por:

- 3 tramos de defensa de 2 crestas

- 7 postes articulados HBA

- 1 pza. transición de 3 a 2 crestas

- Herrajes

- Cabeza rectangular

El tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Elongación en 2 pulg. Mínimo 12%

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Reflejante rectangular

- Alta intensidad

- Color franjas blanco y negro alternadas en líneas inclinadas a 45 º, deberán descender de izquierda a derecha si la terminal está colocada al lado derecho del camino y de derecha a izquierda si está colocada al lado izquierdo del camino.

MEDICIÓN:

La instalación de Terminales ET Plus se MEDIRÁ POR PIEZA INSTALADA AL PRECIO UNITARIO DE TERMINAL ET-PLUS, SIN EMBARGO DEBERÁ INSTALARSE conforme a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.07.009/00, a satisfacción de la Secretaría, se medirá POR PZA., para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la Terminal ET plus, será por PZA. lo considerando lo siguiente:

Valor de adquisición o fabricación de Terminal ET Plus, incluyendo sus postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

suministro e instalación.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

## ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-18.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO DE 2.0 m DE LONGITUD Y SEIS (6) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 Kg/cm², de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal Y doscientos (200) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm² como se muestra en croquis anexo en todo su perímetro. El armado de los postes deberá ser de armex de 12X12 de acero de alta resistencia, la pintura del poste deberá ser con pintura vinílica sin rebajar a razón de ½ Lt/m² de superficie.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros medido horizontalmente y entre ellos se tenderán seis (6) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado para prevenir su corrosión.

Se deberá de considerar lo indicado en el inciso F. EJECUCIÓN,G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, de la norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 y normas N.CMT Características de los  materiales.

MEDICIÓN:	La medición se hará horizontalmente considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad. conforme a lo indicado en el inciso H. MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 de esta  Secretaría

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes en el terreno natural; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm²; desperdicios; pintura y mano de obra, con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de ½ litro por metro cuadrado, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo. y lo que corresponde al inciso I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 de esta  Secretaría, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ANEXO DE EP-18

CROQUIS DE CERCA PARA DERECHO DE VÍA

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-20.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La base hidráulica deberá construirse utilizando material con granulometría de 1 ½” a finos, procedente  del  banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaria; deberá compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 15 cm. de espesor compacto, con talud 1.5:1, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución deberá seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G y H de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, N.CTR.CAR.1.01.013 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaria.

Los materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04 de esta Secretaria.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de base hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de  explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la secretaria sea la adecuada para la construcción de la base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total ; todas las cargas y las descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización de la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación ; operaciones de mezclado, tendido y compactado al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o mas materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas;   y lo correspondiente considerado en el inciso J.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.04.002 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013de esta Secretaría. y en general todo lo necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-20.A.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE SUBBASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La Subbase hidráulica deberá construirse utilizando material trituración total con granulometría de 2” a finos, procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaria; deberá compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada y construirse de 10 cm. de espesor compacto, con talud 2:1, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución deberá seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, N.CTR.CAR.1.01.013 y N.CTR.CAR.1.01.008  de esta Secretaria.

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas de calidad de los materiales especificados en las Tablas 1, 2, y Figura 1 de la Norma N.CMT.4.02.001/04 para un tránsito de ejes equivalentes mayor a un millón, debe tener un VRS de 60% como mínimo y un equivalente de arena del 40% como mínimo.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de subbase hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de  explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la secretaría sea la adecuada para la construcción de la subbase hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total; todas las cargas y las descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización de la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación ; operaciones de mezclado, tendido y compactado al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o mas materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción, y lo que corresponda en el inciso J.- de la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013de esta Secretaria.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-21.-  	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, MODIFICADA CON POLÍMEROS SBS INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 de esta Secretaría, de 10 cm. de espesor compacto y al 95 % de su PVSM determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será  elaborada con cemento AC-20 modificado con polímetro SBS en relación con el peso del asfalto, en proporción aproximada de 130 kg/m3 de mezcla compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”.que deberán de cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/03.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de carpeta al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.03.081-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. Una vez concluido el tendido de la carpeta asfáltica de cada día, la contratista deberá colocar vialetas provisionales tipo lengüeta, con reflejante de color amarillo a cada 15 m, sobre la línea separadora de sentidos de circulación en el tramo que se trabajó en ese día, de manera que en ningún momento el camino se encuentre sin señalamiento horizontal durante la noche.

No incluir el cemento asfáltico grado PG 76-22, este se paga por separado

Ver en el catalogo de conceptos, forma E-7.

### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-22.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ASFÁLTICA, INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La construcción de la base de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, de esta Secretaría, de 12 cm. de espesor compacto y al 95 % de su PVM, determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será  elaborada con cemento asfáltico grado PG 70-22, en proporción aproximada de 125 kg/m3 de mezcla compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de 1 ½” a finos, que deberán cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/08.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/08, para número de ejes equivalentes de diseño mayores a un millón.

El cemento asfáltico grado PG 70-22, cumplirá con lo establecido en la norma N. CMT.4.05.004/08.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de base asfáltica al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando a la unidad.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio 	unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales 	aprovechables y desperdicios de ellos, formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos desde el banco a la planta y de esta a  los lugares de tendido y compactado en  la obra; barrido de la base impregnada ,adquisición 	suministro y aplicación de la  emulsión asfáltica cationica ECR-60 para riego de liga; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y lo correspondiente al inciso J.-de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/08  e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013  de esta Secretaria.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-23.-   APOYOS DE NEOPRENO.

EJECUCIÓN: Los apoyos de neopreno deberán ser de las características señaladas en el proyecto, habilitándose  y colocándose  según lo indicado en los planos correspondientes.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el decímetro cúbico de neopreno, basándose en los volúmenes anotados en el proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno, incluyendo sus placas de acero, de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo; PAGO Y PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR DICHO CONCEPTO; transportes, cargas y descargas;  y en general el equipo, herramientas y mano de obra necesarias para su correcta colocación.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-24.-   DRENES DE PLÁSTICO DURAFLEX “D” O SIMILAR.

EJECUCIÓN: Los drenes de plástico Duraflex “D” o material similar deberán ser de las dimensiones y características señaladas en el proyecto, habilitándose y colocándose según lo indicado en los planos correspondientes.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad la pieza colocada, basándose en el número de piezas indicadas en el proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato par la pieza colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de los nicles y adaptadores de plástico, pegamento, etc., transportes, cargas y descargas; almacenamientos; cortes, desperdicios y en general, todo lo que sea necesario para su habilitación y correcta colocación.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-25.-   ACERO DE PREESFUERZO, PARA TRABAJOS DE HABILITADO, COLOCADO Y TENSADO DE TRABES.

EJECUCIÓN: En este concepto se debe incluir todas las actividades inherentes a la adquisición,  habilitado, colocación, implementos, herrajes, anclajes y accesorios para el tensado Las trabes reforzadas,  pretensadas como se indica en el proyecto correspondiente, así como la  protección del Toron  de 1.27 Ø de f’y=19,000 Kg./cm2.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el KG. Indicado en el proyecto.

BASE DE PAGO: Se pagará el precio unitario por unidad de obra terminada; fijado en el contrato para el m3 de concreto de la fabricación y montaje de trabe. El análisis del precio unitario debe incluir lo que corresponda por: adquisición del  Toron  de 1.27 Ø de f’y=19,000 kg/cm2 y herrajes, cargas, descargas y acarreos necesarios, el habilitado  hasta su colocación; cortado; desperdicios; accesorios; instalación; anclaje; limpieza; tensado; renta y/o fabricación de la cama de preesfuerzo; colocación conforme al proyecto;  y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y todo lo requerido para su correcta ejecución.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-26.-   FABRICACIÓN  Y MONTAJE DE TRABES PREESFORZADAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Las trabes preesforzadas,  pretensadas  se construirán con concreto hidráulico de la resistencia, tipo y dimensiones indicadas en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y colocación de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte  total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione, a todo lo correspondiente que indica el inciso G. EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.02.007/01 norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en el inciso H. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO,  de la norma N.CTR.CAR.1.02.007/01 norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

MEDICIÓN: Cuando la construcción de estructuras  de concreto preesforzado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada , colocada en el sitio de los trabajos  se medirá tomando como unidad el m3, con aproximación a la unidad de  la trabe de concreto preesforzado terminado y colocada según su tipo y resistencia, , colocado en el sitio de la obra, basándose en los volúmenes fijados en el proyecto, y a lo que corresponda del inciso I.2. MEDICIÓN  de la norma N.CTR.CAR.1.02.007/01 norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

BASE DE PAGO: La construcción de estructuras de concreto por unidad de obra terminada, se pagara  al precio fijado en el contrato para el m3 de trabe de concreto preesforzada colocadas en el sitio de la obra; este precio unitario incluye lo que corresponda por adquisición o fabricación del concreto hidráulico, ductos ,cimbras especial; cargas, transportes, fletes de la planta de fabricación al lugar de utilización de la obra, descargas y almacenamientos de las trabes; cargos por utilización de la cama de preesfuerzo, herrajes, ductos, suministro y todos los materiales que se utilicen para el tensado, suministro y colocación del acero de refuerzo, suministro y colocación del acero de preesfuerzo de 19000 kg/cm2, cables  tipo cascabel galvanizado serie 6-37 con alma de acero de 1.91 cm. De diámetro para ganchos de izaje y montaje de trabes a su posición final de trabajo, mano de obra y operaciones que sean necesarias para la fabricación y almacenaje; y los tiempos de vehículos y equipos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y todo lo correspondiente al inciso J. BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.02.007/01 norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

Adicionalmente el contratista será responsable de:

a).- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento de las trabes.

b).- La vigilancia necesaria de las trabes en almacén, para asegurar a la Secretaría que el volumen pagado no sufra variaciones en ningún aspecto.

c).- La programación de la fabricación de trabes, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el Contratista.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-27.-	MATERIALES DE FILTRO DE SUBDRENES

EJECUCIÓN: Los materiales de filtro en subdrenes, de la calidad y características indicadas en el inciso de la norma N.CTR.CAR.1.03.009, se colocarán conforme a lo que corresponda de lo señalado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICIÓN: La medición de los materiales en filtro en subdrenes se efectuará de acuerdo con lo indicado en el inciso I de la  Norma N.CTR.CAR.1.03.009. Se tomará como unidad el metro, aproximando el resultado a una (1) decimal.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción y adquisición de los materiales de filtro; cargas, acarreos, descargas y almacenamientos; agua; colocación, apisonado y afinamientos superficiales, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, de acuerdo a lo indicado en la Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.03.009.

ANEXO  EP-27

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-27.A	POZOS DE VISITA PARA SUBDRENES.

EJECUCIÓN: Los pozos de visita para subdrenes, cuya profundidad será de uno punto sesenta (1.60) metros aproximadamente, deberán tener las dimensiones y características señaladas en el proyecto. En su construcción deberá procederse conforme a lo indicado en dicho proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría.

MEDICIÓN: La medición se hará considerando como unidad el pozo de visita terminado.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio en el contrato para el pozo de visita construido conforme lo señalado en el proyecto; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de obtención o adquisición de todos lo materiales necesarios, tabique, grava, arena, cemento, agua, acero de refuerzo, etc.; acarreos, almacenamiento; transportes; operaciones necesarias para la construcción de las mamposterías, el concreto con las resistencias especificadas; morteros, aplanados, corte, doblado y colocación del acero y construcción del brocal y de la tapa; acabados; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, y en general todo lo necesario para la correcta construcción conforme al proyecto.

ANEXO DE EP-27.A

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-28.-   PARAPETOS DE ACERO PARA CALZADA TIPO ( T-34.4.1) P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La construcción de los parapetos se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando en como unidad el metro lineal de parapeto. La longitud que se considere será la correspondiente a la suma de las longitudes de los dos parapetos (uno a cada lado del puente), midiéndose el desarrollo de cada uno de ellos entre los bordes de los remates extremos. En este concepto no queda incluida la medición de la guarnición construida bajo el parapeto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de parapeto, medido como se  indicó en el párrafo anterior, este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de todos los materiales necesarios, tubos de acero galvanizado, placas, pernos, tuercas, rondanas, acero de refuerzo, pintura, etc.; la fabricación del concreto con la resistencia indicada en el proyecto; acarreos, almacenamientos, transportes, cargas, y descargas todas las operaciones necesarias para que el parapeto quede colocado según lo indicado en el proyecto; una mano de pintura de litoplastic marino y dos manos de Glassy del color que señale la Secretaría; resanes de las guarniciones donde se ancle, incluyendo materiales, equipo y mano de obra, limpieza de la obra y, en general, todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-29.-  TERRAPLENES DE ACCESO CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS DE          PRÉSTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN: Los terraplenes de acceso que se construyan utilizando material de los bancos que elija el Contratista, deberá compactarse al porcentaje indicado en proyecto y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas inmediatas a los respaldos de los estribos y/o caballetes y/o estructuras de pasos a desnivel, así como sus derrames, con el mismo grado de compactación antes citado.

MEDICIÓN: La medición se hará con el terraplén, tomando como base el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato, para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por desmonte, despalme y extracción del material de los bancos que proponga el
Contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los terraplenes, cuñas y derrames; los acarreos que sean necesarios; cargas y descargas, depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado, extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como para su aplicación e incorporación, permisos de explotación de bancos de agua, afinamiento, acarreos hasta el lugar de tendido en la obra los tiempos de vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para su construcción.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-30.-   RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA.

EJECUCIÓN.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con los requisitos de la Tabla XCIII y XCIV de la Norma 4.01.04.012 de las Normas de Calidad de los Materiales edición 1986.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (15 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de setecientos (700 ) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-31.-   SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCIÓN.- Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986). El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal, 14, unidas a la señal mediante punción  mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones  de 2” x 4” x 3/16 con una perforación ovalada al centro de ¾”x 5/8”.Las señales serán en papel reflejante grado diamante  cúbico,

con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico , con excepción  de color negro que será en acabado serigrafico un 15% más ancho en el rasgo en este último caso ( tinta) , empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante.

Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar  en su parte posterior. A la parte frontal de la señal  se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un periodo de 5 (cinco) años  contra decoloración de las tintas, no se permitirá la sustitución de la serigrafía por vinil

Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR  de 71 x 71 cm., las SIG de 56 x 300 cm., SID-8 y SID-11  de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm.

Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” x 1/8 de espesor y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo no indicado en el párrafo anterior.

Las perforaciones requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en (2 postes)

Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm., como mínimo  y el relleno será  de concreto hidráulico de f’c = 100  kg./ cm2. de 25 cm. de diámetro y 70 cm. de profundidad.

No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción del Residente de Obra de la SCT.

Nota adicional:

El licitante deberá presentar el certificado de calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001-2000 en la fabricación del papel reflejante, así como las tintas a emplear en la serigrafía, mismas que deberá anexar en su respuesta técnica; el no hacerlo será motivo de descalificación.

MEDICIÓN- La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo indicado en las Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  señales verticales bajas y N-CTR-CAR-1-07-006/00 señales verticales elevadas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especificada, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-32.-   VIALETAS

Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm., con reflejante en dos caras para las de color amarillo y en una cara para las de color blanco, mediante acrílico transparente  protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29 grados en ambas caras.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo  a base de  resina epóxica (dos componentes), al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento  debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma. Se deberá tener cuidado que la vialeta tenga pegamento en toda su base.

##### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-33.-    APROCHES PARA ESTRUCTURAS

Se formarán y compactarán al grado de compactación fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaria, con material producto del banco de préstamo que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para la infraestructura de Transporte números N.CMT.1.01 para cuerpo de terraplén y N.CMT.1.02/02 para subyacente según sea el caso, proporcionando la humedad adecuada en capas no mayores de 20 cm., utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo al elemento.

La medición se hará en el terraplén, para el metro cúbico; determinando los volúmenes del material medido en la capa construida inciso (3.01.02.023-G.02.b), a partir del terreno natural, antes de la excavación para el desplante de la estructura, por el método del promedio de áreas extremas en el lugar de su colocación.

### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-34.- RELLENOS CONSISTENTES EN LA COLOCACIÓN DE MATERIALES EN  EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y EN LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE.

EJECUCIÓN:	Se formaran y compactaran al 95% de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto del banco de préstamo inciso (3.01.02.023-F.01), que cumpla con la nueva Normativa para la Infraestructura de transporte numero N.CMT.1.01 para la formación de terraplén, proporcionando al material la humedad adecuada, en capas no mayores de 20 cm., utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo  al elemento.

MEDICIÓN: 	La medición  de la formación de los materiales para rellenos con material producto del banco de préstamo se medirá tomando como unidad el metro cúbico inciso (3.01.02.023-G.02.d), a partir del terreno natural, hasta la cota de desplante  de la estructura como lo indica el proyecto y/o como lo indique la Secretaria.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de relleno de material producto de préstamo de banco, con la calidad para terraplén; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme;  remoción, extracción, carga, acarreos y descarga; colocación y compactación al noventa por ciento (90%); extracción, carga, acarreo y aplicación del agua para compactación; y los tiempos de los vehículos en los transportes durante la extracción, carga y descargas de los materiales y/o aplicación hasta el lugar de su utilización  en la obra, inciso (3.01.02.023-g.02.d).

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-35.-  TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA.

EJECUCIÓN.- Los trabajos de la reubicación de la línea eléctrica, se realizaran dentro del derecho de vía de  la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES O DONDE LO ORDENE LA SECRETARIA.

En la ejecución de los trabajos  se desarrollaran de acuerdo al proyecto autorizado por la paraestatal por lo que, deberán estar sujetos a la normativa de la SCT y las especificaciones particulares que apliquen para los conceptos que intervengan por parte de CFE.

El proponente deberá considerar a costo directo $ 750,000.00 (Setecientos Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mas los costos indirectos, financiamiento, utilidad,  y todo lo necesario para la integración del P.U.,  y una vez que la entidad autorice el proyecto de las obras de reubicación, se realizaran los ajustes necesarios al presupuesto.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-37.-  RETROFANTASMAS DE LAMINA.

EJECUCIÓN.- Los retrofantasmas, serán de lamina calibre no. 14;  con  pintura acabado automotriz y reflejante  grado diamante en doble cara; de 0.13 m x  1.00 m, con fijación atornillada(3/8” φ) a un perfil metálico, acabado galvanizado por inmersión en caliente   PTR calibre 14, de 2” x 2”  y 60 cm., de acuerdo al anexo EP-37 complementaria; la distribución será de acuerdo al proyecto y/o lo indicado en el párrafo OD-6 del capitulo y del manual de dispositivos para el control de transito en calles y carreteras de esta secretaria.

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 35 cm., y el relleno será de concreto hidráulico de f`c = 100 kg./cm2. de 25 cm.  de diámetro y  45 cm. de profundidad.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el retrofantasma metálico ya colocado en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo indicado por la secretaria.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el retrofantasma metálico ya colocado, este precio unitario incluye lo que corresponda por; valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de la elaboración; almacenamiento; instalación; elaboración de concreto con el cemento necesario, colocado; mermas y desperdicios; cargas y descargas; suministro y aplicación de pintura, papel reflejante en ambas caras y limpieza en general de la obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

ANEXO  EP-37 RETROFANTASMA METÁLICO

# ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-38.-	FORMACIÓN DE PEDRAPLEN, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: El Pedraplén deberá construirse utilizando material de fragmentos chicos de roca, sana e inerte, es decir que contenga tamaños de 7.6 cm. a 20.0 cm., los cuales deberán ser incrustados en el terreno natural  mediante un bandeo con un tractor de orugas con peso mínimo de 36 toneladas y de manera que pase cuando menos tres veces por cada sitio, lo cual deberá hacerse en dos capas de 20 cm. cada una

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico bandeado con tractor de orugas, medido en las capas construidas considerando la incrustación del material en el terreno natural y redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de formación de Pedraplén; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos de la SEDENA de ser necesario para el uso de explosivos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la formación del Pedraplén, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; uso de explosivos, instalaciones de las plantas de trituración en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; clasificación, separándolos por tamaños; bandeo con tractor de orugas del peso especificado; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra;  y los tiempos de los vehículos y equipos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-39.-	FORMACIÓN DE CAPA DRENANTE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La capa drenante  deberá construirse utilizando material de filtro de acuerdo a la grafica, con un espesor de 30.0 cm. la cual deberá ser compactada al 95 % de su PVSM de la prueba AASHTO Estándar,  Los materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de la capa drenante; este precio incluye lo que corresponda por : autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la capa drenante, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total o parcial; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicio de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización a la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-40.-	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS DE ESTRUCTURAS

EJECUCIÓN:	Para llevar acabo Las demoliciones y desmantelamientos se procederá a realizar un levantamiento para determinar las medidas y secciones de cada uno de los elementos de la estructura, se deberán tomar las medidas necesarias para no dañar el resto de la estructura, así mismo deberán realizarse los desvíos que se requieran para evitar daños a terceros realizando las obras de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para llevar acabo las demoliciones, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.02.013, el procedimiento y maniobras para llevar acabo las demoliciones y desmantelamientos deberán tener la aprobación de esta Secretaria, el material de desecho será llevado a los bancos de deposito que el contratista  halla elegido para este fin.

MEDICIÓN:	La medición se hará de a cuerdo a lo considerado en el inciso E de la NORMA N.LEG.3 y la unidad consignada en el proyecto y descrita el  catalogo de conceptos forma E-7. para cada uno de los elementos conforme a lo indicado en el inciso I subíndices I.1, I.2, I.3 de la norma N.CTR.CAR.1.02.013.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de demolición y desmantelamiento, se hará al precio fijado en el contrato para cada concepto, indicado en el proyecto y descrito en la forma E-7; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los explosivos y sus artificios, apuntalamientos, andamios obras de protección a terceros, obras auxiliares, desmantelamiento, cargas y acarreos de todos los materiales de desperdicio producto de la demolición hasta el banco de deposito que elija el contratista, regalías y permisos por el uso de bancos de desperdicio, transportes y descargas de los materiales aprovechables, desvíos vehiculares y señalamientos con características indicados en la especificación complementaria  EC-02, así como los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de estos conceptos.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-41.- PILOTES  DE  CONCRETO  HIDRÁULICO  COLADOS  EN  EL LUGAR, DENTRO DE UNA PERFORACIÓN PREVIA.

EJECUCIÓN.- Los pilotes de concreto hidráulico, colados en el lugar, se realizaran conforme a lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.06.003 de esta Secretaria, cumpliendo con lo indicado en los títulos 02, Materiales para Concreto Hidráulico, 03, Acero y productos de Acero y 04, Soldadura, de la parte 2. Materiales para Estructuras, del libro CMT. Características de los materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa, los materiales serán de la resistencia, sección y características señaladas en los planos respectivos y se colarán dentro de una perforación previa de sección constante en la forma y lugares indicados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el metro lineal con aproximación de una (1) decimal, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso H y conforme al inciso I de la norma N.CTR.CAR.1.06.003 considerando las longitudes fijadas en el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de pilotes de concreto hidráulico colados en el lugar dentro de una perforación previa, se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de pilote de acuerdo a la sección transversal de proyecto.  Este precio unitario incluye lo que corresponda por: limpieza de la superficie donde se construirán los pilotes, ubicación y trazo, nivelación del terreno, perforación previa; valor de adquisición o fabricación de ademes; suministro y aplicación de lodo bentonitico, suministro, colocación y bombeo de concreto hidráulico de la resistencia requerida conforme a la norma N.CTR.CAR.1.02.003;  suministro y habilitado de acero de refuerzo cumpliendo con la norma N.CTR.CAR.1.02.004, descabezado de los pilotes, almacenaje de los materiales, agua para el mezclado en planta  de ser necesario; maniobras y obra auxiliares necesarias;   considerados bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, de acuerdo con lo indicado en el inciso J de la norma N.CTR.CAR.1.06.003; parte proporcional por ampliación de base y  transición indicadas en el proyecto, así como incrementos en los volúmenes de perforación y de concreto por variaciones de sección en el proceso del trabajo, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las cargas y las descargas; en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-42.-   JUNTA DE DILATACIÓN METÁLICA DOBLE FREY-MEX T50 O SIMILAR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: En el suministro y colocación  de la junta de dilatación metálica frey-mex T50 o similar doble , debe ser de la dimensiones, características y calidad señalada en el proyecto, así como a lo que corresponda a lo indicado en la norma N.CTR.CAR.1.02.005 y a lo aprobado por la secretaria.

MEDICIÓN: Cuando  la junta de dilatación se contrate a precios unitarios, por unidad de obra terminada, y sea habilitada y colocada conforme a  las normas de Construcción de esta Secretaria, se tomara como unidad el metro lineal habilitado y colocado, según su tipo con aproximación a una décima (0.1), y que cumpla todo lo correspondiente al proyecto y aprobado por la Secretaria .

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada y colocada  se hará al precio fijado en el contrato por el metro lineal de junta de dilatación metálica doble, según su tipo. El análisis del precio unitario debe incluir lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación, de la junta, incluyendo mermas  y desperdicios colocación conforme al proyecto  soldaduras y  herrajes, cargas, descargas y acarreos  hasta  el lugar de utilización, cargo por almacenamiento , tensado; cortado; accesorios, elementos metálicos, productos para su protección al fuego, antioxidantes y pinturas; instalación; anclaje; limpieza;; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y todo lo requerido para su correcta ejecución de este concepto., y todo lo indicado en el inciso J de la norma N.CTR.CAR.1.02.005/1 y a lo indicado y aprobado por la secretaria.

ANEXO EP-42.- JUNTA DE DILATACION MEX T-50

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-43 .-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DEL-FLEX SSCM2 O SIMILAR  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EJECUCIÓN: El suministro y colocación de junta de dilatación DEL-FLEX SSCM2 o similar, con herrajes indicada en el proyecto, se utilizara para absorber dilataciones y conservar estanca la zona entre losa de superestructura y el diafragma de los estribos, la habilitación y colocación será de acuerdo a lo indicado en el proyecto respectivo, conforme a las recomendaciones y a las especificaciones generales de la secretaria de comunicaciones y transportes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m) con aproximación de una (1) decimal, de junta de dilatación DEL-FLEX SSCM2 de corrimiento, o similar, colocada en su lugar definitivo.

Para efectos de pago, se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro (m) de junta DEL-FLEX SSCM2 de corrimiento, o similar, colocada, conforme a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por adquisición de los materiales, herrajes, refuerzo, pernos metálicos de 5/8’’ x 6” y sello elastomerico habilitado de los mismos, cargas, transporte, descargas, acarreos, sobreacarreos, cortes y desperdicios, almacenaje, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, y en general todos los materiales y mano de obra necesaria para la habilitación y colocación, en su lugar definitivo, de la junta de dilatación DEL-FLEX SSCM2 o similar, colocada, conforme a lo indicado en el proyecto y o lo indicado por el fabricante

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

ANEXO EP-43.- JUNTA DE DILATACIÓN DEL-FLEX SSCM2

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-43.1 .-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN MEX T-50 O SIMILAR  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EJECUCIÓN: El suministro y colocación de junta de dilatación MEX T-50 o similar, con herrajes indicada en el proyecto, se utilizara para absorber dilataciones y conservar estanca la zona entre losa de superestructura y el diafragma de los estribos, la habilitación y colocación será de acuerdo a lo indicado en el proyecto respectivo, conforme a las recomendaciones y a las especificaciones generales de la secretaria de comunicaciones y transportes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m) con aproximación de una (1) decimal, de junta de dilatación MEX T-50 de corrimiento, o similar, colocada en su lugar definitivo.

Para efectos de pago, se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro (m) de junta MEX T-50 de corrimiento, o similar, colocada, conforme a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por adquisición de los materiales, herrajes, refuerzo, neopreno habilitado de los mismos, cargas, transporte, descargas, acarreos, sobreacarreos, cortes y desperdicios, almacenaje, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, y en general todos los materiales y mano de obra necesaria para la habilitación y colocación, en su lugar definitivo, de la junta de dilatación MEX T-50 o similar, colocada, conforme a lo indicado en el proyecto y o lo indicado por el fabricante

ANEXO EP-43.1.- JUNTA DE DILATACION MEX T-50

ESPECIFICACION PARTICULAR.

EP- 45.-  BARRERA SEPARADORA, PRECOLADA  DE CONCRETO DE F´C= 250 kg/cm2, INCLUYE, ACERO DE REFUERZO, FABRICACION, MONTAJE, NIVELACION, ALINEAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACION PARTICULAR.

EP-46.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y  DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN, DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones, así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la SCT, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo, adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obra y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturno, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc.”.

La construcción y conservación de las desviaciones, las transiciones de los carriles de circulación y caminos de acceso, así como la adquisición, elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su  costo deberá considerarlo en los indirectos de los  análisis de  precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos,

El proponente habrá de tener presente, que deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, Red de agua potable, Drenaje, desviaciones de transito, trabajo por “alas” o franja,  etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos; o por la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-47.-  REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS, RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

- Objetivo.

  - Establecer las reglas generales, para preservar el medio ambiente, los entornos naturales de las zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como la integridad física del personal que interviene en los trabajos desarrollados al amparo de los Contratos de Obra Pública o de Servicios relacionados con la misma, celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que en adelante se le denominará “SCT”.

- Alcance.

  - Estas reglas se refieren a:

    - Contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación o trabajos especiales, a través de Contratos celebrados con la “SCT”.

    - Personal de la “SCT” que realiza trabajos técnicos o administrativos en el lugar en donde se desarrolla la Obra Pública.

    - Los requerimientos mínimos de seguridad que debe cumplir el personal de las Contratistas en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

- Ámbito de aplicación.

  - Las disposiciones contenidas en este documento, son de aplicación general y obligatoria en las Obras Públicas y en los Servicios relacionados con las mismas, que realiza por Contrato la “SCT”.

- Definiciones.

  - Para los fines de este documento se establecen las siguientes definiciones:

    - Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos al amparo de Contratos celebrados directamente con la “SCT”, o como tercero (subcontratistas).

    - Área de riesgo: Lugares donde pueden existir las condiciones siguientes:

      - Concentración de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio y/o explosión.

      - Procesamiento, almacenamiento, manejo o uso de gases y líquidos volátiles inflamables.

      - Almacenamiento o manejo de explosivos.

      - Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.

      - Instalaciones y/o equipos en los que se manejan productos tóxicos o corrosivos.

      - Sitios donde se realicen trabajos sobre plataformas que se encuentren a más de 5.00 metros de altura o en excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles o pozos.

      - Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.

    - Trabajos de riesgo: Son aquellos que se realizan en un área de riesgo o cerca de ella, con:

      - Equipo que produzca calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos.

      - Aquellos trabajos que por su naturaleza, las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas, generen una condición de peligro para quienes los efectúen.

- Obligaciones y Responsabilidades.

  - Del Contratista.

    - El Contratista tiene la obligación de proporcionar servicio médico a su personal.

    - El Contratista debe proporcionar a su personal distintivos para fines de identificación (overalls o ropa de trabajo de color particular, gafete, credencial, brazalete, casco, etc.), mismos que debe portar en forma visible, durante el tiempo que permanezca en el lugar en donde se desarrollan los trabajos.

    - En caso de que los trabajos se desarrollen en áreas en operación (Hospitales, Escuelas, Oficinas Administrativas, Centros de Readaptación Social, etc.), el acceso del personal del Contratista a las instalaciones, debe ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por el Centro de Trabajo; asimismo, deberán delimitar y mantener limpia el área de trabajo y respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente entre el Contratista y el responsable del Centro de Trabajo.

    - Las herramientas de trabajo que utilice el personal del Contratista, deben ser de acuerdo a las características técnicas y para la actividad y tipo de trabajo a desarrollar. El Contratista tiene la obligación de verificarlas periódicamente en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso, sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas o físicas; asimismo, deberá proporcionar a su personal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, cinturones porta herramienta, así como bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de las herramientas.

    - De las medidas preventivas generales.

      - El Contratista debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este documento.

      - Está estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sin autorización del Residente de Obra por parte de la “SCT”.

      - Está estrictamente prohibido portar armas de cualquier tipo dentro de las áreas de trabajo.

      - Está estrictamente prohibido introducir bebidas embriagantes o drogas a las áreas de trabajo, así como entrar a dichas áreas bajo el efecto de las sustancias antes mencionadas.

      - El incumplimiento o violación por parte del Contratista a las Reglas de Seguridad establecidas, será causa para la aplicación inmediata de sanciones y/o medidas administrativas disciplinarias por parte de la “SCT”.

      - El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial.

      - El Contratista debe cumplir las disposiciones adicionales que el Centro de Trabajo, en su caso, especifique para la prevención y control de riesgos, a través del personal encargado de la supervisión por parte de la “SCT”.

    - Del equipo de protección personal.

      - El contratista tiene la obligación de proporcionar a su personal, la ropa y equipo de protección personal adecuados (overalls o ropa de trabajo de color particular, casco, calzado industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etc.), para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo de las Obras Públicas.

      - El Contratista es responsable de que su personal utilice correctamente el equipo de protección respiratorio necesario, cuando se desarrollen trabajos en recipientes, registros de drenaje, tanques de almacenamiento, etc.

      - El contratista debe cumplir con las disposiciones tendientes a proteger debidamente a su personal, en aquellos trabajos que se efectúen en altura, para lo cual debe utilizar andamios, barandales o escaleras, revisándolas para certificar que las condiciones de armado o construcción sean adecuadas; asimismo, deberá supervisar que su personal utilice los cinturones de seguridad y cables de vida, requeridos para asegurar la integridad física de los mismos.

    - De las instalaciones sanitarias y de confort.

      - El área que se determine para que el Contratista instale sus oficinas o almacenes, debe estar identificada y contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores contra fuego y mantenerse limpia y ordenada.

      - El Contratista tiene la obligación de conservar permanentemente los servicios sanitarios destinados a su personal, en condiciones de uso e higiénicas.

      - El Contratista debe contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle a su personal.

      - El Contratista tiene la obligación de suministrar agua potable a sus trabajadores.

      - El Contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo; por consiguiente se considerará como no terminada la Obra, hasta en tanto el Contratista entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc.; el tiempo que utilice el Contratista en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

      - Es obligación del Contratista controlar la basura y los desperdicios que se generen en el área de trabajo, de manera que no afecten la salud del personal que labora en dicho lugar.

    - Del transporte y manejo de materiales peligrosos.

      - Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de lugares cerrados carentes de ventilación, asimismo, deben estar siempre en posición vertical y ser manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del proveedor.

    - De los accidentes e incidentes de trabajo.

      - El Contratista asume totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños a su personal, instalaciones o equipos, así como a los de la “SCT”, cuando éstos se motiven como consecuencia de los trabajos que directamente realiza el Contratista.

    - De la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales.

      - El Contratista se obliga a contribuir a que el comportamiento de su personal, sea ejemplar con la comunidad en la que se desarrolle la Obra.

      - El equipo móvil del Contratista, que incluye la maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua existentes en el sitio de la Obra.

      - No se permite el uso, tránsito, estacionamiento o lavado de equipo móvil en lechos de quebrada u otros sitios distintos al área de trabajo, a menos de que sea estrictamente necesario y con autorización previa del Residente de la Obra por parte de la “SCT”.

      - El aprovisionamiento de combustible deberá realizarse en forma tal que no contamine los suelos o cuerpos de agua. La ubicación de los patios para estas operaciones, deberá ser aislada de cursos de agua. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El lavado, lubricación y cambios de aceite del equipo móvil, deberá hacerse periódicamente en talleres debidamente establecidos y autorizados. De ser necesario el cambio de aceite y grasa del equipo móvil en el área de trabajo, se deberá tener cuidado de no verter aceite o grasa en el suelo y, el aceite de desecho, deberá almacenarse en recipientes cerrados herméticamente. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo móvil, con el objeto de evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire u organismos.

      - Se prohíbe en el lugar de los trabajos y en el área circundante al mismo, la caza, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de fauna silvestre.

      - El Contratista debe asegurarse que la destrucción o tala de la vegetación, sea la mínima necesaria para realizar los trabajos contratados. Los residuos de tala, desmonte o rocería, no deben llegar a los cursos de agua, éstos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área.

      - Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso temporal de un cuerpo de agua, y éstos no se requieran en un futuro, el curso abandonado o el paso, deberá ser restaurado por el Contratista a sus condiciones originales.

      - Las gravas o material de arrastre no deben ser removidas del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos o lagunas, excepto en las zonas

      - específicamente aprobadas por las autoridades gubernamentales, como fuente de materiales.

      - El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y, en general residuos sólidos, no tengan como receptor final el lecho de cursos de agua.

    - De los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el Contratista se obliga a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, relacionadas con la protección de los recursos arqueológicos, históricos y culturales:

      - No permitir la destrucción de los restos arqueológicos y artefactos encontrados.

      - Evitar la publicidad para prevenir el saqueo o alteración del sitio.

      - Suspender temporalmente la Obra en el sitio, dando aviso al Residente de la Obra por parte de la “SCT”, y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

  - De la “SCT”.

    - Generales.

La “SCT” no se responsabiliza de los daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones, equipos o materiales del Contratista.

6..- MEDICIÓN: NO APLICA

7.- BASE DE PAGO: El costo correspondiente e estas Medidas de protección deberá considerarse dentro de los costos indirectos de la obra.

# ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 1.04.004/00. P.04.- MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN.

EJECUCIÓN: Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICIÓN: Se hará tomando como unidad el metro cuadrado de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por metro cuadrado de material asfáltico aplicado en riego de impregnación, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino,  carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

# Text boxes

0.08 m

0.07 m

Concreto hidráulico de f’c=150 Kg/cm² y T.M.A. ¾”

Varilla Ø 3/8”

@ 3 m

0.10 m

0.16 m

0.12 m

Área de sección = 0.0156 m2

S

Concreto Hidráulico de 150 Kg./cm2 y Tamaño Máximo de Agregado de ¾”

.

Concreto hidráulico de 150 Kg./cm2 y Tamaño Máximo de Agregado de ¾”.

1.60

25

25

DETALLE DE LA CERCA PARA DERECHO DE VÍA

COLOCACION  DE POSTES A  CADA 4 METROS.

2.00

Armex de 12 x 12 de acero de alta resistencia

25

25

25